УДК 621.891

КП

№ держреєстрації 0112U007318

Інв. №

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет (СумДУ)

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2: тел. (0542) 33-41-08, факс (0542) 33-40-49

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

доктор фіз.-мат. наук, проф.

_________А.М. Чорноус

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ У ТРИБОЛОГІЧНИХ НАНОСИСТЕМАХ

(заключний)

Начальник НДЧ

кандидат фіз.-мат. наук 	Д.І. Курбатов

Керівник НДР

кандидат фіз.-мат. наук 	 	Я.О. Ляшенко

2012

Рукопис закінчено 15 грудня 2012 р.

Результати цієї роботи розглянуто на засіданні наукової ради СумДУ,

протокол № 4 від 2012.12.27

СПИСОК АВТОРІВ

Провідний науковий співробітник доктор ф.-м. н.

Старший науковий співробітник доктор ф.-м. н.

Старший науковий співробітник

кандидат ф.-м. н.

(2012.12.15) 	О.В. Хоменко

(розд. 1, 3). (2012.12.15) 	Л.С. Метлов

(розд. 3).

(2012.12.15) 	В.М. Борисюк

(розд. 2).

Аспірант	(2012.12.15) 	Н.М. Манько

(розд. 4).

Аспірант	(2012.12.15) 	А.М. Заскока

(розд. 1, 2).

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 67 с., 24 рис., 51 джерел.

Об’єкт дослідження – фізичні процеси, що відбуваються в нанорозмірних трибологічних системах, які працюють в режимі межового тертя.

Мета роботи – побудова термодинамічної теорії, яка описує нерівноважні процеси, що відбуваються в ультратонкій плівці мастила в режимі межового тертя, та описання результатів відомих експериментів на основі цієї теорії. Також метою є пояснення механізму переривчастого режиму межового тертя, який спостерігається в експериментах, та пояснення відмінностей цього режиму при сухому терті без мастила.

Метод дослідження – теоретичний аналіз, що базується  на системі реологічних рівнянь та теорії фазових переходів Ландау, методи нерівноважної термодинаміки та теорії пружності.

Побудовано термодинамічну модель, що описує широкий клас явищ, які спостерігаються при межовому терті у трибологічних системах нанорозмірів. Описано два типи механізмів виникнення межового тертя у межах двох типів термодинамічних теорій – нерівноважної еволюційної термодинамічної теорії та спрощеної рівноважної апроксимації. Результати обох підходів порівняно між собою та з відомими експериментами. Досліджено механізм виникнення переривчастого режиму тертя. Практичний ефект роботи полягає в тому, що вказано на параметри, які істотно впливають на виникнення переривчастого тертя, що є головною причиною руйнування деталей, що труться у наносистемах. Побудовано фазову діаграму із різними режимами тертя, включаючи і переривчастий режим. Враховані нерівноважні процеси при терті. Досліджено вплив тиску на поверхні тертя та побудовано фазові діаграми в координатах тиск-температура-швидкість зсуву, що дає повне уявлення про існування всіх режимів тертя у трибологічній системі.

ТРИБОЛОГІЧНА СИСТЕМА, ФАЗОВИЙ ПЕРЕХІД, ЗСУВНІ  НАПРУЖЕННЯ, СИЛА ТЕРТЯ, ДІАГРАМА ШТРІБЕКА, ПЕРЕРИВЧАСТИЙ РЕЖИМ, КІНЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ.

ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ				5

1 ТЕРМОДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ		7

1.1 Вільна енергія			7

1.2 Стаціонарні стани і фазова діаграма			10

1.3 Сила тертя				15

1.4 Кінетика плавлення			19

1.5 Переривчастий режим			23

2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ		30

2.1 Трибологічна система 	30

2.2 Кінетика плавлення 	32

3 НЕРІВНОВАЖНА КІНЕТИКА ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ В РЕЖИМІ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ 		38

3.1 Основні рівняння і фазова діаграма	38

3.2 Система кінетичних рівнянь	45

3.3 Кінетика трибологічної системи	47

4 СИНЕРГЕТИЧНЕ ПОДАННЯ ПЕРЕРИВЧАСТОГО РЕЖИМУ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ		52

4.1 Основні рівняння	52

4.2 Кінетика		56

ВИСНОВКИ		63

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ		65

ВВЕДЕННЯ

У зв’язку з бурхливим розвитком високоточних експериментальних методів дослідження наносистем, останнім часом активно вивчаються процеси тертя при товщині мастила між поверхнями тертя у декілька атомарних діаметрів [1–3]. Такий режим тертя в трибології отримав назву межового тертя. Він часто реалізується у звичайних механізмах за рахунок контакту поверхонь тертя через наявність нерівностей або неоднорідностей [1, 4]. Межове тертя принципово відрізняється від гідродинамічного режиму, коли сила тертя пропорційна степеневій функції швидкості. Відзначимо, що ультратонка плівка мастила не утворює звичайні рівноважні термодинамічні тверду та рідку фази, а являє собою рідиноподібні і твердоподібні стани, що є кінетичними режимами тертя, яких може бути декілька [5, 6]. Це відбувається за рахунок того, що на симетрію стану мастила істотно впливають поверхні тертя, вплив яких не є суттєвим для об’ємних мастил. В процесі тертя між стаціонарними станами можуть відбуватися фазові переходи як першого, так і другого роду [7, 8]. Ці переходи часто є причиною переривчастого режиму руху контактуючих поверхонь [5, 6, 9].

Для опису межового режиму тертя та наноконтактних явищ широко використовуються феноменологічні моделі [7–10]. Зокрема, в роботі [11] розроблено модель, у якій плавлення мастила відбувається в результаті термодинамічного і зсувного механізмів. У вказаній моделі досліджено вплив адитивних флуктуацій основних величин [12] і показано, що їх наявність в системі призводить до виникнення нових стаціонарних станів та кінетичних режимів тертя [13, 14], у той час як для об’ємних систем вони чинять незначний вплив. Причини гістерезисної поведінки, що спостерігаються експериментально [3, 15, 16], з’ясовано в роботі [17]. У рамках вказаної моделі також описаний періодичний переривчастий режим руху [18, 19].

У роботах [7, 20] запропоновано термодинамічне представлення межового тертя, що ґрунтується на теорії фазових переходів Ландау [21]. У зазначеній моделі враховується той факт, що ультратонка плівка мастила може плавитися та перебувати в рідиноподібному невпорядкованому стані як за рахунок звичайного термодинамічного плавлення, так і в результаті перевищення зсувною компонентою напружень межі плинності (”зсувне плавлення“). Вплив цих факторів вивчається також в роботі [8], у якій параметром порядку є надлишковий об’єм [22], що виникає за рахунок хаотизації мастила при плавленні. Зі збільшенням величини надлишкового об’єму зменшується модуль зсуву [8], що призводить до плавлення. У роботах [7, 20] у якості параметра порядку обраний безпосередньо модуль зсуву, що приймає нульові значення в рідиноподібній фазі.

Проте, в [7, 20] плавлення описується як неперервний фазовий перехід другого роду, але в режимі межового тертя часто спостерігаються стрибкоподібні фазові переходи першого роду [5, 6, 8], що спричиняють переривчастий режим руху [5, 6]. В запропонованій НДР  описується фазовий перехід першого роду і при цьому досліджується поведінка реальної трибологічної системи.

1 ТЕРМОДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ

У роботі [7] побудована термодинамічна теорія плавлення тонкого шару мастила, що затиснуто між двома твердими гладкими поверхнями, що заснована на теорії фазових переходів Ландау [21]. У зазначеній моделі враховується втрата зсувної стійкості, що призводить до рідиноподібної структури мастила, як за рахунок термодинамічного плавлення, так і в результаті перевищення напруженнями межі текучості (зсувне плавлення). Вплив цих факторів вивчається також у роботі [8], у якій параметром порядку є надлишковий об'єм [22], що виникає за рахунок хаотизації структури твердого тіла в процесі плавлення. Причому зі збільшенням надлишкового об'єму зменшується модуль зсуву мастила [8]. У роботі [7] у якості параметра порядку обирається безпосередньо модуль зсуву, що приймає нульове значення в рідиноподібній фазі. Однак в [7] плавлення мастила описується як безперервний фазовий перехід другого роду, в той час як в режимі межового тертя часто спостерігаються стрибкоподібні фазові переходи першого роду [5, 8], що призводять до переривчастого режиму руху тертьових поверхонь. Можливість стрибкоподібного переходу автор роботи [7] обговорює в [23], однак не проводить відповідного дослідження. У запропонованому розділі описуються особливості реалізації фазового переходу першого роду і на основі побудованої моделі вивчається кінетика плавлення мастила в трибологічних системах двох типів.

1.1 Вільна енергія

Густина вільної енергії для мастила має вигляд [7]:

(1.1)

де  - температура змащувального матеріалу,  - критична температура,  - зсувна компонента пружної деформації,  - позитивні сталі,  - параметр порядку, що представляє амплітуду періодичної частини мікроскопічної функції густини середовища [7]. Параметр  дорівнює нулю в рідиноподібній фазі, і приймає ненульове значення в твердоподібній. У потенціалі (1.1) порівняно з [7, 23] змінено знак третього доданка і додано четвертий. Такий вигляд розкладання застосовується при описі фазових переходів першого роду [21, 23]. Також в (1.1) у другому доданку додатково введений множник . Це дозволяє варіювати внесок у потенціал пружної енергії. У роботі [7] квадрат параметра порідку  чисельно дорівнює модулю зсуву змащувального матеріалу . Це не дозволяє застосовувати теорію до низькорозмірних трибологічних систем з товщиною мастила в кілька атомарних діаметрів, оскільки такі змащувачі за рахунок здавлювання поверхонь тертя зазвичай утворюють впорядковані структури, що характеризуються великим значенням модуля зсуву, іноді на кілька порядків більше, ніж для об'ємних мастил аналогічного типу [5]. У випадку  велике значення модуля зсуву  в рамках моделі не може бути досягнуто, оскільки розкладання (1.1) справедливо в області .

Визначимо згідно з (1.1) пружні напруження як :

(1.2)

Таким чином, з введенням в розкладання (1.1) коефіцієнта , модуль зсуву визначається як

(1.3)

і може приймати великі значення при малих . Зазвичай, в процесі тертя при перевищенні критичних значень температури  або пружних зсувних напружень  мастило плавиться не повністю, а утворюється доменна структура з областями рідинного і сухого тертя. Наявність в (1.1) градієнтного доданка дозволяє врахувати цей факт. Однак розгляд доменної структури представляє окрему об'ємну задачу і не є метою даної НДР. Тому в цьому розділі і далі розглядається поведінка мастила в межах єдиного домену з однорідною структурою, і скрізь покладається .

Аналіз потенціалу (1.1) дозволяє виділити наступні ситуації. При виконанні умови

(1.4)

реалізуються два симетричних ненульових мінімума потенціалу, розділені єдиним нульовим максимумом (нижня крива на рис. 1.1), що відповідає твердоподібному мастилу. У проміжному діапазоні значень

(1.5)

нульовий максимум потенціалу трансформується у мінімум, і додатково з'являються два симетричних максимума, що відокремлюють центральний мінімум від двох симетричних ненульових мінімумів (середня крива на рис. 1.1). В такій ситуації мастило може мати як твердоподібну, так і рідиноподібну структуру, в залежності від початкових умов. І в разі виконання умови

(1.6)

реалізується єдиний нульовою мінімум  (верхня крива на рис. 1.1), що згідно з (1.3) відповідає нульовому значенню модуля зсуву  і рідиноподібній структурі мастила. Абсциси екстремумів потенціала (1.1) визначаються відповідно до виразу

(1.7)

де знак “-” відповідає симетричним максимумам потенціала, а “+” - його симетричним мінімумам. Згідно виразів (1.4) - (1.6) плавлення мастила здійснюється як за рахунок підвищення його температури , так і при механічній дії із збільшенням зсувної компоненти пружньої деформації . Таким чином, модель враховує термодинамічне і зсувне плавлення.

Рисунок 1.1 - Залежність густини вільної енергії  (Дж/м3) (1.1) від параметра порядку  (безрозмірна величина) при  ДжК-1/м3,  К,  Дж/м3,  Дж/м3. Криві, що розташовані знизу вгору, відповідають температурам =288 К, 302 К, 310 К і зсувній деформації .

1.2 Стаціонарні стани і фазова діаграма

Нехай відносна швидкість тертьових поверхонь, що розділені ультратонким шаром мастила з товщиною , дорівнює . Для встановлення зв'язку між швидкістю зміни і пружними деформаціями скористаємося дебаевским наближенням, що зв'язує пружну компоненту деформації  з пластичною  [7]:

(1.8)

де  - максвеллівський час релаксації внутрішніх напружень. Повна деформація в шарі визначається сумою пружної і пластичної компонент [7]:

(1.9)

і визначає швидкість руху верхнього блоку  згідно зв'язку [24]

(1.10)

З трьох останніх співвідношень отримуємо вираз для пружної компоненти зсувної деформації [8]:

(1.11)

Рисунок 1.2 - Залежність стаціонарного значення квадрата параметра порядку  (безрозмірна величина) (1.7) від температури мастила  (К) і швидкості зсуву  (нм/с) при параметрах  ДжK-1/м3,  К,  Па,  Дж/м3,  Дж/м3,  м,  с: а - криві 1-4 відповідають фіксованим значенням швидксоті зсуву =0 нм/с, 650 нм/с, 900 нм/с, 1020 нм/с; б - криві 1-4 побудовані при фіксованих температурах =0 К, 170 К, 270 К, 300 К.

При постійному значенні швидкості , згідно з (1.11), встановлюється стаціонарне значення пружної деформації

(1.12)

Згідно з принципом мінімуму енергії система за будь-яких початкових умов прагне зайняти стан, що відповідає мінімуму потенціала  (див. рис. 1.1). При цьому встановлюється стаціонарне значення параметра порядку, що визначається виразом (1.7), взятими зі знаком “+”, оскільки знак “-” в ньому відповідає нестійким станам. На рис. 1.2 наведені стаціонарні значення квадрата параметра порядку, що розраховані відповідно до виразу (1.7), в якому стаціонарна пружна деформація  визначається через швидкість зсуву за формулою (1.12). Суцільні ділянки кривих відповідають стійким стаціонарним станам, штрихові - нестійким.

При нульовій швидкості зміни (зсувні напруження і деформації дорівнюють нулю) і малому значенню температури  мастило твердоподібне, оскільки реалізується відмінне від нуля значення параметра , і згідно (1.3) модуль зсуву  також не дорівнює нулю (рис. 1.2а, суцільна ділянка на кривій 1). В цьому випадку потенціал має вигляд, показаний нижньою кривою на рис. 1.1. При перевищенні температурою  критичної величини

(1.13)

квадрат параметра порядку стрибкоподібно змінюється від значення

(1.14)

до нуля з переходом мастила в рідиноподібний стан, чому відповідає верхня крива на рис. 1.1. Якщо після зазначеного переходу знижувати , мастило твердне при меншому значенні температури

(1.15)

При цьому спостерігається стрибок квадрата параметра порядку від нульового значення до величини

(1.16)

В проміжній області  потенціал має вигляд, показаний середньою кривою на рис. 1.1. Таким чином, залежність  має гістерезисний характер і відповідає фазовому переходу першого роду. Згідно з рис. 1.2a, з підвищенням швидкості зсуву мастило плавиться при меншому значенні температури. Крива 4 відповідає ситуації, в якій після плавлення мастило вже не може затвердіти за рахунок зниження температури. З подальшим підвищенням швидкості вище певного критичного значення мастило незалежно від температури завжди рідиноподібне (). Згідно з (1.13), (1.15) ширина гістерезиса по температурі

(1.17)

не залежить від швидкості , що також простежується на рис. 1.2а. Цей результат отриманий раніше в рамках моделі, розробленої нами в роботі [8]. Однак в зазначеній роботі ширина гістерезиса розраховується чисельно, оскільки через складності подання не може бути визначена аналітично.

Згідно рис. 1.2б при перевищенні швидкістю критичного значення

(1.18)

відбувається плавлення мастила, а коли  стає менше величини

(1.19)

мастило твердне. Тут ситуація багато в чому аналогічна представленій на рис. 1.2а. Проте є і відмінності, наприклад те, що зі збільшенням температури мастила зростає ширина гістерезиса . Швидкість і температура по-різному впливають на ширину гістерезису  і  у зв'язку з тим, що температура  входить у потенціал (1.1) в першому степені, а зсувна пружна деформація  – в другому.

Залежності, представлені на рис. 1.2, не можуть охопити всієї картини, бо є зрізом тривимірної поверхні  площинами  (рис. 1.2а) і  (рис. 1.2б). Тому на рис. 1.3 додатково наведено тривимірну залежність стаціонарного значення квадрата параметра порядку від обох керуючих параметрів.

Рисунок 1.3 - Тривимірна залежність стаціонарного значення квадрата параметра порядку  (безрозмірна величина) (1.7) від температури мастила  (K) і швидкості  (нм/с) при параметрах рис. 1.2. Суцільні лінії відповідають стійким стаціонарним станам (мінімум потенціалу (1.1)), штрихові - нестійким (максимум потенціалу).

На рис. 1.4 показана залежність критичної швидкості плавлення  (1.18) і тверднення (1.19) мастила від його температури . Вище кривої  мастило твердоподібне, і реалізується режим рідинного тертя (). В області  мастило має твердоподібну структуру. Між кривими на рис. 1.4 потенціал  має вигляд, показаний середньою кривою на рис. 1.1, тому стан мастила в цій області є невизначеним і залежить від початкових умов.

Рисунок 1.4 - Фазова діаграма з областями рідинного () і сухого () тертя при параметрах рис. 1.2.

Таким чином, рис. 1.4 подає фазову діаграму з двома стаціонарними режимами тертя. Відстань між кривими на рисунку по горизонталі при постійній швидкості представляє ширину гістерезиса  (1.17), який реалізується на рис. 1.2a, а відстань по вертикалі () задає ширину гістерезиса  на рис. 1.2б. Рисунок 1.4 також можна інтерпретувати як залежність критичних температур  (1.13) і  (1.15) від швидкості зсуву .

1.3 Сила тертя

При зсуві поверхонь тертя, в шарі мастила крім пружних  виникають також і в'язкі  напруження. Повне діюче напруження визначається сумою цих двох вкладів:

(1.20)

Сила тертя , що перешкоджає руху, визначається як добуток повних напружень на площу контакта тертьових поверхонь :

(1.21)

Визначимо в'язкі напруження в шарі мастила згідно з формулою [24]

(1.22)

де  -- ефективна в'язкість змащувального матеріалу. Межове мастило являє собою неньютонівську рідину. Такі рідини мають складні залежності . Наприклад, в'язкість полімерних розчинів і розплавів з ростом швидкості деформації  зазвичай зменшується (псевдопластичні рідини), а у випадку суспензій твердих частинок в'язкість зі зростанням  навпаки збільшується (ділатанті рідини). Тому для якісного аналізу далі використовуватимемо просту апроксимацію [24]

(1.23)

що дозволяє врахувати обидві ситуації. Тут введено коефіцієнт пропорційності  (Пасγ+1). Згідно з (1.23) для псевдопластичних рідин , ділатантні характеризуються показником , а у випадку ньютонівських рідин , оскільки згідно з (1.23) при цьому в'язкість не залежить від швидкості.

З урахуванням (1.10) і (1.23) вираз для в'язких напружень (1.22) записується у вигляді:

(1.24)

Підставляючи (1.20) і (1.24) до виразу (1.21), отримаємо остаточний вираз для визначення сили тертя [8]:

(1.25)

де пружні напруження  визначаються згідно з (1.2).

Залежність (1.25) показана на рис. 1.5.

Рисунок 1.5 - Залежність сили тертя  (mN) (1.25) від температури поверхонь тертя  (К) і швидкості зсуву  (нм/с) при параметрах рис. 1.2 і ,  м,  Пас1/3: а - криві 2-4 відповідають постійним значень швидкості зсуву 650 нм/с, 900 нм/с, 1020 нм/с; б - криві 1-4 відповідають фіксованим значенням температури  = 0 К, 170 К, 270 К, 300 К.

Всі криві на рис. 1.5a відповідають параметрам кривих на рис. 1.2a. Крива 1 тут відсутня, оскільки на рис. 1.2a вона побудована при нульовій швидкості зміни, а в стані спокою сила тертя згідно з (1.25), (1.12) дорівнює нулю. Всі криві на рис. 1.5б відповідають параметрам кривих на рис. 1.2б.

Рис. 1.5а показує, що при фіксованій швидкості зсуву з підвищенням температури сила тертя зменшується. Це відбувається за рахунок зменшення значення модуля зсуву. Коли мастило плавиться (), сила тертя від температури не залежить, оскільки в рамках розглянутої моделі при цьому модуль зсуву дорівнює нулю. На залежностях спостерігається гістерезис, оскільки при фазовому переході модуль зсуву (1.3) змінюється стрибкоподібно. При параметрах кривої 4 після плавлення мастило не твердне при подальшому зниженні температури (див. опис до рис. 1.2а), тому сила тертя після плавлення залишається постійною при будь-яких .

Рис. 1.5б демонструє декілька іншу поведінку. Тут, згідно з (1.25), спершу при підвищенні швидкості повна сила тертя зростає за рахунок вкладу в'язких напружень , а також за рахунок зростання пружної складової , внаслідок зростання пружної компоненти деформації (1.12). Однак зі зростанням швидкості зменшується модуль зсуву, що в підсумку призводить до зменшення пружної складової . Тому існує критична швидкість, при перевищенні якої мастило ще твердоподібне, однак повна сила тертя починає зменшуватися. З подальшим підвищенням швидкості при  (1.18) відбувається плавлення, і пружне напруження (1.2) стає рівним нулю, а разом з ним і перший доданок в (1.25), що призводить до різкого зниження повної сили тертя. Якщо знову збільшувати , значення  зростає за рахунок в'язкої компоненти (другий доданок у (1.25)). Твердне мастило з різким збільшенням сили  вже при іншому значенні швидкості  (1.19). Зазначимо, що на відміну від рис. 1.5а, на рис. 1.5б залежності сили тертя після плавлення для всіх кривих збігаються, оскільки в'язка компонента  залежить тільки від швидкості зсуву, і не залежить від температури. Для кривої 4 на рис. 1.5б не показаний перехід плавлення, тому що при даному масштабі показувати такий перехід нема сенсу. Ця крива відрізняється від інших на рисунку, оскільки її суцільна (стале значення  до плавлення) і штрихова (нестійке значення ) ділянки порівняно з іншими кривими разом подають замкнуту лінію. При цьому після плавлення сила тертя завжди описується залежністю, що показана на рисунку штрихпунктиром (стале значення  після плавлення), так як мастило вже не може затвердіти при зниженні швидкості . Зазначимо, що результати, подані на рис. 4б, якісно збігаються з новою картою тертя для межового режиму, що запропонована у [24] при узагальненні експериментальних даних.

1.4 Кінетика плавлення

Динамічні характеристики будь-якої трибологічної системи визначаються її властивостями в цілому. Зокрема, в області розглянутого раніше гістерезису в процесі тертя можлива реалізація переривчастого () режиму руху [5,9]. Типова схема механічного аналога трибологічної системи представлена на рис. 1.6.

Рисунок 1.6 - Типова схема трибологічної системи.

Тут пружина з жорсткістю  пов'язана з блоком маси . Блок розташований на гладкій поверхні, від якої відокремлений шаром мастила з товщиною . Вільний кінець пружини приводиться в рух з фіксованою швидкістю . При русі блока виникає сила тертя  (1.25), що надає опір його пересуванню. У загальному випадку швидкість блоку  і пружини  не збігаються із-за осцилючого характеру сили , що призводить до періодично руху блока.

Позначимо поточну координату верхнього блока , тоді відповідне рівняння руху має вигляд [5, 7, 10]

(1.26)

Тут  - величина розтягу пружини, яку можна визначити як

(1.27)

де  - час руху вільного кінця пружини. У випадку, коли значення  з часом не змінюється, вираз (1.27) набуває вигляду

(1.28)

Для опису поведінки мастила запишемо кінетичне релаксаційне рівняння типу Ландау-Халатнікова [21, 25]:

(1.29)

де  - кінетичний коефіцієнт, який характеризує інерційні властивості системи. Підставляючи до (1.29) енергію (1.1), одержимо рівняння в явному вигляді:

(1.30)

У (1.30) додатково введено доданок, що представляє адитивні флуктуації типу білого шуму з моментами

(1.31)

де  подає інтенсивність стохастичного джерела. При використанні методу Ойлера для чисельного розв'язування рівняння (1.30) відповідна ітераційна процедура набуває вигляду

(1.32)

Тут  - крок інтегрування за часом, і введено випадкову величину , що визначається функцією Бокса-Мюллера [14]:

(1.33)

де  -- псевдовипадкові числа з рівномірним розподілом. Адитивний шум  згідно флуктуаційно-дисипативній теоремі має інтенсивність , де  -- постійна Больцмана. При цьому флуктуації настільки малі, що не можуть змінити поведінку системи, однак їх введення необхідно, оскільки при чисельному рахунку корінь рівняння (1.30)  є стійким, навіть якщо відповідає максимуму потенціала . З введенням  в такій ситуації система з нестійкого стану перейде в стійкий, що відповідає мінімуму енергії. Таким чином, флуктуації необхідно враховувати через особливості чисельного розрахунку. Далі в розрахунках скрізь покладається  1/с. Для обчислення часової еволюції системи необхідно розв'язувати спільно кінетичні рівняння (1.26), (1.30), (1.11), визначаючи натягнення пружини  з (1.27), силу тертя  з (1.25), а пружні напруження  згідно (1.2). Також необхідно враховувати зв'язок . Через мале значення часу релаксації деформації  будемо розв'язувати спільно два рівняння: (1.26) і (1.20), визначаючи поточну деформацію із (1.12).

Результат розв'язку зазначених рівнянь показаний на рис. 1.7.

Рисунок 1.7 - Залежності повної сили тертя  (мН), швидкості зсуву верхньої поверхні  (нм/с), її координати  (мкм), довжини розтягу пружини  (мкм) і пружних зсувних напружень  (МПа) від часу  (с) при параметрах рис. 1.2, рис. 1.5 і  кг,  Н/м, Дж-1м3/с,  К. Значення швидкості  до першої пунктирної лінії ( с) складає 600 нм/с, а після цієї лінії ( с)  нм/с.

При обраній температурі в стані спокою тертьових поверхонь мастило твердоподібне. У момент часу  правий край пружини починає рухатися з постійною швидкістю . На початковому етапі руху монотонно зростають обидві складові сили тертя (1.25) за рахунок збільшення швидкості тертьового блоку . Також збільшуються пружні напруження  і натяг пружини . Коли швидкість перевищує критичне значення , мастило плавиться, і пружні напруження  при цьому стають рівними нулю. Однак значення сили  при цьому стрибкоподібно не змінюється, оскільки різко зростає швидкість прослизання верхнього тертьового блоку , а з нею і в'язка компонента сили тертя. Оскільки збільшується швидкість руху , блок швидко переміщується на велику відстань, про що свідчить збільшення кута нахилу залежності  до осі абсцис після плавлення. Оскільки блок рухається зі швидкістю , що істотно перевищує швидкість пружини , її натяг  зменшується. До першої пунктирної лінії на рисунку значення  зберігається сталим, і з часом встановлюється стаціонарний стан рідиноподібного змащування, з незмінними значеннями сили тертя , швидкості руху блоку , величини розтягу пружини  і нульовими пружними напруженнями . При цьому залежність  набуває лінійного вигляду. Після першої пунктирної лінії швидкість  покладається рівною нулю, тобто правий край пружини зупиняється. При цьому починається повільна зупинка верхнього блока, оскільки мастило рідиноподібне (момент часу між пунктирними лініями на рисунку). Після другої пунктирної лінії швидкість приймає значення , і мастило різко твердне. При цьому в ньому з'являються пружні напруження, за рахунок чого пружна складова сили тертя стає ненульовою, однак ця зміна компенсується стрибкоподібним зменшенням в'язкої складової сили  через зменшення швидкості руху . Тому сила тертя знову не відчуває стрибкоподібної зміни. Після тверднення мастила спостерігається процес повільної релаксації параметрів, показаних на рисунку. Це відбувається через те, що при русі верхнього блоку тепер зменшується натяг пружини , а з ним і пружна сила, що забезпечує рух. Рівняння (1.26) в стаціонарному випадку перетворюється в умову

(1.34)

Сила тертя (1.25) в запропонованій моделі не має статичних компонент, які не залежать від швидкості . Тому ненульова  відповідає значенню швидкості , а при такій умові з часом зменшується натяг пружини . Цей факт згідно з (1.34) призводить до зменшення сили , що при малих швидкостях згідно з рис. 1.5б можливо тільки зі зменшенням . Таким чином, величини  будуть зменшуватися, поки не досягнуть своїх нульових значень. При великих триботехнічних тисках в режимі межового тертя сила  зазвичай має незалежну від швидкості компоненту [10]. У такому випадку відбувається релаксація  до значення цієї статичної компоненти, і при цьому система припиняє рух при  (див. (1.34)). Детальний розгляд зазначеного випадку виходить за рамки НДР. Зазначимо, що фазова діаграма для трибологічної системи в координатах  не буде збігатися з наведеною на рис. 1.4, оскільки навіть при швидкостях  в процесі тертя за рахунок наявності пружини у певні моменти часу можливе значення швидкості , що забезпечує плавлення мастила.

1.5 Переривчастий режим

У попередньому підрозділі розглянуто режим, в якому з часом встановлюється стаціонарний рух блока із постійною швидкістю. Однак численні експериментальні роботи стверджують, що в межовому режимі тертя часто реалізується переривчастий () режим руху, в якому відносна швидкість тертьових поверхонь періодично змінюється з часом [3, 5, 15, 16]. Зазначений режим показаний на рис. 1.8, який подає ті самі залежності, що і на рис. 1.7, тільки при інших параметрах.

Рисунок 1.8 - Кінетичні залежності досліджуваних величин при параметрах рис. 1.7, за виключенням  м2,  Пас1/3,  Н/м,  нм/с.

Згідно з рисунком мастило періодично плавиться і твердне, що і призводить до встановлення коливального характеру руху. На рис. 1.9 показані ті ж залежності, але детально виділена область фазового переходу.

Рисунок 1.9 - Збільшені фрагменти залежностей, що показані на рис. 1.8. На вставках до рисунків показані збільшені області, що обведені штриховою лінією. На залежності  штрихова лінія відсутня, оскільки при цьому масштабі погано спостережується.

Згідно з рисунком на початку руху, як і на рис. 1.7, монотонно зростає натяг пружини , за рахунок чого збільшується швидкість зсуву верхнього блоку , а з її збільшенням ростуть пружні напруження  і сила тертя . Блок при цьому переміщується на відстань , яка також збільшується із часом. На рис. 1.9 добре видно, що при виконанні умови  мастило плавиться, а напруження релаксують до нуля, що призводить до зменшення повної сили тертя і до зростання швидкості зсуву . Оскільки при цьому тертьовий блок рухається набагато швидше правого кінця пружини, натяг  зменшується, а разом з ним і пружна сила, за рахунок якої здійснюється рух. Із ростом швидкості  в розплавленому стані мастила також зростає і сила тертя. Коли сила тертя  і швидкість  досягають своїх максимальних значень, натягнення пружини стає настільки малим, що величини  і  починають зменшуватися. Однак після цього деякий час зберігається умова , тому  продовжує зменшення. За рахунок цього і настає момент , в який мастило твердне. Тверднення відповідає пікоподібному збільшенню сили тертя  (див. вставку на верхній панелі до рис. 1.9), оскільки в мастилі з'являються пружні напруження (див. вставку на нижній панелі рис. 1.9). На вставці на залежності  видно, що після тверднення мастила зменшується швидкість . Відбувається таке різке зниження швидкості, оскільки за час прослизання  значно зменшується, і пружна сила  стає не в змозі підтримувати рух із великою швидкістю. Оскільки тепер мастило твердоподібне, а  мала, пружина знову натягується, доки не настає критична швидкість, при якій мастило плавиться. Зазначений процес періодично повторюється у часі. Для виконання умови тверднення  після плавлення, необхідне забезпечення малого значення сили тертя в рідиноподібному стані мастила, щоб тертьовий блок за час прослизання встиг проковзнути на велику відстань, і натягнення пружини значно знизилося. Тому в параметрах на рис. 1.8 і 1.9 обрані менші значення коефіцієнта  і площі контакту поверхонь  порівняно із параметрами рис. 1.7. В експериментальних роботах наводяться залежності сили тертя від часу, що подібні показаним на верхній панелі рис. 1.8, тобто на них не видно перехідний режим, докладно проілюстрований на рис. 1.9. Для експериментального виявлення такого перехідного режиму необхідно проводити експерименти з більшою точністю і малим інтервалом в області вимірювання переходу.

На рис. 1.10 показані залежності сили тертя від часу при фіксованій температурі, але зі збільшенням швидкості .

Рисунок 1.10 - Залежності сили тертя  (мН) (25) від часу  (с) при параметрах рис. 1.8 і швидкостях  нм/с,  нм/с,  нм/с,  нм/с. Панелі рисунка, що розташовані зверху вниз, відповідають температурам , К: 260, 300, 310.

Згідно залежності, шо показана на верхній панелі, при підвищенні швидкості частота  піків збільшується. Це відбувається за рахунок того, що при високих швидкостях швидше встановлюється критичне значення пружних напружнь, при яких мастило плавиться. Відповідно плавлення настає раніше, і за один і той самий проміжок часу система встигає зробити більшу кількість переходів плавлення/тверднення. Середня панель рисунка побудована при великій температурі змащувального матеріалу. Тут для всіх обраних швидкостей руху мастило рідиноподібне, однак має твердоподібну структуру в стані спокою, тому на початку руху при  на залежності спостерігається пік, докладно показаний на вставці. Ця збільшена частина залежності аналогічна показаній на верхній панелі рис. 1.9, з тією відмінністю, що відсутній пік, що відповідає твердненню мастила, оскільки у випадку, що розглядається, після плавлення мастило лишається рідиноподібним. Нижня панель на рис. 1.10 відповідає температурі, при якій мастило рідиноподібне вже у стані спокою, тому пік, що відповідає плавленню, тут відсутній.

Рис. 1.11 відповідає зростанню температури мастила .

Рисунок 1.11 - Залежності сили тертя  (мН) (1.25) від часу  (с) при параметрах рис. 1.8 і температурах  К,  К,  К,  К. Верхня панель рисунка відповідає значенню швидкості  нм/с, нижня - значенню  нм/с.

Залежність, що наведена на верхній панелі, побудована при швидкості , при якій температура  відповідає твердоподібній структурі мастила, тобто при цьому значенні  в процесі руху мастило не плавиться, і переривчасте тертя не реалізується. З подальшим підвищенням температури встановлюється  режим, причому зростання  сприяє зниження амплітуди коливань сили тертя, а також збільшенню частоти фазових переходів. Нижня панель рисунка побудована при більшому значенні швидкості . Тут при  і  мастило рідиноподібне, тому настає режим ковзання, що характеризується постійними значеннями кінетичної сили тертя і швидкості зміни тертьового блока. Оскільки в рамках моделі температура  після плавлення не впливає на силу тертя (1.25), при цих температурах  має однакове значення. Експерименти з подібним дослідженням впливу температури нам невідомі, тому залежності, що наведені на рис. 1.11, є прогнозуючими.

2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ

В попередньому розділі на основі теорії фазових переходів Ландау побудовано теорію плавлення мастила в режимі межового тертя, де плавлення представлено як фазовий перехід першого роду. На основі цієї теорії досліджено поведінку простого аналога трибологічної системи. Однак, недолік цієї системи в тому, що в ній зсвув верхньої поверхні тертя відбувається лише в одному напрямку. Завдяки нанорозмірності досліджуваного об'єкту тривалий зсув в одному з напрямків неможливий. Тому в реальних експериментах частіше використовують методику, коли верхня тертьова поверхня зсувається в обох напрямках під дією зовнішньої сили. При цьому залежності, як правило, симетричні. Це дозволяє аналізувати параметри мастила на тривалих часах функціювання системи. Одна з таких трибологічних систем досліджується в експериментальних роботах [26, 27]. В цьому розділі НДР застосуємо отриману теорію для описання експериментальної поведінки системи, що наведена в роботах [26, 27].

2.1 Трибологічна система

Розглянемо трибологічну систему, показану на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 - Схема трибологічної системи.

Тут є дві пружини з коефіцієнтом жорсткості , кожна пов'язані з блоком маси , що знаходиться на роликах, тертям кочення яких у подальшому розгляді знехтуємо. На зазначеному блоці знаходиться інший блок, що приводиться в рух за рахунок зовнішніх сил. При наявності сил взаємодії між тертьовими поверхнями двох блоків при русі верхнього рухається і нижній, причому його траєкторія принципово залежить від режиму тертя. Подібна установка експериментально досліджується в роботах [26, 27]. У [26] як тертьові поверхні використовується сталева пара тертя, а в ролі мастила виступає парафінове масло ІSO 32, яке безперервно подається в зону контакта з фіксованою об'ємною швидкістю.

Позначемо через  координату і швидкість верхнього блоку, а через  - координату і швидкість нижнього. Далі розглядатимемо випадок, в якому верхній блок приводиться в рух за циклічним законом

(2.1)(2.2)

де  - амплітуда,  - циклічна частота. Рівняння руху нижнього блоку записується у вигляді [26]

(2.3)

де  -- сила тертя, завдяки якій здійснюється рух нижнього блоку. Таким чином, характер руху системи істотно залежить від режиму тертя і властивостей змащувального матеріалу, оскільки вони задають значення .

Для визначення сили тертя  будемо використовувати отриману раніше формулу (1.25), яка для цієї задачі записується в модифікованому вигляді:

(2.4)

де введено відносну швидкість руху тертьових поверхонь (). Оскільки у випадку, що показаний на рис. 1.6 нижня поверхня нерухома, відносна швидкість зсуву зводиться до значення швидкості руху верхньої поверхні  (див. формулу 1.25).

2.2 Кінетика плавлення

Для обчислення часової еволюції системи, що показана на рис. 2.1, необхідно розв'язувати спільно кінетичні рівняння (2.3) і (1.30). При цьому поточну деформацію будемо визначати як (пор. з (1.12))

(2.5)

силу тертя  з виразу (2.4), а пружні напруження  згідно з (1.2). Також при розв'язуванні рівнянь необхідно враховувати зв'язок  і (2.1), (2.2). Далі при чисельному аналізі скрізь обирається крок інтегрування за часом  с.

Результат розв'язку зазначених рівнянь показаний на рис. 2.2. На верхній панелі рисунка штриховою лінією показана залежність координати верхнього блоку  (2.1), а суцільною - координата нижнього блоку , яка має більш складну часову залежність. Також на рисунку представлені залежності швидкостей тертьових блоків від часу, пружні зсувні напруження  (1.2) і повна сила тертя  (2.4). У момент часу  обидва блоки знаходяться у стані спокою, і мастило твердоподібне, оскільки його температура , а в стані спокою . При  верхній тертьовий блок починає рух, а його швидкість при цьому збільшується згідно з (2.2). Оскільки мастило твердоподібне, сила тертя  має в'язку і пружну складові, і нижній блок захоплюється слідом за верхнім, однак при його русі збільшується абсолютне значення пружної сили , яка перешкоджає руху нижнього блоку, і тому його швидкість  зростає не так стрімко, як . При цьому збільшується відносна швидкість зсуву тертьових поверхонь (), і настає момент, коли виконується умова (1.18), і мастило плавиться. При цьому сила тертя істотно зменшується, оскільки напруження стають нульовими, і нижній блок прослизає на значну відстань за рахунок пружної сили, що створюється стислою і розтягнутою пружинами. За рахунок цього відносна швидкість зсуву знов зменшується, і при виконанні умови (1.19) мастило знову твердне. Цей процес періодичний в часі.

Рисунок 2.2 - Залежності координат  (мкм), швидкостей (мкм/с), пружних напружень  (МПа) (1.2) і сили тертя F (мН) (2.4) від часу  (с) при параметрах рис. 1.7 і  м2,  Пас1/3,  К,  м,  рад/с,  Н/м. Штриховими лініями показані залежності , суцільними - .

На рис. 2.3 додатково наведені часові залежності відносного переміщення блоків і їх відносної швидкості. Тут у моменти часу, коли здійснюється ''прилипання'' поверхонь, відносний рух () залишається постійним, а відносна швидкість () близька до нульового значення (при цьому на рис. 2.2 залежності  і  візуально співпадають). Таким чином, реалізується періодичний переривчастий режим руху (), який також характерний для сухого тертя без мастила [1]. При обраних параметрах за один повний період блоки 6 разів ''прилипають'' один до одного - по 3 рази при русі в кожному із напрямків, причому отримані залежності симетричні щодо напрямку руху. Проте в залежності від параметрів можлива реалізація абсолютно різних ситуацій.

Рисунок 2.3 - Залежності відносного переміщення  і відносної швидкості  тертьових блоків від часу , що відповідають рис. 2.2.

Фазові портрети системи при параметрах рис. 2.3 і різних значеннях циклічної частоти  показані на рис. 2.4. Тут легко бачити, що з ростом частоти поведінка системи спрощується. Зазначимо той факт, що всі фазові портрети симетричні щодо початку координат, крім показаного на рис. 2.4г, який демонструє ситуацію, коли рух верхньої поверхні тертя в обох напрямках не однаково впливає на переміщення нижньої. Такий випадок відповідає реалізації в системі ефектів пам'яті, що спостерігаються експериментально [5]. Оскільки ця ситуація істотно відрізняється від інших, для неї на рис. 2.5 додатково наведено часові залежності цих величин. Відповідно до цього рисунку моменти “прилипання” поверхонь наступають при русі верхнього блоку тільки в одному з напрямків при позитивних  і . При значенні частоти  рад/с (рис. 2.4е) згідно (2.2) у системі реалізується значення швидкості зсуву, при якій мастило завжди рідиноподібне, тому відповідний фазовий портрет показує періодичний рух за законом накшталк (2.1). Зазначимо, що фазовий портрет на рис. 2.4а побудований при значенні частоти  рад/с, що відповідає часовим залежностям, що наведені на рис. 2.2.

Рисунок 2.4 ╼  Фазові портрети системи , що відповідають параметрам рис. 2.2 і частотам , рад/с: а ╼  15, б ╼  25, в ╼  38, г ╼  40, д ╼  50, е ╼  170.

Рисунок 2.5╼Часові залежності величин, що відповідають параметрам рис.2.4 г.

Рисунок 2.6╼ Залежності координат  (мкм), швидкостей (мкм/с), пружних напружень  (МПа) (1.2) і сили тертя  (мН) (2.4) від часу  (с) при параметрах рис. 2.2 і температурах  К,  К,  К,  К. Штриховими лініями показані , суцільними ╼  .

Рис. 2.6 побудований при зростанні температури мастила. Тут залежності по осі часу розділені на 4 ділянки, причому для кожної подальшої температура вибирається більшою, ніж для попередньої. Залежність на першій ділянці () повторює залежність, яка більш докладно показана на рис. 2.2, оскільки отримана при тій самій температурі мастила. З подальшим підвищенням температури (), як і при  реалізується переривчастий  режим руху, однак зменшується кількість піків прилипання, і вони стають нижче, тобто сила тертя в твердоподібному стані мастила з підвищенням температури зменшується, і мастило більшу за період кількість часу знаходиться в рідиноподібному стані. З ще більшим підвищенням температури () амплітуда пружних напружень і сили тертя стає ще меншою. При  мастило рідиноподібне і пружні напруження дорівнюють нулю. Експерименти з подібним дослідженням впливу температури нам невідомі, тому залежності, що наведені на рис.2.6, є прогнозуючими.

3 НЕРІВНОВАЖНА КІНЕТИКА ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ В РЕЖИМІ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ

В попередніх двох розділах побудовано теорію, що описує плавлення мастила, що затиснуто між двома атомарно-гладкими твердими поверхнями, представляючи плавлення як фазовий перехід першого роду. Ця теорія добре описує відомі експериментальні дані. Однак при цьому по-перше не враховуються нерівноважні процеси, що протікають в таких системах, а по-друге, ніяким чином не фігурує тиск (навантаження) на поверхні тертя. Однак відомі експерименти стверджують, що вплив зовнішнього тиску суттєво впливає на поведінку системи. Оскільки система складається з кількох шарів молекул, і постійно перебуває у русі, нерівноважні процеси в загальному випадку також матимуть суттєве значення при встановленні того чи іншого режиму тертя. Даний розділ НДР ставить за мету усунути ці недоліки завдяки створенню моделі, що заснована на методах нерівноважної термодинаміки.

3.1. Основні рівняння і фазова діаграма

Запишемо розкладення для об'ємної густини внутрішньої енергії  за параметром  з урахуванням внесків від пружних компонент зсувних деформацій , рівноважної ентропії , а також нерівноважної ентропії  у вигляді [28, 29]:

(3.1)

де величина  представляє надлишковий об'єм, нульове значення якого відповідає твердоподібній структурі мастила, а ненульове ╼ рідиноподібній [28╼30]. Тут молодші параметри розкладання  і  є функціями перших двох інваріантів тензора пружної деформації  і , а також ентропії :

(3.2)(3.3)(3.4)

Пружні напруження , що виникають у шарі мастила, можна знайти, використовуючи вираз для визначення внутрішньої енергії (3.1):

(3.5)

де  ╼ зсувна компонента пружної деформації. Останній вираз зводиться до ефективного закону Гука [30, 31]

(3.6)

з ефективними пружними параметрами

(3.7)(3.8)

які зменшуються при плавленні мастила за рахунок зростання величини . Оскільки пружні сталі не можуть приймати від'ємних значень, при виконанні нерівності  слід вважати , а у випадку  необхідно приймати .

Для плоско-деформованого стану мастила, в якому , інваріанти тензора деформації визначаються таким чином [32, 33]:

(3.9)(3.10)

де ,  ╼  нормальна і дотична компоненти напружень, діючих на мастило з боку тертьових поверхонь. Зсувні напруження  визначаються з виразу (3.6), який при  або  призводить до залежності

(3.11)

Стаціонарні стани мастила визначаються умовою , що приводить до рівняння

(3.12)

що зручно подати як функцію  або . При аналізі рівняння (3.12) пружну зсувну деформацію  будемо визначати згідно з (3.9), (3.10), (3.11) через інваріанти:

(3.13)

Аналіз наведених вище рівнянь показує, що існують критичні значення деформації  і ентропії , при яких мастило плавиться згідно з механізмом фазового переходу першого роду. Причому  є функцією ентропії , а  залежить від деформації . Твердне мастило при інших значеннях деформації й ентропії , . Оскільки запропонований для опису процесу плавлення потенціал (3.1) є симетричним, то можна виділити наступні ситуації [28]: 1) в області значень (або ) мастило твердоподібне, що відповідає реалізації єдиного мінімуму енергії (3.1) за ; 2) в області значень  (або ) мастило має рідиноподібну структуру. Потенціал (3.1) в цьому випадку має два симетричних ненульових мінімума, що розділені єдиним максимумом; 3) у проміжній області значень керуючих параметрів  () потенціал має два симетричних мінімума, які відділені від нульового мінімуму двома симетричними максимумами, при цьому стан мастила залежить від початкових умов [34].

На фазових діаграмах, побудованих за рівннями (1.7), (3.13), стаціонарні стани мастила (при ) розділені кривими  і  (рис.3.1а).

Рисунок 3.1 ╼ Фазові діаграми з областями рідинного ( SF) і сухого ( DF) тертя при параметрах  Дж/м3,  Дж/м3,  Дж/м3,  Па,  Па,  Па,  Па,  К2м3/Дж,  К2м3/Дж, : а) суцільні лінії відповідають напруженню  Па, для штрихових  Па; б) суцільні лінії відповідають деформації , для штрихових .

Вище лінії  мастило рідиноподібне і реалізується режим рідинного тертя (SF). Потенціал у цій області має вигляд, описаний вище як випадок 2). Нижче кривої  мастило твердоподібне, що відповідає виду внутрішньої енергії , описаному у випадку 1). В області між розглянутими кривими стан мастила залежить від початкових умов, потенціал тут приймає вигляд, описаний як випадок 3). Штриховими лініями показані області фазової діаграми при зменшеному значенні нормальних напружень . З рисунка видно, що зі збільшенням навантаження на тертьові поверхні область сухого тертя розширюється, а область гістерезису, що відокремлює зазначену область від області рідиноподібного стану, звужується. Зовнішні навантаження, що описуються в нашій теорії нормальними напруженнями , на трибологічні системи нанорозмірів часто впливають критичним чином. Наприклад, в експериментальній роботі [5] показано, що зростання навантаження для одних типів мастил призводить до збільшення критичної швидкості плавлення, а для інших мастил ця швидкість, навпаки, зменшується. Також варіації тиску призводять до зміни частоти фазових переходів і т.і. Для з'ясування впливу зовнішніх напружень на стан мастила на рис. 3.1б наведена фазова діаграма в координатах тиск-ентропія. Із зазначеної діаграми видно, що з ростом навантаження на поверхні тертя перехід мастила між твердоподібним станом (область DF) і рідиноподібним (область SF) здійснюється, минаючи область гістерезису (DF+SF). Таким чином, при перевищенні критичного значення зовнішнього навантаження, прикладеного до поверхонь тертя, фазовий перехід першого роду не здійснюється, проте замість нього відбувається безперервне плавлення мастила по механізму фазового перетворення другого роду. Раніше нами було показано, що зростання нормальної компоненти напружень призводить до тверднення мастила і збільшення значення повної сили тертя, причому в залежності від значення  може здійснюватися фазовий перехід як першого, так і другого роду [32]. При малих значеннях зовнішнього тиску така модель описує тільки фазовий перехід першого роду.

Подібні фазові діаграми отримують також при узагальненні експериментальних даних [5]. Одним з розповсюджених способів отримання фазових діаграм є аналіз часових залежностей сили тертя  при зміні температури, швидкості зсуву, товщини мастила, і т.і. Сила тертя визначається виразом (пор. з (3.14))

(3.14)

де перший доданок в дужках визначається виразом (3.11). В останньому виразі введені площа контакту зсувних поверхонь  і феноменологічні коефіцієнти , що дозволяють врахувати тип мастила (див. попередні розділи). У виразі (3.14) фігурує швидкість відносного зсуву поверхонь тертя , значення якої в стаціонарному випадку  залежить від товщини СМ  і часу релаксації внутрішніх напружень [8, 34]:

(3.15)

З урахуванням останньої формули для позитивних значень  вираз (3.14) приймає вигляд

(3.16)

Залежність (3.16) наведена на рис.3.2, де, як і раніше, покладається .

Рисунок 3.2 ╼ Залежності сили тертя  (мН) (3.14) від величини пружних деформацій  і ентропії  (Дж-1м-3) при параметрах рис. 3.1, а також  с, ,  Пас,  м2: а) ; б)  ДжК-1м-3. Криві 1╼3 на обох рисунках відповідають значенням  Па,  Па,  Па.

Тут штрихпунктирній ділянці відповідає твердоподібна структура мастила, суцільні криві відповідають рідиноподібному стану, а ділянки, показані штриховими лініями, відповідають нестійким стаціонарним розв'язкам. На рис. 3.2а видно, що при  відбувається плавлення мастила з різким зменшенням сили тертя, а в разі  мастило твердне і сила тертя знову збільшується. Для кривої 2 ці переходи не показані. Коли мастило знаходиться в твердоподібному стані (штрихпунктирна ділянка), сила тертя від ентропії не залежить, оскільки при цьому реалізується стаціонарне значення . Криві 1╼3 побудовані при послідовному збільшенні величини тиску на поверхні тертя. Для кривих 1 і 2 спостерігається гістерезис, тому що реалізується фазовий перехід першого роду, при якому модуль зсуву (3.7) змінюється стрибкоподібно, причому з підвищенням тиску область гістерезиса звужується (як було показано раніше на рис.3.1). При параметрах кривої 3 реалізується безперервний фазовий перехід другого роду, коли критичне значення ентропії , при якому мастило плавиться, збігається зі значенням, при якому воно твердне.

Залежності, наведені на рис. 3.2б, показують, що при малих деформаціях мастило твердоподібне і реалізується сухе тертя (штрихпунктирна частина залежності). Підвищення  в режимі сухого тертя призводить до зростання сили тертя (3.14). При значенні  мастило плавиться і пружні зсувні напруження (3.11) різко зменшуються, що для кривих 1 і 2 призводить до стрибкоподібного зниження сили тертя . З подальшим збільшенням деформації значення  спочатку зростає, а потім починає зменшуватися за рахунок зниження пружної складової сили тертя, хоча в'язка із зростанням деформації продовжує збільшуватися. Твердіє мастило при значенні (зворотний перехід для кривої 1 через масштаб стрілками не вказаний, для кривої 2 також не показаний і прямий перехід). Згідно з кривою 3 при великому значенні нормальних напружень (тиску на поверхні), як і для рис. 3.2а, відбувається фазовий перехід другого роду, при якому сила тертя безперервно змінюється. Результати, представлені на рис. 3.2б, представляють різновид діаграми Штрібека для межового режиму тертя, яка вперше була запропонована в роботі [24] при узагальненні експериментальних даних.

3.2 Система кінетичних рівнянь

Використовуючи вираз для внутрішньої енергії (3.1), знайдемо температуру мастила:

(3.17)

аналогічним чином визначається ефективна температура нерівноважної підсистеми:

(3.18)

Для подальшого дослідження кінетичних процесів запишемо еволюційні рівняння для нерівноважних параметрів  і  у вигляді системи рівнянь типу Ландау-Халатнікова [25]:

(3.19)

де сталі  зворотні кінетичним коефіцієнтам. Згідно з рівнянням (3.19) внутрішня енергія по координаті  прагне до свого мінімального значення, а по координаті  ╼ до максимуму, що відповідає нерівноважним процесам [28, 35].

Еволюційні рівняння (3.19) в явному вигляді набувають вигляду [28]:

(3.20)(3.21)

де наявність останнього доданка в (3.20) обумовлено залежністю інваріантів (3.9), (3.10) від величини . У рівнянні (3.21) доданок зі знаком ''+'' описує приріст нерівноважної ентропії за рахунок зовнішніх джерел енергії (робота), а зі знаком '''' ╼ її перехід у рівноважну підсистему.

Оскільки розглядається нерівноважна відкрита система, для опису процесів теплообміну мастила з навколишнім середовищем доцільно ввести температуру поверхонь тертя . У разі неоднорідного розігріву середовища, рівнянням теплопровідності є звичайне рівняння безперервності [31]

(3.22)

де коефіцієнт теплопровідності  покладається сталим. Для спрощення завдання будемо вважати шар мастила однорідним за площиною (). Завдяки тому, що шар мастила дуже тонкий, для нормальної складової  з достатньою точністю можна використовувати наближення [31]

(3.23)

де  ╼ товщина мастила або відстань між тертьовими поверхнями (див. (3.15)). З урахуванням наближення (3.23) рівняння (3.22) записується в більш простому вигляді

(3.24)

де величина  відіграє роль часу релаксації, протягом якого відбувається вирівнювання температур по товщині шару мастила за рахунок теплопровідності. Проте (3.24) ще не враховує взаємодію рівноважної і нерівноважної підсистем. Зменшення нерівноважної ентропії враховується від'ємними складовими в еволюційному рівнянні (3.21). Це значить, що ці ж складові повинні враховувати приріст рівноважної ентропії. З урахуванням цієї обставини отримаємо остаточне рівняння для рівноважної ентропії у вигляді:

(3.25)

де температура мастила  (3.17) в стаціонарному стані  визначається не тільки температурою поверхонь тертя , що грає роль термостата (навколишнього середовища), як в (3.24), але також і значенням нерівноважної ентропії .

Пружну деформацію, як і раніше, будемо обчислювати за виразом (1.11):

(3.26)

Для дослідження кінетики системи необхідно спільно чисельно розв'язувати систему кінетичних рівнянь (3.20), (3.21), (3.25), визначаючи інваріанти згідно (3.9), (3.10), зсувні напруження  з (3.11), пружні сталі з (3.7), (3.8), температуру мастила  згідно (3.17), а деформацію зі співвідношення (3.26).

3.3 Кінетика трибологічної системи

Динамічні характеристики будь-якої трибологічної системи визначаються її властивостями в цілому. Зокрема, в області розглянутого раніше гістерезису в процесі тертя можлива реалізація переривчастого () режиму руху [5, 9]. Типова схема механічного аналога трибологічної системи представлена на рис.1.6. Але в нашому випадку з'являється ще одна фундаментальна величина ╼ додаткове навантаження на верхню поверхню тертя, яке позначимо через . Навантаження  пов'язане з нормальною компонентою напружень , де  ╼ площа контакту поверхонь, що входить у вираз (3.14). Якщо позначити поточну координату верхнього блоку як і раніше за , відповідне рівняння руху матиме вигляд (1.26).

Для дослідження кінетичних режимів граничного тертя, що виникають в системі, наведеної на рис.1.6, будемо розв'язувати систему кінетичних рівнянь (3.20), (3.21), (3.25), (1.26), визначаючи поточну деформацію згідно співвідношення (3.26). Результат розв'язку зазначених рівнянь представлений на рис.3.3, де наведено залежності від часу сили тертя  (3.14), швидкості зсуву верхнього блока , координати блока , натягнення пружини , а також пружних напружень , що виникають в мастилі.

Рисунок 3.3╼ Залежності повної сили тертя  (мН) (1.25), швидкості зсуву верхьої поверхні  (нм/с), її координати  (мкм), довжини розтягування пружини  (мкм) і пружних зсувних напружень  (МПа) від часу  (с) при параметрах рис.3.1, 3.2 і  К,  К2м3/Дж,  К,  К,  Джс/м3,  К2зм3/Дж,  Вт/(Км),  м,  Н/м,  кг.

На початку руху всі представлені на рисунку параметри монотонно зростають, тому як для плавлення мастила необхідно, щоб або температура , або швидкість зсуву  перевищувала критичне значення. Оскільки наведені залежності отримані при значенні температури поверхонь тертя , що забезпечує температуру  менше критичної величини, в стані спокою при  мастило знаходиться в твердоподібному стані і характеризується ненульовим значенням ефективного модуля зсуву. У початковий момент часу вільний кінець пружини починає рухатися зі швидкістю , що призводить до її натягу, зростання швидкості зсуву верхньої поверхні , і згідно з (1.25) до збільшення сили тертя . В результаті цього настає момент часу, коли швидкість  перевищує критичне значення і реалізується плавлення мастила згідно з механізмом ''плавлення зсувом'' [5]. Після плавлення, напруження швидко релаксують до нульового значення, що забезпечує нульове значення пружної складової сили тертя , однак через різке збільшення швидкості зміни  значно збільшується в'язка складова , що не призводить до різкого зменшення сили тертя. Далі, за рахунок зменшення натягу пружини , швидкість зсуву  знову зменшується, а з нею зменшується і в'язка компонента сили тертя. Згодом настає ситуація, коли швидкість  стає менше критичної величини, і більше не може підтримувати мастило в розплавленому стані. Після цього моменту мастило твердне, в ньому з'являються пружні напруження і відповідна пружна компонента сили тертя . Зважаючи на це верхній блок сповільнюється (різке зменшення швидкості  на рисунку після її різкого збільшення і подальшої релаксації). Описаний процес повторюється періодично в часі, забезпечуючи переривчастий режим руху () з пилоподібною часовою залежністю сили тертя від часу. Координата блоку  при цьому монотонно зростає, оскільки він зміщується в одному напрямку. Варто зазначити, що в цьому випадку згідно залежності  в розплавленому стані мастила зникають пружні напруження, оскільки ефективний модуль зсуву  (3.7) приймає нульове значення. Однак це не є необхідною умовою для забезпечення такого режиму. Подібна поведінка була показана в рамках більш простої термодинамічної моделі (див. попередні розділи).

На режим тертя сильний вплив мають керуючі параметри (температура поверхонь , швидкість зсуву  і зовнішній тиск ). Оскільки зазначений режим тертя є однією з основних причин руйнування тертьових деталей в пристроях мікроелектроніки, проведемо додаткове дослідження зазначених факторів на особливості переривчастого режиму. На верхній панелі рис. 3.4 показана залежність сили тертя (1.25) від часу при збільшенні швидкості зміни вільного кінця пружини  при інших фіксованих параметрах.

Рисунок 3.4╼ Залежності повної сили тертя  (мН) (1.25) від часу  (с) при параметрах рис.3.3. Верхня панель:  К,  Па,  нм/с,  нм/с,  нм/с,  нм/с; середня панель: К,  нм/с,  Па,  Па,  Па,  Па; нижня панель:  нм/с,  Па, К, К, К,  К.

Зростання швидкості на початку призводить до збільшення частоти фазових переходів, а потім зазначена частота знижується за рахунок появи на залежності  довгих кінетичних ділянок. Також зазначимо, що існує критичне значення швидкості, при якому мастило весь час знаходиться в рідиноподібному стані і забезпечує кінетичний режим ковзання з мінімальним постійним значенням сили тертя (). Така поведінка неодноразово спостерігалася в експериментах [5, 37]. Із зростанням нормальної компоненти навантаження, прикладеної до верхньої тертьової поверхні (середня панель рис. 3.4) відбувається зменшення довжини кінетичної ділянки  і зростання амплітуди сили тертя. Згідно рисунку рівень навантаження впливає на систему нетривіальним чином, оскільки частота фазових переходів спочатку збільшується, а потім знову зменшується. Подібні особливості демонструвала трибологічна система, що детально досліджувалася в експериментальній роботі [5]. Зазначимо, що нетривіальний вплив навантаження  на поведінку системи в цілому пов'язане ще і з тим, що при перевищенні нормальними зовнішніми напруженнями критичного значення змінюється тип фазового переходу (див. рис. 3.1 і опис до нього). І нарешті, із підвищенням температури (нижня панель рисунка) система показує тенденції до плавлення, що виражається у зменшенні амплітуди , а також у подовженні кінетичних ділянок . При перевищенні температурою критичної величини () мастило плавиться повністю, що призводить до встановлення кінетичного режиму ковзання з постійною швидкістю , що, у свою чергу, забезпечує значення .

Зазначимо, що згідно з експериментальною роботою [5] поява довгих кінетичних ділянок  на залежності  відбувається тоді, коли значення швидкості зміни  близько до критичної величини, при якій відбувається плавлення. У рамках нашого підходу ця особливість також спостерігається, оскільки на верхній панелі рис.3.4 швидкості  і  близькі за значенням. Нижня панель на рис.3.4 показує таку ж особливість для температури поверхонь тертя, оскільки температури  і , як і швидкості на верхній панелі рисунка, мають близькі значення.

4 СИНЕРГЕТИЧНЕ ПОДАННЯ ПЕРЕРИВЧАСТОГО
 РЕЖИМУ МЕЖОВОГО ТЕРТЯ

В цьому розділі НДР в рамках моделі Лоренца для апроксимації в’язко-пружного середовища досліджуються процеси, що відбуваються при межовому терті. Отримано рівняння руху у вигляді диференціального рівняння третього порядку для напружень, яке проаналізовано при різних значеннях температур поверхонь тертя. У всіх випадках побудовані фазові портрети і залежності напружень від часу. Встановлено, що в залежності від температури і параметрів мастила може здійснюватися як режим загасаючих коливань, так і стохастичний коливальний режим, представлений на фазовій площині у вигляді дивного аттрактора. Показано, що на поведінку системи критичним чином впливає набір початкових умов. На основі моделі описано поведінку триботехнічних систем двох типів ╼  при зсуві поверхонь в одному напрямку, і при зовнішньому знакозмінному впливі.

4.1 Основні рівняння

Система основних рівнянь має вигляд [11, 13, 19, 38]

(4.1)(4.2)(4.3)

де  ╼ зсувна компонента повних напружень, що виникають в мастилі при зсуві поверхонь,  ╼ зсувна компонента відносних деформацій,  ╼ температура мастила,  ╼ температура поверхонь тертя. Тут також введені константа , що чисельно дорівнює відношенню модуля зсуву мастила  до його характерного значенням , і параметри

(4.4)

де  і  ╼ часи релаксації напружень  і деформації  відповідно, а  ╼ час теплопровідності, який визначається співвідношенням [38]:

(4.5)

де  ╼ густина мастила,  ╼ товщина його шару,  ╼ питома теплоємність,  ╼ коефіцієнт теплопровідності. Досліджувана система рівнянь (4.1)╼(4.3) є безрозмірною, і напруження , деформації , температура  і час  виміряні в одиницях [38]:

(4.6)

де  ╼ критична температура,  ╼ характерне значення модуля зсуву,  ╼ характерне значення зсувної в'язкості, що пов'язане з дійсною в'язкістю  в розмірних величинах співвідношенням [39]

(4.7)

Таким чином,  при значенні розмірної температури , або при безрозмірному значенні .

У роботах [11, 13, 19] показано, що нульові стаціонарні напруження  відповідають твердоподобній структурі мастила, а при  мастило плавиться і переходить в рідиноподібний стан. Однією з причин цього є те, що відповідно до узагальненої на межовий режим діаграмі Герсі-Штрібека [24], зі збільшенням в'язких

(4.8)

зростає в'язка компонента сили тертя

(4.9)

де  ╼ відносна швидкість руху поверхонь тертя,  ╼ ефективна в'язкість,  ╼ площа контакту. З рівнянь (4.8) і (4.9) отримуємо вираз для швидкості у вигляді

(4.10)

Оскільки в запропонованій моделі напруження  подають як суму в'язкої і пружної компонент [13, 38], а в шарі рідиноподібного мастила переважають в'язкі напруження, із зростанням  зростає швидкість руху зсувних поверхонь, що відповідає кінетичному режиму ковзання і рідиноподібній структурі мастила. При значенні  поверхні тертя не рухаються, що відповідає їх ''прилипанню'' за рахунок твердіння міжповерхневого шару. Ці висновки підтверджуються як теоретичними [7, 20], так і численними експериментальними [5, 6, 24, 40] роботами.

Розглянемо стаціонарний режим, коли похідні в рівняннях (4.1)╼(4.3) дорівнюють нулю, а параметри мастила з часом не змінюються. В цьому випадку, при температурі поверхонь тертя  менше критичної величини

(4.11)

реалізується стаціонарне значення зсувних напружень , а при  залежно від початкових умов встановлюється одне зі значень

(4.12)

що відповідає рідинному режиму тертя. Оскільки температура плавлення і тверднення мастила представляють одне і те саме значення (4.11), така ситуація відповідає моделі фазового переходу другого роду, на відміну від переходу першого роду, коли ці температури відрізняються [30].

Раніше нами досліджувалися випадки, коли одне з часів релаксації в основних рівняннях було малим [18, 19]. При цьому система рівнянь (4.1)╼(4.3) зводиться до двопараметричної дисипативної моделі, в рамках якої в детерміністичному випадку переривчастий режим руху може реалізуватися тільки на початковому етапі, і представляє перехідний режим. Однак, стійкий переривчастий режим досить часто спостерігається в експериментах з межового тертя [5]. Оскільки система рівнянь (4.1)-(4.3) формально збігається із системою Лоренца, переривчастий режим, зокрема, може бути описаний при реалізації в системі дивного аттрактора, а за теоремою Рюеля-Таккенса для цього необхідна наявність трьох степенів вільності, тобто всі часи релаксації в (4.1)-(4.3) повинні мати відмінні від нуля значення [41, 42]. Переривчастий режим був описаний в рамках термодинамічних моделей (див. попередні розділи). Покажемо, що його також можна отримати використовуючи синергетичний підхід, розвитку якого присвячений цей розділ НДР.

У роботах [18, 19] вихідна система рівнянь в рамках адіабатичного наближення для трьох граничних співвідношень між часами релаксації зводиться до диференціального рівняння другого порядку. Чисельне дослідження отриманих рівнянь другого порядку показує, що у випадку  на фазовій площині реалізуються дві симетричні стаціонарні точки, що представляють стійкі фокуси, навколо яких до встановлення стаціонарного стану  реалізуються тривалі коливання, що представляють переривчастий режим. При наявності в системі флуктуацій встановлюється періодичний переривчастий режим руху, який, однак, за рахунок дії шуму має стохастичну складову [18, 19]. У загальному випадку, коли всі часи релаксації в системі (4.1)-(4.3) мають відмінні від нуля значення, вона зводиться до диференціального рівняння третього порядку у вигляді

(4.13)

В отриманому рівнянні (4.13) напруження  згідно з (4.10) пропорційні відносній швидкості руху тертьових поверхонь, тому  представляє прискорення.

4.2 Кінетика

Система рівнянь (4.1)-(4.3) є якісною і грунтується на описі в’язко-пружного середовища, без врахування властивостей конкретної трибологічній системи. Тому вона може бути застосована до опису межового тертя в триботехнічних системах різних типів. Розглядатимемо в рамках цього розділу механічні аналоги триботехнічних систем, що показані на рисунках 1.6 і 2.1. Тільки будемо враховувати, що до верхнього блоку на рис. 1.6 прикладене додаткове навантаження . Нагадаємо, що при наявності тонкого шару мастила товщиною  між тертьовими поверхнями блоків при русі верхнього рухається і нижній, причому тимчасова залежність швидкості руху  принципово залежить від режиму тертя. Наприклад, в системі, що показана на рис. 2.1 в режимі сухого тертя при великих навантаженнях , коли поверхні блоків ''злипаються'', нижній блок буде точно повторювати траєкторію верхнього. В гідродинамічному режимі при великій товщині шару розплавленного мастила між блоками і малим значенням навантаження  нижній блок буде нерухомим, а мастило при русі верхнього буде розігріватися. Покажемо, що в рамках підходу, що розвивається в даному розділі, можна якісно описувати поведінку трибологічних систем, наведених на рисунках. Для цього будемо чисельно розв'язувати диференціальне рівняння (4.13) при фіксованих параметрах моделі. Оскільки поведінка системи, що описується рівнянням (4.13), критичним чином залежить від початкових умов, розв'язок доцільно представити у вигляді фазових портретів. На рис. (4.1) наведені відповідні фазові портрети при різних температурах поверхонь тертя . Для всіх фазових портретів початкове значення другої похідної від напружень за часом . Початкові значення  і  видно безпосередньо на фазових площинах, і відповідають початку фазових траєкторій.

Рисунок 4.1 ╼ Фазові портрети системи, що отримані при чисельному розв'язуванні рівняння (4.13) при параметрах , , . Рисунки а╼г відповідають температурам .

Розглянемо більш детально рис.4.1а. Фазовий портрет характеризується єдиною особливої точкою у початку координат при , яка представляє стійкий фокус. Зокрема, при початковій умові  фокус стає більш вираженим (траєкторія 7). Для всіх фазових траєкторій на рис.4.1a побудовані відповідні часові залежності напружень  від часу , які наведено на рис.4.2a. Видно, що для траєкторій 2, 3, 5 і 6 реалізується апериодический режим, в якому напруження релаксують до стійкого значення , що відповідає твердоподібному мастилу. Траєкторії 1, 4, 7 ілюструють режим загасаючих коливань, оскільки на відповідних залежностях  на рис. 4.2a у всіх цих випадках до встановлення рівноваги, на відміну від розглянутих аперіодичних траєкторій 2, 3, 5 і 6, реалізуються декілька екстремумів. Причому для параметрів траєкторії 7 загасання виражено слабкіше, оскільки в процесі релаксації спостерігається кілька коливань біля сталого значення . У всіх цих випадках (траєкторії 1-7) рухомий блок, показаний на рис.1.6, з часом зупиняється. Це може здійснюватися у випадку, показаному на рис. 1.6 при значенні швидкості  і початковому розтягуванні пружини, що відповідає початковим значенням параметрів системи на відповідних фазових траєкторіях (див. рис. 4.1a). Також ця ситуація описує поведінку системи, наведеної на рис.1.6, при , коли спочатку нижній блок не перебуває в стані рівноваги, тобто пружина або стиснута, або натягнута. Зазначимо, що значення  відповідає руху верхньої поверхні з від'ємною швидкістю, тобто руху в зворотному напрямку (реверсивний рух).

Рисунок 4.2╼ Часові залежності напружень , що відповідають пронумерованим фазовим траєкторіям, що наведені на відповідних панелях рис. 4.1.

На рис. 4.1б показаний фазовий портрет при температурі поверхонь тертя  (4.11), при якій встановлюється ненульове значення напружень , які визначаються формулою (4.12), і рух тертьового блока з ненульовою швидкістю (4.10). На фазовому портреті реалізуються два симетричні щодо початку координат особливі точки з координатами (,0) і (,0). Обидві ці точки еквівалентні і представляють стійкі фокуси, навколо яких при встановленні руху з постійною швидкістю реалізуються тривалі коливання (див. рис. 4.2б). Зазначимо, що на початку руху на траєкторіях  існують тривалі ділянки , що відповідає ''прилипанню'' поверхонь і твердоподібному стану мастила. Таким чином, на початковому етапі реалізується переривчастий режим руху [5, 34, 43], коли в процесі тертя відбуваються періодичні фазові переходи між структурними станами змащувального матеріалу. Оскільки при всіх початкових умовах тут з часом встановлюється рух з постійною швидкістю, така ситуація відповідає трибологічній системі, що наведена на рис. 1.6 при значенні . Причому траєкторія 1 відповідає руху в напрямку, показаному вектором  на рис.1.6, а траєкторія 2 ╼  руху в зворотному напрямку. Зазначимо, що при початковому значенні  тут на початковому етапі реалізується ситуація, що показана траєкторією 7 на рис. 4.1а, з тією відмінністю, що після релаксації і подальшої тривалої ''зупинки'' системи поблизу початку координат відбувається кілька ''перекидань'' між околицями особливих точок, що представляють собою витки на фазових портретах в позитивній і негативній областях напружень , і тільки після цього встановлюється диссипативный режим загасаючих коливань, причому коливання можуть відбуватися як в додатній області напружень, так і у від'ємній, залежно від початкових умов.

При підвищенні температури  реалізується ситуація, показана фазовим портретом на рис. 4.1в. У цьому випадку на поведінку системи критичним чином впливає набір початкових значень ,  і . Видно, що при малих абсолютних значеннях напруги  і швидкості їх зміни  на фазовому портреті реалізуються ті ж особливі точки, що і на рис. 4.1б (траєкторії 2 і 3 на рис. 4.1в). Проте, якщо на початку руху напруження  або  перевищують деякі критичні значення, встановлюється хаотичний режим зміни напружень, коли стаціонарний стан з часом не встановлюється, а відбуваються постійні фазові переходи між твердоподібним і рідиноподібним станами мастила (траєкторія 1). На рисунках 4.1в і 4.2в видно, що такий режим не періодичний у часі, а подає дивний атрактор, тобто реалізацію детерміністичного хаотичного режиму. Оскільки, згідно з рис. 4.2в, швидкість руху блоку постійно змінює знак, розглянута ситуація описує поведінку системи, наведену на рис. 2.1, в якій за рахунок зовнішнього впливу змінюється напрямок руху. Однак, такий реверсивний режим при великих значеннях  реалізується також і в системах, механічний аналог яких наведений на рис.1.6, за рахунок того, що при великій швидкості руху вільного кінця пружини  за час ''прилипання'' поверхонь (коли  і мастило твердоподібне) пружина встигає сильно розтягнутися, і при подальшому плавленні мастила за рахунок великого значення пружної сили натягу пружини  (╼  натяг пружини) блок прослизає на значну відстань, а пружина при цьому стискується, що забезпечує зміну напрямку дії пружної сили, і блок за рахунок цього якийсь час може рухатися у зворотному напрямку. Однак, оскільки швидкість  при цьому не змінює знак, з плином часу напрямок руху знову зміниться на позитивний, про що і свідчить рис. 4.2в. Такі реверсивні режими спостерігалися в експериментах [5]. Зазначимо, що на даному фазовому портреті, як і на попередніх, можливий режим, показаний траєкторією 7 на рис. 4.1а, проте на відміну від попередніх випадків, після релаксації і тривалої зупинки системи в ній встановлюється режим дивного аттрактора. Причому після зупинки і подальшого початку руху на фазовому портреті реалізується кілька витків набагато більшого ''радіуса'', ніж наведені на рис. 4.1в. Це пояснюється тим, що оскільки поверхні тривалий час перебували в ''злипшомуся'' стані, при розтягуванні пружини багаторазово збільшується пружна сила , що безпосередньо після плавлення призводить до великого значення прискорення і швидкості руху блоку, тобто напруження  і похідна  збільшуються.

Рисунок 4.3╼ Тривимірна фазова траєкторія, показана в проекції на рис. 4.1г. Положення ''крил'' метелика порівняно з рис. 4.1г змінено місцями (вхід в аттрактор на рис. 4.3 видно зліва).

Рис. 4.1г побудований при достатньо великому значенні температури , де стрілкою на правій частині рисунка показано точку, яка відповідає початку траєкторії (початкові умови при розв'язуванні рівняння (4.13)). На цьому рисунку реалізуються дві симетричні особливі точки (показані точками на осі абсцис), що представляють нестійкі фокуси, на відміну від рис. 4.1в, де фокуси стійкі. Тому при будь-яких початкових умовах на рис. 4.1г встановлюється режим тертя, якому відповідає реалізація дивного аттрактора на фазової площині. Зазначимо, що фазова траєкторія має вигляд дивного атрактора Лоренца [42, 44] і режим, який тут встановлюється, має більш виражену стохастичну поведінку, ніж на рис. 4.1в. Це пов'язано із тим, що температура  у вихідній системі рівнянь представляє зовнішній вплив, тобто при більшій температурі система володіє великим запасом енергії, що в нашому випадку виражається в збільшенні стохастичності. Для параметрів цього рисунка також характерний випадок, показаний траєкторією 7 на рис. 4.1а, де після тривалої зупинки і подальшого руху зі збільшеною швидкістю встановлюється режим дивного атрактора, показаний на рис. 4.2г. На рис. 4.3 показана фазова траєкторія, наведена на рис. 4.2г, тільки в тривимірному вигляді в координатах . Рисунок являє собою добре відомий в теорії хаосу ''метелик'' Лоренца [42, 44]. Однак, оскільки система (4.1)╼ (4.3) зводиться до системи Лоренца лише формально, є і помітні відмінності. Зазначимо, що описаний режим частіше можна спостерігати в трибологічній системі, наведеній на рис.2.1, у той час як в системі, що представлена на рис. 1.6 для реалізації такого режиму необхідно виконання специфічних умов (див. опис до рис. 4.1в). Таким чином, на рис. 4.1 виділені принципово різні режими тертя і показано, що вони можуть встановлюватися в триботехнічних системах різних типів, тобто модель є хоча і якісною, через використання при отриманні основних рівнянь ряду наближень [13], але універсальною, оскільки при виведенні рівнянь не враховувалися характеристики конкретної механічної трибологічної системи.

ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дослідження були побудовані три принципово різні моделі межового тертя. У всіх випадках описаний переривчастий режим тертя, який є основною причиною руйнування деталей, що труться. Результати роботи дозволяють розширити уявлення про фізику тертя об'єктів нанорозмірів, коли звичайні закони не виконуються.

Головні результати можна подати наступними висновками (по розділах):

1. На основі теорії Ландау фазових переходів побудовано модель, що описує плавлення мастила, як фазовий перехід першого роду. В рамках моделі описаний переривчастий режим руху, як переходи між кінетичними режимами тертя. Аналітично знайдено критичні значення температур плавлення і тверднення. Описано поведінку механічного аналога простої трибологічної системи. Визначено параметри, які сприяють зменшенню тертя і, відповідно, збільшенню часу роботи наномеханічних трибологічних систем. Розглянуто поведінку головних реологічних і механічних параметрів як у стаціонарному випадку, так і при русі поверхонь. Побудована фазова діаграма з областями рідиноподібного і твердопоподібного мастила. Ці області розділяє область гістерезису, що в цьому випадку і призводить до переривчастого режиму.

2. Розглянуто поведінку реальної трибологічної системи при знакозмінному зовнішньому впливі. Проаналізовано вплив частоти зовнішньої дії на поверхні тертя. Показано, що існує діапазон частот, при яких рух поверхонь тертя не є еквівалентним по відношенню до напрямку руху. Така ситуація відповідає реалізації ефектів пам'яті, які часто спостерігаються експериментально. З ростом частоти зовнішньої дії поведінка системи спрощується. Отримані теоретичні залежності підтверджують результати відомих експериментів.

3. Побудовано нерівноважну термодинамічну теорію межового тертя. Враховано канали дисипації енергії за рахунок введення в розгляд нерівноважної ентропії. В моделі явним чином враховано вплив тиску на поверхні тертя і показано його нетривіальний вплив. Побудовано фазову діаграму з різними режимами, на якій вказано, що зі збільшеннім тиску фазовий перехід першого роду вироджується у фазовий перехід другого роду. В рамках моделі описаний переривчастий режим руху, а також вплив на нього температури, тиску і швидкості зсуву. Отримані результати пояснюють ряд експериментів з межового тертя. Термодинамічна модель за рахунок додаткових доданків може бути легко оптимізована під пояснення конкретного експерименту, отже має як фундаментальне наукове, так і прикладне значення.

4. Описано переривчастий режим руху в рамках синергетичного подання межового тертя. Методом фазової площини проаналізовано еволюцію напружень і швидкості зміни напружень. Знайдено режим, в якому стійкі стаціонарні стани мастила досягаються в результаті релаксаційних коливань, які представляють переривчасте тертя. З'ясовано що з підвищенням температури мастила в системі встановлюється режим хаотичних коливань, що представлений на фазовій площині у вигляді дивного аттрактора. Зі збільшенням температури ступінь хаоса в системі збільшується. На основі підхода описано поведінку трибологічних систем двох типів.

Результати роботи опубліковано у статтях [38, 43, 45-47] і тезах конференцій [48-50]. Окрім того, за звітний період підготовлено дві статті, одну з яких прийнято до публікації в міжнародному журналі ''Трение и Износ'' (м. Гомель, р. Беларусь) (див. посилання [51]). Другу статтю направлено до розгляду в ''Журнал технической физики'' (м. Санкт-Петебрург, Росія).

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- B.N.J. Persson, Sliding friction. Physical principles and applications (Springer-Verlag, Berlin, 2000).

- V.L. Popov, Kontaktmechanik und Reibung. Ein Lehr- und Anwendungsbuch von der Nanotribologie bis zur numerischen Simulation (Springer, Berlin, 2009).

- J. Israelachvili, Surf. Sci. Rep. 14, 109 (1992).

- J. Ringlein, M.O. Robbins, Am. J. Phys. 72, 884 (2004).

- H. Yoshizawa, J. Israelachvili, J. Phys. Chem. 97, 11300 (1993).

- A.D. Berman, W.A. Ducker, I.N. Israelachvili, Langmuir 12, 4559 (1996).

- В.Л. Попов, ЖТФ 71(5), 100 (2001).

- Я.А. Ляшенко, А.В. Хоменко, Л.С. Метлов, ЖТФ 80(8), 120 (2010).

- A.E. Filippov, J. Klafter, M. Urbakh, Phys. Rev. Lett. 92, 135503 (2004).

- J.M. Carlson, A.A. Batista, Phys. Rev. E 53, 4153 (1996).

- О.В. Хоменко, Я.О. Ляшенко, Журн. фіз. досл. 11(3), 268 (2007).

- А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, ЖТФ 77(9), 137 (2007).

- О.В. Хоменко, Я.О. Ляшенко, В.М. Борисюк, УФЖ 54, 1142 (2009).

- A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, V.N. Borisyuk, Fluct. Noise Lett. 9, 19 (2010).

- A.L. Demirel, S. Granick, J. Chem. Phys. 109, 6889 (1998).

- G. Reiter, A.L. Demirel, J. Peanasky, L.L. Cai, S. Granick, J. Chem. Phys. 101, 2606 (1994).

- А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, ФТТ 49, 886 (2007).

- А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, ЖТФ 80(1), 27 (2010).

- А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Трение и износ 31, 412 (2010).

- V.L. Popov, Solid State Commun.  115, 369 (2000).

- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Статистическая физика. Ч. 1. (Наука, Москва, 1995).

- A. Lematre, J. Carlson, Phys. Rev. E 69, 061611 (2004).

- В.Л. Попов, Письма в ЖТФ  25, 31 (1999).

- G. Luengo, J. Israelachvili, S. Granick, Wear  200, 328 (1996).

- Л.Д. Ландау, И.М. Халатников, ДАН СССР 96(3), 469 (1954).

- C.-R. Yang, Y.-C. Chiou, R.-T. Lee. Tribol. Int.  32, 443 (1999).

- C.-R. Yang, R.-T. Lee, Y.-C. Chiou. Tribol. Int.  30, 719 (1997).

- Я.А. Ляшенко, Л.С. Метлов, А.В. Хоменко, С.Н. Чепульский, Журнал нано- и электронной физики 3, 59 (2011).

- L.S. Metlov, A.V. Khomenko, I.A. Lyashenko, Cond. Matt. Phys. 14, 13001:1 (2011).

- I.A. Lyashenko, A.V. Khomenko , L. S. Metlov, Tribol. Int. 44, 476 (2011).

- Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теория упругости. (URSS, Москва, 2007).

- Я.А. Ляшенко, А.В. Хоменко, Л.С. Метлов, Трение и износ 32, 157 (2011).

- Л.М. Качанов, Основы теории пластичности. (Наука, Москва, 1969).

- Я.А. Ляшенко, ЖТФ 81, 125 (2011).

- L.S. Metlov, Phys. Rev. E. 81, 051121 (9) (2010).

- A.I. Olemskoi, Physica A. 310, 223 (2002).

- M.L. Gee, P.M. McGuiggan, J.N. Israelachvili, J. Chem. Phys. 93, 1895 (1990).

- А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, УФН 182, 1081 (2012).

- А.И. Олемской, Е.А. Торопов, ФММ 9, 5 (1991).

- Shinji Yamada, Langmuir 21, 8724 (2005).

- Д. Рюэль, Ф. Такенс, Странные аттракторы. (Мир, Москва, 1981).

- А.Ю. Лоскутов, А.С. Михайлов, Основы теории сложных систем. (Ижевск, Москва, 2007).

- Я.А. Ляшенко, ЖТФ 82, 19 (2012).

- E. Lorenz, Journal of the Atmospheric Sciences 20, 130 (1963).

- I.A. Lyashenko, A.V. Khomenko, Tribology Letters 48(1), 63 (2012).

- Я.А. Ляшенко, Л.С. Метлов, А.В. Хоменко, С.Н. Чепульский, Трение и износ 33(4), 244 (2012).

- Л.С. Метлов, М.М. Мышляев, А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко, Письма в ЖТФ    38(21), 28 (2012).

- А.М. Заскока, Я.О. Ляшенко, О.В. Хоменко, Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2012. Збірник тез, 15 (2012).

- Я.О. Ляшенко, Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2012. Збірник тез, 16 (2012).

- I.A. Lyashenko, A.V. Khomenko, A.N. Zaskoka, International Conference “Statistical Physics: Modern Problems and Applications”. Book of abstracts, 141 (2012).

- Я.А. Ляшенко, Н.М. Манько, Трение и износ 34(1), в печати (2013).

Відповідне значення критичної швидкості легко знаходиться з (1.15) при Тс0=0 або з (1.19) при Т=0.

Відповідна критична швидкість визначається з (1.13) при Тс0=0, або з (1.18) при Т=0.

Тут ведені знакова функція sgn(x) і абсолютне значення швидкості зсуву │V│, оскільки вона при великих швидкостях може приймати і від’ємні значення.

Час зупинки після релаксації може становити понад 400 одиниць. Такі тривалі зупинки відповідають stop-start експериментам [5], що демонструє реалізацію ефектів пам'яті в режимі межового тертя.

Абсциси особливих точок на рис. 4.1 визначаються згідно з співвідношенням 4.12