УДК 620.168-022.532-027:621.38

КП

№ держреєстрації 0113U000137c

Інв. №

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 334108

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

д.ф.-м.н., проф.

________________А.М. Чорноус

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ФІЗИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАЗМОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПОКРИТТІВ

(заключний)

Начальник НДЧ

к.ф.-м.н., с.н.с.								Д.І. Курбатов

Керівник НДР

д.ф.-м.н, професор							О.Д. Погребняк

2015

Рукопис закінчено 24 грудня 2015 р.

Результати даної роботи розглянуті науковою радою СумДУ

протокол від 2014.11.26 № 3

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР

д.ф.-м.н, професор.			___________		О.Д. Погребняк

(2013.12.23)	(підрозділ 1.1, висновки)

Молодший науковий співробітник	___________		Б.О. Постольний

(2013.12.23)	(вступ, підрозділ 1.2)

Молодший науковий співробітник	___________		І.В. Якущенко

(2013.12.23)	(підрозділ 2.1.1)

Лаборант					___________		К.О. Біловол

(2013.12.23)	(реферат)

Лаборант					___________		О.В. Кириченко

(2013.12.23)	(вступ)

Молодший науковий співробітник___________			І.А. Колотова

(2014.12.24)	(підрозділ 2.1.2)

Молодший науковий співробітник___________			Ю.А. Кравченко

(2014.12.24)	(підрозділ 2.1.3)

Молодший науковий співробітник___________			О.Д. Міхалєв

(2014.12.24)	(вступ)

Молодший науковий співробітник___________			А.О. Дем’яненко

(2014.12.24)	(підрозділ 2.1.4)

Молодший науковий співробітник___________			В.М. Рогоз

(2014.12.24)	(підрозділ 2.1.5)

Молодший науковий співробітник	___________		А.А. Багдасарян

(2015.12.31)	(вступ, підрозділ 2.1.6)

Молодший науковий співробітник	___________		В.Б. Лобода

(2015.12.31)	(підрозділ 2.1.7)

Молодший науковий співробітник	___________		Д.С. Юрко

(2015.12.31)	(вступ)

Молодший науковий співробітник	___________		В.М. Латишев

(2015.12.31)	(підрозділ 2.1.8)

Молодший науковий співробітник	___________		Ю.В. Шульга

(2015.12.31)	(підрозділ 2.2.1)

Молодший науковий співробітник	___________		С.І. Воробйов

(2015.12.31)	(підрозділ 2.2.2)

Лаборант					___________		М.О. Лісовенко

(2015.12.31)	(підрозділ 2.2.3)

РЕФЕРАТ

Звіт: 57 с., 20 рисунків, 11 таблиць, 59 посилань.

Об’єктом дослідження є процеси формування структури, фазового складу і їх взаємозв'язок з фізико-механічними властивостями багатокомпонентних і багатошарових нітридних покриттів на основі Ti, Hf, Zr, Nb, V, Si, Al, Y, Ta, B, Mo елементів.

Предмет дослідження – елементний і фазовий склад, термічна стабільність, напружено-деформований стан, механічні та трибологічні властивості наноструктурованих покриттів.

У даному звіті, який є заключним по темі, основна частина складається з 2-х розділів. У них відображені результати роботи над виконанням теми протягом трьох календарних років.

Метою роботи є встановлення взаємозв'язку між елементним, фазовим і напружено-деформованим станом і механічними та трибологічними властивостями наноструктурних покриттів з подальшим термічним відпалом, а також розробка фізико-технологічних основ для отримання твердих нанокомпозитних покриттів.

Звіт починається зі вступу, де наводиться загальна характеристика робіт по темі. У першому розділі докладно розглянуто методи дослідження та отримання нітридних покриттів. Другий розділ містить в собі результати комплексного дослідження багатокомпонентних і багатошарових нітридних покриттів на основі Ti, Hf, Zr, Nb, V, Si, Al, Y, Ta, B, Mo елементів.

ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, БАГАТОШАРОВІ ПОКРИТТЯ, БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ТВЕРДІ НАНОСТРУКТУРИ, ВАКУУМНО-ДУГОВИЙ МЕТОД ОСАДЖЕННЯ, СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СТАН.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	6

ВСТУП	7

РОЗДІЛ 1

МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОСТРУКТУРНИХ ПОКРИТТІВ	9

  - Багатокомпонентні покриття	9

    - Багатошарові покриття	18

Висновки до розділу 1	19

РОЗДІЛ 2

СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ НІТРДНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ Ti, Hf, Zr, Nb, V, Si, Al, Y, Ta, B, Mo ЕЛЕМЕНТІВ	21

- Багатокомпонентні покриття	21

    - Nb-Al-N		21

    - Ti-Hf-Si-N		24

    - Ti-Zr-Si-N и ZrN	26

    - Ti-Zr-Cr-Nb-N		28

    - Ti-Zr-Cr-Nb-Si-N	30

    - Ti-Zr-Al-Y-Nb-N	32

    - Ti-Zr-Hf-V-Nb-N	34

    - Ti-Zr-Hf-V-Nb-Ta-N	39

    - Багатошарові покриття	41

    - AlN-TiB2-TiSi2	41

    - TiN/MoN		44

    - Ti-Hf-Si-N/NbN/Al2O3	45

Висновки до розділу 2	47

ВИСНОВКИ	48

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	51

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВЕС – високоентропійний сплав

ПЕМ – просвічуюча електрона мікроскопія

PVD – фізичне осадження

ЕДС – енергодисперсійна спектроскопія

Метод РЗР – метод резерфордівського зворотного розсіювання

ВІМС – вторинна іонна масс-спектрометрія

МСТР – спектрометрія тліючого розряду

АСМ – атомно-силова мікроскопія

РЭМ – растрова електронна мікроскопія

PN – тиск робочого газу

Uсм – потенціал зміщення підкладки

H – твердість твердого тіла

E – модуль пружності твердого тіла

ВСТУП

Зростання вимог, що висуваються до надійності металообробної техніки, обумовлює необхідність розвитку принципово нових концепцій синтезу або вдосконалення захисних покриттів. На цей час із широкого вибору іонно-плазмових методів отримання покриттів на основі хімічних сполук металів із неметалами найбільш перспективним вважається метод вакуумно-дугового осадження. Отримані таким методом захисні покриття мають ряд унікальних експлуатаційних характеристик, що забезпечують надійність техніки, яка працює в умовах сильного зношення [1-59].

Ідея додаткового модифікування конденсатів шляхом збільшення кількості складових елементів дозволила регулювати спектр необхідних фізико-механічних властивостей захисних покриттів у широкому діапазоні. На підставі цього нещодавно виявлені багатокомпонентні нітридні покриття на основі високоентропійних сплавів, що містять не менше п’яти складових елементів, становлять науковий інтерес, а їх синтез та інтенсивне дослідження властивостей – актуальне завдання матеріалознавства. Так, найрізноманітніше комбінування складових елементів (Ti, Hf, Zr, Nb, V, Si, Al, Y, Ta, B, Mo елементи) та зміна фізичних параметрів осадження (тиск робочого газу і потенціал зсуву підкладки) дозволять змінювати структурний стан (розмір зерен, текстуру, залишкові напруги, тощо) та властивості конденсатів у широких межах.

Багатошарові вакуумно-дугові покриття являють собою особливий клас вакуумно-дугових матеріалів, властивості яких для обраних систем змінюються завдяки різній товщині шару в періоді і різної кількості самих періодів. Основою в більшості розроблених до теперішнього часу багатошарових покриттів є або шари з перехідних металів, або відповідні нітриди, як одержувані випаровуванням відповідних перехідних металів у реактивної азотної атмосфері.

Виходячи з вищевикладеного, існує необхідність у синтезі та дослідженні фізичних властивостей нітридних покриттів на основі Ti, Hf, Zr, Nb, V, Si, Al, Y, Ta, B, Mo елементів. Встановлення закономірностей формувань наноструктурних покриттів та вивчення кореляції їх структурно-фазових станів та властивостей становлять науково-практичний інтерес для сучасної фізики твердого тіла.

РОЗДІЛ 1

МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОСТРУКТУРНИХ ПОКРИТТІВ

1.1 Багатокомпонентні покриття

Nb-Al-N

Покриття Nb-Al-N осаджували на дзеркально відполіровані пластини Si (100) за допомогою магнетронного DC-розпилення мішеней Nb (99.9%) і Al (99.999%) діаметром 72 мм і товщиною 4 мм в атмосфері аргону та азоту при наступних параметрах осадження: температура підкладки TS = 350 °C; напруга зміщення підкладки Uзм = -50 В; швидкість потоку FAr = 40 см3 / хв, FN2 = 13 см3 / хв; робочий тиск PN = 0.17 Pa. Струм, що подається на мішень Al, IAl = 100, 150, 200, 250 і 300 мА, що відповідає густини потужності розряду PAl = 5.7, 8.6, 11.4, 13.7 і 17.1 Вт / см2 відповідно. Струм, що подається на мішень Nb, INb = 300 мА (PNb = 17.1 Вт / см2). Відстань між мішенню і утримувачем підкладки становила 8 см.

Структура Nb-Al-N покриттів досліджувалася методом дифракції рентгенівських променів (XRD, дифрактометр ДРОН-3М) у випромінюванні CuKα. Субструктурні характеристики (розмір кристалітів та мікродеформація) визначалися методом апроксимації з використанням апроксимуючої функції Коші. Твердість по Кнупу (HK) оцінювалася за допомогою мікротвердоміра Microhardness Tester Micromet 2103 BUEHLER LTD при навантаженні 100 мН, а також шляхом наноіндентування з використанням нанотвердомера G-200, оснащеного індентором Берковича. Проникнення індентора не перевищувало 10-20% від товщини плівки. Модуль пружності досліджувався в динамічному режимі на приладі Triboindentor TI-950 (HYSITRON Inc.). Товщина плівок була визначена за допомогою оптичного профілометра "Мікрон-гама".

Ti-Hf-Si-N

На зразки зі сталі 3 діаметром 20 мм і товщиною 3 мм осаджували покриття у вакуумній камері складом Ti-Hf-Si-N за допомогою вакуумного джерела в ВЧ-розряді, де використовували катод з Ti-Hf-Si. Для отримання нітридів у камеру прискорювача напускали атомарний азот при різних тисках та потенціалах, що подаються на підкладку (див. Табл. 1).

Таблиця 1 – Значення параметрів осадження покриття Ti-Hf-Si-N

| № | Р, тиск азоту в камері, Па | Потенціал на підкладці, В |
| --- | --- | --- |
| 23 (сепарований) | 0,7 | -200 |
| 37 (сепарований) | 0,6 | -100 |
| 31 (сепарований) | 0,3 | -200 |
| 10 (сепарований) | 0,5 | -180 |
| 11 (сепарований) | 0,7 | -150 |
| 30 (прямий) | 0,6 – 0,7 | -200 |
| 35 (прямий) | 0,6 – 0,7 | -100 |

Для дослідження елементного складу використовувалися методи вторинної мас-спектрометрії на мас-спектрометрах SAJW-0.5 ВІМС з квадрупольним аналізатором мас QМА-410 Balzers і SAWJ-01 GDMS та квадрупольним аналізатором SRS-300 (Poland, Warszawa). Для отримання повної інформації про елементний склад покриттів використовувався метод РЗР на іонах He+ з енергією 1.3 MеВ. Дифракційний рентгенівський аналіз наноструктурних плівок був проведений на двох дифрактометрах ДРОН-4 (Санкт-Петербург) і X'Pert PANalitical (Holland).

Фрикційні тести по методу "палець-поверхня" проведені на трибометрі ТАУ-1М за умов сухого тертя. Коефіцієнт тертя і зносостійкість покриттів визначені при зворотно-поступальному ковзанні, виконаному при кімнатній температурі (22 ± 1°C) та відносній вологості 80 ± 5%. Для визначення адгезійної/когезійної міцності, а також для дослідження механізму руйнування був використаний скретч-тестер REVETEST (CSM Instruments).

Ti-Zr-Si-N и ZrN

Зразки були одержані розпиленням суцільнолитих мішеней Zr, Zr + Si, Zr + Ti + Si. Розпилення проводилося у двох режимах: стандартний вакуумно-дуговий метод осадження і високочастотний режим. Потенціал зміщення подавався на підкладку від HF-генератора, який генерував імпульси затухаючих коливань з частотою <1 мГц, тривалість кожного імпульсу ~ 60 мкс, частота повторень ~ 10 кГц. Величина негативного автозміщення потенціалу на підкладці, завдяки HF діодному ефекту, становила 2-3 кВ на початку імпульсу (після спрацювання розрядника) і знижувалася до 100 В у кінці імпульсу (перед спрацюванням розрядника). Покриття товщиною 1-2 мкм наносилися на підкладки із сталі 45 та кристалу кремнію без додаткового підігріву. В якості реакційного газу використовувався молекулярний азот. У табл. 2 наведені фізико технологічні параметри осадження.

Таблиця 2 – Фізико-технологічні параметри осадження покриттів Ti-Zr-Si-N

| Покриття | Р, тиск азоту в камері, Па | Потенціал на підкладці, В |
| --- | --- | --- |
| ZrN | 0,3 | -200 |
| Zr | 0,3 | - |
| Zr-Si | 0,3 | - |
| Zr-Si-Ti | 0,3 | - |

Дослідження фазового складу та структури проводилося на рентгенівських дифрактометрах ДРОН-2 і ДРОН-3М у фільтрованому випромінюванні FeKα і CuKα. Вивчення елементного складу здійснювалося на рентген-флуоресцентному спектрометрі СПРУТ (АТ "Укррентген", Україна) з трубкою простріленого типу з срібним анодом. Морфологія, структура поверхні покриття і елементний склад аналізувалися за допомогою растрового електронного мікроскопа (REMMA-103M) SEM, з мікроаналізом EDS (енергодисперсійний рентгенівський спектр). Дослідження механічних характеристик здійснювалося методом наноіндентування при навантаженні 10 мН на наноінденторе NANO INDENTER 11 (MTS Systems Inc., USA) з алмазною пірамідкою Берковича.

Ti-Zr-Cr-Nb-N

У вакуумно-дуговій установці «Булат-6» в середовищі молекулярного азоту на поліровану поверхню підкладок (матеріал: сталь 45, кремній) осаджувалися захисні покриття товщиною близько 6,2 мкм. Матеріал, який випаровувався, являв собою суцільнолитий катод Zr + Ti + Cr + Nb (склад: Cr – 37,39 ат.%, Zr – 27,99 ат.%, Nb – 22,30 ат.%, Ti – 12,32 ат. %), виготовлений методом електронно-променевого плавлення. У табл. 3 наведені фізико-технологічні параметри осадження покриттів на основі системи (Zr-Ti-Cr-Nb)N. Застосування ІМ (імпульсної стимуляції) в процесі формування покриттів серії № 5 дозволяє підсилити енергію іонно-плазмового потоку, що призводить до поліпшення адгезії плівки до підкладки та дає можливість отримати більш дисперсну структуру покриття.

Таблиця 3 – Параметри отримання покриттів на основі системи (Zr-Ti-Cr-Nb)N

| № серії | Матеріал | Ia, A | PN, Па | Uзм, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zr+Ti+Cr+Nb | 110 | 0,3 | -100 |
| 2 |  |  | 0,7 | -100 |
| 3 |  |  | 0,3 | -200 |
| 4 |  |  | 0,7 | -200 |
| 5* |  |  | 0,7 | -200 |

* Застосовувалася імпульсна стимуляція

Морфологія поверхні покриттів вивчалася за допомогою скануючих електронних мікроскопів JEOL JSM-+6610 LV і FEI Quanta 600 FEG, атомно-силового мікроскопа на платформі фірми AIST-NT SmartSPM. Елементний аналіз поверхні покриття проводився за допомогою енергодисперсійного аналізатора (X-Max Silicon Drift Detector), вбудованого в РЕМ JEOL JSM-+6610 LV. Структура і фазовий склад матеріалу покриттів досліджувалися методом XRD аналізу (D8 ADVANCE і ДРОН-4) в Cu-Kα випромінюванні. Прямі дослідження структури отриманих покриттів на основі системи (Zr-Ti-Cr-Nb) N були проведені за допомогою просвічуючого електронного мікроскопа JEOL JEM-2100.

Мікротвердість покриттів вимірювалася автоматизованим твердоміром AFFRI DM-8 методом Віккерса. Відбитки були зроблені на відстані 1,0 мм один від одного. Для кожного зразка було проведено по 10 вимірювань.

Для вимірювання когезійної міцності використовувався скретч-тестер REVETEST (CSM Instruments). Подряпини були зроблені на покриттях при безперервному збільшенні значень навантаження сферичного алмазного індентора “Rockwell C” з радіусом кривизни 200 мм та реєстрацією таких параметрів, як акустична емісія, коефіцієнт тертя і глибина проникнення індентора.

Ti-Zr-Cr-Nb-Si-N

Катод з Ti-Zr-Nb-Cr-Si (Ti – 39,96 wt.%, Cr – 17,08 wt.%, Zr – 30,19 wt.%, Nb – 9,67 wt.%, Si – 3,1 wt.%) системи виготовлявся методом вакуумно-дугової плавки в атмосфері високочистого аргону. Синтез покриттів здійснювався на установці “Булат 6” методом вакуумно-дугового осадження. У результаті були отримані 3 серії зразків: 1 – PN = 0,3 Па, Uзм = 100 В (№752); 2 – PN = 0,46 Па, Uзм = 200 В (№751); 3 – PN = 0,46 Па, Uзм = 200 В (№750) із застосуванням імпульсної стимуляції.

Елементний аналіз поверхні покриття проводився за допомогою скануючого електронного мікроскопа з ЕДС-аналізом (Novascan 450). Дослідження структури та фазового складу проводилися на рентгенівському дифрактометрі (ADVANCE, Bruker).

Дослідження трибологічних властивостей нітридних покриттів проводилися на автоматизованій машині тертя High-Temperature Tribometer фірми "CSM Instruments", Швейцарія, на повітрі за схемою кулька-диск при температурі T = 20°C. В якості контртіла використовувалась кулька діаметром d = 6 мм, виготовлена з сертифікованого спеченого матеріалу Al2O3.

Ti-Zr-Al-Y-Nb-N

Катоди з високоентропійного сплаву системи Ti-Zr-Al-Y-Nb виготовлялися методом вакуумно-дугового плавки в атмосфері високочистого аргону. Покриття були отримані на установці “Булат-6” методом вакуумно-дугового осадження. Для підвищення адгезійної міцності на підкладку з нержавіючої сталі 12Х18Н9Т подавали постійний негативний потенціал зміщення величиною Uзм = -150 V. Струм дугового розряду становив 100-110 А. Тиск азоту в процесі осадження 4×10-4–4×10-3 Торр. Товщина отриманих покриттів 8.0-9.0 мкм.

Морфологія поверхні покриттів вивчалася за допомогою растрового електронного мікроскопа (JSM) з енергодисперсійним спектрометром JSM-+6010 LA виробництва фірми JEOL, Японія. Шорсткість досліджуваних нітридних ВЕС була досліджена методом атомно-силової мікроскопії (AFM) та за допомогою скануючого зондового мікроскопа SPI 3800N виробництва Seiko Instruments Inc, США.

Часопролітна вторинна іонна мас-спектрометрія (ToF-ВІМС) використовувалася для дослідження розподілу елементів в покритті. Вимірювання проводилися на установці PHI TRIFT V nanoTOF виробництва Physical Electronics, Inc., Японія. Дослідження фазово-структурного стану проводилося на дифрактометрі ДРОН-3М у випромінюванні CuKα. Мікротвердість по Віккерсу вимірювалася за допомогою мікротвердомера DM8-B з використанням тригранної пірамідки Берковича при навантаженні 0.1 кН.

Ti-Zr-Hf-V-Nb-N

Катоди з ВЕСів системи (Ti-Zr-Hf-V-Nb) виготовлялися за допомогою вакуумно- дугової плавки в атмосфері високочистого аргону Ar. Плавка проводилася за допомогою вольфрамового електроду у мідну посудину, яка охолоджується водою. Для досягнення однорідності складу сплаву отримані злитки були неодноразово (6-7 раз) переплавлені.

Одержання нітридних покриттів проводилося методом вакуумно-дугового випаровування катоду в установці «Булат-6». Основні параметри осадження наведено в табл. 4.

За допомогою растрового електронного мікроскопа з енергодисперсійним аналізом (SEM з EDS) JEOL-7000F (Японія) і JEOL-6010LA InTouchScope, була досліджена елементний склад покриттів, а також отримані зображення поверхні покриттів, та їхніх шліфів. Також були отримані зображення поверхні нітридів в елементному контрасті.

Таблиця 4 – Параметри осадження нітридного покриття на основі Ti-Hf-Zr-V-Nb

| Параметри осадження | Значення |
| --- | --- |
| Струм дуги | Не перевищує 85A |
| Тиск залишкових газів | 0,0066 Пa |
| Потенціал підкладки | (-40- 230)В |
| Густина іонного струму на підкладці | 95÷105A/см2 |
| Температура підкладки | 400°C |
| Підкладка | сталь 12Х18Н9Т) |
| Швидкість осадження | 1,5 нм/сек |
| Тиск робочої атмосфери | (0,03÷0,7) Пa |

Для визначення профілів розподілу елементів по глибині в комбінації з методами іонного травлення: вторинної мас-спектрометрії (ВІМС) і мас-спектрометрії тліючого розряду (МСТР).

Дослідження за допомогою ВІМС-методу проводилося за допомогою SAJW-05-аналізатора, оснащеного Physical Electronics 06-350E іонної гарматою і QMA-410 Balzers квадроупольним мас-аналізатором з діаметром стрижня 16 мм. Профіль аналізу глибини був отриманий з використанням іонів Ar + c енергією 3 кеВ, струм іонного пучка становив 1,5 мкА, кут падіння – 45º.

Для GDMS-аналізу був використаний SMWJ-01-аналізатор, оснащений SRS-300 квадрупольним мас-аналізатором з діаметром стрижня 6 мм. При цьому напруга змінного струму становило 1,8 кВ, а тиск робочого газу (Ar) – 0,2 Торр.

Для дослідження елементного аналізу на основі реєстрації характеристичного рентгенівського випромінювання використовувався мікропучок протонів (μ-PIXE) з початковою енергією 1,4 МеВ на базі електростатичного прискорювача ІПФ НАНУ (Суми) з розміром пучка до 0,4 мкм (заряд 3 × 10-10 Кл / піксель, растр 50 × 50, крок сканування 0,5). В результаті були отримані карти розподілу елементів Ti, Hf, V, Nb і Zr в покриттях відразу після осадження, підданих термічному відпалу при температурі 600°С.

Дослідження структури і фазового складу проводилося на рентгенівських дифрактометрах ДРОН-3М і Rigaku RINT-2500 – MDG Japan в фільтрованому випромінюванні Cu-Kα з використанням графітового монохроматора у вторинному пучку. Отримання дифракційних спектрів відбувалося з кроком сканування 2θ = 0,05-0,1º.

Методом рентгенівської тензометрії, з використанням методики багаторазових похилих зйомок (sin2-метод), був досліджений рівень залишкових напруг у покритті, а також періоди кристалічної решітки, які відповідають ненапруженому стану в нетекстурованій фракції. Мікротвердість нітридних покриттів вимірювалася за допомогою мікротвердоміра виробництва компанії CSM (Швейцарія), при навантаженні від 500 мН до 1,5 Н не менше 10 випробувань Вимірювання мікротвердості за Віккерсом проводилося за допомогою цифрового мікротвердоміра DM8-B за методом вдавлення в зразок чотиригранної піраміди. Навантаження становило 1 Н. Витримка всіх зразків під навантаженням становила 10 с. На кожному зразку проводилося не менше 5 вимірів.

Трибологічні випробування досліджуваних нітридних покриттів були проведені на автоматизованій машині тертя марки «Tribometer», CSM Instruments; на повітрі, за схемою «кулька-диск», при температурі T = 20C. Кулька діаметром d = 6 мм, виготовлена із сертифікованого спеченого матеріалу Al2O3 виступала в якості контртіла. Покриття наносилися на диски, які виготовлені зі сталі 45 (HRC = 55), з діаметром d = 50 мм, і товщиною h = 5 мм. Навантаження при випробуваннях було рівним 3,0 Н, а швидкість ковзання становила 10 см/с. У процесі дослідження був проведений аналіз продуктів зношування, а також ділянок зношування (на контртілі).

Ti-Zr-Hf-V-Nb-Ta-N

Покриття були одержані методом вакуумно-дугового осадження при випаровуванні мішені з високоентропійного сплаву системи Ti-Zr-Hf-V-Nb-Ta в середовищі реактивного газу – азоту. Параметри осадження наведені в табл. 5.

Таблиця 5 – Значення параметрів осадження покриття Ti-Zr-Hf-V-Nb-Ta-N

| № | Р, Торр | Потенціал на підкладці, В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3×10-3 | -150 |
| 2 | 3×10-4 | -150 |
| 3 | 7×10-4 | -150 |
| 4 | 7×10-4 | -70 |
| 5 | 4×10-3 | -70 |
| 6 | 5.2×10-3 | -70 |
| 7 | 0.5×10-3 | -70 |

Дослідження фазового складу покриттів проводилися за допомогою рентгенівських дифрактометрів ДРОН-3М у випромінюванні CrKα та RINT-2500 V з використанням позиційно-чутливого пропорційного лічильника (PSPC/MDGT). Робочі значення напруг і струму рентгенівського дифрактометра становили 40 кВ і 300 мА, відповідно.

Для аналізу елементного складу використовувалися два методи: мікроаналіз за допомогою енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії (EDX) на растровому електронному мікроскопі JEOL-7000F (Japan), а також ВІМС-аналіз (ВІМС – мас-спектрометрія вторинних іонів) за допомогою спектрометра (ULVAC-PHI TRIFT V nanoTOF, Physical Electronics, Inc., Japan). Для дослідження топографії розподілу елементів по поверхні застосовувалися РЗР- та PIXE-методи з використанням мікропучків протонів 1.5 МеВ в діаметрі пучка ~ 0.5 мкм.

Вимірювання мікротвердості проводились на приладі REVETEST (Switzerland), а нанотвердість та модуль пружності досліджувалися в динамічному режимі на Triboindentor TI-950 (HYSITRON, Inc.). Аналіз структури та фазового складу проводився за допомогою просвічує електронної мікроскопії (TEM) з високою роздільною здатністю з енергією електронів до 200 кеВ.

  - Багатошарові покриття

AlN-TiB2-TiSi2

Покриття отримані методом імпульсного магнетронного розпилення на підкладки зі сталі 45. В якості матеріалу, який випаровується були обрані високотемпературні композиційні системи AlN-TiB2 з добавкою TiSi2. Осадження проводили протягом 35 хв при парціальному тиску Ar в камері ~ 0.1 Па. Імпульсна напруга, що подається на мішень, яка розпилюються, становило – 700 В, потенціал зміщення на підкладці – 200 В.

Дослідження морфології і елементного складу поверхні проводилося за допомогою скануючого електронного мікроскопа з енергодисперсійним аналізом. Для аналізу структурно-фазового стану використовували дифрактометр ДРОН–3М в CuKα випромінюванні. Механічні характеристики покриттів AlN-TiB2-TiSi2 (твердість і модуль пружності) визначали методом наноіндентування на приладі Hysitron TI 950 Triboindenter. Для вимірювань використовували тригранний індентор Берковича.

TiN/MoN

Для осадження наноструктурних багатошарових покриттів з TiN/MoN використовували вакуумно-дугову установку "Булат-6" з двома випарниками (Ti та Mo). Установка оснащена джерелом постійної напруги (від 5 до 1000 В), генератором імпульсної напруги з регульованою амплітудою імпульсів у межах 0.5-2 кВ і частотою проходження 0.5-0.7 кГц. Отримані нанорозмірні шари (з TiN та MoN) мали товщину близько 2, 10, 20, 40 нм, загальна товщина покриття варіювалась від 6.8 до 8.2 мкм.

Для отримання повної інформації про елементний складі покриттів був використаний метод РЗР на іонах He+ з енергією 1.5 МеВ (кут розсіювання θ = 170º). Дослідження мікроструктури і елементного складу покриттів проводили за допомогою декількох електронно-іонних растрових мікроскопів (Quanta 200 3D, Quanta 600 FE-SEM), оснащених детектором рентгенівського випромінювання системи PEGASUS 2000, JEOL-7001F з мікроаналізаторах EDX (Японія). Структуру і фазовий склад покриттів вивчали за допомогою XRD-аналізу (Bruker Advanced 8) в CuKα випромінюванні. Вимірювання твердості і модуля пружності проводили на установці виробництва компанії CSM (Швейцарія). Трибологічні дослідження проводили за допомогою скреч-тесту REVETEST (CSM Instruments), де вимірювали коефіцієнт тертя μ, стійкість до зношування та акустичну емісію.

Ti-Hf-Si-N/NbN/Al2O3

Для осадження покриття з Al2O3 було використано двокамерний комулятивно-детонаційний пристрій. Покриття наносили з порошку AMPERITR740.0 Al2O3 з основною фракцією 5.6-22.6 мкм (до 5% часток порошку мали характерний розмір> 50 мкм). Для подальшого осадження покриття використовувалося катодне вакуумно-дугове осадження з ВЧ-стимуляцією, де використовувався катод з Ti-Hf-Si.

Дослідження мікроструктури і елементного складу покриттів проводили за допомогою декількох растрових електронно-іонних мікроскопів (Quanta +2003 D, Quanta 600 SEM), оснащених детектором рентгенівського випромінювання системи PEGASUS 2000, а також JEOL- 7000F (Japan). Вимірювання мікротвердості проводились за допомогою автоматичної системи аналізу мікротвердості ДМ-8 при навантаженні на індентор 25 і 300 гр по методу Віккерса. Структуру і фазовий склад покриттів отримували за допомогою XRD-аналізу на установці Rigaku RINT-2500-MDG в Cr випромінюванні. Елементний склад покриттів вивчали за допомогою оже-електронної спектроскопії на установці GDMS Profiler-2. Вимірювання нанотвердості і модуля пружності проводили на установці Nanoindenter II (USA), пірамідкою Берковича. Триботехнічні дослідження проводили за допомогою скретч-тестера REVETEST (CSM Instruments), де вимірювали коефіцієнт тертя μ, стійкість до зношування і акустичну емісію.

Висновки до розділу 1

  - Обрана сукупність взаємодоповнюючих методів дослідження, що дозволяє проаналізувати зміну морфології поверхні покриттів, елементного складу та його перерозподілу по глибині, структурно-фазових перетворень в залежності від режимів осадження (зміна потенціалу зсуву, тиску робочого газу) багатоелементних та багатокомпонентних нітридних покриттів на основі Ti, Hf, Zr, Nb, V, Si, Al, Y, Ta, B, Mo елементів.

  - Для визначення механічних і трибологічних характеристик матеріалів розроблено методику визначення мікротвердості, а також випробувань захисних покриттів на зносостійкість та адгезійну міцність.

2. СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ НІТРДНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ Ti, Hf, Zr, Nb, V, Si, Al, Y, Ta, B, Mo ЕЛЕМЕНТІВ

2.1 Багатокомпонентні покриття

2.1.1 Nb-Al-N

На рис. 1, a показані рентгендифракційні спектри плівок Nb-Al-N при різних IAl. Відмічені піки відповідають структурі B1-NbNz. При цьому в інтервалі кутів дифракції 2θ = 18-30º проявляється складова від аморфної фази, яка на підставі попередніх досліджень може бути ідентифікована як аморфна фаза нітриду алюмінію. Видно, що рефлекс (200) є основним, що свідчить, що для всіх IAl при відносно невеликому постійному потенціалі зміщення на підкладці -50V формуються кристаліти з переважною орієнтацією росту з віссю [100], перпендикулярній площині поверхні. На рентгенограмах рефлекси (200) і (400) асиметричні (у бік великих кутів). Розподіл профілів цих рефлексів виявив наявність двох складових з подібним типом кристалічної решітки, але з двома характерними періодами. На рис. 1, b показані результати деконволюції піків (200) і (400) на гауссіана для плівки, осадженої при 150 мА (крива 2 на рис. 1, a). Криві 1 на рис. 1, b відповідають кубічному нітриду ніобію з постійною решітки a = 0.439-0.438 нм. Гауссова крива 2 може бути віднесена до кубічного NbN з малим вмістом алюмінію за типом заміщення з a = 0.428-0.429 нм, що характерно для системи Nb-Al-N зі співвідношенням атомів алюмінію і ніобію в решітці 1/2 (приблизний склад Nb0.67Al0.33N).

Для визначення субструктурних характеристик використовувався метод апроксимації двох порядків дифракційних рефлексів. Використовувалася пара (200) - (400). Результати визначення субструктурних характеристик наведено на рис. 2. Видно, що зі збільшенням струму IAl в напрямку осі текстури [100] відбувається збільшення розміру кристалітів і величини мікродеформації як для кристалітів NbNz так і для кристалітів фази Nb0.67Al0.33N (залежності 2 на рис. 2).

Рисунок 1 – a) XRD-спектри покриттів Nb-Al-N, осаджених при IAl = 100 (1), 150 (2), 250 (3) і 300 мА (4). b) Ділянка з розділенням на складові дифракційного профілю покриття Nb-Al-N, осадженого при IAl = 150 мА. 1 – NbNz, 2 – Nb0.67Al0.33N, 3 – сумарна апроксимуюча крива, 4 – точки вихідного масиву даних

Різке зменшення розміру кристалітів і величини мікродеформації при найбільшому значенні струму IAl = 300 мА може бути обумовлено як процесами відпалу, так і впорядкуванням дефектної структури з утворенням нових границь за типом процесу полігонізації.

Рисунок 2 – Залежності субструктурних характеристик від IAl (a – середнього розміру кристалітів L, b – мікродеформації ε), для різних кристалічних складових. 1 – NbNz, 2 – Nb0.67Al0.33N (або Nb2AlN)

Рисунок 3 – Нанотвердість (H), твердість за Кнупу (HK) (a) і модуль пружності (E) (b) залежно від IAl для покриттів Nb0.67Al0.33N

Результати наноіндентування і мікроіндентування досліджуваних покриттів представлені на рис. 3. Порівняння результатів, наведених на рис. 2 і 3, показує, що має місце кореляція між механічними характеристиками і величиною мікродеформації в покриттях Nb-Al-N. Нанотвердість, пружний модуль і твердість по Кнупу максимальні для плівок Nb-Al-N з розміром зерен в області 30-40 нм. Підвищення нанотвердості від 28 ГПа для плівки NbN до 32 ГПа для плівки Nb-Al-N, очевидно, пов'язано з формуванням нанокомпозитної структури цієї плівки. Нами відмічено, що твердість за Кнупом вище, ніж нанотвердість, на ~ 50%. Ця обставина може бути обумовлена тим, що наноіндентування відбувається в динамічному режимі, у той час як твердість по Кнупу визначається при статичному режимі.

2.1.2 Ti-Hf-Si-N

Виходячи з результатів дослідження елементного аналізу покриттів методом ЕДС, можна стверджувати, що концентрація елементів в покритті позподілена наступним чином: N ≈ 13.98, Ti ≈ 33.72, Si ≈ 5.04, Fe ≈ 18.27, Hf ≈ 29.00% (серія 2). Використання РЗР і ВІМС-методів дозволило встановити такі особливості елементного складу Ti-Hf-Si-N покриттів: 1) на поверхні глибиною до 15 нм спостерігається кисень, тобто відбувається формування окисленої плівки, яка оберігає покриття від подальшого процесу окислення; 2) за даними РЗР-аналізу концентрація Hb в покритті становить 10 ат.%, тоді як ВІМС-метод показує злегка завищене значення 12 ат.%; 3) для першої серії зразків, при товщині покриття 1 ± 0.012 мкм стехіометрія плівки становила (Ti40Hf10Si6)N44.

Рентгеноструктурні дослідження виявили формування двофазної структури, де одна фаза була ідентифікована нами як твердий розчин заміщення (Ti, Hf) N, а розмиті піки слабкої інтенсивності, які присутні на дифракційному спектрі в інтервалі кутів 2θ = 40-60º, відносяться, очевидно, до спектру піків другої фази, а саме до α-Si3N4 (рис. 4, крива 3). З рис. 4, а видно, що при прямоточному режимі використанні плазмового потоку без сепарації формуються нетекстуровані полікристалічні покриття з досить великою відносною інтенсивністю піків (останнє при порівнянній товщині покриттів свідчить про відносно великий вміст в твердому розчині Hf, що має велику відбивну здатність у порівнянні з Ti). У разі подання на підкладку невисокого потенціалу (-100V) формується текстура з віссю [110]. У цьому випадку структура покриття складається з текстурованих і нетекстурованих кристалітів. Об'ємний вміст текстурованих кристалітів становить близько 40% від загального числа, а період решітки у порівнянні з нетекстурованими кристалітами збільшений.

Рисунок 4 – Дифракційні спектри покриттів Ti-Hf-Si-N, отримані для наступних серій зразків: крива 1 – зразок №10 (серія 2), крива 2 – зразок №11 (серія 2), крива 3 – зразок №28 (серія 3)

У разі підвищення напруги до -200 В і використання схеми з сепарацією при осадженні формуються покриття зі зменшеними середніми розмірами кристалітів (до 5.0 нм) і значно зменшується об'ємна частка текстурованих кристалітів (близько 20 об.%). Причому в цьому випадку вісь текстури має орієнтацію [001]. Однак за величиною період решітки в цьому випадку перевищує період нетекстурованої фракції, що формується при подачі низького потенціалу на підкладку, і становить 0.4337 нм.

На рис. 5 зображені результати випробувань на скретч-тестері REVETEST зразка 23 при мінімальному навантаженні LC1 = 2.46 Н і навантаженні початку появи першої тріщини LC2 = 10.25 Н. За результатами адгезійних випробувань когезійне руйнування покриття № 23 настає при мінімальному навантаженні LC1 = 2.38 Н, а адгезійне руйнування (пластичне стирання покриття) настає при навантаженні початку появи першої тріщини LC2 = 9.81 Н. Коефіцієнт тертя збільшується до 0.45, що говорить про не дуже високу твердість покриття. У разі ж випробувань наступного зразка з покриттям №23 відбувається збільшення коефіцієнта тертя до 0.25 у зв'язку з високою шорсткістю покриття, а потім на етапі усталеного зносу коефіцієнт тертя становить 0.2.

Рисунок 5 –  Результати випробувань, проведені на скретч-тестері REVETEST зразка 23 (серія 1), дані для глибини проникнень h (1), коефіцієнта тертя μ (2) і акустичної емісії (AE) (3).

2.1.3 Ti-Zr-Si-N и ZrN

На рис. 6 приведена типова дифракційна крива конденсату нітриду цирконію. Видно, що єдиною кристалічною фазою, що виявляється в цьому випадку, є нітрид цирконію з кубічної решіткою типу NaCl (ZrN, JC PDS 35-0753). За даними наноіндентування твердість такого типу покриття становила середньому 29 ГПа при величині модуля пружності E = 395 ГПа.

У Ti-Zr-Si-N покритті відносний вміст атомів важких елементів за даними рентгенофлюоресцентного аналізу становило 55-60 ат.% Zr, 30-35 ат.% Ti і близько 10 ат.% Si. У той же час аналіз, проведений за допомогою ЕДС, показує, що концентрація Si змінюється від точки до точки в межах від 1.59 до 2 об.%.

Як видно з рентгендифракційних спектрів (рис. 7), отриманих у CuКα-випромінюванні, основними  кристалічними складовими в покриттях виступають нітрид цирконію (ZrN, JC PDS 35-0753) і нітрид титану (TiN, JC PDS 38-1420). Середній розмір кристалітів становить ~ 25nm у TiN складової, в той час як розмір кристалітів ZrN набагато менший і не перевищує 10 нм.

Рисунок 6 –  Ділянка дифракційного спектра конденсату нітриду цирконію, осадженого вакуумно-дуговим методом з HF стимуляцією

Рисунок 7 –  Ділянка дифракційного спектра конденсату системи Zr-Ti-Si-N, отриманого розпиленням Zr (Ti)-Si мішені в атмосфері азоту при тиску P = 0.3 Па (вакуумно-дуговий метод з HF стимуляцією)

Кристаліти в конденсаті знаходяться під дією деформації стиснення в площині плівки величиною ~ -1.1%, що відповідає дії стискаючих напружень в системі "покриття-підкладка" величиною ~ -3.5 ГПа.

2.1.4 Ti-Zr-Cr-Nb-N

Згідно дослідженням морфології поверхні основу матриці покриття складають комірки та включення крапельної фракції до 6 мкм у діаметрі. Підвищення тиску азоту до 0,7 Па в процесі осадження не вносить особливих змін у морфологію поверхні. Інтегральний елементний аналіз показав, що матрицю приповерхневої області покриття складають Zr, Ti, Cr і Nb (табл. 6).

Таблиця 6 – Елементний аналіз покриттів

| № серії | Концентрація, атом. % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti | Zr | Cr | Nb | N | C | O | Домішки |
| 1 | 10,21 | 6,63 | 15,22 | 4,96 | 18,70 | 38,29 | 5,42 | 0,57 |
| 2 | 12,30 | 8,48 | 16,92 | 6,17 | 22,32 | 27,35 | 6,46 | - |
| 3 | 11,27 | 8,03 | 18,23 | 7,48 | 23,20 | 31,79 | - | - |
| 4 | 10,40 | 7,81 | 11,00 | 6,73 | 22,66 | 35,63 | 5,37 | 0,39 |

Великий вміст вуглецю на поверхні зразка можна пояснити складністю в розпізнаванні таких елементів, як C, N, O методом ЕДС через схожість їх електронної структури. У всіх отриманих покриттях характер розподілу елементів по концентраціях у складі поверхні має подібну закономірність CC> CN> CCr> CTi> CZr> CNb. Відзначимо також, що підвищення потенціалу зміщення до 200 В призводить до помітного зниження концентрації атомів титану і хрому в складі поверхні. Це означає, що в процесі осадження покриття, відбувається розпилення частинок поверхні покриття з найменшою атомною масою.

Результати електронної мікроскопії та дифракційних досліджень (рис. 8) вказують на те, що в процесі конденсації системи перехідних металів Zr-Ti-Cr-Nb формується покриття на основі дрібнодисперсної структури. На електронограмах спостерігаються кільця, які належать ГЦК-фазі. Враховуючи елементний склад, можна стверджувати, що виявлена ГЦК-фаза має структурний тип NaCl. В її вузлах розташовуються металеві атоми цирконію, хрому, титану та ніобію.

Рисунок 8 – Зображення електронної мікроскопії покриття системи (Zr-Ti-Cr-Nb) N: a) светлопольное зображення покриттів, b) мікродифракційна картина; спектри рентгенівського випромінювання на зразках серій № 1-5

Фазовий аналіз вказує на наявність ГЦК-фази TiN (a = 0,243 нм, aтабл = 0,244 нм) і тетрагональної модифікації Cr2N. При збільшенні в покритті вмісту хрому на дифракційних спектрах відмічається посилення дифракційних максимумів від тетрагональної фази типу Cr2N (тетрагональна решітка (просторова група P31m) з параметрами а = 0,4800 нм і с = 0,4472 нм) зі збільшеним періодом через підвищений вмісту азоту (порівняймо спектри 1-2 і 3-4). Визначений для кристалітів з ГЦК решіткою період і розмір областей впорядкування становить: для 1-ї – 0.4365 і 5.2 нм, для 2-ї – 0.4359 і 4.5 нм, для 3-ї – 0.441 і 5.1 нм, для 4-ї – 0.4381 і 6.9 нм, для 5-й - 0.4371 і 7.3 нм.

У результаті дослідження механічних характеристик для системи (Zr + Ti + Cr + Nb) N показано, що для серії 1 твердість становить – 34.1 ГПа, для 2-ї – 35.8 ГПа, для 3-ї – 39.2 ГПа, для 4-ї – 43.1 ГПа, для 5-й – 43.7 ГПа. Зростання мікротвердості спостерігається у покриттів з великими розмірами кристалітів, але отриманих у разі підвищення тиску азоту (до 0,7 Па), збільшенні потенціалу зміщення (до -200 В) і застосуванні імпульсної стимуляції.

На рис. 9 приведені крива зміни коефіцієнта тертя (μ) при переміщенні алмазного індентора по поверхні покриття системи (Zr-Ti-Сr-Nb) N (зразок №4), а також крива зміни сигналу акустичної емісії (АЕ). Як видно з отриманих даних, умовно процес руйнування покриття при дряпанні алмазним індентором можна розділити на кілька стадій. Спочатку відбувається монотонне проникнення індентора в покриття і з'являються перші тріщини (навантаження до 15,21 Н), коефіцієнт тертя (μ) підвищується, проте сигнал акустичної емісії підвищується незначно.

Рисунок 9 – Результати вимірювання коефіцієнта тертя і акустичної емісії (зразок № 4). У міліметрах представлена довжина шляху скрайбування

Надалі, зі збільшенням навантаження, відбувається поява шевронних і діагональних тріщин, що призводить до підвищення коефіцієнта тертя до значення 0,3. При навантаженні вище 14 Н різко зростає рівень амплітуди сигналу акустичної емісії, значення якої залишається приблизно на одному рівні до завершення випробувань. В подальшому, з підвищенням навантаження, що досягає 62 Н, відбувається локальне стирання покриття, аж до матеріалу підкладки (рис. 9).

2.1.5. Ti-Zr-Cr-Nb-Si-N

Дослідження елементного аналізу зразків показало відповідність хімічному складу розпилених катодів: №752 – Ti – 34,50 at.%, Cr – 11,00 at. %, Zr – 11,58 at. %, Nb – 3,30 at. %, Si – 2,12 at. %, N – 35,34 at. %, C – 2,15 at. %; №751 – Ti - 35,49 at.%, Cr – 7,09 at. %, Zr – 14,03 at. %, Nb – 3,83 at. %, Si – 2,75 at. %, N – 34,66 at. %, C – 2,16 at. %; №750 – Ti – 32,30 at.%, Cr – 7,95 at. %, Zr – 13,28 at. %, Nb – 3,62 at. %, Si – 3,45 at. %, N – 29,85 at. %, C – 3,27 at. %, O – 6.28 at. %. Наявність неконтрольованих домішок (C і O), очевидно, пов'язано з присутністю залишкових газів в робочій камері.

На рис. 10 приведені результати рентгеноструктурного аналізу для всіх зразків, отриманих при різних режимах осадження. Для (Ti-Zr-Nb-Cr-Si) N покриттів, рентгеноструктурні лінії відповідають рефлексам (111), (200), (220), (222) і (311) ГЦК кристалічної решітки зі структурою за типом NaCl. Ніяких інших фаз виявлено не було.

Рисунок 10 – Результати дифракційного аналізу (Ti-Zr-Nb-Cr-Si) N покриттів (№750, №751, №752).

Порівняння дифракційних спектрів покриттів, отриманих при різних умовах осадження, вказує на сильний вплив тиску робочого газу та потенціалу підкладки на переважну орієнтацію зерен. Так, підвищення енергії іонів призводить до часткового зміни напрямку росту кристалітів (№751), а саме появи вторинної [200] текстури. Визначений за рівнянням Селякова-Шеррера розмір кристалітів покриття №752 в середньому становить 11,5 нм в напрямку росту кристалітів з віссю [111], для покриттів №751 в цьому ж напрямку – 9,7 нм. Період решітки в перпендикулярній площині зростання напрямку склав 0,4332 нм (№752) і 0,4337 нм (№751).

Результати трибологічних досліджень сталевого диска після нанесення (Ti-Zr-Nb-Cr-Si) N покриття представлені в табл. 7.

Таблиця 7 – Трибологические характеристики (Ti-Zr-Nb-Cr-Si)N покрытий

| № | Коефіцієнт тертя |  | Фактор зносу, мм3   N – 1  м – 1 ( 10 - 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Початковий | Під час випробувань | контртіла | покриття |
| 751 | 0,512 | 0,934 | 1,47 | 7,25 |
| 752 | 0,273 | 0,867 | 1,91 | 7,8 |

З наведених даних видно, що коефіцієнт тертя коливається від 0,934 до 0,867 в залежності від хімічного складу покриттів. Добре відомо, що одним з головних недоліків вакуумно-дугового осадження є наявність крапельної фракції на поверхні, що, очевидно, й обумовлює високе значення коефіцієнта тертя.

2.1.6 Ti-Zr-Al-Y-Nb-N

Виходячи з елементного аналізу методом ЕДС, можна зробити висновок, що підвищення тиску від 4 × 10-4 до 4 × 10-3 Торр зумовлює значне збільшення вмісту азоту в покриттях, при цьому концентрація інших металевих елементів зменшується (особливо більш легких елементів Ti і Al). Дослідження морфології вказали на те, що структура поверхні покриттів щільна, проте присутня значна кількість крапельної фракції.

Аналіз профілів розподілу елементів в покритті (Ti-Zr-Al-Y-Nb) N, отриманих методом часопролітної спектроскопії, показує, що в цілому, розподіл елементів по глибині покриття має рівномірний характер. Вимірювання проводились протягом 6 год, глибина травлення приблизно складає 1.8-2 мкм. Подібний однорідний розподіл спостерігається і для інших зразків.

Результати вимірювання мікротвердості покриттів методом Віккерса, показали, що для 1-ї серії виявлена твердість у 34.12 ± 2.8 ГПа, для 2-ї – 40.12 ± 3.4 ГПа, для 3-ї – 48.97 ± 3.3 ГПа. Збільшення твердості в покриттях при збільшенні тиску робочих газів цілком очікуване. Збільшення тиску азоту від 0.05 до 0.5 Торр призводить до збільшення ступеня кристалічності покриття та формуванню нанокристалітів (про це свідчить аналіз структурно-фазового стану досліджуваних покриттів, наведений нижче).

Дослідження об'ємного стану проводилося з використанням випромінювання Cu-Kα при глибині інформативного шару для даного типу покриттів (3.5-4 мкм) в досліджуваному діапазоні кутів. Отримані дифракційні спектри наведено на рис. 11. Видно, що в покриттях, осаджених при найбільш низькому тиску, в якості кристалічної фази виявляється фаза з ОЦК-решіткою, що характерно для структури багатоелементного сплаву без утворення решітки нітриду. В цьому випадку азот, що присутній в покритті, формує, очевидно, утворення з рентгеноаморфною структурою, що проявляється у вигляді "гало" в інтервалі кутів 2θ ~ (31-42)º. Розмір кристалітів ОЦК-фази становить 7.7 нм. Якщо оцінити вміст фаз в покритті по співвідношенню інтегральних інтенсивностей, то відношення ОЦК-фази і фази в аморфноподібному стані оцінюється як близьке до 1/2.

Для покриттів, отриманих при більш високому тиску робочої атмосфери 1.2 × 10-3 Торр (спектр 2 на рис. 11), кристалічний стан проявляється як для складової фази з ОЦК-кристалічною решіткою, так і для фази нітриду з решіткою ГЦК (структурний тип NaCl ). Розмір ОЦК-кристалітів в середньому становить 11.5 нм, а нітридної ГЦК-фази – близько 5 нм. Співвідношення ГЦК- і ОЦК-фаз, визначене з відношення площ дифракційних профілів, близько до 1/1.

Рисунок 11 – Ділянки дифракційних спектрів покриттів системи (Ti-Zr-Nb-Y-Al) N, отриманих при різних PN: 1 – 4 × 10-4, 2 – 1.2 × 10-3, 3 – 4 × 10-3 Торр

Спектри третього типу покриттів, отриманих при найбільшому тиску, мають більш високу ступінь кристалічності складових фаз (рис. 11, спектр 3) з визначальним вмістом ГЦК-фази (вміст ГЦК- і ОЦК-складових відноситься як 3 до 1). Розмір кристалітів ОЦК-фази близько 10 нм, а нітридної ГЦК-фази - близько до 7 нм.

2.1.7 Ti-Zr-Hf-V-Nb-N

У таблиці 8 наведені параметри осадження нітридів високоентропійної системи (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N, а також результати їх елементного аналізу, проведеного за допомогою EDX. Як можна помітити, використовувалося декілька режимів осадження покриттів – при постійних значеннях потенціалу зсуву на підкладці Ub = -50 В, Ub = -100 В, Ub = -200 В використовувалися різні тиски робочого газу в камері. Таким чином, можна відслідковувати, як змінюється концентрація елементів у покритті при використанні різних параметрів осадження, а також як впливають параметри осадження на морфологію покриттів, на мікротвердість, модуль Юнга, зношування і т.д.

Таблиця 8 – Параметри осадження покриттів (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N

| № | Ub, В | P, Па | Концентрація, % |  |  |  |  |  | Параметр решітки, а, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | Ti | V | Zr | Nb | Hf |  |
| 504* | 200 | 710-1 | – | 44 | 5 | 30 | 5 | 14 | 0.4420 |
| 505 | 110 | 510-1 | 49,15 | 16,63 | 5,91 | 8,17 | 8,88 | 11,26 | 0,4405 |
| 506 | 100 | 210-1 | 49,05 | 22,92 | 5,04 | 6,84 | 7,47 | 8,68 | 0,4380 |
| 507 | 50 | 510-1 | 51,13 | 25,31 | 4,72 | 5,70 | 6,31 | 6,84 | 0,4362 |
| 508* | 100 | 110-1 | – | 57 | 5 | 18 | 5 | 13 | 0.4380 |
| 509 | 100 | 310-2 | 44,70 | 25,31 | 4,57 | 7,60 | 7,99 | 9,83 | 0,4376 |
| 510 | 50 | 210-1 | 49,11 | 19,67 | 5,65 | 7,68 | 8,24 | 9,64 | 0,4395 |
| 512 | 200 | 810-2 | 46,65 | 17,03 | 2,79 | 12,01 | 12,54 | 8,99 | 0,4435 |
| 513 | 40 | 810-2 | – | 34,66 | 8,88 | 19,53 | 23,16 | 13,76 | 0,3371 |
| 514 | 200 | 210-1 | 47,69 | 16,41 | 1,93 | 13,34 | 13,90 | 6,72 | 0,4435 |
| 515 | 200 | 310-2 | 36,05 | 20,13 | 2,28 | 17,12 | 17,50 | 6,93 | 0,4433 |
| 523 | 200 | 2.310-1 | 43,44 | 17,80 | 1,45 | 16,39 | 16,99 | 3,92 | 0,4408 |

* – елементний аналіз даних зразків був отриманий за допомогою РЗР-спектрів

Результати рентгеноструктурного аналізу для всіх зразків, отриманих при різних умовах осадження (див. табл. 9), показані на рис. 12 і 13. Для нітридних покриттів, всі рентгеноструктурні лінії відповідають рефлексам (111), (200), (220) і (311) ГЦК кристалічної решітки зі структурою за типом NaCl. Ніяких інших фаз виявлено не було. Слід зазначити, що для нітридних покриттів зі структурою за типом NaCl вздовж напрямку {111} характерно пошарове чергування шарів металевих атомів і атомів неметалла (у нашому випадку - азоту). Такий стан відповідає мінімуму вільної енергії Гіббса і в результаті є найбільш зустрічаються випадки в конденсатах, отриманих іонно-плазмовими методами.

Рисунок 12 – Ділянка рентгенограми для зразків залежно від потенціалу зміщення: а – при тиску 2×10-1 Па; б – при тиску 5×10-1 Па

а							б

Рисунок 13 – Ділянка рентгенограми для зразків: а – при тиску 3 × 10-2 Па і 8 × 10-2 Па; б – за відсутності азотної атмосфери

У досліджуваній системі нітриди складових елементів (TiN, VN, ZrN, HfN і NbN) являють собою кубічну фазу типу NaCl (табл. 2.3). На підставі цього можна зробити припущення про формування в отриманих нітридних покриттях однофазного твердого розчину з ГЦК кристалічною решіткою з випадково розподіленими атомами складових елементів.

Таблиця 9 – Фізичні характеристики (Ti-Hf-Zr-V-Nb) N покриттів, отримані при різних умовах осадження

| Номер серії | Uсм, В | P, Пa | Параметр решітки, а, нм | Розмір зерна, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 509 | 100 | 310-2 | 0,4376 | 30-35 |
| 515 | 200 | 310-2 | 0,4433 | 50-55 |
| 510 | 50 | 210-1 | 0,4395 | 45-50 |
| 506 | 100 | 210-1 | 0,4380 | 60-65 |
| 514 | 200 | 210-1 | 0,4435 | 70-78 |
| 507 | 50 | 510-1 | 0,4362 | 50-55 |
| 505 | 110 | 510-1 | 0,4405 | 60-85 |
| 512 | 200 | 810-2 | 0,4435 | 35-50 |
| 523 | 230 | 210-1 | 0,4408 | >90 |
| 513 | 40 | 810-2 | 0,3371 | 75-80 |

Таблиця 10 – Кристалічна структура бінарних нітридів складових елементів (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N покриття і значення дифракційного кута, що відповідає за відображення від площини (111)

| Кристалічна структура | TiN | VN | ZrN | HfN | NbN | (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЦК | ГЦК | ГЦК | ГЦК | ГЦК | ГЦК |
| 2θ (град) | 35,30 | 35,5 | 33,89 | 33,6 | 36 | 35,8 |
| Параметр решітки, нм | 0,424 | 0,413 | 0,458 | 0,452 | 0,442 | 0,4402 |

На підтвердження даної гіпотези корисним буде порівняння значень дифракційного кута, що відповідає за відображення від площини (111) і параметрів решітки для бінарних нітридів і нітридних покриттів по типу MВЕСN. Формування переважної орієнтації (111) не є несподіваним для (Ti-Hf-Zr-V-Nb) N нітридне покриття, оскільки згідно з наведеними даними в табл. 10, бінарні нітрідние покриття складових елементів також володіють текстурою росту з площиною (111) паралельній поверхні.

Як видно з рис. 12 і 13а, середнє положення рефлексу, що відповідає відображенню від площини (111), відповідає куту 35,8°, що приблизно дорівнює середньому значенню кута, відповідальному рефлексу (111) для бінарних нітридів складових елементів (табл. 2.3). Середнє значення виміряного параметра решітки для всіх зразків покриттів (0,4402 нм) також слабо відрізняється від параметра решітки бінарних нітридів. Таким чином, наведені дані вказують на формування однофазного твердого розчину з простою кристалічною решіткою нитридной системи на основі Ti-Hf-Zr-V-Nb високоентропійного сплаву.

Аналіз дифракційного спектра для покриття, отриманого в відсутність азотної складової, показав формування монотекстурного стану з переважною орієнтацією (110), паралельної напрямку падіння частинок, з періодом решітки a = 0,3371 нм і розміром зерен від 75-80 нм. Слід зазначити, що площину з (110) текстурою (переважне орієнтування кристалітів) є найбільш плотноупакованной для об'ємно- центрованої кристалічної решітки. При цьому дана конфігурація володіє найменшою вільної поверхневою енергією.

Проведений аналіз напружено-деформованого стану для осі текстури [111] нітридного покриття високоентропійного сплаву Ti-Hf-Zr-V-Nb в залежності від потенціалу зміщення показав наявність стискають напруг від -5,08 до 7,95 ГПа. Таке високе значення напруг, очевидно, пов'язано з наявністю великої кількості складових елементів, а саме серйозними спотвореннями решітки, викликаними надмірним невідповідністю атомних радіусів. Визначальним фактором є так званий "atomic peening" - ефект, пов'язаний в першу чергу з впровадженням власних міжвузлових атомів і домішкових атомів робочої атмосфери.

Результати експериментів по вимірюванню мікротвердості по Віккерсу показали, що твердість покриттів залежно від фізичних параметрів осадження знаходиться в діапазоні від 36 до 43 ГПа. Варто вказати, що максимальне значення твердості (43 ГПа) притаманне покриттю, для якого характерна найбільш сильна текстура росту (111).

Результати трибологічних досліджень сталевого диска після нанесення покриття (№523) представлені в табл. 11.

Таблиця 11 – Трибологічні характеристики досліджуваних систем

| Зразок | Коефіцієнт тертя |  | Фактор зносу, мм3×H-1×мм-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Початковий | Під час випробувань | контртіла (×10-5) | зразка (×10-5) |
| Покриття (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N | 0,469 | 1,19 | 2,401 | 0,039 |
| Сталь 45 | 0,204 | 0,67 | 0,269 | 35,36 |

З наведених даних, видно, що нанесення (Ti-Hf-Zr-V-Nb) N нітрідного покриття на сталь 45 призводить до підвищення коефіцієнта тертя від 0,674 до 1,193. Дослідження зносостійкості (фактору зносу) аналізованого покриття показало помітне підвищення стійкості зразка до зносу (0,039 × 10-5 мм3 × H-1 × мм-1 і 35,36 × 10-5 мм3 × H-1 × мм-1.

2.1.8 Ti-Zr-Hf-V-Nb-Ta-N

Результати елементного аналізу показали, що підвищення тиску від від 3 × 10-4 до 3 × 10-3 Торр призводить до значного підвищення концентрації азоту в складі покриття При цьому вміст металевих елементів, таких як Ti, Nb, V, зменшується.

На рис. 14 представлені XRD-спектри досліджуваних покриттів, отриманих при різних тисках азоту в процесі осадження. З результатів XRD-аналізу видно, що в якості основної кристалічної фази є фаза з ГЦК-решіткою, що характерно для структури нітриду багатоелементного сплаву. Середній розмір кристалітів ГЦК-фази в покриттях при низькому тиску 3 × 10-4 Торр становить близько 8 нм. При цьому формується переважна орієнтація зростання кристалітів з площиною (200), паралельній поверхні (при цьому вісь текстури [100] перпендикулярна площині поверхні).

Рисунок 14 – Ділянки дифракційних спектрів покриттів системи (TiZrHfVNbTa)N, отриманих при різних PN = 3 × 10-4 (1) і 3 × 10-3 Торр (2). На вставці – спектри, отримані при PN = 3 × 10-4 Торр після опромінення іонами Au- при малому куті падіння 2° (1) і при великому постійному куті падіння 10° (2)

На вставці рис. 14 представлені дифракційні спектри покриття після іонної імплантації. Видно, що в приповерхневій області іонна імплантація іонів Au- дозою 1×1017 см-2 призводить до найбільшого розупорядкування та формуванню полікристалічної структури без переважної орієнтації. При цьому відзначається поява піків, які за своїм положенням відповідають площинам імплантованого золота. Порівняння розмірів кристалітів показує, що зі зменшенням глибини інформативного шару зменшується середній розмір кристалітів багатоелементного нітриду від 7.2 нм (при глибині до 0.5 мкм) і до 5 нм шарі, в якому відбулася імплантація Au-.

На рис. 15 наведено залежності нанотвердості і приведеного модуля пружності Er від глибини проникнення.

Рисунок 15 – Результати механічних досліджень зразка № 6. a – вдавлювання пірамідки Берковича при динамічному навантаженні, b – залежності нанотвердості (1) і приведеного модуля пружності (2) від глибини проникнення

Видно, що в шарі товщиною 30-35 нм, де відбулася імплантація, спостерігається збільшення нанотвердості майже до 33 ГПа з поступовим виходом на горизонтальну лінію до глибини проникнення 80 нм. Можна стверджувати, що що імплантація важких іонів Au- з концентрацією до 2.1-2.2 ат.% призводить до підвищення твердості майже на 15-20% і збільшенню індексу пластичності вище значення 0.1.

2.2 Багатошарові покриття

2.2.1 AlN-TiB2-TiSi2

Електронно-мікроскопічні дослідження топографії покриттів на основі композиційної кераміки AlN-TiB2-TiSi2 (рис. 16) показали, що при вибраних режимах осадження формується однорідна структура захисного шару з незначною концентрацією крапельних фракцій мікронних розмірів (до 10 мкм в діаметрі). В областях, вільних від цих дефектів росту, спостерігається досить рівна поверхня.

Рисунок 16 – Морфологія поверхні покриттів AlN-TiB2-TiSi2 (с. № 1) при збільшенні 300 (а) і 2500 (б) раз

Дослідження впливу термічного відпалу на морфологію покриттів показало, що при температурі 900°C не відбувається особливих змін у морфології поверхні. Витримка зразків при температурі в 1300°C активує процеси рекристалізації матеріалу, і покриття частково оплавляється. На поверхні відсутня чітко виражена глобулярна субструктура, але на мікрорівні з'являється безліч різних дрібних включень. Також високотемпературний відпал при 1300°C призводить до того, що покриття обідняється атомами бору і кисню, а концентрація титану і кремнію знижується до рівня 0.5 ат. %.

За даними рентгенодифракційну аналізу (рис. 17а), в процесі осадження формується покриття з аморфноподібною структурою. На рентгенограмі в області кутів 2θ ~ 20°-25° спостерігається "гало" з максимумом при 2θ ≈ 40° при відсутності чітко виражених дифракційних максимумів. Однак аналіз мікрознімків зламів покриттів вказує на наявність кристалічної структури у складі захисного шару.

На рис. 17б представлені рентгендифракційні спектри зразків, витриманих при температурі 900°С. Згідно дифрактограм, під час відпалу активізувався процес рекристалізації матеріалу. В якості основних фаз у складі покриттів виявлені AlN і AlB2. Часткове окислення матеріалу покриття (наявність дифракційних максимумів α-фази Al2O3) обумовлено тим, що нітрид алюмінію при температурах понад 700°С розпадається і при взаємодії з киснем утворює оксид, який є термічно стабільним до 1370°С.

Рисунок 17 – а) ділянка дифрактограми покриттів AlN-TiB2-TiSi2, отриманих методом імпульсного магнетронного розпилення; б) фрагменти рентгенограм композиційного покриття, відпаленого при температурі 900°С (с. №2), кути сканування: 1 – 3°; 2 – 10°; 3 – 30°

Покриття, відпалені при 1300°С, складаються з кристалів оксиду і дибориду алюмінію розміром від 11 до 25 нм. Нітрид алюмінію AlN у складі захисного шару відсутній, оскільки повністю розклався в процесі відпалу, а чистий алюміній утворив оксид. Плівка α-Al2O3 формується на і поблизу поверхні покриття, а ближче до підкладки домінує диборид алюмінію AlB2. Однак Тi та його сполуки в захисному шарі не виявлені.

У результаті випробувань на твердість виявлено, що на глибині 40-80 нм від поверхні значення твердості покриттів складає приблизно 17.5-18.5 ГПа. Починаючи з глибини 85 нм, спостерігається зменшення твердості покриття, що є результатом впливу більш м'якої сталевої підкладки. Високотемпературний відпал покриттів призводить до зниження твердості захисного шару відносно вихідного стану (від 14.6 до 11 ГПа)

2.2.2 TiN/MoN

При товщині шару близько 2 нм в покритті формується тільки одна фаза з ГЦК кубічної решіткою (структурний тип NaCl) при малому потенціалі підкладки -40 В. Осадження при збільшенні потенціалу підкладки до -230 В призводить до утворення двофазної системи TiN і високотемпературної γ-Mo2N з співвідношенням фаз в TiN/MoN, рівним 90/10 відповідно. Причиною появи двофазного стану є інтенсивне іонне бомбардування, яка сприяє подрібненню нанозерен і початку формування міжфазних границь. При цьому відбувається формування окремих шарів Mo2N з кубічної решіткою і, відповідно, утворення міжфазної границі. Формування ж окремих шарів Mo2N з кубічною решіткою і міжфазної границі в свою чергу призводить до зростання напружень у фазі TiN і збільшення періоду в напруженому перерізі. У цьому випадку структура покриттів є стовпчастою [11].

На рис. 18 представлено переріз наноструктурного покриття і видно шари (нанорозмірні) TiN – темні ділянки і MoN – світлі ділянки (які добре розрізняються при даному збільшенні), що чергуються між собою.

Рисунок 18 – Мікрофотографія фрагмента перерізу багатошарового наноструктурного покриття Ti-Mo-N. Товщина шару 40 нм

Поява значного питомого обсягу міжфазних границь із-за високого вмісту другої γ-Mo2N фази супроводжується розвитком високих стискаючих напруг в нітриді титану і досягненням максимального значення твердості в 32 ГПа. Для зразків з покриттями при товщині шару близько 20 нм з більш товстими TiN і Mo2N шарами об'ємний вміст фаз досить точно відповідає очікуваному за даними ЕДС аналізу – 70 ат.% TiN і 30 ат.% Mo2N. Збільшення товщини шару до 40 нм призводить до збільшення об'ємної частки Mo2N до 40%, а твердість у той же час має найнижче значення (не перевищує 26 ГПа), модуль пружності 392 ГПа.

Аналіз трибологічних властивостей показує, що шорсткість Ra досягає 0.3 мкм, коефіцієнт тертя змінюється від 0.09 до 0.12. Критичне навантаження (при якій починає руйнуватися покриття) становить від 425 Н при товщині шару близько 40 нм і досягає 610-648 Н при товщині 10 і 2 нм. Таким чином, чим менше товщина шару, тим вище значення навантаження, що свідчить про те, що в останньому випадку нанозерна огортає один моношар нітриду. Тому міцність нанокомпозиту збільшується шляхом запобігання зсуву границь зерен (просковзування). Найменший знос спостерігався при умовах осадження для товщин шарів 2 і 10 нм та становив 0.148 у контртіла, і 2.327 × 10-5 мм3 • Н-1 • мм-1 у покриття.

2.2.3 Ti-Hf-Si-N/NbN/Al2O3

На рис. 19 представлено переріз багатошарового покриття, отримане після різання іонним пучком. Як видно з рисунка, загальна товщина багатошарового покриття складає близько 200 мкм, нижче на зображенні представлено переріз верхньої частини багатошарового покриття. Товщина багатошарового покриття, осадженого на покриття з Al2O3, змінювалася від 5 до 12-14 мкм. А так як оксидне покриття володіло високою шорсткістю, величина якого становить після осадження порошку близько 2.2-8.6 мкм, шари, осаджені вакуумно-дуговим джерелом, повторили рельєф оксидного покриття.

Малюнок 19 – Зображення поперечного перерізу покриття Ti-Hf-Si-N/NbN/Al2O3 – загальний вигляд

На рис. 20 показані отримані за допомогою ЕДС карти розподілу елементів в елементному контрасті. З них видно, що розподіл елементів у верхньому шарі однорідний. Однак концентрація елементів помітно відрізняється при різних режимах осадження (залежно від потенціалу, що прикладається до підкладки), наприклад: Ti = 28.5 ат.%, Hf = 42.2 ат.%, Si = 9 ат.% і решта N при потенціалі Uзм. = -50 В, а при потенціалі - 150 В Ti = 23.2 ат.%, Hf = 38.5 ат.%, Si = 7.8 ат.%, решта – N.

Рисунок 20 – Карти розподілу елементів в покритті (в елементному контрасті), отримані за допомогою ЕДС – розподіл елементів по глибині покриття (для різних шарів)

Дослідження механічних характеристик показало, що твердість змінюється від 47.8 до 56.5 ГПа при цьому модуль пружності E становить від 435 до 578 ГПа. Вимірювання нанотвердості підшару NbN показали значення від 29.4 до 32.3 ГПа, а нижнє покриття з Al2O3 дало величину H від 18.7 до 22.4 ГПа. У той же час мікротвердість при навантаженні 25 гр становила HV0.025 = 152 ± 25 HV в шарі з Al2O3.

Дослідження трибологічних характеристик показало, що найкращі характеристики отримані для багатокомпонентного (багатошарового покриття при тиску P = 0.3 Па), де коефіцієнт тертя на початковому етапі становив 0.02 і зменшувався до 0.001 при випробуваннях. Однак найменший знос спостерігався при інших умовах осадження багатошарового покриття і становив 0.148 у контртіла, а у зразка – 2.571 × 10-5 (мм3 • Н-1 • м-1).

Висновки до розділу 2

- Вивчені особливості фазоутворення багатокомпонентних та багатошарових нітридних покриттів на основі Ti, Hf, Zr, Nb, V, Si, Al, Y, Ta, B, Mo елементів, отриманих методами вакуумно-дугового осадження та імпульсного магнетронного розпилення залежно від умов осадження (тиску робочого газу та потенціалу зміщення підкладки).

- Встановлені оптимальні режими осадження та фактори, які зумовлюють отримання покриттів з високими фізико-механічними характеристиками (твердість, модуль пружності, адгезійна міцність, фактор зносу, коефіцієнт тертя).

ВИСНОВКИ

- Експериментальні та теоретичні дослідження Nb-Al-N покриттів показують, що плівки, отримані при вибраних параметрах осадження, мають нанокомпозитну структуру і складаються з нанокристалітів B1-NbNz і B1-Nb1-xAlxNyO1-y, впроваджених в матрицю a-AlNO. Нанокомпозитні покриття в результаті мікродеформацій, що виникають через розходження атомних радіусів металевих складових кристалічних решіток, мають високі значення твердості (до 32GPa).

- Показано, що при зміні потенціалу, що подається на підкладку, змінюється стехіометрія в Ti-Hf-Si-N покритті і утворюються або дві фази (Ti, Hf) N - твердий розчин, α-Si3N4 квазіаморфная фаза, або одна (твердого розчину). Сформовані нанокомпозитні покриття, отримані за допомогою катодного вакуумно-дугового осадження, у разі формування двох фаз мають більш високу твердість і дуже гарні трибологічні характеристики, а також досить високу адгезію до підкладки.

- Показано, що конденсат системи Zr-Ti-Si-N містять кристаліти двох фаз: ZrN і TiN. Розмір кристалітів у TiN становить 25 нм, у ZrN – не перевищує 10 нм.

- У процесі осадження Ti-Zr-Cr-Nb-N системи формується двофазна структура з кубічної (TiN) і тетрагональної (Cr2N) кристалічними решітками. Твердість отриманих покриттів (Zr-Ti-Сr-Nb)N змінюється в залежності від умов осадження матеріалу і сформованого структурно-фазового складу. Максимальні значення твердості були виявлені у покриттів з найбільшими розмірами кристалітів. Значення навантаження на індентор при досягненні напруги, що перевищує когезійну міцність покриття, склало LC = 62,06 Н.

- Показано, що всі (Ti-Zr-Nb-Cr-Si) N нітридні наноструктурні покриття включають тільки одну фазу твердого розчину з ГЦК-кристалічною решіткою типу NaCl. Проведені трибологічні випробування (Ti-Zr-Nb-Cr-Si) N покриттів вказують на можливість використання їх як матеріалів, що забезпечують підвищення ресурсу роботи і надійності вузлів тертя.

- Показано, що зміна тиску робочого газу в камері при осадженні Ti-Zr-Al-Y-Nb-N покриттів впливає на елементний склад, шорсткість поверхні, а також текстуру отриманих покриттів і механічну твердість. Так, підвищення тиску азоту N2 при постійній негативній напрузі під час осадження призводить до підвищення ступеня кристалічності складових фаз, переходів ОЦК- в ГЦК-фазу, а також до зміни текстури росту з [110] на [200]. Твердість покриттів збільшується від 34 до 49 ГПа.

- Показано, що в усьому інтервалі фізичних параметрів осадження (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N нітрідние наноструктурні покриття на основі високоентропійних сплавів включають тільки одну фазу твердого розчину з ГЦК-кристалічною решіткою типу NaCl з переважною орієнтацією (111). У відсутність активного газу відбувається формування ОЦК-кристалічної решітки Ti-Hf-Zr-V-Nb з площиною текстури (110). Розмір кристалітів становить від 75-80 нм. Осадження конденсатів при потенціалі зміщення від Uсм = 50-200 В призводить до розвитку в покритті стискають напруг від -5,08 до -7,95 ГПа.

- У результаті вакуумно-дугового осадження наноструктурного багатокомпонентного покриття (TiZrHfVNbTa) N виявлено формування фази з ГЦК-решіткою структурного типу NaCl. Імплантація негативних іонів Au- дозою 1×1017 см-2 призводить до формування полікристалічної структури без переважної орієнтації ГЦК-фази, відбувається диспергування нанокристалітів від 5-7 нм до 1-3 нм в шарі глибиною до 35 нм. Величина нанотвердості збільшується до 33 ГПа, твердість за Віккерсу досягає значень 51 ГПа. У приповерхневій області формуються нанокластери з Au, а в самому покритті фіксується наявність ГЦК-решітки і утворення локальних областей Au. На глибинах понад 180 нм формуються ділянки з ГПУ-решіткою через малу концентрації азоту.

- Виявлено, що в процесі осадження AlN-TiB2-TiSi2 матеріалу формується аморфноподібна нанокристалічна структура з розмірами областей впорядкування порядку 1 нм. Відпал зразків при температурах 900 і 1300°С призводить до того, що основну матрицю покриття формують атоми Al, B, O і C, а Ti і Si зникають зі складу захисного шару. Аналіз механічних характеристик показав, що при вибраних режимах осадження вдалося сформувати покриття з нанотвердостью 14.5 ГПa і модулем пружності 217 ГПa. Активація процесів кристалізації під впливом високих температур дозволяє отримати диффузійностійку і термічно стабільну наноструктуру. Її твердість знижується лише на 25% щодо твердості метастабільних покриттів в початковому стані.

- Виявлено вплив товщини нанорозмірного шару на зміну структури і властивостей нанокомпозитних багатошарових покриттів TiN/MoN. За допомогою методу Arc-PVD були отримані багатошарові покриття TiN/MoN з товщиною наношару 2, 10, 20 і 40 нм. Виявлено формування двох фаз TiN (ГЦК) і γ-Mo2N. Максимальне значення твердості, отримане для різних товщин шарів, не перевищує 28-31 ГПа. У наноструктурних багатошарових покриттях при товщинах шару 10 і 20 нм спостерігається найменше значення коефіцієнта тертя 0.09-0.12.

- Вперше отримані багатошарові тверді мікро- і наноструктурні покриття декількома технологіями осадження на основі Ti-Hf-Si-N/NbN/Al2O3 на підкладку зі сталі. Виявлено, що досліджувані покриття, поряд з високою твердістю (H) від 47 до 56 ГПа і модулем пружності (E) від 435 до 570 ГПа, індексом пластичності We = (0.08-0.11), мають досить низький коефіцієнт тертя (μ), величина якого варіюється в межах від 0.02 до 0.001 при заданих режимах осадження. Показано, що ці багатошарові покриття володіють високою термічною стабільністю (понад 1000°C).

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Самсонов Г.В. Нитриды // К: Наукова думка, - 1969. – 380 с.

- Yeh J.W., Chen Y.L., Lin S.J., Chen S.K.High-entropy alloys — A new era of exploitation  // Mater.Sci. For. – 2007. –  560. – P. 1-9.

- Zhang Y., Zuo T.T., Tang Z. Microstructure and properties of high-entropy alloys // Prog. Mater. Sci. – 2014. –  61. – P. 1-93.

- Yeh J.W., Chen S.K., Lin S.J. Nanostructured High-Entropy Alloys with Multiple Principal Elements: Novel Alloy Design Concepts and Outcomes // Adv. Eng. Mater. – 2004. – 6. – P. 299-303.

- Погребняк А.Д., Кравченко Ю.А. Модификация механических свойств покрытий TiN/Al2O3 и TiN/Cr/Al2O3 при помощи низкоэнергетических сильноточных электронных пучков // Сверхтв. материалы. – 2013. – № 2. – С. 56–64.

- Musil J. Hard nanocomposite coatings: Thermal stability, oxidation resistance and toughness // Surf. Coat. Tech. – 2012. – 207.– P. 50–65.

- Погребняк А.Д., Шпак А.П., Азаренков Н.А., Береснев В.М. Структура и свойства твердых и сверхтвердых нанокомпозитных покрытий // УФН. – 2009. – 179, № 1. – С. 35–63.

- Pogrebnyak A.D., Ponomarev A.G., Kolesnikov D.A. et al. Effect of mass transfer and segregation on the formation of superhard nanostructured Ti-Hf-N(Fe) coatings // Techn.Phys.Lett.–2012.– 38, N.7. – P. 623–626.

- Pogrebnjak A.D., Beresnev V.M., Demianenko A.A. et al. Adhesive strength, superhardness, and the phase and elemental compositions of nanostructured coatings based on Ti-Hf-Si-N // Phys. Solid State. – 2012. – 54, N9. – P. 1882–1890.

- Pogrebnjak A.D., Shpak A.P., Beresnev V.M. et al. Effect of thermal annealing in vacuum and air on nanograin sizes in hard and superhard coatings Zr-Ti-Si-N // J. Nanosci. Nanotechn. – 2012. – 12, N 12. – P. 9213 – 9219.

- Борисов Д.П., Мошков Д.Ю., Овчинников С.В. et al. Нанокомпозитные и наноструктурные сверхтвердые покрытия системы Ti-Si-B-N // Известия вузов. Физика. – 2007. – 50, № 10. – C. 13 – 23.

- Pogrebnjak A.D., Sobol O.V., Beresnev V.M. et al. Phase composition, thermal stability, physical and mechanical properties of superhard on base Zr-Ti-Si-N nanocomposite coatings// Nanostructured materials and Nanotechnology IV: Ceramic Eng.Sci. Proc. – 2010. – 31, N. 7. – P.127 – 138.

- Veprek S., Veprek-Heijman M.G.J. Limits to the preparation of superhard nanocomposites: Impurities, deposition and annealing temperature // Thin Solid Films. – 2012. – 522. – P. 274 – 282.

- Yeh J.-W., Chen Y.-L., Lin S.-J, Chen S.-K. High-entropy alloys – a new era of exploitation // Mater. Sci. Forum. – 2007. – 560. – P. 1–9.

- Lai C.H., Tsai M.H., Lin S.J., Yeh J.W. Influence of substrate temperature on structure and mechanical, properties of multi-element (Al-Cr-Ta-Ti-Zr)N coatings // Surf. Coat. Technol. – 2007. – 201. – P. 6993–6998.

- Huang P.K., Yeh J.W. Effects of nitrogen content on structure and mechanical properties of multi-element (Al-Cr-Nb-Si-Ti-V)N coating // Ibid. – 2009. – 203. – P. 1891–1896.

- Chang Sh.Y., Chen D.Sh. 10-nm-thick quinary (Al-Cr-Ta-Ti-Zr)N film as effective diffusion barrier for Cu interconnects at 900°C // Appl. Phys. Lett. – 2009. – 94, art. 231909.

- Liang S.Ch., Chang Z.Ch., Tsai D.Ch. et al. Effects of substrate temperature on the structure and mechanical properties of (Ti-V-Cr-Zr-Hf)N coatings // Appl. Surface Sci. – 2011. – 257. – P. 7709–7713.

- Chang Z.Ch., Liang Sh.Ch., Han Sh. Effect of microstructure on the nanomechanical properties of Ti-V-Cr-Zr-Al nitride ﬁlms deposited by magnetron sputtering // Nuclear Instrum. Methods in Phys. Res. B. – 2011. – 269. – P.1973–1976.

- Krause-Rehberg R., Pogrebnyak A.D., Borisyuk V.N. et al. Analysis of local regions near interfaces in nanostructured multicomponent (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N coatings produced by the cathodic-arc-vapor-deposition from an arc of an evaporating cathode // Physics of Metals and Metallography. – 2013. – 114, № 8. – С. 672–680.

- Mishra Aj.K., Samal S., Biswas Kr. Solidification behaviour of Ti-Cu-Fe-Co-Ni high entropy alloys // Trans. Indian Inst. Metals. – 2012. – 65, N 6. – P. 725–730.

- Tsai Ch.W., Lai S.W., Cheng K.H. et al. Strong amorphization of high-entropy Al-B-CrvSi-Ti nitride film // Thin Solid Films. – 2012. – 520, N 7. – P. 2613 – 2618.

- Фирстов С.А., Горбань В.Ф., Крапивка Н.А., Печковский Э. П. Упрочнение и механические свойства литых высокоэнтропийных сплавов // Композиты и наноструктуры. – 2011. – № 2. – С. 5–20.

- Braic V., Balaceanu M., Braic M.A. Vladescu A. et al. Characterization of multi-principal-element (Ti-Zr-Nb-Hf-Ta)N and (Ti-Zr-Nb-Hf-Ta)C coatings for biomedical applications // J. Mech. Behavior Biomed. Mater. – 2012. – 10. – P. 197–205.

- Genzel C., Reinmers W. A study of X-ray residual stress gradient analysis in thin layers with strong fibre texture // Phys. Stat. Solidi: A-Applied Research. – 1998. – 166. – P. 751 – 762.

- Khomenko A.V., Prodanov N.V. Molecular dynamics simulations of ultrathin water film confined between flat diamond plates // Condensed Matter. – 2008. – 11, N 4(56). – P. 615–626.

- Sobol O.V., Pogrebnyak A.D., Beresnev V.M. Effect of the preparation conditions on the phase composition, structure, and mechanical characteristics of vacuum-Arc Zr-Ti-Si-N coatings // Physi. Met. Metall. – 2011. – 112. – P. 188-195.

- Барвинок В.А. Управление напряженным состоянием и свойства плазменных покрытий // М.: Машиностроение, 1990. – 384 с.

- Lai C.H., Lin S.J., Yeh J.W., Chang Preparation and characterization of AlCrTaTiZr multi-element nitride coatings // Surf. Coat. Technol. – 2006. –201. – P. 3275-3280.

- Chang H.W., Huang P.K., Yeh J.W. Influence of substrate bias, deposition temperature and post-deposition annealing on the structure and properties of multi-principal-component (AlCrMoSiTi)N coatings // Surf. Coat. Technol. – 2008. – 202. – P. 3360–3366.

- Андреев А.А., Саблев Л.П., Григорьев С.Н. Вакуумно-дуговые покрытия // Харьков, ННЦ ХФТИ, 2010. – 318 с.

- Азаренков Н.А., Соболь О.В., Погребняк А.Д. Материаловедение неравновесного состояния модифицированной поверхности: монография // С. Сумский государственный университет, 2012. – 683 с.

- Аксенов И.И., Андреев А.А., Белоус В.А. Вакуумная дуга: источники плазмы, осаждение покрытий, поверхностное модифицирование // К: Наукова думка, 2012. – 727 с.

- Boxman R.L., Zhitomirsky V.N. Vacuum arc deposition devices  // Rev. Sci. Inst. – 2006. – Vol. 77. – P. 1-15 (021101).

- Gu G.F., Zhou W.X. Detrended fluctuation analysis for fractals and multifractals in higher dimensions // Phys. Rev. E. – 2006. . – Vol. 74. – P. 1-7 (061104).

- Погребняк А., Лозован А., Кирик Г. Структура и свойства нанокомпозитных, гибридных и полимерных покрытий  // – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 344 с.

- Pogrebnjak A.D., Beresnev V.M., Kaverina A.Sh.,. Shypylenko A.P, Kolisnichenko O.V., Oyoshi K., Takeda Y., Murakami H., Kolesnikov D.A., Prozorova M.S.. Formation of superhard Ti-Hf-Si-N/NbN/Al2O3 multilayer coatings for highly effective protection of steel, Tech. Phys. Lett., 2013, v. 39, p. 189-192.

- Azarenkov, N.A., Beresnev, V.M., Toryanik, I.S., Pogrebnjak, A.D., Sobol, O.V., Drobyshevskaya, A.A., Kropotov, A.Y., Tolmacheva, G.N., Klymenko, S.A., Turbin, P.V., Lytovchenko, S.V., Kolesnikov, D.A.. Ion-plasma coating AlN-TiB2-TiSi2 systems, obtaining and properties, Problems of Atomic Science and Technology, 2013, v. 2, p. 144-147.

- Pogrebnjak A.D.,. Beresnev V.M, Kolesnikov D.A., Kaverin M.V., Shypylenko A.P., Oyoshi K., Takeda Y., Krause-Rehberg R., Ponomarev A.G.. The effect of segregation and thermodiffusion on the formation of interfaces in nanostructured (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N multielement coatings, Tech. Phys. Lett., 2013, v. 39, p. 280-283.

- Pogrebnjak A.D., Beresnev V.M., Kolesnikov D.A., Bondar O.V., Takeda Y., Oyoshi K., Kaverin M.V., Sobol O.V., Krause-Rehberg R., Karwat C.. Multicomponent (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N nanostructure coatings fabrication, high hardness and wear resistance, Acta Physica Polonica A, 2013, v. 123, p. 816-818.

- Pogrebnjak A.D., Prozorova M.S., Kovalyova M.G., Kolisnichenko O.V., Beresnev V.M., Oyoshi K., Takeda Y., Kaverina A.S., Shypylenko A.P., Partyka J.. Formation of multilayered Ti-Hf-Si-N/NbN/Al2O3 coatings with high physical and mechanical properties, Acta Physica Polonica A, 2013, v. 123, p. 813-815.

- Andreev A.A., Beresnev V.M., Volosova M.A., Grigor’ev S.N., Kolesnikov D.A., Pogrebnjak A.D., Serdyuk I.V., Sobol’ O.V., Turbin P.V.. Tribological characteristics of nanocomposite vacuum-plasma Ti-Hf, Ti-Hf-N, and Ti-Hf-Si-N coatings, Journal of Friction and Wear, 2013, v. 34, p. 175-182.

- Pogrebnjak A.D., Baidak V., Beresnev V., Turbin P., Makhmudov N, Il'yashenko M, Kolesnikov D., Tashmetov M. Physical-mechanical properties of superhard nanocomposite coatings on base Zr-Ti-Si-N, Medziagotyra, 2013, v. 19 p. 140-143.

- Krause-Rehberg R., Pogrebnjak A.D., Borisyuk V.N., Kaverin M.V., Ponomarev A.G., Bilokur M.A., Oyoshi K., Takeda Y., Beresnev V.M., Sobol’ O.V.. Analysis of local regions near interfaces in nanostructured multicomponent (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N coatings produced by the cathodic-arc-vapor-deposition from an arc of an evaporating cathode. The Physics of Metals and Metallography, 2013, v. 114, p. 672-680.

- Pogrebnjak A.D., Beresnev V.M., Bondar O.V., Kaverin M.V.,. Ponomarev A.G. Investigation of (Ti–Zr–Hf–V–Nb)N Multicomponent Nanostructured Coatings before and after Thermal Annealing by Nuclear Physics Methods of Analysis, Russian Physics Journal, 2013, v. 56, p. 532-541.

- Pogrebnjak A.D., Yakushchenko I.V., Abadias G., Chartier P., Bondar O.V., Beresnev V.M., Takeda Y., Sobol’ O.V., Oyoshi K., Andreyev A.A., Mukushev B.A.. The effect of the deposition parameters of nitrides of high-entropy alloys (TiZrHfVNb)N on their structure, composition, mechanical and tribological properties, Journal of Superhard Materials, 2013, v.35, p. 356-368.

- Pogrebnjak A.D., Kaverin M.V., Beresnev V.M. Influence of the phase and elemental compositions and defect structure on the physicomechanical properties and tribotechnical characteristics of nanostructural Ti-Hf-Si-N coatings, Technical Physics, 2014, v. 59, p. 85-92.

- Beresnev V.M., Klimenko S.A., Toryanik I.N., Pogrebnjak A.D., Sobol' O.V., Turbin P.V., Grankin S.S.. Superhard coatings of the (Zr-Ti-Si)N and (Ti-Hf-Si)N systems produced by vacuum-arc deposition from a separated flow, Journal of Superhard Materials, 2014, v. 36, p. 29-34.

- Pogrebnjak A.D., Beresnev V.M., Bondar O.V., Abadias G., Chartier P., Postol'nyi B.A., Andreev A.A., Sobol' O.V.. The effect of nanolayer thickness on the structure and properties of multilayer TiN/MoN coatings, Technical Physics Letters, 2014, v. 40p. 215-218.

- Toryanik I.N., Beresnev V.M., Serduyk I.V., Pogrebnjak A.D., Sobol O.V., Druchinina O.A., Kovalyova M.G., Turbin P.V., Nyemchenko U.S., Kolesnikov D.A., Dmytrenko A.E.. Structure and physical and mechanical properties of nanocomposite coatings of the system (Zr-Ti-Cr-Nb)N, obtained by vacuum-arc evaporation method, Problems of Atomic Science and Technology, 2014, v. 89p. 88-91.

- Pogrebnjak A.D., Komarov F.F., Sobol O.V., Kaverina A.Sh., Shypylenko A.P., Karwat C.. Effect of Thermal Treatment on the Structure and Mechanical Properties of Coatings Based on (Ti, Hf, Nb, Si)N, Acta Physica Polonica A, 2014, v. 125, № 6, p. 1312-1316.

- Pogrebnjak A.D., Abadias G., Bondar O.V., Sobol O.V., Beresnev V.M., Pshyk A.V., Demianenko A.A., Belovol K.O., Kolesnikov D.A., Komsta H.. High Temperature Annealing of Ion-Plasma Nanostructured Coatings Based on AlN-TiB_2(TiSi_2), Acta Physica Polonica A, 2014, v. 125, № 6, p. 1284-1287.

- Pogrebnjak A.D., Abadias G., Bondar O.V., Postolnyi B.O., Lisovenko M.O., Kyrychenko O.V., Andreev A.A., Beresnev V.M., Kolesnikov D.A., Opielak M.. Structure and Properties of Multilayer Nanostructured Coatings TiN/MoN Depending on Deposition Conditions, Acta Physica Polonica A, 2014, v. 125, № 6, p. 1280-1283.

- Pogrebnjak A.D., Abadias G., Chartier P., Bondar O.V., Yakuschenko I.V., Takeda Y., Krause-Rehberg R., Kolesnikov D.A., Beresnev V.M., Partyka J. Influence of Deposition Parameters and Thermal Annealing on the Structure and Properties of Nitride Coatings (TiHfZrVNb)N, Acta Physica Polonica A, 2014, v. 125, № 6, p. 1296-1299.

- Погребняк А. Д., Багдасарян А. А., Якущенко И. В., Береснев В. М. Структура и свойства высокоэнтропийных сплавов и нитридных покрытий на их основе, Успехи химии, 83, 1027 (2014).

- Pogrebnjak A.D., Eyidi D., Abadias G., Bondar O.V., Beresnev V.M., Sobol O.V. Structure and properties of arc evaporated nanoscale TiN/MoN multilayered systems International Journal of Refractory Metals and Hard Materials Volume 48, January 2015, Pages 222-228.

- Pogrebnjak A.D., Yakushchenko I.V., Bagdasaryan A.A. , Bondar O.V., Krause-Rehberg R., Abadias G., Chartier P., Oyoshi K., Takeda Y., Beresnev V.M., Sobol O.V. Microstructure, physical and chemical properties of nanostructured (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N coatings under different deposition conditions Materials Chemistry and Physics Volume 147, Issue 3, 15 October 2014, Pages 1079-1091.

- Pogrebnjak A.D., Kaverin M.V., Beresnev V.M. Influence of the phase and elemental compositions and defect structure on the physicomechanical properties and tribotechnical characteristics of nanostructural Ti-Hf-Si-N coatings Technical Physics Volume 59, Issue 1, January 2014, Pages 85-92.

- Grigoriev S.N., Sobol O.V., Beresnev V.M., Serdyuk I.V., Pogrebnyak A.D., Kolesnikov D.A., Nemchenko U.S. Tribological characteristics of (TiZrHfVNbTa)N coatings applied using the vacuum arc deposition method Journal of Friction and Wear Volume 35, Issue 5, 24 Pages 359-364, 2014.