Вплив структури металевої основи чавунів типу ЧХ на абразивну зносостійкість

Марченко С.В. ст. викладач; Казбан О.С., студент

Хромисті чавуни є розповсюдженим матеріалом для роботи в умовах інтенсивного абразивного і гідроабразивного зношування. Обмеженість таких матеріалів застосування пов’язана з недостатнім вивченням їхніх властивостей. Дотепер достеменно невідомо, що суттєвіше впливає на властивості сплаву: хімічний склад чавуну або мікроструктура: характеристики фази карбіду і металевої основи.

Наявність в структурі білих чавунів значної кількості твердих карбідів є необхідною, але недостатньою умовою високої зносостійкості сплаву. Висока зносостійкість реалізується тільки у тому випадку, коли карбіди міцно утримуються в металевій матриці.

Зносостійкість по закріпленому абразиву (еталон – сталь 08кп) визначали залежно від вмісту вуглецю і структури металевої основи. Мартенситну структуру металевої основи одержували за допомогою гартування з 970 0С і низькотемпературного відпуску. Аустенітну структуру отримували переохолодженням з 1080 0С до температур, вищих початку мартенситного перетворення. Перлитну структуру — після відпалювання при 860 0С. Максимальну зносостійкість при будь-якому вмісті вуглецю мають чавуни з мартенситною структурою металевої основи. Зносостійкість чавунів з перлитною основою в 1…3 рази нижча зносостійкості чавунів з мартенситною основою при однаковій характеристиці карбідної фази. Із збільшенням вмісту вуглецю різниця в зносостійкості чавунів з мартенситною і перлитною структурою основи збільшується. Зносостійкість чавунів, що містять 3,5 % вуглецю з мартенситною основою, в 3,2 рази вища, ніж зносостійкість тих же чавунів з перлитною основою, що пояснюється визначальною роллю саме карбідної фази.

Якщо ж кількість карбідів зменшується (наприклад, до 20 % у чавуні з 1,96% С), то кількість карбідів і площа, яку вони займають є меншою, отже частинки абразиву безпосередньо впливатимуть і на основу. Таким чином, матриця сплаву має не тільки втримувати карбідну фазу, але й сама мати високу зносостійкість, що у більшості випадків асоціюється з високою твердістю. Тут зносостійкість чавунів з мартенситною матрицею є набагато вищою, аніж з перлитною.

Чавуни, леговані хромом, з аустенітною структурою матриці займають проміжне положення між мартенситними і перлитними. Пояснюється це тим, що за певних навантажень аустеніт (залишковий метастабільний, що присутній після гартування в структурі високолегованих сплавів) здатний перетворюватися на мартенсит і підвищувати ти самим зносостійкість сплаву, але це суттєво залежить від площі, зайнятої карбідною фазою.