ВЫБОР МАТЕРИАЛА И ТЕРМИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ ШТАМПА ГОРЯЧЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Раб В.Н. , ст. преподаватель; Коваленко Е.А. ,студент

Штампы горячего деформирования в процессе эксплуатации находятся в сложных и жестких условиях нагружения, для которых характерны:

1) увеличенные действующие напряжения, уровень которых приближается к пределу текучести штамповых сталей;

2) высокие температуры нагрева, близкие или в ряде случаев превосходящие температуры фазовых превращений штамповых сталей в твердом состоянии;

3) циклическое воздействие напряжений от знакопеременных усилий деформирования, термических, определяемых условиями нагрева и охлаждения штампов, а также напряжений, вызываемых фазовыми превращениями;

4) химическое воздействие деформируемых материалов, которое особенно проявляется в процессе прессования и полужидкой штамповки.

В указанных условиях эксплуатации штампы для горячего деформирования разрушаются по следующим причинам:

1) в результате пластической деформации (смятия) или хрупкого разрушения в зависимости от величины, знака и характера действующих напряжений и температуры деформирования;

2) вследствие образования сетки разгарных трещин на рабочей поверхности штампов;

3) в результате усиленного износа из-за химического взаимодействия при штамповке и прессовании цветных металлов и сплавов или окисления при деформировании менее активных конструкционных материалов.

Требования, предъявляемые к штамповым сталям для горячего деформирования. Высокая стойкость инструмента и наиболее эффективные методы его производства (изготовления) определяются соответственно основными и технологическими свойствами штамповых сталей.

Основные свойства сталей:

1) высокая теплостойкость, определяющая сопротивление стали пластической деформации, смятию при нагреве и характеризующаяся пределом текучести сталей при температурах деформирования; теплостойкость чаще всего условно определяется температурой четырехчасового отпуска, после которого твердость стали составляет HRC 45;

2) высокая вязкость, определяющая сопротивление стали хрупкому разрушению, которое проявляется в образовании макротрещин и трещин разгара; характеризуется, чаще всего, ударной вязкостью;

3) окалиностойкость и сопротивление коррозии под напряжением, характеризующие сопротивление стали износу, протекающему в результате образования окалины, и химического взаимодействия штампа и обрабатываемого материала.

В   соответствии   с   заданием   для   изготовления   штампа горячего деформирования применялась   сталь 5ХНВ.

Штампы горячей деформации изготавливают из легированной, инструментальной стали 5ХНМ – теплостойкой повышенной вязкости. Присутствие в стали 5ХНМ молибдена повышает теплостойкость, прокаливаемость и уменьшает склонность к обратимой отпускной хрупкости. Эта сталь сочетает устойчивость против нагрева с разгаростойкостью (термической усталостью), т.е. устойчивостью против образования трещин, которые могут возникнуть в эксплуатации при многократном нагреве и охлаждении поверстного слоя.

Как заменитель, применяют сталь 5ХГМ.

Для выбранной стали 5ХНМ предлагаем следующий режим термической  обработки штампа горячего деформирования:

1) Изотермический отжиг, t = 800-820˚, время выдержки 4-5 ч, структура - Ф+П, среда охлаждения - воздух;

2) Закалка, t = 850-860˚, время выдержки 8-9 ч, структура - Мз среда охлаждения - масло;

3) Средний отпуск t = 450-460˚, время выдержки 1-1,5 ч, структура - тростосорбит, среда охлаждения - воздух;

Преимуществ изотермического отжига - сокращение времени обработки по сравнению с обычным отжигом, что особенно чувствуется при работе с легированными сталями.

Для наибольшего ускорения отжига температуру изотермической выдержки выбирают близкой к температуре минимальной устойчивости переохлажденного аустенита в перлитной области.

Другое преимущество - получение более однородной структуры, т.к. при изотермической выдержке температура по сечению изделия выравнивается и превращение во всем объеме стали происходит при одинаковой степени переохлаждения.

Для получения твердости, износоустойчивости и прочности штампы подвергают закалке и отпуску.

Для защиты от окисления и обезуглероживания штампы покрывают обмазкой и устанавливают в печь.