УДК 621.315.592

ДОСЛІДЖЕННЯ РАМАНІВСЬКИХ СПЕКТРІВ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК Cd1-хZnхTe

Я.В. Знаменщиков – аспірант кафедри електроніки та комп’ютерної техніки,

В.В. Косяк – докторант кафедри електроніки та комп’ютерної техніки,

А.С. Опанасюк – професор, завідувач кафедри електроніки та комп’ютерної техніки,

М.М. Колесник – доцент кафедри моделювання складних систем

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, , 40007, Україна, yaroslav.znamenshchykov@gmail.com

В даній роботі проведено дослідження раманівських спектрів, залежності частот мод фононних коливань від концентрації цинку, а також морфології поверхні, структурних, мікроструктурних властивостей товстих полікристалічних плівок Cd1-xZnxTe  (CZT) зі змінним значенням х в діапазоні від х=0.06 до х=0.68.

Плівки  твердих  розчинів  CZT товщиною близько 70 мкм були отримані  методом  вакуумного  термічного випаровування  в  квазізамкненому  об’ємі. Температура випарника складала 700°С, температура підкладки - 400°С, як підкладка використовувалося скло вкрите шаром ІТО.

Для отримання плівок CZT зі змінною концентрацією цинку здійснювалося випаровування суміші порошків CdTe та ZnTe, змішаних у різних пропорціях для кожного зразка. В результаті зміни відношення кількості порошку CdTe до ZnTe в шихті, що випаровувалась, було отримано плівки Cd1-xZnxTe з x=0,06 (CZT1), x=0,24 (CZT2), x=0,40 (CZT3), x=0,46 (CZT4), x=0,63 (CZT5), x=0,68 (CZT6). Дослідження фазового складу та кристалічної якості плівок проводилося методами рентгенівської дифрактометрії та раманівської спектроскопії.

Рентгенівський аналіз показав, що в результаті випаровування суміші шихти CdTe та ZnTe утворився твердий розчин CZT, а сторонні фази типу CdTe, ZnTe були відсутні. Структурні дослідження показали, що плівки мали кубічну кристалічну гратку, при цьому тип кристалічної гратки не змінювався зі зміною значення х. З мікроструктурних досліджень було встановлено, що залежність розмірів ОКР, рівня мікродеформацій плівок CZT від концентрації цинку має параболічний характер.

Аналіз морфології поверхні плівок показав, що концентрація цинку має значний вплив на морфологію поверхні плівок. Плівки з низьким значенням х мали однорідні за формою зерна з середнім розміром близько 20 мкм, проте з наближенням значення х до х=0,5 спостерігалося погіршення структури поверхні плівок, а саме зерна набувають неоднорідної форми, середній розмір зерна зменшується до 7 мкм. Зміна морфології поверхні могло бути спричинене зниженням кристалічної якості CZT, а також неоптимальними фізико-технологічними умовами для отримання плівок з високою концентрацією цинку.

Метод раманівської спектроскопії є дуже чутливим до фазового складу матеріалу. Він часто застосовується для виявлення включень телуру в монокристалах CdTe та CZT, а також для вивчення розподілу компонентів на поверхні монокристалів та плівок CZT. Як правило, раманівські спектри CZT включають моди повздовжніх та поперечних фононних коливань CdTe та ZnTe. Згідно з літературними даними [1] піки мод CdTe та ZnTe на раманівських спектрах CZT зміщуються відносно їхнього положення в чистих сполуках в залежності від концентрації цинку. А саме, зі збільшенням концентрації цинку частота мод TO1(CdTe), LO2(ZnTe), TO2(ZnTe) збільшується, а частота моди LO1(CdTe) зменшується. Залежність положення піків мод CdTe та ZnTe від значення х була досліджена в роботах [2,3] для монокристалів CZT та епітаксійних плівок CZT [4], проте для полікристалічних плівок CZT подібні дослідження не проводилися. В даній роботі для ідентифікації піків на раманівських спектрах плівок CZT нами були використані графіки залежностей частот мод CdTe та ZnTe від х, отримані в роботі [2] для монокристалів CZT.

Раманівські спектри від плівок CZT були виміряні при кімнатній температурі при довжині хвилі збуджуючого випромінювання 785 нм (CZT1) та 633 нм (CZT2 - CZT6). Типовий спектр від плівки CZT представлений на Рис. 1. На спектрах усіх досліджуваних зразків аналогічно з роботами [2,4,5] спостерігалася двомодова поведінка. Найбільшу інтенсивність мав пік моди LO2(ZnTe), частота якої збільшувалася зі збільшенням х (від  177 см-1 (CZT1) до 197 см-1 (CZT6)). Також на спектрах плівок CZT2 – CZT6 було виявлено піки моди TO1(CdTe), частота якої аналогічно з [2,4] має слабку залежність від х. На спектрі плівки CZT1 було виявлено пік на частоті 166 см-1, що відповідає моді LO1(CdTe).

Рис. 1 – Раманівський спектр плівки CZT з x=0,40, виміряний при кімнатній температурі. Довжина хвилі збуджуючого випромінювання λ=633 нм.

Для плівок CZT спостерігалася деяка невідповідність частот мод, що вивчалися, з довідниковими даними, отриманими в роботі [2] для монокристалів CZT. Так, отримані значення частоти моди TO1(CdTe) були приблизно на 3 см-1 більшими довідникових даних, а відхилення частоти моди LO2(ZnTe) зразків CZT2, CZT5, CZT6 від довідникових значень складало близько 3 см-1. Відхилення значень частот мод фононних коливань для полікристалічних плівок від даних, отриманих для монокристалів з відповідним значенням х, може бути спричинене впливом мікронапружень кристалічної гратки, аналогічно до робіт [6,7] де досліджувалися матеріали з кристалічною структурою сфалерит.

Також раманівські спектри плівок CZT включали резонансні повторення мод фононних коливань. А саме, на спектрі зразка CZT1 були присутні піки мод другого порядку 2LO1(CdTe) та 2LO2(ZnTe), спектри зразків CZT2 – CZT5 плівок включали піки 2TO1(CdTe) та 2LO2(ZnTe). При цьому частота моди 2TO1(CdTe) слабко змінювалася, а частота моди 2LO2(ZnTe) зростала зі збільшенням концентрації цинку, аналогічно модам першого порядку TO1(CdTe) та LO2(ZnTe) відповідно. Крім того, були виявлені піки на частоті близько 575  см-1 на спектрах зразків CZT3, CZT4 та слабкий пік на частоті близько 570 см-1 на спектрі зразка CZT2, що є фононними повтореннями третього порядку 3LO2(ZnTe). Виникнення резонансних повторень на спектрах полікристалічних плівок CZT свідчить про високу якість їхньої кристалічної структури.

Література

[1]	P.S. R. Triboulet, R. Triboulet, P. Siffert, CdTe and Related Compounds; Physics, Defects, Hetero- and Nanostructures, Crystal Growth, Surfaces and Applications: Crystal Growth, Surfaces and Applications, Elsevier, Amsterdam, 2010. doi:10.1016/B978-0-08-046409-1.00012-5.

[2]	S. Perkowitz, L.S. Kim, Z.C. Feng, Optical phonons in Cd1-xZnxTe, Phys. REVIES B. 42 (1990) 20–22.

[3]	D.N. Talwar, Z.C. Feng, P. Becla, Impurity-induced phonon disordering in CdZnTe ternary alloys, Phys. Rev. B. 48 (1993) 17064–17071.

[4]	D.J. Olego, P.M. Raccah, J.P. Faurie, Compositional dependence of the Raman frequencies and line shapes of Cd1-xZnxTe determined with films grown by molecular-beam epitaxy, Phys. REVIES. 33 (1986) 8–11. doi:10.1103/PhysRevB.33.3819.

[5]	A. Aydinli, A. Compaan, G. Contreras-Puente, A. Mason, Polycrystalline Cd1−xZnxTe thin films on glass by pulsed laser deposition, Solid State Commun. 80 (1991) 465–468. doi:10.1016/0038-1098(91)90051-V.

[6]	M. Jain, II-VI Semiconductor Compounds, WORLD SCIENTIFIC, 1993. doi:10.1142/1747.

[7]	F. Cerdeira, C.J. Buchenauer, F.H. Pollak, M. Cardona, Stress-induced Raman shifts of diamond and zincblende semicond.pdf, Phys. Rev. B. 5 (1972) 580. doi:10.1103/PhysRevB.5.580.

Дослідження раманівських спектрів полікристалічних плівок Cd1-хZnхTe [Текст] / Я.В.Знаменщиков, В.В. Косяк, А.С. Опанасюк, М.М. Колесник // Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи 2016: IV всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та аспірантів, м.Луцьк, 28-29 жовтня. – Луцьк: Луцький національний технічний університет. - 2016. - С. 26-28.