УДК 621.91.012-752

КП

№ госрегистрации 0113U000136с

Инв. №

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(СумГУ)

40007, г. Сумы, ул. Римского-Корсакова, 2

тел. (0542) 33-35-39, факс. (0542) 33-40-58

info@sci.sumdu.edu.ua

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

д. ф.-м. н., профессор

____________А.Н. Черноус

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Повышение виброустойчивости процессов фрезерования и точения
сложнопрофильных деталей из труднообрабатываемых материалов
на основе управления и оптимизации геометрии режущей части инструментов»,

«ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ рЕСУРСА ИНСТРУМЕНТОВ. ПРОВЕРКА ПРЕДЛОЖЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

(заключительный)

Начальник НИЧ

к. ф.-м. н., с.н.с. 						 		Д.И. Курбатов

(подпись)

(дата)

Научный руководитель

д. т. н., проф.									 В.А. Залога

(подпись)

(дата)

Сумы 2015

Рукопись закончена 23 декабря 2015 г.

Результаты работы рассмотрены научным советом СумГУ,

протокол № 5 от 24 декабря 2015 г.

СПИСОК АВТОРОВ

| Руководитель НИР, гл. науч. сотрудник, доктор техн. наук | ________________ (подпись) ________________ (дата) | В.А. Залога (реферат, введение, выводы, разделы 1,3,4,5) |
| --- | --- | --- |
| Мл. науч. сотрудник | ________________ (подпись) ________________ (дата) | О.А. Залога (раздел 3) |
| Мл. науч. сотрудник | ________________ (подпись) ________________ (дата) | О.Г. Залога (раздел 3) |
| Мл. науч. сотрудник | ________________ (подпись) ________________ (дата) | Л.В. Голобородько (раздел 1) |
| Мл. науч. сотрудник | ________________ (подпись) ________________ (дата) | В.В. Нагорный (разделы 1,3,4) |
| Инженер 3 кат. | ________________ (подпись) ________________ (дата) | Ю.В. Шаповал (раздел 2) |

| Инженер 3 кат. | ________________ (подпись) ________________ (дата) | Ю.В. Пузик (разделы 4,5) |
| --- | --- | --- |

| Мл. науч. сотрудник | ________________ (подпись) ________________ (дата) | В.А. Колесник (разделы 4,5) |
| --- | --- | --- |
| Инженер 3 кат. | ________________ (подпись) ________________ (дата) | В.Г. Фортонюк (раздел 4) |

| Мл. науч. сотрудник | ________________ (подпись) ________________ (дата) | А.С. Юнак (раздел 3) |
| --- | --- | --- |
| Инженер 3 кат. | ________________ (подпись) ________________ (дата) | А.А. Нешта (раздел 4) |
| Лаборант | ________________ (подпись) ________________ (дата) | Е.А. Диденко (раздел 2) |
| Лаборант | ________________ (подпись) ________________ (дата) | Р.В. Процай (раздел 1) |
| Лаборант | ________________ (подпись) ________________ (дата) | К.А. Дрофа (розділ 1) |
| Лаборант | ________________ (подпись) ________________ (дата) | Д.Ю. Калиновский (раздел 1) |
| Лаборант | ________________ (подпись) ________________ (дата) | А.В. Бублик (раздел 1) |

РЕФЕРАТ

Отчет: 174 с., 82 рис., 10 табл., 208 источников.

Объектом исследования являются процессы механической обработки резанием (точением, фрезерованием) конструкционных материалов.

Цель проекта – разработка методологии повышения ресурса инструментов при обработке сложнопрофильных поверхностей деталей из труднообрабатываемых материалов за счет управления геометрией их режущих частей на основе имитационного моделирования рабочего процесса в замкнутой технологической системе станок устройство-инструмент-заготовка.

Методы исследования – математическое моделирование рабочих процессов с использованием натурных экспериментальных исследований.

В отчете на основе данных литературного обзора рассмотрены основные причины возникновения вибраций и различные методики контроля параметров динамической системы путем определения таких составляющих как силы резания, вибрации, температура и др. В результате обобщения различных подходов к контролю параметров динамической системы была разработана методология прогнозирования ресурса режущих инструментов на основе анализа звука, сопровождающего процесс механической обработки. По данной методике дослижено износ режущих инструментов при обработке конструкционных материалов в процессах точения и фрезерования по предварительно разработанным 3D-моделями инструментов в податливой технологической системе станка на основе закономерностей динамической системы, определяющиеся методикой. На основе теоретических моделей были проведены экспериментальные исследования по определению износа режущих инструментов и разработаны соответствующие рекомендации по повышению их ресурса на основе определения величины звукового давления.

ВИБРАЦИИИ, КОЛЕБАНИЯ, АВТОКОЛЕБАНИЯ, ИНСТРУМЕНТ, ЛЕЗВИЕ, ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

В отчете рассмотрены актуальные вопросы повышения ресурса режущих инструментов при обработке конструкционных сталей за счет исследования динамических процессов механической обработки резанием (точение и фрезерование), возникающих в технологической системе.

В разделе 1 приведена общая характеристика факторов, влияющих на формирование вибраций в процессе обработки резанием.

В разделе 2 рассмотрены контроль состояния режущего инструмента, а также выполнен анализ резервов повышения износостойкости путем повышения показателей динамической устойчивости. Исследованы влияния собственных частот и форм колебаний на амплитуду колебания вершины резца.

Раздел 3 посвящен разработке методики проведения исследования износостойкости режущих инструментов при обработке конструкционных материалов в процессах точения и фрезерования на основе выявления закономерностей динамического поведения технологической системы. Проведен обзор современных достижений в вопросе имитационного моделирования процессов резания.

В разделе 4 рассмотрена методика прогнозирования ресурса режущего инструмента на основе анализа звука, сопровождающего процесс металлообработки. При этом разработано программное обеспечение для определения силы звукового давления, позволяет прогнозировать период стойкости инструмента и предупреждать появление брака.

Раздел 5 посвящен вопросу практического определения ресурса режущего инструмента. Исследована ресурс режущего инструмента при фрезерной и токарной обработке. Разработан экспериментальное оборудование для измерения величины звукового давления при точении и фрезеровании. Разработаны рекомендации по повышению ресурса инструментов на основе диагностирования состояния технологической системы по критерию величины звукового давления.

СОДЕРЖАНИЕ

С.

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО темЕ науЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ...................9

1.1 Современное состояние проблемы диагностирования технического состояния технологической системы…………………………………………...….9

1.2 Нестабильность свойств режущего инструмента…………………….…..….19

1.3 Выводы….…………………………………………………...………………….25

2 ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ВИБРАЦИЙ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ТОЧЕНИИ………………………………………………………………………………..26

2.1 Анализ резервов повышения износостойкости путем повышения показателей динамической устойчивости….……………………………………26

2.2 Методы исследования динамического состояния системы в процессе резания при токарной обработке……………….……………...…………….….27

2.3 Исследование статической жесткости…………………….…….……...……..33

2.4 Теоретические основы подавления колебаний……………………….….37

2.5 Исследование влияния собственных частот и форм колебаний на амплитуду колебания вершины резца…………………………………..………………….41

2.5.1 Экспериментальный модальный анализ…………………………..………..42

2.5.2 Проведение экспериментального модального анализа…………………….43

2.6Результаты экспериментальных и теоретических исследований с помощью стенда на базе станка 1700ВФ30 и их анализ………………………………….…49

2.6.1 Экспериментальные и теоретические исследования станка 1700ВФ30………………………………………………………………………..….52

2.7 Экспериментальные и теоретические исследования станка мод. 16К20Т1………………………………………………………………………….….53

2.7.1 Работа экспериментального стенда на базе станка мод. 16К20Т1………54

2.7.2 Экспериментальная проверка методики исследований виброустойчивости процесса точения с измененим модуляции……………………………..………...57

2.8 Выводы………..……………………………..………………………………….58

3 ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА В ПРОЦЕССАХ ТОЧЕНИЯ И ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ…………………………………………………………………………….…60

3.1 Основные подходы к моделированию динамики технологической системы…………………………………………………………………………..….60

3.2 Исследование динамики технологической системы при точении и
фрезеровании…………………………………………………………………….…62

3.2.1 Исследование динамики технологической системы токарно-винторезного станка 16К20Т1……..................................................................................................63

3.2.2 Исследование динамики технологической системы вертикально-фрезерного станка 6Р13……....................................................................................66

3.2.3 Результаты исследований………………….……………………………..….69

3.3 Методика исследований технического состояния инструмента путем определения критериев разрушения……………………………………................79

3.3.1 Звуковое давление и обобщённые координаты…………………..…….......80

3.3.2 Определение параметров моделей…………………..……………………....84

3.3.3 Определение параметров контактного взаимодействия заготовки и инструмента………………………………………………………………………...87

3.3.4 Определение параметров контактной жесткости……………..……………91

3.4 Выводы…………………………………………………………………….…....94

4 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕСУРСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА………………………………………………………………………...96

4.1 Разработка модели прогнозирования ресурса инструмента на основе анализа звука, сопровождающего процесс металлообработки	………………………....96

4.1.1 Инструментарий прогнозирования…..…………………………………..….97

4.2 Разработка аналитического выражения прогнозной модели……………....101

4.3 Методика прогнозирования ресурса лезвийного инструмента	……...…...108

4.3.1 Компенсация нестабильности прогнозирования ресурса инструмента…………………………………………………………………….…109

4.4 Выводы………………………………………………………………………...113

5 исследование и разработка рекомендаций для повышения ресурса режущего инструмента на основе 
диагностирования состояния технологической системы……………………………………………………………………………...115

5.1 Основные положения алгоритма функционирования системы диагностирования технического состояния обрабатывающей системы……....115

5.2 Методология диагностирования состояния обрабатывающей системы…..118

5.2.1 Диагностирование технического состояния режущего инструмента.......119

5.2.2 Контроль качества обработки деталей резанием……….………………...124

5.2.2.1 Показатель качества обработки…………………...………………….…..124

5.2.2.2 Показатель шероховатости обработанной поверхности………….….....126

5.2.3 Диагностирование состояния станочного оборудования	………......130

5.3 Автоматизация процесса диагностирования технического состояния обрабатывающей системы………….…………………………………………….135

5.4 Экспериментальная апробация разработанной системы диагностирования технического состояния обрабатывающей системы……………..……………..141

5.5 Выводы…………………………..………………………………………….....147

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………….…....149

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК.………………………………….…………………………......152

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО ТЕМЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

  - Современное состояние проблемы диагностирования технического состояния технологической системы

Обрабатывающие системы, неотъемлемой частью которых являются металлообрабатывающие системы, относятся к технологическим системам [68]. При этом под технологической системой понимается совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций. Часть системы, условно принимаемая неделимой на данной стадии ее анализа, называется элементом технологической системы. Основными элементами металлообрабатывающей технологической системы являются: станочное оборудование, режущий инструмент и обрабатываемая заготовка детали.

Исследования статики и динамики металлообрабатывающих станков, инструментов и процессов резания, в том числе и на физических и математических моделях, проводятся давно и имеют большую библиографию. Это, в первую очередь, работы, выполненные под руководством И. С. Амосова, А. И. Бетанели, H. A. Дроздова, И. И. Ильницкого, А. И. Каширина, В.В. Каминской, 
В. А. Кудинова, Л. K. Кучмы, Т. Н. Лоладзе, Л. C. Мурашкина, В. А. Остафьева, М. Ф. Полетика, Д. Н. Решетова, А. П. Соколовского, Г. Л. Хаета, М. Е. Эльясберга, М. Полачека, И. Тлустого, С. Тобайаса, Х. Б. Меррита и других.

Трудами таких ученых как Б. М. Бржовский, А. А. Барзов, В. Л. Заковоротный, В. Ц. Зориктуев, О. В. Кретинин, Ю. Г. Кабалдин, Т. Н. Лоладзе, А. Д. Макаров, 
В. Н. Подураев, Е. М. Трент и др., разработаны методы контроля состояния режущего инструмента на основе сигналов акустической эмиссии, вибрации, компонентов сил резания, электрических параметров и др.

Значительный вклад в данную проблематику вносят и отечественные ученые и исследователи Ю. М. Внуков, Л. Н. Девин, А. Г. Деревянченко, В. Л. Доброскок, В. А. Залога, В. П. Мазур и др. Однако, несмотря на огромную библиографию по данной тематике, многие теоретические и практические проблемы еще не нашли своего однозначного практического применения в реальных производственных условиях.

Так, серьёзным ограничением проводимых исследований является тот факт, что они направлены на диагностику текущего состояния инструмента чаще всего на основе статистических данных, полученных экспериментальными методами. Вместе с тем, поведение объекта диагностики зависит от большого числа неодинаковых по значимости факторов, поэтому получаемые при использовании эти данных модели, описывающие текущее состояние инструмента, достаточно хорошо работают только на той группе материалов и в тех условиях, в которых проводились исследования. При использовании иных групп материалов приходится полностью повторять эксперимент, что является совершенно неприемлемым для широкого практического использования в конкретных задачах диагностики, прогнозирования и принятия решений в условиях индивидуального и мелкосерийного типов, характерных для современного промышленного производства.

Для решения задач диагностики традиционно используются методы контрольных карт, корреляционный и спектральный анализы, а также авторегрессия. В последние годы много внимания уделяется нейронным сетям различного типа, факторному и кластерному анализам сигналов, методам, основанным на использовании нечетких множеств, и т.п. Вместе с тем, сложность реальных процессов резания, их нелинейность и нестационарность приводят к необходимости разработки принципиально новых методов и алгоритмов анализа данных и прогнозирования непосредственно в процессе обработки состояния не только режущего инструмента, но и технологической системы в целом.

Поэтому, несмотря на значительные успехи в области диагностики динамического поведения инструмента, проблема повышения точности, быстродействия, надежности, простоты технической реализации и инвариантности к условиям механической обработки еще остается актуальной.

Рассмотрим современное состояние проблемы анализа динамического поведения металлообрабатывающей технологической системы в целом и каждого из указанных её элементов в отдельности.

Элементы технологической системы вибрируют с большей или меньшей интенсивностью почти во всех случаях её функционирования. Основной элемент системы – металлорежущий станок - можно рассматривать как колебательную систему со многими степенями свободы, в каждой из которых, как в самостоятельном контуре, возникают вибрации определенной интенсивности.

Все колебательные процессы (вибрации), возникающие в технологической системе, можно разделить на две основные группы: не связанные с процессом резания (группа I) и вызванные непосредственно процессом резания (группа II).

К группе I относятся:

– вынужденные колебания, передаваемые станку через фундамент от соседних станков и машин, вызванные неуравновешенностью вращающихся частей станка, детали или инструмента, а также погрешностью передач станка;

– параметрические колебания, возникающие вследствие переменной жесткости отдельных деталей привода.

К группе II относятся:

– вынужденные колебания, вызываемые переменным сечением стружки и особенностями процесса стружкообразования;

– автоколебания (самовозбуждающиеcя колебания), возникающие при отсутствии каких-либо внешних возмущающих сил [69]. В этом случае источником энергии колебаний в технологической системе «станок – приспособление –инструмент – заготовка» (СПИЗ) обычно является приводной электродвигатель, а переменные силы, поддерживающие колебательное движение, создаются и управляются самим движением [70].

В. А. Кудинов установил, что основной причиной возникновения вибрации при резании является неоднозначность толщины среза и, следовательно, силы резания по перемещению [71,72]. Он исследовал движение системы с упругой связью между двумя взаимно перпендикулярными звеньями с учетом нелинейной зависимости силы резания от скорости. Диссипативные силы были приняты в виде сил вязкого трения. В. А. Кудинов разработал теоретические положения, в которых относительное колебательное движение резца и детали рассматривается как сочетание взаимосвязанных колебаний по обобщенным координатам системы. Он рассматривает динамическую систему станка как замкнутую многоконтурную систему, включающую взаимодействие упругой системы СПИЗ со всеми рабочими процессами, протекающими в ее подвижных соединениях. Из анализа теории координатной связи следует важный вывод о значении правильного ориентирования осей жесткости системы для получения устойчивого движения резания (ориентации доминирующей системы по направлению).

А.П. Соколовский [73] показал, что часть силы резания ΔРу представляет собой функцию скорости относительных колебаний между инструментом и обрабатываемой деталью. Он объясняет это тем, что величина силы резания при движении резца в сторону детали отличается от силы, образующейся при движении резца в обратном направлении. Инструмент врезается в материал с меньшей силой, чем при выходе из материала, так как резец срезает материал, предварительно испытавший пластическую деформацию и поэтому упрочненный. Поэтому А. П. Соколовский принимает, что значение ΔРу зависит от отношения скорости колебаний к скорости резания.

И.С. Штейнберг [74] считает, что причиной возникновения вибраций, происходящих с частотой собственных колебаний детали, является периодический срыв наростов. Частота установившихся вибраций будет приближаться к частоте собственных колебаний детали, хотя частота первичного возмущения (срыва нароста) и не совпадает с частотой собственных колебаний детали. Это, по его мнению, объясняется тем, что силы вторичного возмущения (переменное сечение стружки) становятся больше сил первичного возмущения и определяют дальнейший колебательный процесс. Поэтому основным средством устранения вибраций он считает изменение скорости и подачи из зоны режима обработки, соответствующей «неустойчивому наросту». Теории возникновения вибраций Ф. Тейлора и И.С. Штейнберга были подвергнуты критике, так как они объясняли возникновение автоколебаний появлением вынужденных колебаний упругой системы под действием внешней периодической силы.

Л.К. Кучма [75] провел ряд опытов при токарной обработке для выяснения влияния режимов резания, геометрических параметров режущего инструмента и жесткости системы СПИЗ на интенсивность вибраций. В результате были намечены пути для наиболее целесообразного выбора условий обработки.

И.С. Амосов [76] исследовал колебания обрабатываемой детали и инструмента в горизонтальном и вертикальном направлениях и изменение горизонтальной и вертикальной составляющих силы резания по времени. Деталь колеблется с большей амплитудой, чем инструмент; деталь и инструмент совершают колебания в двух основных направлениях с определенным сдвигом по фазе, вследствие чего их движение выражается в виде замкнутой кривой. В результате измерений колебаний и силы построена зависимость «сила — путь». Разность полученных площадей на графике этой зависимости выражает работу, сообщенную колебательной системе.

А.Е Кобринский [77] изложил свои взгляды на возникновение вибраций при рассмотрении принципа действия виброгасителя Д.И. Рыжкова. Для объяснения причин возникновения колебаний в системе он использовал гипотезу об уменьшении силы при увеличении скорости резания.

Ю.Т. Межевой [78] отрицает заметное влияние изменения рабочих углов резания инструмента на интенсивность вибраций, а также зависимость силы резания от скорости. В его опытах силы резания при врезании, отнесенные к одной и той же толщине среза, были несколько больше, чем силы резания при выходе резца из материала. Основной причиной возникновения вибраций он считает неоднозначность зависимости площади сечения среза от перемещения резца, т.е. координатную связь.

Автоколебания являются наиболее опасными, так как они возникают в широком диапазоне режимов резания и значительно труднее, чем другие виды колебаний, поддаются устранению. Эти колебания являются наиболее распространенным видом вибраций, возникающих в процессе резания металлов. Ранее считали, что они представляют собой вынужденные колебания, возникающие под действием периодически меняющейся силы, обусловленной отрывом отдельных элементов стружки.

Н.А. Дроздов [79] впервые рассмотрел автоколебательную схему возникновения вибраций при резании металлов на токарном станке. Он показал, что наблюдаемые вибрации нельзя объяснить резонансом вследствие совпадения частоты скалывания элементов стружки с частотой собственных колебаний обрабатываемой детали или резца. По его мнению, автоколебания возникают под действием какой-либо внешней непериодической силы, например, сил трения и резания, так как они зависят от состояния системы СПИЗ, и, совершая колебания, резец делает эти силы периодическими и создает волнистую поверхность резания. В результате при следующем обороте детали снимаемая стружка будет иметь переменную толщину и на систему начинает действовать новая периодическая возмущающая сила с таким же периодом, как и период колеблющейся системы.

А.И. Каширин [80] установил три причины, поддерживающие автоколебания при резании сталей: первая из них обусловлена силой трения между стружкой и передней поверхностью и между обрабатываемой деталью и задней поверхностью; вторая — переменными силами из-за изменения рабочих углов резания в процессе колебательного движения; третья, названная им вторичным возмущением, — переменным сечением среза, возникающим при движении резца по вибрационному следу от предыдущего прохода.

Г.А. Манжос [81] установила, что при резании возникают автоколебания. Измерение профиля волн на обработанной поверхности показало, что волны не имеют синусоидальную форму. На основании этого был сделан вывод, что возникающие автоколебания носят резко выраженный нелинейный характер.

И.И. Ильницкий [82] сделал вывод, что изменение действительного переднего угла в процессе резания возбуждает колебательные процессы, вызывая переменную силу для их поддержания. Периодическое изменение заднего угла вызывает переменную силу трения, которая поддерживает колебания в технологической системе СПИЗ. В отличие от других исследователей он полагал, что эта переменная сила возникает не только после образования волнистости, а немедленно в результате возмущения системы.

А.Л. Воронов [83] показал, что высокочастотные вибрации резца являются автоколебаниями почти гармонического типа, обусловленными переменной силой трения по задней поверхности резца.

Л.С. Мурашкин [84] в своих исследованиях анализировал колебательную систему «деталь — суппорт» как систему с двумя степенями свободы в направлении действия силы резания . Показано, что автоколебания в системе СПИЗ обусловлены нелинейной характеристикой силы резания . Возникновение автоколебаний обусловлено зависимостью силы резания  от скорости резания; оно больше, чем возбуждение от силы трения по передней поверхности инструмента.

В.В. Заре [86] установил, что относительное рассеяние энергии колебаний при увеличении жесткости детали возрастает. Он исследовал зависимость  для определения возбуждающей способности силы  в различных технологических условиях обработки, а также аналитически вывел выражение, определяющее возникновение автоколебаний и их интенсивность.

М.Э. Эльясберг, исследуя устойчивость процесса резания, сформулировал теорию [87], в которой указал, что вследствие специфичности процесса стружкообразования, связанной с пластическими свойствами металла, в нем происходят изменения, которые не могут распространяться мгновенно на всю деформируемую зону. Это вызывает запаздывание в изменении поля напряжений и, следовательно, отставание сил, действующих на резец, от его перемещения. Такое предположение приводит к выводу, что автоколебания при резании металла возникают в результате наличия запаздывающих сил.

В.Л. Вейц [88] считает, что в идеальной системе при любых режимах резец будет находиться в равновесии под действием силы резания и сил реакции, и только случайные воздействия могут вывести его из этого состояния.

В. Н. Подураев [69, 89] подробно освещает и исследует вопросы, касающиеся анализа качества технологической системы СПИЗ в связи с процессом стружкообразования. На основании этих работ можно описать динамические явления, возникающие в металлообрабатывающей технологической системе.

Исследованиями Ю.Н. Внукова доказано, что как вынужденные вибрации, так и автоколебания, возникающие в рабочей зоне, существенно влияют на динамическое состояние элементов обрабатывающей системы, а, следовательно, на работоспособность режущих инструментов, качество обработанных поверхностей и, например, шпиндельного узла [90 - 92 и др.].

Ключевыми элементами технологической системы являются режущий инструмент и заготовка – будущая деталь, ради которой, собственно и создаётся металлообрабатывающая технологическая система. Эти два элемента обеспечивают «динамическую замкнутость» технологической системы и кардинально влияют на изменение её динамики, т.к. характеристики заготовки и инструмента в процессе функционирования системы непрерывно изменяются.

Изменение динамики влечёт за собой постепенный переход технологической системы из работоспособного состояния, при котором значения показателей качества изготовляемой продукции и производительности соответствуют требованиям, установленным в нормативно-технической документации [68], в неработоспособное, когда такое соответствие нарушается. Если при этом хотя бы один параметр или показатель качества изготовляемой продукции не соответствует требованиям, установленным в нормативно-технической и технологической документации, то отказ классифицируется как отказ технологической системы по параметрам продукции. Если же значение хотя бы одного параметра производительности технологической системы не соответствует требуемым значениям, то отказ классифицируется как отказ по производительности. Для обеспечения надёжности технологической системы необходимо осуществлять непрерывный контроль её функционирования, упреждая, тем самым, её отказы.

В зависимости от материалов заготовки и инструмента, элементов режима резания, геометрических параметров инструмента и других условий обработки лезвие (режущий клин) инструмента изнашиваются по-разному [1 - 3].

Например, при токарной обработке пластичных сталей с устойчивым наростом, защищающим режущую кромку, имеет место преимущественный износ по передней поверхности лезвия резца в виде лунки (рис. 1.1 а). Чаще всего этот вид износа наблюдается при работе с большими сечениями среза, т.е. при черновой обработке. Лунка износа характеризуется шириной  и глубиной лунки , размеры которых увеличиваются с течением времени работы инструмента. Длина лунки изменяется незначительно.

а) б)

Рисунок 1.1 – Износ резца преимущественно по передней (а) и задней (б)

поверхностям

Преимущественный износ по задней поверхности (рис. 1.1 б) образуется в виде площадки на задней поверхности, выходящей на вершину и вспомогательную заднюю поверхность. Площадка часто имеет четко выраженный рельеф в виде зубчиков и неравномерную высоту.

Износ в виде фаски на задней поверхности чаще всего образуется при обработке хрупких материалов и вязких сталей, обладающих большим упругим последствием, а также при обработке с относительно небольшими толщинами срезов (чистовое и тонкое точение, фрезерование, протягивание и др.).

Износ лезвия по передней и задней поверхностям примерно с одинаковой интенсивностью имеет место при обработке сталей, характеризующихся как истирающей способностью, так и склонностью к наклепу (рис. 1.2), а также при обработке со средними толщинами среза, например, при получистовом точении. В этом случае размеры лунки на передней поверхности и высота фаски на задней поверхности увеличиваются практически одновременно.

а) б)

Рисунок 1.2 – Износ лезвия по передней и задней поверхностям примероно с одинаковой интенсивностью

Ширина ленточки на передней поверхности постепенно уменьшается и при чрезмерно большой глубине лунки возникает опасность поломки (выкрашивания) режущей кромки.

Износ инструмента преимущественно по задней поверхности относится к первому виду изнашивания, по передней – ко второму, одновременно по передней и задней поверхностям – к третьему [1 - 3].

С увеличением высот площадок износа по главной и вспомогательной задним поверхностям лезвия инструмента (рис. 1.1б, 1.2а) изменяется (увеличивается) радиус вершины  (рис. 1.3а) и, соответственно, фактическое положение вершины резца, которая смещается от оси заготовки, что обуславливает соответствующую величину размерного (радиального) износа  (рис. 1.3), в результате чего фактический диаметр обработанной поверхности () становится больше расчетного ( [1, 2], так как всегда ˃ на величину  (рис. 1.3 б). При чистовых и получистовых операциях допустимое значение величины радиального износа  должно быть регламентировано по условиям точности обработки. В первом приближении можно использовать соотношение величин радиального износа  и износа по задней поверхности : .

а)      б)

Рисунок 1.3 – Радиальный износ резца

Ресурс резца, соответствующий определенной величине износа в радиальном направлении, можно назвать размерным ресурсом. Величина размерного ресурса инструмента особенно важна в автоматических линиях, нормальная работа которых возможна при условии стабильной работы режущего инструмента в течение заданного периода времени (обычно смены).

## 1.2 Нестабильность свойств режущего инструмента

Статистика отказов инструментов [90] показывает, что затраты времени на выявление и ликвидацию преждевременного износа инструмента в среднем составляют 10 % общего времени работы станочного оборудования. При этом создаются предпосылки нерациональной эксплуатации инструмента и повышенного его расхода, так как типичной становится ситуация, при которой необходимо производить замену режущей кромки (неперетачиваемый инструмент) или отправлять инструмент на заточку, хотя он еще и находится в рабочем состоянии [91]. По исследованиям А. Л. Плотникова, на практике часто оказывается так, что назначенная ресурс режущего инструмента больше действительного ресурса на 5 – 60 % и более процентов [92]. Лезвийная обработка деталей на автоматизированном станочном оборудовании подразумевает сложные физические процессы резания материалов, в которых можно отметить целый комплекс более простых процессов: механическое взаимодействие компонентов системы резания (кинематика); деформация и разрушение материала срезаемого слоя; образование новой поверхности; теплообмен между компонентами системы резания и рассеяние энергии и др. Процессы резания при обработке деталей протекают чаще всего в динамическом характере с возникновением вибраций как в системе резания, так и, как следствие, во всей обрабатывающей системе.

Динамический характер процесса резания в работе [93] объясняется протеканием с различной скоростью процессов вибраций, износа инструмента, распределения тепла между компонентами системы резания. В работе [94] рассматривается процесс резания как сложная динамическая система, где протекают нелинейные процессы, характерными особенностями которых являются изменения во времени свойств обрабатываемого и инструментального материалов.

Из теории резания [1, 95] известно, что при силовом взаимодействии материалов в зоне контакта имеют место деформации, приводящие к колебаниям контактирующих тел. Внедрение клина инструмента сопровождается сжатием обрабатываемого материала [96]. При достижении критического значения действующего напряжения у режущей кромки начинается отделение срезаемого слоя от материала заготовки, что сопровождается сдвигом материала. Образовавшаяся стружка перемещается вдоль поверхности сдвига с большим ускорением и интенсивным уменьшением сопротивления сдвигу, а также вдоль передней поверхности инструмента. При этом стружка под действием сил трения и сил нормального давления претерпевает дополнительные деформации в зоне вторичной деформации, которые приводят к неоднородному упрочнению стружки по ее сечению [97]. Затем сдвиг прекращается, а движение стружки вдоль передней поверхности становится более равномерным и продолжается до момента ее удаления из зоны контакта.

А. Д. Макаров экспериментально установил, что интенсивность процесса изнашивания инструмента находится в сложной зависимости от контактных процессов, происходящих на поверхностях инструмента. Он выделил основные факторы, влияющие на интенсивность процесса изнашивания инструмента [98]:

– адгезионные и диффузионные процессы между обрабатываемым и инструментальным материалами;

– механическое зацепление и разрушение неровностей контактных поверхностей;

– удаление и перенос инструментального материала на поверхность обрабатываемого материала;

– наклеп обработанной поверхности, силы и коэффициенты трения на поверхностях инструмента и др.

Одной из причин разброса ресурса инструмента является допустимое в определенных пределах отличие физико-механических свойств как обрабатываемого материала, так и инструмента одной марки как внутри партии, так и между партиями одного и того же завода-изготовителя или разных заводов, могут достигать двукратного уровня и более [99]. При этом все партии твердосплавных инструментов укладываются в допуски, установленные нормативно-технической документацией и приведенные в разного рода каталогах и справочной литературе.

По данным [100], «…ТУ или ГОСТ на режущие свойства твердого сплава допускает 1.5 - 2-кратное изменение режущих свойств внутри марочного состава из-за изменения качества связующей кобальтовой фазы (количество растворенного в ней вольфрама)…», причем «…между партиями спекания эти изменения достигают 2 – 3-кратной величины…».

Разброс физико-механических свойств сталей, как и разброс свойств твердого сплава, порожден технологическими особенностями металлургического производства. На рис. 1.4 приведены данные о разбросе химического состава стали 40Х.

Представленные кривые (гистограммы и теоретические кривые) были получены обработкой результатов химического анализа по углероду и хрому тридцати пяти плавок стали. Изменение содержания углерода находится в пределах 0.36–0.44 %, хрома 0.8–1.14 %, что соответствуют ГОСТ 4543-71, но вместе с тем, порождает изменение физико-механических свойств и обрабатываемости партии стали.

Рисунок 1.4 – Разброс химического состава стали марки 40Х
по углероду и хрому [101]

В работе [102] указывается, что в производственных условиях формирование контакта в паре, например, «сталь – твердый сплав» происходит неорганизованно, случайно (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Варианты собираемости контактных пар
«Сталь 40Х – Твердый сплав Т5К10» [101]

Для автоматизированного станочного оборудования неоднородность режущих свойств твердосплавного инструмента и изменение физико-механических свойств обрабатываемых сталей приводят к вынужденным простоям для замены изношенного раньше времени инструмента, а при отсутствии активного размерного контроля к появлению брака в обработке [7, 8, 15, 100, 101 и др.].

Для контактируемой пары «сталь 45 – Т5К10» при режимных параметрах (V = 168 м/мин, S = 0,34 мм/об, t = 2 мм,  = 0,8 мм, резание без СОЖ) по данным [101] назначенный период ресурса (стойкости) составил 60 мин, а действительный период ресурса лежал в диапазоне от 5 до 57 мин. Все партии испытуемых пластин соответствовали техническим условиям на изготовление и не содержали брака [101].

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно выделить основные причины снижения ресурса режущего инструмента:

– неоднородность структуры обрабатываемого и инструментального материалов;

– изменение физико-механических и теплофизических свойств обрабатываемого и инструментального материалов одной марки как внутри партии, так и между партиями одного завода-изготовителя или разных заводов;

– неоднородность пластической деформации обрабатываемого материала;

– неустойчивый характер стружкообразования (формирование различных типов стружек, образование нароста, цикличность стружкообразования);

– изменение сил во времени при резании материалов;

– нарастающий с различной интенсивностью во времени износ инструмента;

– колебания (вибрации) конструктивных элементов технологической системы.

Не все приведенные параметры, обуславливающие те или иные причины снижения ресурса режущего инструмента, можно явно изменять в процессе резания материалов. Например, нельзя изменять непосредственно в процессе резания неоднородность структуры и наоднородность пластической деформацию обрабатываемого материала. Вместе с тем, в процессе обработки можно изменять силы резания, интенсивность износа инструмента и вибрации с помощью варьирования режимов резания, для практической реализации чего необходим непрерывный контроль выходных параметров, характеризующих состояние технологической системы.

В [103] приведены следующие статистические данные по количеству публикаций о применении различных физических явлений и процессов, используемых для контроля состояния режущего инструмента и выходных параметров процесса обработки (рис. 1.6).

Рисунок 1.6 – Количество публикаций, посвященных контролю состояния режущего инструмента и выходных параметров процесса обработки

Прямые методы обеспечивают непосредственное измерение параметров инструмента, изменяющихся в процессе резания. При этом контролируются [1 - 3]; износ (по лунке, образующейся на передней поверхности, или площадка износа на задней поверхности), расстояние от режущей кромки до центра лунки, глубина лунки, ширина ленточки износа по задней поверхности, уменьшение объема или массы инструмента, размерный износ режущей кромки (рис. 1.1, 1.2). Указанные параметры могут быть определены оптико-телевизионными, лазерными, электромеханическими, ультразвуковыми или пневматическими методами. Недостатком прямых методов является то, что в условиях производства их можно применять только после прекращения процесса резания. Поэтому при использовании прямых методов оценки состояния режущих элементов инструмента не исключается появление брака детали между контрольными операциями.

Косвенные методы контроля используются для контроля состояния инструмента непосредственно в процессе резания, используя для этого, как правило, сопровождающие его физические явления.

1.3 Выводы

Таким образом, анализ научно-технической литературы по проблеме диагностирования динамического состояния металлообрабатывающей технологической системы позволяет сделать следующие выводы.

1. Динамика станка, основной составляющей части технологической металлообрабатывающей системы, достаточно хорошо изучена. Значительно хуже обстоит вопрос с изучением поведения системы в целом при изменении параметров её отдельных элементов.

2. На ресурс инструмента значительное влияние оказывает вариация его механических свойств, а также нестабильность свойств обрабатываемого материала, что часто не обеспечивает надежного выбора инструмента по его паспортным данным, являющимся по своей природе среднестатистическими величинами.

3. Контролю состояния режущего инструмента посвящено значительное количество работ. При этом основное внимание уделяется поиску разнообразных физических параметров, позволяющих контролировать текущее состояние инструмента, как правило, упуская из виду прогнозирование момента замены инструмента. Следует отметить, что наиболее эффективными признаны виброакустические параметры, позволяющие наиболее просто контролировать состояние инструмента без прерывания процесса резания. Однако общим недостатком большинства этих работ является то, что поведение инструмента рассматривается в отрыве от динамики технологической системы в целом, что существенно снижает достоверность контроля.

4. Косвенным параметром, характеризующим качество режущего инструмента, является шероховатость обработанной поверхности. Контролируя шероховатость, можно эффективно оценивать состояние инструмента. Однако большинство работ посвящено контролю собственно шероховатости, не обращая внимания на возможность косвенной оценки качества инструмента по величине определяемой при этом шероховатости.

2 ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РЕЖУЩИХ

ИНСТРУМЕНТОВ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ВИБРАЦИЙ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ТОЧЕНИИ

2.1 Анализ резервов повышения износостойкости путем повышения показателей динамической устойчивости

Повышение производительности труда является основной целью большинства совершенствований в области обработки металлов резанием. Высокоскоростное резание является одной из технологий, которая реализует этот принцип. Технология обработки с высокой скоростью резания конструкционных материалов может обеспечить необходимое качество детали и исключить необходимость дополнительной финишной обработки. Это стало возможным с развитием инструментальных материалов для лезвийной обработки металлов и их покрытий.

Потенциальными резервами повышения производительности при точении является способность современных инструментальных материалов резать с высокой скоростью. Сегодня приводится огромное количество современных металлообрабатывающих станков и обрабатывающих центров. Однако существует ряд вопросов, которым производители и ученые уделяют особое внимание. Это динамика осей, точность, надежность и простота изготовления направляющих и ответственных узлов станка, проектирование и исследование технологических параметров шпиндельных узлов.

Динамическая устойчивость является одним из важнейших показателей процесса высокоскоростного точения, и резания вообще. Развития аналитических методов изучения динамики процессов резания посвящены работы Ю.Н. Внукова, Н.А. Дроздова, И. Жаркова, В.А. Залоги, И.И. Ильницкого, А.И. Каширина, 
С.С. Кедрова, В.А. Кудинова, Л.К. Кучмы, Л.С. Мурашкина и С.Л. Мурашкина, А.М. Розенберга, В.Н. Подураева, А.П. Соколовского, Н.И. Ташлыкского, 
М.Е. Эльясберг, J. Tlusty, R.N. Arnol, S. Doi & S. Kato, S.A. Tobias & W. Fishwick, 
Y. Altintas и других ученых.

В последние годы все большее внимание отечественные и зарубежные специалисты уделяют возможности прогнозирования областей режимов резания динамично устойчивого резания. Особенно это важно при обработке с высокой частотой вращения детали. Это связано с нелинейным изменением устойчивости системы и с увеличением частоты вращения.

Экспериментальное исследование динамического состояния процесса точения выполнено с использованием метода регистрации сигнала виброускорений инструмента и вибросмещения шпинделя и дальнейшей регистрации их в синхронном режиме системой сбора данных на базе ПК. Обработку сигнала проведено с помощью пакета программ Matlab. С помощью математических приемов все сигналы приведены в одной физической величины с одинаковой размерностью - вибросмещения.

Экспериментальное исследование динамической податливости ТС выполнено методом регистрации перемещения инструмента относительно заготовки с помощью индуктивного датчика расстояния модели XS1 M18AB120 фирмы IFM Electronic и акселерометров моделей ADXL321, ADXL326, основанный на стандартном методе ударного возбуждения ГОСТ 7626-5-99.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций. Достоверность полученных теоретических закономерностей процессов динамического состояния ТС в процессе резания гарантируется тем, что они основаны на классических законах механики. Достоверность полученных экспериментальных результатов обусловлена применением современных измерительных средств высокой чувствительности, их тщательной настройкой и удовлетворительной ошибкой измеряемых величин.

2.2 Методы исследования динамического состояния системы в процессе резания при токарной обработке

Повышение требований к точности размеров и формы деталей, обрабатываемых на металлорежущих станках, появление новых труднообрабатываемых материалов, а также широкое внедрение автоматизации технологических процессов и создания автоматических станков с системами управления и регулирования вызвало резкое увеличение роли динамических процессов в станках.

При проектировании, изготовлении и эксплуатации станков все чаще возникает необходимость решения задач, связанных с динамикой явлений. В первую очередь это относится к обеспечению условий устойчивого движения инструмента и заготовки, то есть отсутствия так называемых вибраций, «подрыв», «заклинивания» или скачкообразного перемещения узлов станка.

Главным же является обеспечение условий, необходимых для получения детали с минимальными погрешностями размеров и формы, то есть отсутствие отклонений от заданного устойчивого положения инструмента и заготовки. Такие отклонения возникают как результат различных внешних воздействий на систему станка, которая деформируется (силовых, тепловых, изменение режима обработки и т.п.).

Измерение положения основных узлов в динамике является весьма непростой задачей и требует особого подхода к выбору измерительного оборудования.

Оборудование и оснастка.

Основой стенда послужил токарный станок высокой точности с числовым программным управлением (ЧПУ) модели 1700ВФ30. Для проведения необходимых исследований изменены основные технологические параметры станка. Увеличена мощность привода главного движения с 700 Вт до 1500 Вт, что связано со значительным увеличением мощности холостого хода и с увеличением частоты вращения. Изменена кинематика привода главного движения из системы клиновых ремней на 1 поликлиновой ремень, который позволяет передавать большую мощность, увеличить скорость вращения, уменьшить передачу вибраций от двигателя на шпиндель. Изменена кинематика и мощность приводов подач. Заменен винт продольного перемещения каретки с трапецеидальной резьбой на шарико-винтовую пару. Мощность осевых двигателей увеличена в связи с заменой старых двигателей на новые при сохранении габаритных размеров. Вместо штатного многопозиционного резцедержателя установлен резцовый блок.

Рисунок 2.1 – Общий вид стенда

Синхронизация всех сигналов по времени происходит с помощью датчика углового положения шпинделя. Шкив привода шпинделя на одном из ободов имеет паз, который служит нуль-меткой и фиксируется бесконтактным выключателем модели baluff bes516324.

Выбор модели датчика перемещения осуществлялся исходя из следующих требований [ГОСТ 7626]:

- принцип действия датчика - бесконтактный;

- поперечная чувствительность преобразователя - минимальная;

- закрепление датчика вдоль оси измерения должно быть жестким;

Рабочий диапазон частот датчика должен быть не менее диапазон частот колебаний токарных станков 50-3500Гц. Чувствительность датчика должна быть не менее 0.01 мм.

Датчик измерения виброускорения.

Измерение виброускорения органов стенда производится с помощью датчиков ADXL321 и ADXL326 компании Analog devices.

Аналогово-цифровой преобразователь.

Выбор датчиков осуществлено таким образом, чтобы запись всех сигналов возможно осуществлять одним устройством, причем не была нарушена синхронизация полученных сигналов во времени. Поскольку все датчики являются аналоговыми, для удобства записи и обработки данных использовано аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) модели LTR-22 компании L-CARD. LTR-22 предназначен для регистрации динамических виброакустических сигналов с возможностью дальнейшего программного спектрального анализа.

Качество обработанной поверхности деталей машин характеризуется шероховатостью и волнистость поверхности, а также физико-механическими свойствами поверхностного слоя. Эти две рассматриваемые характеристики качества взаимосвязаны с точностью размеров. Высокой точности всегда соответствует малая шероховатость и волнистость поверхности. Это определяется не только эксплуатацией изделия, но и необходимостью получения устойчивых и надежных результатов измерения.

Шероховатость обработанной поверхности также может дать информацию о динамично параметры процесса резки, такие как вибрация шпинделя и инструмента.

Для измерения шероховатости использовано профилометр модели П-283.

Для оценки динамического состояния процесса обработки шероховатостью поверхности профилометр П-283 модернизирован. На прибор установлены 2 средства регистрации параметров измерения: отклонение положения щупа и продольного перемещения щупа. В качестве записывающего устройства использовано АЦП модели LTR-22.

Регистрация длины перемещения измерительной иглы происходит путем измерения количества оборотов приводного двигателя. Коэффициент соотношения между кругом двигателя и перемещением измерительной иглы составляет 0,0319мм/об. Количество оборотов в одно измерение регистрируется датчиком и передается на АЦП 7.

Отклонение иглы от нулевого положения при измерении регистрируется датчиком профилометра. Сигнал подается на усилитель. После усиления сигнал регистрируется с помощью АЦП, и измеряется прибором, который показывает фактическое значение измеренной шероховатости.

Зарегистрированные сигналы с датчиков передаются на ПК, где в дальнейшем обрабатываются.

Для вращения шпинделя с заданной частотой система ЧПУ производит сигнал задания постоянного тока Uз, который пропорционален нужной частоте вращения шпинделя. Модулятор имеет в себе две основные составные части: генератор и сумматор. Генератор вырабатывает сигнал синусоидальной формы, амплитуда которого пропорциональна глубине модуляции вращения шпинделя, а частота сигнала - частоте модуляции. С помощью сумматора эти два сигнала составляются и подаются на силовой преобразователь привода главного движения. Таким образом с помощью модулятора стало возможным изменять частоту вращения шпинделя с заданными глубиной и частотой модуляциии.

Пример установки модулятора на базе токарного станка показан на рис.2.2.

Рисунок 2.2 – Пример установки модулятора на базе токарного станка с ЧПУ

Измерительная система стенда позволяет измерять колебания рабочих органов. При токарной обработке наиболее интересны амплитуда и фаза колебаний шпинделя и инструмента. Для синхронизации колебаний основных органов стенда по фазе на шпинделе установлен датчик положения шпинделя. Сохранение данных для обработки осуществляется с помощью аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) L-CARD LTR-22.

Измерение колебаний шпинделя происходит с помощью системы бесконтактных датчиков регистрации перемещений D2, D3, D4, и измерительного преобразователя (ИП), которые измеряют положение шпинделя по 3 осям в пространстве.

Виброускорение станины измерялись акселерометром модели ADXL 321. Он установлен на шпиндельной бабке рядом с подшипником шпинделя. Оценка величины виброперемещений выполнялась последующим двойным интегрированием методом трапеций.

Измерение перемещений шпинделя относительно передней бабки выполнялось с помощью бесконтактного индуктивного датчика перемещения XS1 M18AB120. Дискретность измерений составила 5 мкм. Согласование всех датчиков по времени происходит по переднему фронту ноль метки датчика поворота шпинделя. Оцифровка сигналов всех датчиков, а также передача их на персональный компьютер производится с помощью АЦП L-CARD LTR22.

Рисунок 2.3 – Схема установки датчиков

Регистрация колебаний инструмента имеет некоторую сложность. Это связано с тем, что при точении инструмент перемещается относительно детали и для измерения его виброперемещения по трем осям очень сложно выбрать опорную точку. Наиболее подходящим для этой цели датчиком является акселерометр (датчики D5, D6, D7). На стенде использован пьезоэлектрический акселерометр со встроенным усилителем на базе микросхемы ADXL326. Этот прибор позволяет измерять виброускорение по трем осям в диапазоне ± 19g с нелинейностью во всем диапазоне не более ± 0,3% с частотой до 1600 Гц.

2.3 Исследование статической жесткости

Для исследования статической жесткости стенда разработано и изготовлено специальное устройство (рис. 2.4). Основной особенностью исследования является возможность измерения статической жесткости вдоль любой оси, лежащей в плоскости перпендикулярной оси шпинделя.

Корпус приспособления (2) закреплен в трехкулачковом патроне шпинделя станка. На корпусе есть шкала для определения углового положения приспособления. В резцедержатель станка установлена специальная оправка (1). При первой установке приспособления на станок в корпус (2) вместо эксцентрика (3) устанавливается резец для обточки оправки. Таким образом, шпиндель с корпусом становятся соосным с оправкой. На ось устанавливается опорная площадка (4) для опоры тензодатчика (5) и измерительной ножки индикатора (6). Эксцентрик служит для регулирования углового положения опорной площадки относительно корпуса.

Измерения проводятся следующим образом: выбирается угловое положение приспособления и узлов стенда. С помощью винта (7) создается необходимое усилие нагрузки узлов стенда, которое фиксируется тензодатчиком. С помощью индикатора ИРБ (6) фиксируется перемещение оправки приспособления относительно корпуса приспособления. Изменяя угловое положение приспособления опыт повторяется нужное число раз. На рис. 2.5 показана диаграмма жесткости стенда.

а)				б)

Рисунок 2.4 – Устройство для измерения жесткости станка в плоскости, перпендикулярной оси шпинделя: а) схема, б) общий вид

а)					    б)

Рисунок 2.5 – Измерение жесткости станка: а) установка приспособления и система координат, б) диаграмма жесткости

Диаграмма показывает, что максимальная жесткость станка в направлении приложения нагрузки к станине, в сторону направления максимальной силы резания.

Построение амплитудно-частотной характеристики стенда.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) станка снималась с помощью вибродиагностического оборудования с датчиками KD-35, которые были поочередно установлены на различные узлы станка вдоль разных осей координат. Для получения амплитудно-частотных характеристик, изображенных на рис. 2.6, обороты шпинделя станка увеличивали на протяжении 270 секунд до 10000 об/мин, затем уменьшали с такой же скоростью до 0 об/мин.

Итоговые исследования АЧХ показали наличие нескольких собственных резонансных частот. Первая собственная частота в диапазоне 10-30гц, вторая - около 100Гц, третья в диапазоне 155-170Гц.

Исследование биение шпинделя.

Для исследования биение шпинделя при вращении во всем диапазоне частот использован бесконтактный измеритель расстояния. Амплитуда колебаний шпинделя измерена с помощью программного осциллографа программы PoweerGraph. На рис. 2.7 изображена траектория перемещения шпинделя за 100 оборотов и результаты исследования зависимости амплитуды колебаний от частоты вращения.

AZ, m/c2

AZ, m/c2

AY, m/c2

AY, m/c2

AX, m/c2

AX, m/c2

Рисунок 2.6 - Амплитудно-частотная характеристика станка

Рисунок 2.7 – Зависимость амплитуды колебаний шпинделя от частоты вращения на холостом ходу

Анализируя полученную кривую, можно увидеть взаимосвязь значение колебания шпинделя на определенных частотах со значением собственных частот колебаний стенда. Так, например, резонансная частота 100 Гц, что соответствует 6000 об/мин, приводит к уменьшению колебаний более чем на 20%.

Экспериментальное оборудование позволяет провести исследование процесса точения в интервале частот вращения детали 1000 - 10000 об/мин. При этом есть возможность активного измерения значения смещения шпинделя и инструмента во время обработки, виброускорение инструмента и станины. Контроль качества обработанной поверхности производится с помощью модернизированного профилометра П-283. Модернизация профилометра дает возможность записывать профилограму обработанной поверхности и с помощью программного комплекса MATLAB выполнять ее спектральный анализ.

2.4 Теоретические основы подавления колебаний

Машиностроительные предприятия в современных условиях рыночных отношений вынуждены постоянно стремиться к повышению производительности технологических процессов с помощью интенсификации. Использование интенсивных режимов резания на черновых и получистовых операциях процессов механообработки сдерживается, главным образом, потерей динамической стабильности технологической системы (ТС). Возникающие при этом колебания недопустимо большой амплитуды кроме ограничения производительности резко снижают стойкость инструмента, срок службы оборудования, точность и качество обработанных поверхностей и могут приводить к аварийным ситуациям вследствие поломки наименее прочных элементов ТC.

Колебания, сопутствующие процессу резки металлов, принято условно разделять на первичные, возбуждаемые при первом проходе инструмента, и вторичные, вызываемых волнообразным следом на поверхности резания при последующих проходах. Автоколебания - явление, при котором колебательное движение возникает и поддерживается в процессе резки источниками энергии, не обладают колебательными свойствами. Автоколебания - это незатухающие колебания системы, которые сами являются источником этих колебаний, причем амплитуда и период этих колебаний определяются свойствами самой системы и не зависят от внешней возбуждающей силы. Даже для хорошо отрегулированных станков, обладающих высокой жесткостью, при определенных условиях работы в процессе резания могут возникнуть автоколебания, которые ограничивают допустимые режимы резания, снижают качество изделий, а порой приводят к преждевременному износу и разрушению режущего инструмента. В отличии от вынужденных колебаний, частота автоколебаний обычно остается постоянной в широком диапазоне скоростей резания, является наиболее характерным признаком, по которому можно отличить вынужденные колебания от автоколебаний.

Поиск возможностей управления уровнем автоколебаний требует ясного понимания механизмов их возбуждения и поддержки. Первичное возбуждения автоколебаний происходит вследствие влияния совокупности нескольких взаимосвязанных причин, по которым обычно одна или две доминируют в зависимости от конкретных условий процесса резания. Причины первичных автоколебаний разнообразны и широко изучались.

Наиболее существенными из них большинство специалистов считают запаздывания силы резания по изменению толщины срезаемого слоя или с позиций термодинамики, запасание энергии деформации, запаздывание пластических деформаций и рост энтропии в системе резания.

Физическая сущность вторичного возбуждения (автоколебаний), на первый взгляд, очевидна: вибрационный след на поверхности резания от предыдущего прохода инструмента создает пульсацию силы резания с частотой автоколебаний, резонансным образом усиливая их. Кажущаяся простота этого явления, обнаруженного более полувека назад, послужила, видимо, причиной отсутствия должного интереса исследователей, за редким их исключением, к подробному выяснению его физических закономерностей.

Вместе с тем упрощенная трактовка регенеративных автоколебаний как разновидности вынужденных не позволяет объяснить их особенности, наблюдаемые на практике: опережение на четверть периода колебаний вместо ожидаемого отставание от следа; независимость фазы колебаний от начальных условий и некоторые другие. Насущная необходимость подавления автоколебаний при резании металлов, то есть управление уровнем динамической стабильности ТС механической обработки, диктует необходимость детального изучения природы наиболее мощного источника возбуждения автоколебаний - регенеративного механизма.

Решение этой задачи возможно на основе законов теории колебаний и вариационных принципов аналитической механики. Анализ характера автоколебаний показывает, что регенеративный механизм является отдельным проявлением общей способности динамических систем к самоорганизации своих движений (в данном случае колебаний) с минимальным расходом энергии. Под влиянием внешних сил динамическая система движется таким образом, чтобы минимизировать изменение своего кинетического потенциала, или другими словами, энергетического состояния. Целенаправленно воздействовать на процесс резания в форме дискретной или непрерывной смены его параметров можно при выполнении определенных условий добиться трансформации влияния регенеративного механизма на ТС с дестабилизирующего на стабилизирующий. Такое воздействие создается при использовании инструментов с непостоянным шагом зубьев или изменение по определенному закону скорости резания.

Глубина и частота модуляции скорости резания и, соответственно, эффективность тушения автоколебаний зависят от технических средств ее осуществления. Современные металлорежущие станки не имеют способность модулировать скорость резания, а серийно выпускаемой технологической оснастки и инструментов такого назначения не существует. Поэтому очень важно оценить положительный опыт, накопленный исследователями и конструкторами по созданию переменной скорости резания для решения различных задач металлообработки.

Резание с переменной скоростью представляет разновидность вибрационной обработки, идею которой впервые еще в 1909 г. выдвинул российский исследователь В. Л. Татаринов. Для улучшения обрабатываемости материалов резанием он применил способ обточки заготовки резцом, который получал принудительные тангенциальные колебания. Однако полномасштабные исследования процессов вибрационного резания и их промышленное применение начались, в основном, с 50-х годов прошлого века.

Вибрационное резание развивалось параллельно по двум направлениям, которые отличаются частотой колебаний, которые специально вводятся в зону обработки. Первое направление служит дроблению сливной стружки при различных видах лезвийной механической обработки с использованием низкочастотных вибраций (до 200 Гц). В некоторой степени оно также повышает обрабатываемость резанием некоторых материалов и, прежде всего, труднообрабатываемых. Второе направление связано с использованием вибраций ультразвуковой частоты (более 16000 Гц) при лезвийной и абразивной обработках. Они качественно меняют механизм стружкообразования.

Создаваемый при лезвийной вибрационное обработке относительные колебания инструмента и детали могут быть разного вида и направления: осевые, радиальные, тангенциальные и угловые (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 - Схема направлений относительных колебаний инструмента и заготовки при точении: 1 - осевых, 2 - радиальных, 3 - тангенциальных,

4-12 – угловых

Тангенциальные выгодно отличаются от других наименьшим отрицательным воздействием на шероховатость обработанной поверхности и стойкость инструмента.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что регенеративные автоколебания представляют собой пространственно-временную диссипативную структуру, соответствующую основным признакам синергетических систем поскольку:

- термодинамическая ТС является открытой, так как обменивается энергией (приводы главного движения и подачи) и веществом (стружка) с окружающей средой;

- отклонение от равновесия ТС, которое определяется величиной силы резания, в момент зарождения регенеративных автоколебаний превышает некоторое критическое значение;

- фазовый сдвиг между текущими регенеративными автоколебаниями и следом на поверхности резания от вибраций, которые происходили при предыдущем проходе зуба инструмента или обороте заготовки, устанавливается самопроизвольно независимо от начальных условий;

- поступление энергии для поддержания автоколебаний обеспечивается и регулируется самой ТС путем создания определенной схемы срезания припуска и периодических выходов инструмента из заготовки;

- в ходе автоколебаний упругие подсистемы станка, детали и инструмента двигаются согласованно, замыкаясь через подсистему резания;

- внутренняя динамика ТС нелинейная из-за запаздывания действий обратной связи, обусловленной вибрационным следом на поверхности резания.

Регенеративные колебания органически присущи всем ТС обработки резанием. Они возникают при любом возбуждении ТС в виде или затухающих регенеративных колебаний; или усиления высших гармоник вынужденных колебаний, близких по частоте к собственной частоте ТС; или регенеративных автоколебаний, если энергия возбуждения превышает ее рассеивание.

2.5 Исследование влияния собственных частот и форм колебаний на амплитуду колебания вершины резца

Постановка задачи расчета собственных форм и частот станка.
Основная цель исследования - это выявление резонанса. Явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при совпадении частоты собственных колебаний стенда с частотой вращения шпинделя, как возбудителя возникновения этих колебаний.

Необходимо определить экспериментально и рассчитать с помощью программного комплекса ANSYS собственные формы и частоты станка 1700ВФ30 при двух вариантах установки двигателя привода продольной подачи.

На рис. 2.9 (а) показан станок с положением двигателя для привода продольной подачи с передачей крутящего момента через зубчатые колеса, на рис. 2.9 (б) - станок с положением двигателя для привода продольной подачи с передачей крутящего момента непосредственно на ось через муфту.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 2.9 – Модель станка 1700ВФ30 с разным положением двигателя для привода продольной подачи

В программном комплексе ANSYS был смоделирован станок и проведен модальный анализ. В результате расчета были получены собственные частоты и формы колебания станка.

2.5.1 Экспериментальный модальный анализ.

Модальный анализ колебаний является эффективным экспериментальным методом определения динамических характеристик конструкций на основе результатов измерений и анализа вынужденных механических колебаний. Соединенные с анализатором датчик силы и акселерометр позволяют проводить одновременные измерения возбуждающей динамической силы и результирующих механических колебаний исследуемой конструкции. В результате обработки данных, осуществляемой анализатором, получается информация, необходимая для определения динамических характеристик исследуемой конструкции. Эта информация может быть использована для внесения изменений в конструкцию станка. Также этот метод может быть использован для мониторинга конструкций. В результате эксплуатации в станке могут происходить усталостные деформации, микротрещины, которые не приводят к изменениям геометрических размеров станка, но приводят к изменению динамических характеристик конструкции. Анализ этих изменений позволяет прогнозировать проведения регламентных работ по техническому обслуживанию. Этот метод эффективен в широкой области и используется при исследовании различного рода конструкций.

Существует два метода модального анализа: традиционный и операционный.

В традиционном модальном анализе создается контролируемое входящее возбуждение и проводится анализ между исходным откликом и входным возбуждением. Источником входного возбуждения является ударный молоток со встроенным датчиком силы или электродинамический возбудитель со встроенным датчиком силы. Такой метод оптимален на этапе проектирования и изготовления любой конструкции, когда каждый элемент конструкции может быть подвергнут контролируемому воздействию. В реальных условиях эксплуатации для сложных конструкций с многомодовыми колебаниями, часто нет возможности провести традиционный модальный анализ. Операционный модальный анализ позволяет провести анализ, используя только выходной отзыв конструкции. Он сильно отличается от традиционного экспериментального модального анализа и основан на частотной характеристике между входным возбуждением и выходным откликом. Это означает, что испытательная установка для операционного модального анализа относительно проста. Достаточно измерить по времени отклик при нормальных эксплуатационных режимах. В результате усовершенствований алгоритма вычисления и огромного увеличения производительности рабочей станции, операционный модальный анализ превратился в высоко эффективный инструмент, при нарушении конструкций внутренними и окружающими силами. Определение модальных параметров в рабочем режиме обладает огромной пользой, поскольку полученная модальная модель показывает фактические силы и уровни вибрации при истинных граничных условиях. Это также позволяет проводить испытания механической системы, когда ее трудно нарушить искусственно и когда невозможно непосредственно измерить входные силы.

2.5.2 Проведение экспериментального модального анализа

Теоретические основы модального анализа в программном комплексе ANSYS

Резонанс является одним из самых опасных явлений в технике. Возможность узнать о составе собственных частот конструкции позволит избежать появления резонанса, обеспечив высокую надежность конструкции и длительный срок службы. Для решения данной задачи в ANSYS Mechanical реализована возможность проведения модального анализа - анализа собственных частот и форм колебаний конструкций. Это важнейшие динамические характеристики каждой механической системы, и именно с их определения начинается любой динамический расчет конструкций. Используя метод конечных элементов, дискретные уравнения движения конструкции можно представить в виде матричного уравнения:

[M] {u''} + [C] {u'} + [K] {u} = {F},				(2.1)

где	[M]	– матрица масс;

[C]	– матрица сопротивлений;

[K]	– матрица жесткостей;

{u''}	– вектор узловых ускорений;

{u'}	– вектор узловых скоростей;

{u}	– вектор узловых перемещений;

{F}	– вектор нагрузок.

Используя уравнения движения (2.1) можно получить уравнение для различных видов анализа: статического, модального, гармоничного. Модальный анализ проводится для определения частот и форм (мод) собственных колебаний конструкций. Также модальный анализ может быть первым шагом для других видов динамического анализа, таких, как анализ переходных процессов, гармоничный и спектральный анализ. Модальный анализ предполагает, что система является линейной. Игнорируются все виды нелинейности: нелинейное поведение материала, контактные граничные условия, конечные перемещения. Контакты в зависимости от своего исходного состояния остаются открытыми или закрытыми. Предполагается, что внешние силы и демпфирования равны нулю. Уравнение свободных колебаний конструкции в матричной форме имеет вид:

[M] {u''} + [K] {u} = {0},				(2.2)

Для линейной системы свободные колебания являются гармоническими и могут быть записаны в виде:

{u} = {φ}i cos ωi t,				(2.3)

где {φ}i – i-й собственный вектор, представляющий форму (моду) колебаний на i-й собственной частоте;

ωi – i-я собственная круговая частота (радиан в единицу времени);

t - время.

Подставив (2.3) в (2.2), получим:

( [K] – ωi 2 [M] ) {φ}i = 0,				(2.4)

Это равенство удовлетворяется, если {φ}i = {0} или определитель матрицы ([K] – ω2 [M]) равен нулю. Первый случай дает тривиальное решение и поэтому неинтересен. Второй случай приводит к обобщенной проблемы собственных значений (2.4).

Решением обобщенной проблемы собственных значений есть n пар собственных частот ω и собственных векторов {φ}, где n - порядок системы, то есть общее число степеней свободы конструкции. Модальный анализ предварительно напряженной конструкции выполняется на основе уравнения, аналогичного (2.2), но вместо матрицы жесткости [К] используется матрица [K]C = [K] + [K]g, где [K] – обычная матрица жесткости, а [K]g – так называемая симметричная матрица жесткости, получаемая на основе тензора предварительных напряжений и нелинейной части тензора деформаций. Наличие этой добавки объясняет, почему, например, собственные частоты изгибных колебаний предварительно растянутой балки выше, чем в балке без предварительных напряжений.

Основные узлы проектируемого стенда: станина, основание, передняя бабка, задняя бабка, каретка, суппорт, двигатель и редукторы. Проектирование выполняли с помощью программы КОМПАС.

Построение начинали с ответственного узла станка, к которому потом будут крепиться и базироваться другие узлы - станины. Станина изготовлена из чугуна и представляет собой сплошное изделие.

Основа на котором расположен стенд изготовлен из профильной трубы сечением 20×40×2 мм, материал профиля Ст3. Она расположена на виброопорах. Передняя бабка с патроном расположены на станине станка, состоит из корпуса, крышек, втулок, подшипников, шкива, винтов, внутри расположен шпиндель. Задняя бабка расположена на станине, состоит из корпуса, основания пиноли и механизма ее перемещения. Передняя и задняя бабки изготовлены из чугуна.

Кареткас с суппортом и  резцедержателями расположена на станине. Особенностью направляющих этого стенда является то, что пара трения состоит из чугуна и полимерного материала. Сама каретка изготовлена из чугуна. Двигатель привода главного движения модели АИР80В4У3 расположен под столом и крепится на пластину с механизмом регулировки натяжения. Редуктор привода продольной подачи крепится к станине. Состоит из корпуса, ходового винта, двух затронутых зубчатых колес, подшипников, втулки и винтов. В данной работе были рассмотрены два вида закрепления двигателей для привода продольной подачи: с передачей крутящего момента через зубчатые колеса и с передачей крутящего момента непосредственно на ось через муфту. Редуктор привода поперечной подачи расположен на корпусе каретки. Состоит из корпуса, крышки, из двух затронутых зубчатых колес, ходовой винт и крепежных винтов. После того, как были построены все узлы, согласно размерам, выполняли составления токарного станка (рис. 2.10).

Рисунок 2.10 – 3D-модель станка модели 1700ВФ30 с двигателем для привода продольной подачи с передачей крутящего момента через зубчатые колеса

Станок проектировали с помощью программы KOMPAS. Исследования проводились с помощью программы ANSYS методом конечных элементов. Сохраненную в нужном формате 3D-модель исследовали на частоту собственных колебаний. Строилась структурная сетка станка (рис. 3). Исследование частоты собственных колебаний проводилось с помощью программы ANSYS методом конечных элементов. Анализ начинается с разработки правильной геометрии для дальнейшего исследования. Геометрия 3D-модели должна быть максимально упрощена. Она не должна состоять из нетехнологических элементы, такие, как фаски, резьба, округления, выступления, впадины и мелких деталей и изделий, таких, как винты, гайки. Такие элементы значительно усложняют процесс обработки данных и время для получения результатов.

После упрощения модели приступали к модальному анализу. Первым шагом генерировалась структурная сетка модели. Качество расчетной структурной сетки влияет на точность получаемых результатов, сходимость процесса и на время, необходимое для решения задачи. При построении желательно придерживаться строения сетки на основе Гексаэдр. Этот метод позволит сократить время на расчет и построить геометрически правильную структурную сетку (рис. 2.11). Сетка содержит 524254 узлов и 235582 элементов.

Рисунок 2.11 – Конечно-элементная сетка испытания станка

После построения структурной сетки необходимо задать материал каждого элемента для более точных расчетов. Данный стенд состоит в основном из чугуна и стали. Материалы основных деталей приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1- Материалы деталей

| Название детали | Материал | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| Станина | Чугун | 44,7 |
| Каретка |  | 5,6 |
| Передняя бабка |  | 10,4 |
| Задняя бабка |  | 8,6 |
| Основание | Сталь | 70,4 |
| Корпуса двигателей |  | 25 |
| Кружки под редуктора | Алюминий | 3,6 |
| Направляющие планки | Фторопласт | 0,3 |

После импортирования геометрии в модуль ANSYS Mechanical, программа автоматически определила контактные пары, но задала их тип «по умолчанию» как склеенные (Bonded). Необходимо изменить тип контактного взаимодействия на стандартный с трением (Frictional) и задать соответствующие коэффициенты трения между деталями. Для уменьшения трения при движении каретки относительно станины и ползуна относительно каретки между ними установлены фторопластовые планки (рис. 2.12). Коэффициент трения фторопласт-сталь и фторопласт-чугун принимался 0,1.

Рисунок 2.12 – Фторопластовые направляющие планки

Затем необходимо задать контакт, то есть закрепить элемент. Основа станка стоит на податливых резиновых виброопорах размером 40×20×10 мм, коэффициент жесткости резины Е = 1 Н/мм2, поэтому с помощью команды "ElasticSupport" на основы ножек задавалась жесткость основания 125·10-6 Н/мм3.

Жесткость подшипника в передней бабке приведена в таблице 2.2. Как показали расчеты жесткости в подшипниках других узлов, не влияют на расчет собственных форм и частот станка и поэтому были приняты 105 Н/мм.

Таблица 2.2 – Жесткость подшипника в передней бабке

| Направление | Жесткость, Н/мм2 |
| --- | --- |
| x | 2650 |
| y | 6200 |
| z | 7900 |

Как видно из таблицы 2.2 при расчетах принимаются различные жесткости подшипника в вертикальной и горизонтальной плоскостях, то есть считали, что подшипник имеет анизотропию 27%, вызванная действием ремня (вибрация ремня вызывает износ подшипника). На основе вышеописанного можно разработать теоретическую методику расчета собственных частот станка методом КЕ (рис. 2.13).

Рисунок 2.13 – Методика расчета собственных частот станка методом КЭ

2.6 Результаты экспериментальных и теоретических исследований с помощью стенда на базе станка 1700ВФ30 и их анализ

В результате исследования стенда, при постоянном установлении узлов станка во время постоянного увеличения частоты вращения шпинделя были получены амплитудно-частотные характеристики. Зависимость влияния частоты вращения на колебания шпинделя (рис. 2.14).

Рисунок 2.14 – График зависимости влияния частоты вращения на величину колебаний шпинделя

Из графика видно, что максимальные амплитуды колебаний шпинделя при частотах вращения шпинделя n = 7800 об/мин, n = 8870 об/мин 2.9 (а). На рис. 2.9 (б) максимальные амплитуды колебаний шпинделя наблюдаются при n = 7894 об/мин, n = 9127 об/мин и n = 9961 об/мин. Это объясняется резонансом станка, при таких частотах вращения шпинделя. Как можно заметить собственные частоты увеличиваются для станка с положением двигателя для привода продольной подачи, как показано на рис. 2.9 (б). Характерный резонанс легко можно услышать при n = 7800 об/мин. изображен на рис 2.9 (а) и при n = 9960 об/мин. на рис 2.9 (б), шумы и вибрации в этих местах максимально выражены. Затем, как видно из графика, величина колебаний шпинделя приходит.

На рисунке 2.15 показаны рассчитанные формы колебания шпинделя.

| n=132,89 Гц | n=149,25 Гц | n=165,59 Гц |
| --- | --- | --- |

Рисунок 2.15 – Рассчитаны формы колебаний при резонансе шпинделя

При вращении шпинделя со скоростями близкими к резонансным n = 7800об/мин и n = 9000 об/мин. наблюдаются радиальные колебания шпинделя в горизонтальной и вертикальной плоскостях соответственно. При резонансной частоте вращения шпинделя n = 10000 об/мин наблюдается осевое колебания шпинделя.

Зависимость влияния частоты вращения шпинделя на колебания станины показана на рисунке 2.16.

Из графика видно, что максимальные амплитуды колебаний станины при частотах вращения шпинделя n = 4500 об/мин, n = 5700 об/мин, n = 7250 об/мин, 
n = 8 530 об/мин как показано на рис. 2.9 (а). Для станка с положением двигателя для привода продольной подачи, как показано на рис. 2.9 (б) максимальные амплитуды колебаний станины будут при n = 4 550 об/мин, n = 5773 об/мин, n = 6942 об/мин, n = 8 260 об мин, n = 9 799 об/мин.

На рис. 2.17 показаны расчетные формы колебания станины, на рис. 2.18 - формы колебаний при резонансе станины.

При резонансных частот вращения шпинделя n = 7800 об/мин и n = 9000 об/мин. наблюдаются радиальные колебания шпинделя в горизонтальной и вертикальной плоскостях соответственно. При резонансной частоте вращения шпинделя n = 10000 об/мин наблюдается осевое колебания шпинделя.

Рисунок 2.17 – График зависимости влияния частоты вращения на величину колебаний станины

| n=141,68 Гц | n=168,82 Гц |
| --- | --- |

Рисунок 2.18 – Формы колебаний при резонансе станины

2.6.1 Экспериментальные и теоретические исследования станка 1700ВФ30

Для проведения экспериментальных и теоретических исследований станка спроектирована 3D-модель станка 1700ВФ30 с обеспечением всех размеров главных элементов и узлов.

Проведен комплекс теоретических исследований, результаты которых позволили выявить резонансные частоты вращения шпинделя и их зависимость от частоты вращения шпинделя. Установлено, что при увеличении частоты вращения шпинделя резонансные частоты колебаний и их величины могут варьироваться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;

Проведен аналитический (модальный) анализ станка с применением метода конечных элементов, результаты которого проверены экспериментальным путем с помощью разработанного и изготовленного станка модели 1700ВФ30 и собранного на его основе стенда (рис. 2.1, 2.19). Полученные в процессе аналитического (модального) анализа результаты отличаются от экспериментальных не более, чем на 5% (табл. 2.3).

Таблица 2.3 – Значение экспериментальных и расчетных резонансных частот

| Частота с эксперимента, об/мин | Частота расчетная, об/мин | Погрешность, % |
| --- | --- | --- |
| 4550 | 4672 | 2,61 |
| 5773 | 5700 | 0,21 |
| 6942 | 7296 | 4,85 |
| 8260 | 8547 | 3,35 |

2.7 Экспериментальные и теоретические исследования станка мод. 16К20Т1

Известно, что одним из наиболее перспективных методов управления стабильностью (виброустойчивостью) процесса точения является изменение частоты вращения шпинделя. Для исследования влияния изменения скорости главного движения на вибрации при точении на базе токарного станка 16К20 с ЧПУ разработан экспериментальный стенд (рис. 2.19).

Экспериментальный стенд оснащен датчиками оборотов шпинделя, вибраций, тока и напряжения силового преобразователя привода главного движения, с помощью которых можно измерять мгновенную мощность двигателя и оценивать изменение крутящего момента.

Рисунок 2.19 – Схема экспериментального стенда на базе станка мод. 16К20Т1 для изменения скорости главного движения при точении

Составляюшие экспериментального стенджа: ПК - персональный компьютер, АЦП - аналогово-цифровой преобразователь, модулятор - преобразователь сигнала задания привода главного движения по синусоидальному закону, П1 - силовой преобразователь привода главного движения, П2 - силовой преобразователь привода подач, Д - индуктивный датчик Balluff 516-324, К1 - канал подключения БВК, К2 - канал подключения датчика тока силового преобразователя, К3 - канал подключения датчика напряжения якоря двигателя

2.7.1 Работа экспериментального стенда на базе станка мод. 16К20Т1

Принцип работы экспериментального стенда заключается в следующем: вибрация, генерируется в системе «станок - инструмент - деталь», регистрируется датчиком и в виде аналогового сигнала передается на АЦП, который в свою очередь преобразует сигнал в цифровой вид и передает на компьютер. Далее с помощью разработанной авторами программы проводится обработка данных, в ходе которой строятся спектры сигналов и рассчитывается мощность вибрационного сигнала.

Мощность вибрационного сигнала - это интегральная характеристика спектра, вычисляется по формуле:

(2.5)

Рисунок 2.20 – Графическая интерпретация мощности вибрационного сигнала

Графически это не что иное, как площадь фигуры, ограниченная кривой между точками А1 и А2 (рис. 2.20), которые соответствуют мощностям вибрационных сигналов в системе, и прямыми, соответствующие частотам f1 и f2 (участкам временного интервала), полученных методом быстрого преобразования Фурье.

На аналогово-цифровой преобразователь от датчика тока Ш-40-0,02 и делителя напряжения подается сигнал который преобразуется в цифровой вид и передается на вход в компьютер.

Для исследования виброустойчивости процесса точения разработаны с использованием индуктивного датчика Balluff BES 516324 методику определения реальной в настоящее время частоты вращения шпинделя.

Для проверки данной методики меняли частоту вращения шпинделя, а также частоту и амплитуду колебания скорости вращения.

С помощью АЦП сигналы всех датчиков оцифровываются и передаются на персональный компьютер. С помощью программы MathLab рассчитывается мгновенное значение скорости вращения и строятся соответствующие графики.

На рис. 2.21 изображен график изменения частоты вращения во времени без использования модулятора. На графике можно увидеть незначительные колебания частоты вращения шпинделя при работе силового преобразователя главного привода.

Рисунок 2.21 – Скорость вращения шпинделя без модуляции заданной частоты

## На рис. 2.22 показано динамику работы силового преобразователя привода главного движения. График отражает изменение значения функции, пропорциональна крутящему моменту главного двигателя. Из графика видно, что без нагрузки станка резанием разгон и торможение шпинделя происходит за счет реверса полярности на якоре главного двигателя.

Рисунок 2.22 – Динамика работы силового преобразователя привода главного движения во время колебательного вращения (с модуляцией)

## Для исследования виброустойчивости процесса точения была разработана методика, алгоритм практической реализации которой представлено на рис. 2.23:

2.Установка режимов обработки

1.Наладка станка

3.Проведение эксперимента

4.Считывание даннях с датчика вибраций

5.Считывание даннях с датчика вибраций

6.Построение графиков и спектров

7.Для экспермента без модуляции

8.Для эксперимента с модуляцией

9.Обработка результатов эксперимента

10.Теоретическое

11.Экспериментальное

12.Оценка кривих спектра вибраций

13.Наглядное сравнение качества обработки

14.Формулирование выводов

2.Установка режимов обработки

1.Наладка станка

3.Проведение эксперимента

4.Считывание даннях с датчика вибраций

5.Считывание даннях с датчика вибраций

6.Построение графиков и спектров

7.Для экспермента без модуляции

8.Для эксперимента с модуляцией

9.Обработка результатов эксперимента

10.Теоретическое

11.Экспериментальное

12.Оценка кривих спектра вибраций

13.Наглядное сравнение качества обработки

14.Формулирование выводов

Рисунок 2.23 – Методика исследований виброустойчивости процесса точения

## сначала проводится наладка станка и установки режимов обработки (подача, глубина резания, частота вращения шпинделя в соответствии с нужной скоростью резки). Далее проводится эксперимент по фиксацией данных с датчика вибрации и датчика оборотов шпинделя последовательно для обработки с модуляцией частоты вращения и без модуляции; обработка данных по разработанным методикам и построение спектров и графиков, характеризующих процесс обработки; оценивания уровня вибраций при включенной и выключенной модуляции; оценивания качества обработки поверхности путем сравнения с образцами (шаблонами) шероховатости.

## 2.7.2 Экспериментальная проверка методики исследований виброустойчивости процесса точения с измененим модуляции

## Предложенная методика была проверена экспериментально. Исследования проводились в два параллельных этапа. На первом этапе проводилась регистрация сигнала без модуляции и сразу, не останавливая процесс резания, производилась запись сигнала с модуляцией. При этом в качестве обрабатываемого материала использовалась закаленная сталь 40Х (твердость HRC 52-57). Резец - PDJNR2525P15. Режущая пластина - DNMG150608 (производство SANDVIK Coromant), материал пластины - сплав СТ35М.

В качестве режимов обработки использовали перебором следующие значения: подачи – 0,15; 0,3; 0,4; 0,5 мм / об; глубины резания – 0,1; 0,5; 1 мм; частоты вращения шпинделя - 250, 300, 500 об/мин. Диаметр обрабатываемой поверхности - 60 мм. Колебательные процессы фиксировались с помощью вибрационного датчика и записывались на два канала: канал 1 - колебания в направлении от передней бабки к задней; канал 2 - вверх - вниз в главной секущей плоскости.

Результаты проведенных экспериментов обрабатывались по разработанной методике и строились соответствующие графики спектров. Все исследования проводились с модуляцией частоты вращения шпинделя 10 Гц.

Анализ результатов, полученных по предложенной методике (см. рис. 2.23), показал, что при наложении модуляции возникают два варианта: во-первых, уменьшается общий уровень колебаний при модуляции в среднем на 5дБ по всей длине спектра; во-вторых, в среднем уменьшается амплитуда как пиков  (на 20дБ), так и колебаний по всему спектру на 5÷10дБ. Установлено также и тот факт, что, чем больше уровень звука в процессе резания (то есть «писк»), тем больше разница между спектрами вибраций до и после модуляции.

Результаты проведенных исследований показали, что процесс модуляции существенно может влиять на качество (шероховатость) обработанной поверхности.

Обработанная поверхность без использования колебательного движения детали имеет риски и волнистую поверхность. Поверхность, обработанная с промоделированным сигналом заданной частоты движения главного двигателя не имеет этих дефектов.

## 2.8 Выводы

1. На основе анализа литературных источников установлено, что с увеличением скорости резания при токарной обработке (частоты вращения шпинделя) могут иметь место резонансные явления, которые существенно влияют на работоспособность инструмента и качество (шероховатость) обработанной поверхности.

2. Предложен стенд на основе построенной 3D модели модернизированного станка 1700ВФ30 (с частотой вращения шпинделя 10000 об / мин) и предложены методика и алгоритм разработки аналитической модели динамического состояния построенной 3D модели.

3. Разработана аналитическая модель динамического состояния элементов обрабатывающей системы на базе модернизированного станка 1700ВФ30, которая позволяет выявлять резонансные частоты колебаний методом конечных элементов в любом диапазоне значений параметров режима резания.

4. Методом конечных элементов с помощью программы ANSYS выполнен комплекс исследований зависимости амплитудно-частотных характеристик построенной 3D модели в зависимости от частоты вращения шпинделя и установлены частоты, при которых имеют место резонансные явления.

5. Экспериментально доказана адекватность разработанной аналитической модели динамического состояния элементов обрабатывающей системы на базе модернизированного станка 1700ВФ30. Полученные с ее помощью результаты отличаются от экспериментальных не более чем на 5%.

6. На базе токарного станка 16К20 с ЧПУ разработан экспериментальный стенд, оснащенный модулятором и первичными датчиками оборотов шпинделя, тока и напряжения силового преобразователя привода главного движения, вибраций, с помощью модулятора сигнал, подаваемый системой числового программного управления, превращается по синусоидальному закону, причем амплитуду и частоту колебаний можно изменять.

7. Для исследования виброустойчивости процесса точения разработана методика определения реальной частоты вращения шпинделя, которая включает в себя: считывание данных, применения фильтрации, выделения характерных пиков, создание массива временных данных, расчет мгновенной частоты вращения шпинделя.

8. Показано, что разработанные методики позволяют выполнить анализ динамического состояния системы в процессе работы силового преобразователя привода главного движения. Экспериментально подтверждено, что изменение значения функции мощности вибрационного сигнала пропорционально крутящему моменту главного двигателя, а именно: без нагрузки станка резанием. Разгон и торможение шпинделя происходит за счет реверса полярности на якоре главного двигателя.

9.  В результате обработки экспериментальных данных установлено, что при наложении модуляции возникают два варианта: первый - уменьшается амплитуда колебаний как по всему спектру (в среднем на 5÷10 дБ), так и некоторых пиков (в среднем на 20 дБ); второй - уменьшается общий уровень колебаний по всей длине спектра в среднем на 5дБ.

10. При повышении частоты вращения шпинделя до 7000 об / мин. данный метод не дает существенного влияния на шероховатость обработанной поверхности.

# 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА В ПРОЦЕССАХ ТОЧЕНИЯ И ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

## 3.1 Основные подходы к моделированию динамики технологической системы

Динамические свойства технологической системы определяются взаимодействием элементов упругой системы «станок – приспособление – инструмент – заготовка»  (СПИЗ) с рабочими процессами, протекающими при резании материалов: силовыми и тепловыми взаимодействиями между заготовкой, инструментом и элементами станка; электромагнитными, гидравлическими и другими процессами в элементах станочной системы. Поэтому при исследовании динамики технологической системы необходимо учитывать следующее [175]:

- задача исследования динамики технологической системы является комплексной физической задачей;

- динамические параметры технологической системы изменяются в широком диапазоне и, при моделировании, а еще в большей степени при оптимизации процессов резания, необходимо четко определять границы варьирования этих параметров применительно к конкретным видам обработки и станочному оборудованию.

Целью исследования динамики технологической системы является повышение её динамических и эксплуатационных качеств.

К числу основных показателей динамических качеств технологической системы можно отнести [176]:

– амплитуду относительных колебаний при резании инструмента и детали по нормали к обрабатываемой поверхности;

– звук и колебания станка и основания, на котором установлен станок, возникающие при его функционирования;

– наибольший допускаемый режим устойчивости резания, причем устойчивость процесса резания можно оценивать по параметрам срезаемого слоя, также по диапазону скоростей резания, выше и ниже которого система динамически неустойчива.

При исследовании динамики технологической системы узлы станка, инструмент и заготовка объединяют, в так называемую, упругую систему. Объединение может быть полным, то есть рассматривается весь станок, или поузловым, когда, например, заготовка и инструмент могут быть объединены в собственную упругую систему. При этом математическое описание упругой системы должно иметь связь с рабочими процессами резания, контактными взаимодействиями и трением [13, 14, 17, 28 и др.].

При математическом описании динамических процессов, происходящих в самой упругой системе, необходимо иметь ввиду то, что, вследствие неуравновешенности вращающихся узлов, погрешностей заготовок и других причин, их воздействия условно рассматривают как внешние. Износ режущего инструмента связан с упругими характеристиками технологической системы, что должно быть также отражено в её математическом описании.

Для определения характеристик реальных динамических систем чаще всего применяют математическое моделирование. Математическое моделирование основано на идентичности дифференциальных уравнений, описывающих поведение оригинала и модели. Для разработки динамической модели необходимо формулировать задачи исследования, а именно, задачи уточнения технических требований к элементам технологической станку и характерным режимам её функционирования.

Исходными данными для разработки динамической модели являются техническая документация: сборочные и рабочие чертежи, кинематическая и другие схемы, результаты выполненных исследований аналогичных обрабатывающих систем и другие материалы.

Для упрощения динамической модели не учитывают факторы, которые мало влияют на результаты решения поставленной задачи. Поэтому любая динамическая модель имеет относительно ограниченную область применения.

Каждой принятой динамической модели однозначно соответствует соответствующая система дифференциальных уравнений, описывающая ее поведение. Эти уравнения можно рассматривать как математическую модель динамической системы. В зависимости от вида дифференциальных уравнений математические модели могут быть линейными и нелинейными [177].

В линейной динамической модели упругие силы пропорциональны деформациям, силы вязкого трения − скоростям, а силы инерции − ускорениям. Если хотя бы одно из этих требований линейности не выполняется, то модель превращается в нелинейную. Нелинейные, модели применяют при наличии в реальных системах нелинейных факторов, не позволяющих описывать колебательные процессы, происходящие в них, линейными дифференциальными уравнениями с достаточной для практических целей точностью [177].

В сложной динамической системе, состоящей из механических, гидравлических и других элементов, систему расчленяют на элементарные звенья, соединенные между собой связями. Каждое звено передает воздействие только в одном направлении − с входа на выход. Звенья отличаются динамическими свойствами, определяемыми их дифференциальными уравнениями. Динамические свойства всей системы описываются совокупностью уравнений элементов системы и уравнений связей, определяющих порядок соединения элементов. Эти уравнения и представляют собой математическую модель динамической системы.

## 3.2 Исследование динамики технологической системы при точении и фрезеровании

Целью данных исследований являлось установление закономерностей динамического поведения режущего инструмента и технологической системы в целом на участке стационарного и катастрофического износа (разрушения) режущего инструмента и проявления этих закономерностей в звуке, сопровождающем процесс резания.

Предметом исследований были динамические модели технологических металлообрабатывающих систем типового станочного оборудования: токарного и фрезерного станков.

Масса, жесткость и демпфирующие свойства моделируемых узлов технологических систем обозначаются на приведенных ниже схемах моделей, соответственно, через m, k, c. Эти параметры характеризуют парциальные колебания каждого из моделируемых узлов технологической системы в направлении, перпендикулярном главным для моделируемого узла осям жёсткости и демпфирования. Обобщённая координата  описывает пространственно ориентированные колебания центра масс каждого из i-тых моделируемых элементов технологической системы. Вектор обобщённой координаты связан с координатными осями X, Y Z (рис. 2.3 и 2.4) своими проекциями: .

Дифуравнения посредством метода комплексных амплитуд путем подстановки , где  – амплитуда колебаний центра масс моделируемого элемента технологической системы, м [184], преобразовывались в систему алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами. Данная система алгебраических уравнений решалась методом Гаусса.

## 3.2.1 Исследование динамики технологической системы токарно-винторезного станка 16К20Т1

Токарный станок модели 16К20Т1 (рис. 3.1) является станком повышенной точности. Он снабжён ЧПУ и предназначен для обработки деталей типа тел вращения по программе, вводимой вручную или записанной на жёстком диске.

Основание станка представляет собой жесткую отливку, на которой устанавливаются: станина, электродвигатель главного движения, станции смазки направляющих каретки шпиндельной бабки, насос подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Средняя часть основания служит сборником для стружки и СОЖ, отсек в нижней правой части основания – резервуаром для СОЖ.

Станина станка имеет коробчатую форму с поперечными ребрами П – образного профиля, на которой закреплены закаленные шлифованные направляющие. На станине устанавливаются шпиндельная бабка, каретка, привод продольной подачи, задняя бабка. Для базирования каретки на станине передняя направляющая имеет форму неравнобокой призмы, задняя направляющая – плоская. Задняя бабка базируется на станине по малой задней призматической направляющей и по плоскости – на передней направляющей.

Рисунок 3.1 – Токарный станок модели 16К20Т1

Для обработки заготовок на станке применяются различные виды резцов (проходные, подрезные, отрезные) с механическим креплением режущих пластин. Многогранные твердосплавные пластины закрепляют прихватами, винтами, клиньями и т. д. Материалы режущей части также различны и зависят от обрабатываемого материала.

Схема модели приведена на рис. 3.2, а ее параметры в табл. 3.1. Колебания модели описывались посредством семи дифуравнений (3.1). При этом рассматривались колебания следующих элементов технологической системы: лезвия инструмента (,); державки резца (,); суппорта (,); резцедержателя (револьверной головки) (,); станины станка с передней и задней бабками (,); шпинделя вместе с патроном и обрабатываемой заготовкой (,).

Рисунок 3.2 – Динамическая модель технологической системы 
токарного станка

Таблица 3.1 – Параметры динамической модели технологической сиcтемы токарного станка

| Динамичес-кие параметры | Моделируемый узел технологической системы (№ массы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лезвие (1) | Державка резца (2) | Суппорт (3) | Станина (4) | Шпиндель с патроном и заготовкой (5) | Резце-держатель (6) |
| Масса mi, кг | 0,29∙10-6 | 0,12 | 37 | 3693 | 29 | 20 |
| Жесткость ki,Н/ м (fi ,Гц) | 1,96∙108 (4,2∙106) | 7,75∙1010 (1,28∙105) | 2,73∙109 (1370) | 2,44∙1012 (4083) | 5,47∙1010 (6920) | 3,15∙109 (2000) |
| Демпфирование с, Н/м/с (добротность Q) | 0.5 (20) | 2170 (20) | 4,33∙104 (10) | 3,84∙106 (25) | 8,45∙104 (15) | 6,78∙104 (15) |

Примечание: Контактное усилие 107 Н; жесткость k определялась по формуле - , где fi – частота собственных парциальных колебаний моделируемого узла находилась методом идентификации; демпфирование сi определялось по следующей формуле , где Qi – добротность (величина) пика собственных парциальных колебаний моделируемого узла находилась методом идентификации.

Дифференциальные уравнения:

|  | (3.1) |  |
| --- | --- | --- |
| Алгебраические уравнения: |  | (3.2) |

## 3.2.2 Исследование динамики технологической системы вертикально-фрезерного станка 6Р13

Вертикально-фрезерный станок 6Р13 является типичным представителем парка фрезерного станочного оборудования (рис. 3.3). Он предназначен для фрезерования, сверления и выполнения расточных работ заготовок любых форм и из любых материалов - от чугуна до сплавов цветных металлов, пластмасс.

Шпиндельная головка вертикально-фрезерного станка оснащена механизмами поворота и ручного осевого перемещения шпинделя. Это позволяет производить обработку отверстий, расположенных под углом до ± 45° к поверхности стола. Высокая жесткость вертикально-фрезерного станка 6Р13 в сочетании с мощным приводом позволяет использовать фрезы как из быстрорежущей стали, так и с пластинами из твердых сплавов и сверхтвердых материалов.

Модель (рис. 3.5) посредством пяти дифуравнений (3.3) описывает произвольно-ориентированные в пространстве колебания следующих элементов технологической системы: консоль со станиной (m1, k1, c1); шпиндель с закреплённой в нём фрезой (m2, k2, c2); часть зуба фрезы, участвующая в процессе резания (m3, k3, c3); салазки с установленной на них заготовкой (m4, k4, c4); стол (m5, k5, c5).

Рисунок 3.3 – Внешний вид вертикально-фрезерного станка 6Р13

Параметры модели приведены в табл. 3.2.

Указанные в таблице массы узлов станка соответствуют данным, приведенным в документации на моделируемый станок.

Таблица 3.2 – Параметры динамической модели технологической системы фрезерного станка

| Динамические параметры | Моделируемый узел технологической системы (№ массы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консоль с основанием (1) | Шпиндель с патроном и фрезой (2) | Зуб фрезы (3) | Салазки (4) | Стол (5) |
| Масса mi , кг | 3494 | 17 | 0,3∙10-6 | 305 | 500 |
| Жесткость ki,Н/ м (fi ,Гц) | 8,6∙109 (250) | 8,1∙106 (110) | 1,9∙108 (4,14∙106) | 6,3∙1012 (228) | 1,2∙109 (250) |
| Демпфирование с, Н/м/с (добротность Q) | 1,8∙106 (3) | 2348 (17) | 0.5 (10) | 1,4∙105 (3) | 2,6∙108 (3) |

а)

б)

Рисунок 3.4 – Моделируемые узлы фрезерного станка а) 
его динамическая модель б)

Примечание: жесткость к определялась по следующей формуле   , где fi – частота собственных парциальных колебаний моделируемого узла; демпфирование с определялось по следующей формуле , где Q – добротность (величина) пика собственных парциальных колебаний моделируемого узла.

Дифференциальные уравнения:

(3.3)

Алгебраические уравнения:

(3.4)

## 3.2.3 Результаты исследований

Целью расчетов было исследование закономерностей изменения звука, сопровождающего процесс резания и косвенно характеризующего динамическое состояние инструмента в процессе металлообработки. При этом для обеспечения наглядности представляемого материала на рисунках рассматривалось изменение либо абсолютной , либо относительной величины амплитуды давления звука (параметра ). В расчёте моделировались участки нормальных и катастрофических износов инструментов (рис. 3.6), соответствующих стационарному и нестационарному характеру изменения параметра  (рис. 3.7). Для достижения данной цели решение системы уравнений (3.8) и (3.9) проводились неоднократно при изменении времени резания от 0 до Т, равного периоду стойкости (ресурсу) с шагом по времени  = 1 с. Одновременно на каждом временном шаге определялись частотные характеристики колебаний модели при последовательном изменении частоты от 0 до 2500÷3000 Гц с шагом по частоте  10 Гц.

Для оценки достоверности разработанных моделей в расчете, в дополнение к тренду параметров звука, исследовался:

– характер изменения с течением времени временной реализации звука;

– профиль шероховатости;

– тренд профиля шероховатости;

– трёхмерные диаграммы изменения одновременно по частоте и по времени спектра звука;

– трёхмерные диаграммы изменения одновременно по частоте и по времени профиля шероховатости.

Результаты экспериментально-расчётных исследований представлены на рис. 3.10 – 3.13 для модели токарного, а на рис. 3.14 – 3.17 для модели фрезерного станков. На рис. 2.10 а и 2.14 а приведены фактический и расчетный спектры звука, сопровождающего процесс резания, которые визуально достаточно хорошо совпадают друг с другом.

в)

Рисунок 3.10 – Результаты расчёта спектра звука, сопровождающего токарную обработку:

а) сравнение расчётного и фактического спектров звука; б) линия регрессионной зависимости между фактическим и расчётным спектрами; в) составляющие суммарного уровня звука, сопровождающего процесс продольного точения

| а) | б) |  |
| --- | --- | --- |
| а) |  | б) |
| в) |  | г) |

Рисунок 3.11 – Сравнение расчетных и экспериментальных данных, описывающих токарную обработку:
а) экспериментальная и б) расчётная временные реализации;
в) экспериментальная и г) расчётная диаграммы «частота – длительность резания – уровень звука»

| а) |  |
| --- | --- |
| б) | в) |

Рисунок 3.12 – Параметры шероховатости, полученные расчётным способом:
а) трёхмерная диаграмма «базовая длина - длительность резания - высота микронеровности»;
б) изменение параметра шероховатости Ra в зависимости от длительности точения; в) профиль шероховатости

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рисунок 3.13 – Данные, полученные расчётно: а) величина напряжения в лезвии вблизи от режущей кромки;
б) величина контактного усилия; в) расчётный и фактический тренды параметра ;

г) линия регрессионной зависимости между расчётным и фактическим трендами параметра

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) |  |

Рисунок 3.14 – Результаты расчёта спектра звука, сопровождающего процесс фрезерования:
а) сравнение расчётного и фактического спектров звука; б) линия регрессионной зависимости между фактическим и расчётным спектрами; в) составляющие суммарного уровня звука

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рисунок 3.15 – Сравнение расчетных и экспериментальных данных, характеризующих фрезерование:
а) экспериментальная и б) расчётная временные реализации;
в) экспериментальная и г) расчётная диаграммы «частота – длительность резания параметр »

| а) |  |
| --- | --- |
| б) | в) |

Рисунок 3.16 – Параметры шероховатости, полученные расчётным способом:
а) трёхмерная диаграмма «базовая длина - длительность резания - высота микронеровности»; б) изменение параметра шероховатости Ra в зависимости от длительности фрезерования; в) профиль шероховатости

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рисунок 3.17 – Данные, полученные расчётным способом:
а) величина напряжения в зубе фрезы вблизи от режущей кромки; б) величина контактного усилия; в) расчётная и фактическая (экспериментальная) огибающие; г) линия регрессионной зависимости между расчётной и фактической

огибающими

О совпадении фактического и расчетного спектров звука, сопровождающего процесс резания, свидетельствует и количественная оценка степени их совпадения, описываемая коэффициентом корреляции R, равным - для обрабатывающей системы токарного станка 0,684 и для обрабатывающей системы фрезерного станка 0,623. Линия регрессии между фактическим и расчётным спектрами звука приведена на рис. 3.10 б для токарного станка и 3.14 б для фрезерного. Из рис. 3.10 в и 3.14 в следует, что максимальный вклад в звуковое поле, сопровождающее процесс резания при точении и фрезеровании, вносит звук, генерируемый режущим лезвием (зубом фрезы). На рис. 3.11 и 3.15 приведены расчётные и полученные в эксперименте временные реализации звукового сигнала и трёхмерные «амплитудно-частотно-временные» диаграммы звука.

На этих графиках частота f измерялась в Герцах, длительность резания τ в минутах, уровень звука в Паскалях. Эта информация показывает, что модель достаточно хорошо воспроизводит не только частотное наполнение звука, но и близко к реальному описывает характер изменения частотных составляющих во времени.

На рис. 3.12 и 3.16 приведены расчётные параметры шероховатости, на рис. 3.13 и 3.17 представлена информация о величине напряжения в лезвии близи от режущей кромки (рис. 3.13 а и 3.17 а) и величине контактного усилия (рис. 3.13 б и 3.17 б).

Результаты расчетов показывают, что модель достаточно хорошо воспроизводит не только частотное наполнение звука, но и близко к реальному описывает характеристики процесса металлообработки.

Результаты расчета напряжений, контактных усилий, шероховатости и профиля шероховатости, приведенные на этих рисунках, соответствуют реальным физически реализуемым значениям этих величин. Все это свидетельствует о достоверности разработанных моделей типовых технологических систем, предназначенных для обработки точением и фрезерованием. Наиболее важными являются расчеты, описывающие характер изменения тренда параметра  по мере износа и последующего разрушения рещущего лезвия. Коэффициенты корреляции между расчетными и экспериментальными значениями параметров  при точении и фрезеровании, соответственно, следующие: R = 0,993 и R = 0,965. Результаты показывают, что на участке нормального износа инструмента (участок АВ на кривой износа (рис. 3.6) параметр  стабилен по величине и даже несколько уменьшается, а далее, при переходе на участок катастрофического износа (участок В1С на рис. 3.6), параметр  возрастает. Принципиально важным результатом расчётов является также установление факта идентичности трендов параметра , контактного усилия и шероховатости.

Результаты исследований показывают, что на участке нормального износа инструмента, а также квазистационарного (до критического развития трещины) параметр  достаточно стабилен по величине, а далее, на участке катастрофического износа и развития трещины данный параметр начинает резко возрастать.

Точность прогнозирования момента перехода от участка стабильного изменения тренда параметра  на участок его резкого изменения (рис. 3.37в и 3.41 в) является ключевой проблемой диагностического контроля состояния инструмента.

Следует отметить, что подобное поведение тренда звука, сопровождающего процесс обработки различных материалов резанием, достаточно широко освещен в соответствующей технической литературе.

Для решения задачи оперативного прогнозирования ресурса инструмента, выполняемого непосредственно в процессе резания, необходимо разработать соответствующую прогнозную модель. Модель должна быть функцией времени и иметь минимум параметров, в состав которых обязательно должен входить искомый ресурс режущего инструмента Т.

Для реализации данной модели в практике резания процесс прогнозирования необходимо автоматизировать, используя с этой целью программируемые микропроцессорные устройства, программное обеспечение которых в формализованном виде содержит прогнозную модель, в число параметров которой входит искомый ресурс инструмента Т.

### 3.3 Методика исследований технического состояния инструмента путем определения критериев разрушения

Методика исследований заключалась в компьютерном моделировании процесса звукообразования, как результата колебаний элементов технологической системы, и сопоставлении результатов моделирования с экспериментом.

### 3.3.1 Звуковое давление и обобщённые координаты

### Звуковое или акустическое давление в среде, окружающей технологическую систему, представляет собой разность между мгновенным значением давления в данной точке среды при наличии звуковых колебаний и статического давления в той же точке при их отсутствии. Иными словами, звуковое давление есть переменное давление в среде, обусловленное пространственными акустическими колебаниями. Максимальное значение переменного акустического давления (амплитуда давления) может быть рассчитано через амплитуду колебания поверхности, создающей акустические (звуковые) колебания [178]:

| , | (3.5) |
| --- | --- |

где  – амплитуда звукового давления, Па; f – частота колебаний поверхности, Гц; с – скорость распространения звука в воздушной среде, м/с; ρ – плотность воздушной среды, кг/м 3; А – амплитуда колебания поверхности, м.

В нашем случае данной поверхностью является поверхность соответствующего элемента технологической системы, совершающая в процессе резания пространственные колебания. Конструктивно технологическая система станка состоит из отдельных узлов и агрегатов, что позволяет использовать при её моделировании упруго-массовую модель с сосредоточенными параметрами. В виде сосредоточенных масс представлялись также режущее лезвие и корпус инструмента.

В качестве обобщённой координаты, описывающей пространственные колебания центра масс моделируемых элементов технологической системы, рассматривается комплексный радиус – вектор .

| , | (3.6) |
| --- | --- |

где  и  – проекции радиус-вектора , соответственно, на боковую (радиальную) (OY) и вертикальную (OZ) оси (рис. 3.18), используемые при описании процесса резания и динамики станков [71].

Пример подобного описания для резца показан на рис. 3.18.

Рисунок 3.18 - Пример обобщённых координат, с помощью 
которых описывались колебания заготовки и резца

Радиус-векторы  характеризуют положение на плоскости YOZ центров масс моделируемых элементов технологической системы. В данной плоскости отмечается наибольшая подвижность рассматриваемого элемента станочного оборудования.

Для достижения поставленной цели – установление закономерностей динамического поведения режущего инструмента и технологической системы в целом при деградации технического состояния инструмента и проявлении этих закономерностей в звуке, сопровождающем процесс резания, – анализировалось изменение уровня звука одновременно по частотной и временной координатам. В соответствие с этим звук рассматривался, как двумерная функция – функция частоты (f, Гц) и функция времени (времени резания τ, с). Для выполнения этого условия в расчетах определялась двумерная функция , характеризующая изменение одновременно с течением времени частотного спектра и уровня звука. Уровень звукового давления, измеряемый в Паскалях, рассчитывался по формуле (3.5), принявшей применительно к сказанному выше следующей вид:

| , Па | (3.7) |
| --- | --- |

где  - средне взвешенная векторная сумма амплитуд колебаний моделируемых элементов технологической системы, м; с – скорость звука в воздухе (с = 340 м/с); ρ – плотность воздуха (ρ =2,2 кг/·м 3).

| , м | (3.8) |
| --- | --- |

где – соответственно, действительная и мнимая части частотной характеристики колебаний центра масс i-того элемента технологической системы в рассматриваемый момент времени τ, мин;

Результаты расчёта величины звукового давления  для наглядности представлялись в виде трёхмерной «амплитудно – частотно – временной» диаграммы.

На практике при диагностическом контроле процесса резания с помощью микрофона контролируется характер изменения суммарной величины звукового давления в зависимости от длительности резания τ, т.е. вместо двумерной функции  определяется значение одномерной функции . В расчёте эта функция определялась следующим образом.

| , MПа | (3.9) |
| --- | --- |

где fi – частота i-той спектральной составляющей звука (), где fК - частота Котельникова (fК =11025 Гц); n – число дискретных составляющих звукового сигнала, подвергавшихся анализу (n = 212 = 4096); n/2 – количество спектральных составляющих звука, уровни которых подвергались суммированию.

График данной одномерной функции представляет собой огибающую временного знакопеременного звукового сигнала. Порядок определения указанной огибающей в эксперименте рассмотрен ниже.

Моделировался процесс обработки заготовки из конструкционной стали. Известно ([1-3]), что характерным при обработке этих сталей является износ по передней и задней поверхностям. Для моделирования был принят наиболее часто рассматриваемый при чистовом и получистовом точении, когда имеет место обязательное требование к состоянию (шероховатости) обработанной поверхности, износ по главной задней поверхности , закон изменения которого во времени приведен на рис. 3.19а ([1-3]). В точке А кривой износа заканчивается участок приработки инструмента, где его износ характеризуется величиной  и начинается участок нормального (практически линейного) износа. Этот участок заканчивается в точке В, где инструмент достигает оптимального по технологическому критерию износа . На кривой износа предлагается выделять переходный участок ВВ1, предшествующий участку катастрофического износа В1С, где градиент кривой начинает существенно изменяется, что свидетельствует об интенсификации процесса изнашивания инструмента. На этом участке в результате интенсификации износа его величина достигает предельно допустимого значения , что требует прекращения процесса резания (рис. 3.19 а, точка В1), так как дальше начинается участок, на котором (например, в точке С) степень износа иструмента, т.е. величина , становится недопустимо большой (рис. 3.19 а).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 3.19 - Кривая износа режущего инструмента (а) и соответствующий ей тренд относительной величины давления звука , сопровождающего процесс обработки резанием (б)

В соответствии с изменением кривой износа, как показывает практика резания [19 - 21] и корреляционная зависимость между трендом давления звука и кривой износа, изменяется и тренд давления звука, сопровождающего процесс резания (рис. 3.19б). Так, на участке нормального износа амплитуда давления звука относительно стабильная, в то время как на участке катастрофического износа она начинает заметно изменяться (как правило, увеличиваться).

Такое поведение тренда давления звука можно объяснить следующим образом:

– во-первых, на участке нормальной работы инструмента площадка износа на задней поверхности лезвия, увеличиваясь (до некоторой величины), играет демпфирующую роль, уменьшая уровень вибрации инструмента и обрабатывающей системы в целом и, следовательно, амплитуду давления звука (рис. 3.19б). Этому способствует образование при обработке сталей лунки на передней поверхности, что сопровождается кинематическим увеличением переднего угла γ и, следовательно, адекватным уменьшением силы резания (участок нормального износа);

– во-вторых, по мере наработки инструмента происходит его «затупление» (увеличивается радиус округления режущей кромки ρ), что вызывает рост силы резания и, при определенных условиях, возникновение выкрашивания и сколов (рис. 3.19б). В результате протекания этих процессов ухудшается динамическое состояние системы, которое проявляется в росте амплитуды звукового давления (участки предкатастрофического ВВ1 и катастрофического В1С износов (рис. 3.19 а, б)).

### 3.3.2 Определение параметров моделей

### Взаимное расположение инерционных и упруго-демпфирующих элементов моделей определялось конструктивно-компоновочной схемой моделируемых технологических систем. Величины этих параметров определялись расчетным способом с последующим уточнением их значений, выполняемым методом идентификации параметров модели [180]. Расчетным способом определялись лишь массы режущих лезвий, прилегающих к режущей кромке инструмента и подвергающихся при этом наиболее интенсивному нагружению.

Так, в качестве массы лезвия резца или зуба фрезы  в модели рассматривалась масса части лезвия, прилегающая к режущей кромке (режущая часть лезвия). При этом величина  принималась равной массе параллелепипеда (рис. 3.20), основанием которого является площадь пятна контакта лезвия со срезаемым слоем заготовки, а высота, равняется предельно допустимой величине износа по задней поверхности инструмента .

При этом для обеспечения условия гарантированного запаса принималась площадь пятна контакта лезвия со срезаемым слоем равной площади поперечного сечения срезаемого с заготовки слоя материала  (рис. 3.20).

Рисунок 3.20 - Объем лезвия, испытывающий силовое воздействие при резании

В соответствии с этим масса  определялась по следующей формуле:

| , | (3.10) |
| --- | --- |

где t -глубина резания, мм; S - величина подачи, мм/об; hЗ - величина износа по задней поверхности мм; ρ - удельная плотность материала лезвия инструмента, кг/мм3.

В качестве массы державки резца  рассматривалась масса её консольной части (рис. 3.21).

| . | (3.11) |
| --- | --- |

Рисунок 3.21 - Расчётная схема стержня державки

Оценка частоты собственных (парциальных) колебаний лезвия вблизи режущей кромки  проводились в предположении, что оно представляет собой упругое тело объёмом υ. В этом случае низшая частота, которая может возникнуть в данном объёме, определялась по следующей формуле [181]:

| , Гц, | (3.12) |
| --- | --- |

где  – скорость распространения упругих поперечных волн в твердом сплаве ( = 3230 м/с [181]); υ – объем лезвия вблизи режущей кромки     ().

Парциальная частота державки резца , определялась, как частота продольных колебаний стержня по следующей формуле [179].

| , Гц, | (3.13) |
| --- | --- |

где n – число узлов ( для консольного закрепления n = 1); μ – погонная масса стержня, кг/м; F – площадь поперечного сечения (, м2); Е – модуль упругости стали (Е = 2,1 10 11 Н/м 2).

Параметры В, Н и L указаны на рис. 2.21. В качестве массы зуба фрезы  в модели рассматривалась масса части зуба, которая прилегает к режущей кромке, и непосредственно осуществляющей процесс резания.

Значения приведенных масс, парциальных частот и добротностей Qi парциальных резонансов остальных моделируемых узлов обеих станков, приведенных в табл. 3.4 и 3.5, уточнялись, как уже было сказано выше, методом идентификации параметров модели. Процедура идентификации заключалась в минимизации невязки между фактическим  и расчетным  спектрами звукового давления.

| , | (3.14) |
| --- | --- |

где n – число частот фактического и расчетного спектров, на которых осуществлялось их сравнение (n = 4096 шт).

Для идентификации использовался фактический спектр, характеризующий звук, сопровождающий процесс металлообработки при инструменте с величиной , т.е. при отсутствии у него как площадки износа, так и каких-либо дефектов. Фактические спектры определялись в экспериментах, описанных в последующих разделах.

Для исследования динамики технологической системы предложено её размыкание, хотя в действительности она является замкнутой динамической системой. Замыкается она в точке контакта режущего инструмента с обрабатываемой поверхностью детали. Для «размыкания» системы необходимо ввести в точке контакта действующее там контактное усилие.

### 3.3.3 Определение параметров контактного взаимодействия заготовки и инструмента

### Нагрузки, действующие на технологическую систему, подразделяются на постоянную (сила резания) и переменные составляющие. Источником переменных составляющих является вибрация. Причины вибраций, как уже говорилось выше, разнообразны и изменяются от простых (вибрация привода и редуктора) до сложных (изменение толщины стружки, резание по следу и автоколебания). Однако, разные по природе колебания одинаковы в одном – они оставляют вибрационный след на обработанной поверхности, периодически изменяя радиус впадины неровности на поверхности детали rд на детали по сравнению с радиусом на лезвии инструмента rи, формирующим ее (рис.3.22 а). Образно выражаясь, заготовка, например, при токарной обработке, играет роль своеобразного «воскового валика», на котором записывается «мелодия» звука, сопровождающего процесс резания. Этот вибрационный след, называемый шероховатостью (поперечной, винтовой, рис. 3.22 б), стандартизирован под названием профиль шероховатости (рис. 3.23 [182]).

Данный след так же, как и при звуковоспроизведении, можно «считывать», поменяв местами причину и следствие. В науке данный подход к исследованию динамики систем носит название «принцип обратимости» [183]. «Принцип обратимости» позволяет рассматривать колебания технологической системы, абстрагируясь от причин этих колебания, которые могут быть весьма сложными и до конца не изученными.

а)        б)

Рисунок 3.22 - Вибрационный след на обработанной
поверхности детали

Рисунок 3.23 - Профиль шероховатости

Профиль шероховатости с точки зрения теории колебаний является не чем иным, как графиком, описывающим механические колебания технологической системы во временной области. Данный график содержит информацию об уровне и частотном составе колебаний системы.

В процессе этих колебаний заготовка и лезвие инструмента (резца, фрезы и др.) осуществляют контактное взаимодействие, характеризующееся контактным усилием  и контактной жёсткостью .

Контактное усилие определяется в соответствии с теорией Герца по следующей формуле [181]:

| ,Н | (3.15) |
| --- | --- |

где – постоянная, зависящая от геометрии соприкасающихся поверхностей и характеристик материала;  – расстояние, на которое сближаются инструмент и заготовка при их контактном взаимодействии.

| , | (3.16) |
| --- | --- |

где  и  – модуль упругости, соответственно, материала заготовки (=2.1·1011 МПа) и инструментального материала (=6.3·1011МПа);  и  – коэффициент Пуассона соответственно, материала заготовки и инструментального материала (в расчетах было принято, что они равны величине 0,28);  и  – радиус, соответственно, следа от резца на обрабатываемой поверхности заготовки и радиус при вершине инструмента ( = 0,4…2,4 мм [1]).

Радиус следа от резца  имеет знак минус, т.к. он характеризует вогнутую поверхность. В расчете было принято, что его величина на 10 % превышает радиус при вершине резца  (). Таким образом, были учтены взаимные колебания инструмента и заготовки, исключающие точное копирование следом инструмента геометрии его режущей части. С учетом этого допущения, а так же, полагая, что коэффициенты Пуассона материалов заготовки и режущей пластины примерно равны, выражение (2.16) примет следующий вид:

| . | (3.17) |
| --- | --- |

В качестве параметра  в расчётах рассматривался параметр шероховатости  [182].

Шероховатость и радиус при вершине инструмента связаны между собой следующим выражением [5].

| , мкм | (3.18) |
| --- | --- |

где S – подача, мм/об.

Эта формула получена из совместного решения уравнений двух окружностей радиусом, который равняется радиусу вершины лезвия резца, смещенных на величину подачи S (рис. 3.24) и последующим разложением её в ряд Тейлора с удержанием первого линейного члена ряда.

| , | (3.19) |
| --- | --- |

где  – расчетная величина неровностей, мм;  – радиус вершины резца до начала его работы, мм;S – подача, мм/об.

С учетом (2.18) выражение (2.19) примет следующий вид:

| , мкм | (3.20) |
| --- | --- |

Проанализируем изменение шероховатости с течением времени, обусловленное износом и изменением геометрии из-за выкрашивания режущей части лезвия.

Рисунок 3.24 - Схема образования профиля обработанной поверхности при

Для общности получаемых результатов перейдём к относительной величине шероховатости , равной отношению текущего значения шероховатости  к её исходной величине , избавившись одновременно от коэффициента размерности 125, а также величин подачи S и радиуса .

| . | (3.21) |
| --- | --- |

График изменения функции (3.21) показан на рис. 3.2. Расчёт производился для следующих параметров:  = 150 мин,  = 60 мин, γ = 5, η = 0.1, α = 0.6, β = 1.5.

Как следует из графика, шероховатость вначале до 20 мин, по мере увеличения радиуса при вершине резца, уменьшается, а потом, в зоне  катастрофического износа лезвия, начинает возрастать, достигая к 50 мин своего исходного значения. К 60 мин шероховатость уже в три раза превышает своё исходное значение, имевшее место при остро заточенном резце.

С учетом (3.18) и (3.19) выражение (3.21) примет следующий вид:

| , Н | (3.22) |
| --- | --- |

Рисунок 3.25 - Изменение шероховатости с течением времени
по мере изменения состояния режущего лезвия

Из (3.18) следует, что контактное усилие в значительной степени зависит от подачи S. Подставим в (3.19) выражение (3.20), учитывающее изменение радиуса при вершине резца в процессе его эксплуатации.

| , Н | (3.23) |
| --- | --- |

Разделив (3.21) на (3.22) и, полагая в (3.23), что , получим выражение для относительной величины контактного усилия .

| . | (3.24) |
| --- | --- |

Как видим, выражения (3.23) и (3.24) идентичны, следовательно, контактное усилие и шероховатость изменяются идентично (рис. 3.25) по мере изменения состояния режущего лезвия инструмента.

#### 3.3.4 Определение параметров контактной жесткости

#### Контактная жёсткость  определялась, как производная от контактного усилия по величине взаимного сближения инструмента и заготовки :

| , | (3.25) |
| --- | --- |

С учётом (3.23) и (3.24) это выражение примет следующий вид:

| , | (3.26) |
| --- | --- |

Из (3.26) следует, что контактная жёсткость линейно зависит от подачи и не чувствительна к изменению геометрии лезвия.

Выше было показано, что контактное усилие является функцией времени, т.к. его величина измеряется с течением времени по мере изменения состояния лезвия инструмента. Однако, если его рассматривать в виде динамического воздействия на металлообрабатывающую технологическую систему, то его необходимо рассматривать и как функцию частоты колебаний динамической системы станка.

Другими словами, входное воздействие, обозначим его величиной , является одновременно функцией исходной величины контактного усилия, частоты и времени:

| , | (3.27) |
| --- | --- |

где:  – исходное значение контактного усилия, фиксируемого при острозаточенном () резце;  – временной множитель, равный безразмерному контактному усилию (3.24), где:  – параметры временного множителя, определяемые при идентификации параметров звукового давления (рис. 3.26), сопровождающего процесс резания;  – частотный множитель, где:  – переменная круговая частота возмущающего воздействия; – постоянная круговая частота возмущающего воздействия, равная частоте оборотов шпинделя; Q – степень усиления возмущающего воздействия на частоте , Q = 1, 2, 3...15.

Рисунок 3.26 - Изменение тренда относительной величины звукового давления

в зависимости от длительности резания

Период частоты  равен:

| , с | (3.28) |
| --- | --- |

где: S – подача, мм/об; V – скорость резания, м/мин; n –частота вращения шпинделя, об/мин.

Соответственно частота  будет равна величине, обратной периоду:

| , с-1 | (3.29) |
| --- | --- |

На рис. 3.27 приведены графики, характеризующие изменение тренда относительной величины давления звука  (далее по тексту параметра ). Параметр  рассчитывается по следующей формуле:

| , | (3.30) |
| --- | --- |

где  – амплитуда звукового давления, измеряемая, соответственно, в исходный и текущий моменты времени.

Сравнение трендов параметра , описывающих два различных процесса резания, практически идентично. Это свидетельствует о том, что влияние контактного усилия  на поведение тренда параметра  не зависит от вида процесса резания.

На рис. 3.28 показана трёхмерная диаграмма иллюстрирующая изменение возмущающего усилия  по частоте и по времени.

Рисунок 3.27 - Изменение возмущающего усилия  по частоте и по времени

Она рассчитана по формуле (3.30) для следующих параметров: γ = 4, η = 3,  = 112 мин,  = 104 мин,  = 52 с-1 , S = 0,05 мм/об.

Из рис. 3.27 следует, что пик возмущающего усилия, приходящийся на частоту, генерируемую шероховатостью, с течением времени, по мере изменения состояния режущего лезвия инструмента, возрастает.

Полученные выше выражения для возмущающего усилия (3.30) и контактной жёсткости (3.29) были использованы при разработке и анализе колебаний рассмотренных ниже динамических моделей металлообрабатывающих технологических систем.

## 3.4 Выводы

1. Результаты расчетов показывают, что модель достаточно хорошо воспроизводит не только частотное наполнение звука, но и близко к реальному описывает характеристики процесса металлообработки.

2. Результаты расчета напряжений, контактных усилий, шероховатости и профиля шероховатости, приведенные на этих рисунках, соответствуют реальным физически реализуемым значениям этих величин. Все это свидетельствует о достоверности разработанных моделей типовых технологических систем, предназначенных для обработки точением и фрезерованием.

3. Наиболее важными являются расчеты, описывающие характер изменения тренда параметра по мере износа и последующего разрушения рещущего лезвия. Коэффициенты корреляции между расчетными и экспериментальными значениями параметров при точении и фрезеровании, соответственно, следующие: R = 0,993 и R= 0,965. Результаты показывают, что на участке нормального износа инструмента параметр стабилен по величине и даже несколько уменьшается, а далее, при переходе на участок катастрофического износа, параметр возрастает. Принци-пиально важным результатом расчётов является также установление факта идентичности трендов параметра, контактного усилия и шероховатости.

4. Для решения задачи оперативного прогнозирования ресурса инструмента, выполняемого непосредственно в процессе резания, необходимо разработать соответствующую прогнозную модель. Модель должна быть функцией времени и иметь минимум параметров, в состав которых обязательно должен входить искомый ресурс режущего инструмента.

Для реализации данной модели в практике резания процесс прогнозирования необходимо автоматизировать, используя с этой целью программируемые микропроцессорные устройства, программное обеспечение которых в формализованном виде содержит прогнозную модель, в число параметров которой входит искомый ресурс инструмента.

# 4  РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕСУРСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

## 4.1 Разработка модели прогнозирования ресурса инструмента на основе анализа звука, сопровождающего процесс металлообработки

В данном разделе на примере технологической металлообрабатывающей системы разработаны основные методологические принципы прогнозирования ресурса механических систем, осуществляемого в режиме реального времени без прерывания процесса функционирования системы. Выдвинута и обоснована гипотеза о необходимости включения в математическую структуру прогнозной модели параметра, характеризующего искомый ресурс механической системы, что позволяет осуществлять прогноз ресурса путем идентификации данной модели, по результатам контроля тренда контролируемого диагностического параметра. При резании в качестве данного параметра используется относительная величина амплитуды давления звука, сопровождающего процесс обработки материалов резанием (параметр ). В данном случае прогнозная модель описывает поведение тренда параметра  практически на всех участках кривой изнашивания лезвий режущих инструментов.

На основе модели прогноза ресурса инструмента разработана методика изменения (корректирования) режима резания, реализуемого при адаптивном управлении процессом резания и обеспечивающего рациональное использование срока службы инструмента и метод диагностирования технического состояния инструмента и станка.

Вопросами теории и практики прогнозирования в широком смысле этого слова занимается такая наука, как прогностика (от греч. prógnosis — предвидение, предсказание), которая является наукой о законах и способах разработки прогнозов. Целью прогностики, как научного направления инженерной деятельности, является прогноз, т.е. предсказание возможных результатов рассматриваемого явления.

К основным задачам данной науки (прогностики) можно отнести развитие специальной методологии прогнозирования с целью повышения эффективности методов и техники разработки прогнозов.

Научный прогноз – многовариантное суждение о возможных исходах существующей ситуации с оценкой вероятности осуществления каждого из возможных вариантов.

## 4.1.1 Инструментарий прогнозирования

В основе прогнозирования лежат три взаимодополняющих источника информации о будущем:

– оценка перспектив развития и будущего состояния прогнозируемого явления на основе опыта, чаще всего при помощи аналогии с достаточно хорошо известными сходными явлениями и процессами;

– условное продолжение в будущее (экстраполяция) тенденций, закономерности развития которых как в прошлом, так и в настоящем достаточно хорошо известны;

– модель будущего состояния того или иного явления, например, процесса, построенная сообразно ожидаемым или желательным изменениям ряда условий, перспективы развития которых достаточно хорошо известны.

В соответствии с этим существуют ряд дополняющих друг друга способов разработки прогнозов:

– интерполирование - выявление промежуточного значения между двумя известными моментами процесса;

– экстраполирование (собственно прогнозирование), т.е. выявление будущих значений в зоне упреждения за пределами рассматриваемого процесса;

– построение динамических рядов развития показателей прогнозируемого явления на протяжении периодов основания прогноза в прошлом и упреждения прогноза в будущем (ретроспекции и проспекции прогнозных разработок);

– моделирование для построения поисковых и нормативных моделей с учетом вероятного или желательного изменения прогнозируемого явления на период упреждения прогноза по имеющимся прямым или косвенным данным о масштабах и направлении изменений.

Одними из наиболее эффективных являются прогнозные модели в виде систем уравнений. Однако большое значение имеют и другие возможные виды моделей в широком смысле этого термина, в частности, аппроксимационные модели [185].

Приведенное разделение способов прогнозирования является достаточно условным, потому что на практике эти способы взаимно перекрещиваются и дополняют друг друга [24,25].

Задача прогнозирования заключается в изучении характера изменений анализируемых показателей, т.е. исследовании их динамики. Эта задача решается при помощи анализа рядов динамики. Ряд динамики (или динамический ряд) представляет собой ряд расположенных в хронологической последовательности числовых значений анализируемого показателя, характеризующего изменение состояния объекта наблюдения. В случае если эти изменения происходят во времени, то динамический ряд называется временным рядом.

В каждом временном ряду имеются два основных элемента: время и конкретное значение показателя (уровень ряда). Уровни ряда – это показатели, числовые значения которых составляют временной ряд. Время – это моменты или периоды, к которым относятся уровни.

Измерение и анализ временных рядов позволяют выявить закономерности развития контролируемого процесса во времени, которые, как правило, могут четко проявляться не на каждом конкретном уровне, а лишь в тенденции, при анализе в достаточно длительной динамике. На основную закономерность динамики накладываются другие, прежде всего случайные, процессы. Выявление основной тенденции в изменении уровней, именуемой трендом, является одной из главных задач анализа временных рядов.

При анализе поведения во времени технологической системы, широко используется подход, основанный на использовании определенных сигналов с ее стороны. Будучи зарегистрированными, они представляют собой классический временной ряд. Использование данного временного ряда особенно актуально при оценке ресурса режущего инструмента, т.к. математически описать процесс изменения состояния инструмента сложно, но имеется возможность регистрации процессов, сопутствующих этому явлению. В этом случае анализ системы сводится к обработке регистрируемых сигналов, например, звука, сопровождающего технологический процесс металлообработки. В данном случае звуковой сигнал называется наблюдаемой величиной (диагностическим параметром), а метод исследования – реконструкцией динамических систем.

Наблюдаемая величина – это последовательность значений некоторой переменной, регистрируемой непрерывно или через некоторые промежутки времени. Достаточно часто вместо термина «наблюдаемая» используется понятие «временной ряд». Использование для анализа динамического состояния (динамики), в данном случае соответствующих элементов технологической системы, только лишь временного ряда вместо полного решения дифуравнений, описывающих его, ограничивает, конечно, знания о рассматриваемой системе, что, в свою очередь, налагает повышенные требования к методу реконструкции искомых параметров динамической системы.

В нашем случае к этим параметрам относятся параметры, характеризующие состояние обрабатываемой детали, режущего инструмента и станка. К ним можно отнести: погрешность формы изготавливаемой детали, соответствие её размеров допуску, степень износа инструмента, наличие и степень критичности размеров трещин в его лезвии, являющихся причиной выкрашиваний и сколов лезвия, фактический ресурс инструмента, наличие дефектов станка, его остаточный ресурс и др.

Задача прогноза заключается в прогнозировании по данным наблюдений будущих значений измеряемых характеристик изучаемого объекта, т.е. составить прогноз на некоторый отрезок времени вперед. Процедура прогноза заключается в определении параметров аппроксимирующей функции, рекуррентно устанавливающей значение временного ряда по нескольким предыдущим его значениям.

Таким образом, изучение динамики системы, параметры которой, как правило, неизвестны, предлагается заменить прогнозированием динамики порождаемого ею временного ряда.

Применительно к металлообработке временной ряд можно рассматривать как выборочную реализацию из бесконечной популяции, генерируемой стохастическим процессом резания [1-3]. На рис. 3.1 представлен пример временного ряда, сопровождающего процесс продольного точения. Отрезок времени, на котором необходимо определить значения временного ряда, называется временем упреждения [185].

Рисунок 4.1  Временной ряд давления звука, сопровождающего 
процесс продольного точения

Говоря о прогнозировании временных рядов, необходимо различить два взаимосвязанных понятия - метод прогнозирования и модель прогнозирования.

Метод прогнозирования представляет собой последовательность действий, которые необходимо совершить для получения модели прогнозирования временного ряда.

Модель прогнозирования есть функциональное представление, адекватно описывающее временной ряд и являющееся основой для получения будущих значений процесса. Часто, говоря о моделях прогнозирования, используется термин «модель экстраполяции». Если известен вид аппроксимирующей функции, то задача сводится к отысканию входящих в нее коэффициентов.

Цель создания модели прогнозирования состоит в получении такой модели, для которой среднее абсолютное отклонение истинного значения от прогнозируемого стремится к минимальному для заданного времени упреждения. После того, как модель прогнозирования временного ряда определена, требуется вычислить будущие значения временного ряда, а также их доверительные интервалы.

Аппроксимационная (далее по тексту прогнозная) модель должна описывать изменение с течением времени уровня звукового давления, генерируемого процессом резания и реагирующего на износ лезвия и его выкрашивание (скол). Рассмотрим каждый из этих процессов отдельно.

4.2 Разработка аналитического выражения прогнозной модели

На участке приработочного износа инструмента амплитуда давления звука, сопровождающего процесс резания, возрастает. Это подтверждается практикой резания [1 - 3] и расчетами, приведенными в разд. 3. Образование площадки приработочного износа в значительной мере определяется уровнем шероховатости рабочих поверхностей лезвия после заточки. Микровыступы как на главной, так и на вспомогательной задних поверхностях (рис. 4.2) за счет малой площади контакта (только по вершинам выступов (рис. 4.2а), а, следовательно, больших нормальных давлений, контактируя с поверхностями на обрабатываемой детали (заготовке), начинают интенсивно разрушаться, в результате чего фактическая глубина резания  в этот период несколько меньше заданного, требуемого по техпроцессу, .

Рисунок 4.2  Схема взаимодействия лезвия инструмента, имеющего микронеровности, с обрабатываемой деталью:
а – резец до приработки; б – резец после приработки

Далее, за счет уменьшения высоты микронеровностей, а, следовательно, увеличения площади контакта (рис. 4.2 б), давление и интенсивность изнашивания уменьшаются, а изменение величин площадок в зонах контакта лезвия со стружкой и поверхностями на заготовке стабилизируются и начинают приближаться к своим номинальным значениям lном (рис. 4.2 б) и период приработки практически заканчивается.

Изменение глубины резания на участке приработки можно описать следующим образом:

| , | (4.1) |
| --- | --- |

где  – исходная (фактическая) глубина резания, определяющая величину фактической площади срезаемого слоя;  – скорость изменения радиального износа инструмента, характерная для данного сочетания материалов пар трения «заготовка - инструмент»;  – текущее время механической обработки, с.

При окончании периода приработки длительность резания равна времени приработки (), а скорость последующего износа в радиальном направлении на участке нормальной работы инструмента можно определить следующим образом:

| , | (4.2) |
| --- | --- |

где  - нормативная (принятая) глубина резания.

Учитывая, что в этот момент величина радиального износа еще пренебрежимо мала, можно принять текущее значение глубины резания t равным нормативной величине .

Интенсивность изнашивания стабилизируется и за счет некоторого, хоть и менее интенсивного, чем на участке ОА, возрастания износа, текущее значение глубины резания t уменьшается, что можно описать следующим образом:

| . | (4.3) |
| --- | --- |

С учетом (3.2) выражение (3.3) перепишется следующим образом:

| . | (4.4) |
| --- | --- |

Все указанные изменения этого параметра режима резания (t) на участках кривой изнашивания сопровождаются изменением и динамического состояния обрабатывающей системы, а, следовательно, и амплитуды давления звука. Возрастание амплитуды давления звука на участке приработки можно описать уравнением:

|  | (4.5) |
| --- | --- |

где  - величина звукового давления Па, регистрируемый в начале периода приработки инструмента;  - время резания;  - скорость изменения амплитуды давления звука на участке приработки инструмента:

| , Па/с, | (4.6) |
| --- | --- |

где  - амплитуда давления звука, достигаемый в конце участка приработки инструмента, Па.

Функциональная зависимость (4.6) позволяет получить оценку среднего значения скорости изменения амплитуды давления звука на участке приработки. На самом же деле изменение скорости носит более сложный характер, поэтому это изменение предлагается определять по следующей зависимости:

| , Па/с. | (4.7) |
| --- | --- |

Выражение (4.5) с учетом (4.7) в безразмерном виде запишется следующим образом:

| . | (4.8) |
| --- | --- |

Как показывает практика, расчеты и литературные данные, приведенные в разд. 3, тренд амплитуды давления звука, сопровождающего процесс механической обработки резанием, складывается из квазистационарного участка, наблюдающегося при нормальном износе инструмента, и участка подъема при катастрофическом износе (выкрашивание, разрушение инструмента).

Опишем аналитически подобное поведение звукового тренда с переходом от абсолютной величины давления звука  к ее относительной величине - параметру .

Рассмотрим отдельно стационарный участок (рис. 4.3а) и участок возрастания (рис. 4.3б) параметра .

На обоих участках серым цветом выделены геометрически подобные треугольники. Треугольники №1 соответствуют участку аппроксимации, а №2 – участку экстраполяции. Следует отметить, что их подобие имеет и обоснование в соответствии с постулатом физики, сформулированным К. Шенноном: «основные закономерности, наблюдавшиеся в прошлом, будут сохранены в будущем» [185]. Известно, что на данном утверждении основываются методы экстраполяционного прогнозирования. Преобразуем приведенные на рисунке пропорции в уравнения (4.9) для участка нормального физичекое износа и (3.10) для участка катастрофического износа:

|  | (4.9) |
| --- | --- |

где

|  | (4.10) |
| --- | --- |

где

Показатели степеней в данных выражениях введены для учета нелинейности тренда, неминуемо проявляющейся в практике звукообразования. С точки зрения математики это увеличивает число степеней свободы (число параметров) прогнозной модели и тем самым повышает точность их определения при аппроксимации экспериментальных данных.

Таким образом, прогнозная модель, описывающая изменения диагностического признака износа инструмента – амплитуды давления звука – от начала эксплуатации «острого» инструмента до его замены (при ) согласно (4.6), (4.8) и (4.10) можно описать следующим комплексным выражением:

а)

б)

Рисунок 4.3  Тренд параметра

а – участок нормального износа; б – участок катастрофического износа

|  | (4.11) |
| --- | --- |

где – ресурс инструмента при нормальном и катастрофическом износе, соответственно, мин; – исходное (абсолютное) значение звукового сигнала;  –параметры, экспериментально определяемые в процессе идентификации данной модели.

Прогнозная модель (4.11) состоит из суммы двух дробно-рациональных функций. Данный тип функций используется для аппроксимации экспериментальных данных (восстановления параметров аппроксимирующей функции), характеризующихся резкими изменениями. В этот момент рациональная аппроксимирующая функция терпит разрыв, т.к. её знаменатель обращается в ноль. Данное свойство рациональной функции использовано в прогнозной модели (4.11) путём введения в знаменатель представленных в ней дробей искомых ресурсов инструмента в условиях нормального и катастрофического  износов. При достижении длительности применения инструмента τ величины, какого либо из ресурсов ( или ), прогнозная функция претерпевает разрыв. Данное свойство дробей обеспечивает высокую чувствительность прогнозной модели к поведению тренда аппроксимируемых данных, позволяя заранее прогнозировать момент разрыва функции. В практике резания это означает, что прогнозная модель обеспечивает прогноз момента резкого возрастания звука, сопровождающего процесс резания, свидетельствующего о недопустимом состоянии инструмента, т.е. его предельном износе или поломке.

Параметры прогнозной модели определяются в процессе ее идентификации по результатам контроля тренда параметра . Идентификация заключается в минимизации функции невязки (4.12) фактически зарегистрированных и расчетных значений параметра , полученных с помощью (4.11):

| , | (4.12) |
| --- | --- |

где: m – количество измерений, проведенных за все время контроля состояния инструмента; , – соответственно, фактическое и расчетное значение параметра .

Главным параметром прогнозной модели является ресурс инструмента, обусловленный нормальным () и катастрофическим () износами режущей части (лезвия) инструмента.

Прогнозной моделью (4.13) описываются реальные данные об уровнях звука как на участке аппроксимации, так и на участке экстраполяции путем подстановки в нее полученных в процессе аппроксимации опытных параметров ,.

На участке экстраполяции звук достигает своей предельной величины  и, соответственно, исчерпания инструментом своего ресурса - прогнозного  или остаточного . Прогнозный ресурс  определяется как среднее гармоническое параметров  и .

| . | (4.13) |
| --- | --- |

Это объясняется тем, что суммарная повреждаемость лезвия  равна сумме повреждаемостей от его износа , а также сколов и выкрашиваний режущей кромки .

Окончательно выражение для прогнозной наработки инструмента до замены запишется в следующем виде:

| , | (4.14) |
| --- | --- |

Остаточный ресурс инструмента  рекомендуется  определять по формуле:

, мин,

где  - время работы инструмента, принятое приназначении параметров режима резания, т.е. равное периоду стойкости, мин;  - текущее значение времени работы инструмента.

Применение прогнозной модели (4.12) проиллюстрировано на рис. 4.4 на примере данных, полученных при фрезеровании цилиндрической фрезой.

Рисунок 4.4  Фактический тренд параметра и модель прогнозирования ресурса инструмента на примере фрезерования

4.3 Методика прогнозирования ресурса лезвийного инструмента

Из-за исключительной сложности и взаимосвязи явлений, протекающих при обработке резанием [1, 2], физическая природа изнашивания инструмента в широком смысле этого понятия изучена еще не до конца. Для адекватного описания изменения состояния инструмента требуется многопараметрическая модель. Однако решение проблемы облегчается тем, что изменение качества инструмента протекает во времени. Этим обстоятельством, как раз и объясняется то, что среди ограниченного числа параметров разработанной прогнозной модели, доминирующими является именно временные параметры ТНИ и ТКИ, характеризующие ресурс инструмента на участках нормального и катастрофического износов, соответственно.

Однако при рассмотрении этих параметров в практике их прогнозирования приходится сталкиваться с одним неприятным обстоятельством – нестабильностью их прогнозной оценки. Для изучения с целью получения исходных данных для последующего математического анализа данного вопроса был проведен ряд опытов как по обтачиванию (продольному точению), так и по обработке цилиндрической фрезой. В экспериментах процесс обработки производился либо до разрушения лезвия инструмента, либо до предельно допустимой степени его износа. В процессе металлообработки роизводилась непрерывная запись на компьютер звукового сигнала, регистрируемого посредством микрофона, устанавливаемого в непосредственной близости от зоны резания.

### 4.3.1 Компенсация нестабильности прогнозирования ресурса инструмента Одной из существенных причин нестабильности может являться неоднородность структуры материала обрабатываемой заготовки. Так, например, локальное повышение твердости вызывает, как правило, рост нагрузки и, соответственно, локальный рост градиента амплитуды давления звука. Рост градиента нагрузки влечет за собой также и увеличение скорости повреждения инструмента, а, соответственно, и более пессимистический прогноз его стойкости.

Пример подобной нестабильности прогноза ресурса инструмента, отмечавшейся при продольном точении приведен на рис. 4.5.

Статистический анализ данных прогноза, приведенных на рис. 4.5, позволил получить следующие результаты:

- математическое ожидание прогноза ресурса = 73 мин;

Рисунок 4.5  Изменение в процессе

продольного точения статистических

параметров прогноза

- среднее квадратическое отклонение прогноза σТ = 10 мин;

- коэффициент вариации 0.136;

- верхняя граница прогноза при доверительной вероятности 0.997 103 мин;

- нижняя граница прогноза при доверительной вероятности 0.997  43 мин.

Результаты статистического анализа показывают, что разброс текущего значения прогноза ресурса  достаточно велик (43…103 мин). Классическим методом борьбы с этим явлением является ориентация на благоприятное математическое ожидание обрабатываемой статистики. Выше рассмотрено математическое ожидание всех статистических данных в целом , собранных за 43 минуты резания. На практике объем базы статистических данных (объем статистики) меняется (пополняется), начиная с первого замера и заканчивая последним. В соответствии с изменением объема статистики следует пересчитывать ее математическое ожидание, т.е. периодически определять текущее значение ресурса :

| , мин, | (4.15) |
| --- | --- |

Пример подобного пересчета показан на рис. 4.3. В соответствии с законами статистического анализа текущее значение математического ожидания прогнозируемого значения ресурса в данный момент времени  изменяется в пределах:

|  | (4.16) |
| --- | --- |

где  – первое значение прогнозной статистики;  – математическое ожидание прогноза полной статистики.

Математическое ожидание в соответствии с его свойствами характеризуется меньшей вариацией (средним квадратическим отклонением ), по сравнению с вариацией текущего прогноза (средним квадратическим отклонением ):

| , | (4.17) |
| --- | --- |

где n – количество прогнозных значений стойкости.

Существенно меньшая изменчивость (непостоянство) текущего значения математического ожидания  наглядно показана на рис. 3.3. Это можно показать и чисто математически, представив выражение (3.24) в следующем виде:

| . | (4.18) |
| --- | --- |

Коэффициенты, стоящие перед слагаемыми в (4.18), являются по своей сути весовыми коэффициентами. Первый коэффициент при увеличении порядкового номера текущего измерения (увеличении количества статистических данных) стремится к единице, а второй – к нулю. По этой причине влияние вновь поступающих данных на математическое ожидание статистического ряда уменьшается. Это свойство математического ожидания решает проблему непостоянства прогнозной величины ресурса инструмента.

Однако уменьшение непостоянства математического ожидания автоматически приводит к уменьшению его чувствительности к текущему изменению амплитуды давления звука. Данный недостаток математического ожидания наглядно показан на рис. 4.5. Из рисунка следует, что, в рассматриваемом примере металлообработки, после достижения инструментом 70% его наработки до замены из-за предельного износа, прогноз ресурса стабилизировался и изменялся от 20 до 30 мин. В то же время математическое ожидание давало завышенное значение ресурса минимум на 50 мин.

Для устранения данного недостатка был использован метод «скользящего среднего» (экспоненциального сглаживания), при котором текущее значение прогнозной ресурса определялось по следующей формуле [187]:

| , | (4.19) |
| --- | --- |

где α – параметр сглаживания (α = 0,2).

Сравнение (4.18) и (4.19) показывает, что при экспоненциальном сглаживании весовые коэффициенты слагаемых неизменны и не зависят от порядкового номера измерения. По этой причине статистический ряд одинаково реагирует на текущие измерения и не зависит от количества его членов, т.е. длительности резания.

Результат экспоненциального сглаживания показан на рис. 4.6. Как видим, скользящее среднее имеет относительно незначительное непостоянство и, практически сохраняя свойства математического ожидания, более точно описывает текущую величину прогнозного ресурса  на самом ответственном завершающем участке эксплуатации инструмента.

Рисунок 4.6  Сравнительный анализ прогноза ресурса инструмента в процессе резания

Как уже выше указывалось, на ресурс инструмента оказывает влияние множество факторов, в результате чего прогнозный ресурс является случайной величиной. Поэтому данному параметру - ресурсу, - как случайной величине, надо давать интервальную оценку. В качестве верхней границы интервала предлагается принять скользящую среднюю , а нижней - наиболее вероятное значение ресурса .

Это значение находится как математическое ожидание текущей наработки τn и скользящей средней :

| , | (4.20) |
| --- | --- |

где Q(τ) – текущее значение вероятности замены (отказа) режущего инструмента (Q(τ)=1-P(τ)); Р(τ) – текущее значение надежности режущего инструмента

Все прогнозные величины пронормированы фактической величиной ресурса . Из рис. 3.7 следует, что на заключительном этапе эксплуатации инструмента прогнозные оценки его ресурса практически совпадают по величине с фактически реализованной в эксперименте оценке:

|  | (4.21) |
| --- | --- |

Оценим статистическую значимость (достоверность) рассмотренных оценок прогноза ресурса.

# 4.4 Выводы

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы.

1. Предложена новая методология прогнозирования состояния технических систем, заключающаяся в использовании прогнозных моделей, аналитические выражения которых включают в состав своих аргументов искомый ресурс системы. Применение данной методологии к прогнозированию состояния режущего инструмента позволяет впервые отказаться от использования среднестатистических по природе критериальных параметров, с относительно небольшой долей достоверности характеризующей предельно допустимое состояние инструмента в конкретных технологических условиях его эксплуатации.

2. Прогнозная модель, разработанная в соответствие с новой методологией прогнозирования, позволяет определять фактический ресурс режущего лезвийного инструмента на основе идентификации модели по результатам контроля тренда давления звука, сопровождающего процесс резания. Текущее численное значение ресурса, определяемое при идентификации наряду с другими параметрами прогнозной модели, учитывает предысторию нагружения инструмента (путем применения относительных (безразмерных) параметров) в конкретных технологических условиях его эксплуатации, что позволяет отразить их индивидуальные особенности, исключая применение для их характеристики традиционно используемых, как правило, статистически ненадежных критериев.

3. Оценка статистической значимости прогнозной модели показала, что коэффициенты модели согласно F-критерию Фишера статистически значимы. Коэффициенты корреляции R между фактическими параметрами тренда звука и графиками прогнозной модели составил:

– на участке нормального износа инструмента при продольном точении (обточке) 0,852, при фрезеровании цилиндрической фрезой - 0,993;

– на участке катастрофического износа инструмента при продольном точении 0,903, при фрезеровании цилиндрической фрезой - 0,992.

4. Впервые для комплексной оценки состояния обрабатывающих систем на примере типового станочного оборудования – токарного и фрезерного станков – предложено использовать обобщенный показатель состояния – классифицирующую функцию, позволяющую привести состояния данного типа оборудования, наблюдающиеся в разнообразные условиях их эксплуатации, к ряду стандартных (подобных) состояний. Классифицирующая функция, учитывает при диагностировании одновременно степень и скорость (темп) изменения состояния подконтрольного объекта и, тем самым, позволяет упреждать момент достижения объектом своего критического состояния, что существенно повышает достоверность диагностирования и надежность выполняемого по его результатам управления обрабатывающей системой.

# 5 ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

## 5.1 Основные положения алгоритма функционирования системы диагностирования технического состояния обрабатывающей системы

Система диагностирования должна оперативно выдавать информацию о ресурсе инструмента и, исходя из этого, указывать момент своевременной замены инструмента для предотвращения его непредвиденного отказа (поломки) и брака обрабатываемой детали. На основе этой информации система должна обеспечивать непрерывный контроль качества обработки детали, технического состояния режущего инструмента и станочного оборудования.

Алгоритм функционирования системы диагностирования разработан с учетом требований соответствующих ГОСТов, например, [69], нормирующих отдельные характеристики технического состояния технологической обрабатывающей системы и ее отказы:

- обрабатывающая система имеет два вида отказов: «параметрические» и «функциональные»;

- «параметрические отказы» наблюдаются при чистовой обработке на участке АВ кривой износа инструмента. Чистовая обработка прекращается в точке В. В этой точке, согласно «технологическому критерию», износ лезвия достигает величины, при которой точность и шероховатость обработанной поверхности перестают удовлетворять техническим условиям на деталь hЗоп;

- точность чистовой и получистовой (достаточно часто) видов обработки косвенно характеризуется размерным (радиальным) износом лезвия инструмента, а качество поверхности описывается величиной ее шероховатости;

- «функциональные отказы» происходят при черновой (чаще всего) или получистовой (реже) видах обработки, когда процесс резания не прекращается в точке В1 кривой износа, а может продолжаться даже до точки С, где износ лезвия достигает недопустимой величины hЗнд (рис. 5.1). К функциональным отказам также относят сколы и выкрашивания режущей кромки, приводящие, в конечном счете, к выходу инструмента из строя и его замене;

- наряду с отказами инструмента возможен также отказ обрабатывающей системы из-за дефектов станочного оборудования, что также требует постоянного контроля его состояния.

Рисунок 5.1 - Основные положения алгоритма работы системы 
прогнозирования ресурса режущего инструмента

Структурно–логическая схема алгоритма функционирования системы прогнозирования представлена на рис. 5.2.

Рисунок 5.2  Структурно–логическая схема алгоритма функционирования
системы прогнозирования ресурса инструмента

Как следует из схемы, процесс прогнозирования начинается с измерения и первоначальной обработки исходных данных, необходимых для прогнозирования и оценки технического состояния инструмента и станка.

В качестве исходных данных используются относительная величина амплитуды давления звука, сопровождающего процесс резания (параметр ), и уровни вибрации станка. Параметр , послужил основой для прогнозирования ресурса элементов обрабатывающей системы в соответствии с методикой, изложенной в разд. 4. По этой же методике определяется наработка станка до остановки его на ремонт (осмотр, подналадку). В этом случае вместо параметра  используется амплитуда вибрации АВ (амплитуда виброскорости).

На основании прогноза ресурса инструмента и станочного оборудования диагностируется техническое состояние обрабатывающей системы металлорежущего станка согласно рассмотренной ниже методологии.

## 5.2 Методология диагностирования состояния обрабатывающей системы

При разработке метода диагностирования технического состояния обрабатывающей системы были использованы основные положения теории «нечетких множеств» [206]. Согласно этой теории степень критичности состояния инструмента и конструктивных узлов станка оценивается посредством безразмерных показателей состояния асост. Функции, посредством которых рассчитываются показатели состояния, в теории «нечетких множеств» называются «функциями принадлежности» [206].

«Функция принадлежности» трансформирует исходные значения входных переменных (параметра , уровня вибрации узлов станка АВ, текущую наработку инструмента τ и прогноз их ресурса ) в значения лингвистических переменных «термов» – диагнозов текущего состояния объекта диагностирования. Важным свойством «функции принадлежности» является то, что она представляет собой безразмерную функцию, изменяющуюся от нуля до единицы. В этих же пределах за время обработки материала, изменяются и показатели состояния, проходя последовательно ряд значений лингвистической переменной.

Лингвистическая переменная, называемая в данном случае «показателем состояния объекта контроля», имеет ряд значений «термов». «Термы» представляют собой набор вербальных величин, описывающих постепенно ухудшающийся диагноз состояния объекта диагностического контроля. В табл. 4.1 приведены интервалы, в которых в рассматриваемом случае изменяются физические значения «термов». Предпочтительные числа являются геометрической прогрессией с корнем  [190].

Таблица 5.1 – Базовая шкала лингвистической переменной «показатель состояния объекта контроля»

| Вербальные значения «термов» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Хорошее Состояние» | «Приемлемое состояние» | «Допустимое состояние» | «Требуется подналадка» | «Недопустимое состояние» |
| 0 – 0.41 | 0.41 – 0.63 | 0.63 – 0.9 | 0.9 – 1.0 | > 1.0 |

«Терм» под названием «Требуется подналадка» соответствует, в частности, промежуточному участку кривой износа и тренда параметра . Прекращение обработки детали при попадании значения «функции принадлежности» в этот «терм» обеспечивает выполнение дополнительных условий безопасности и может быть рекомендованным к применению при изготовлении ответственных изделий, а также при адаптивном управлении резанием.

Процедура диагностирования заключается в сравнении фактического значения лингвистических переменных с их стандартными интервальными значениями, приведенными в табл. 5.1. В зависимости от стандартного интервала, куда попадает текущее фактическое значения лингвистической переменной, текущее состояние объекта диагностирования относится к тому или иному «терму», и таким образом ставится тот или иной диагноз его технического состояния.

В результате будут получены выражения для «функций принадлежности», описывающие состояние инструмента, качество обработки детали и техническое состояние станочного оборудования.

### 5.2.1 Диагностирование технического состояния режущего инструмента

В процессе обработки резанием режущий инструмент переходит из одного состояния в другое. Соответственно изменяется и тренд параметра . Состояние инструмента можно изобразить в виде точки на плоскости с координатами «параметр  – время » (рис. 5.3). Степень изменения  параметра  за время протекания технологического процесса обработки описывается следующей «функцией принадлежности»:

| , | (5.1) |
| --- | --- |

где:  – текущее, исходное  и предельно допустимое (критическое) значение параметра  (, где ТПР – ресурс инструмента).

Функция (5.1) согласно классификации, применяемой в теории «нечетких множеств» [206], относится к разряду «S –линейных функций» и имеет ясный физический смысл. Она характеризует часть допуска (), которой соответствует разность между текущим значением параметра  и его исходным значением (). В момент достижения текущим значением параметра  границы допуска () «функция принадлежности» (5.1) равна единице.

Для исключения влияния на оценку состояния инструмента нестабильности параметра , параметр  в выражении (5.1) заменяем его сглаженными значениями. Сглаживание осуществляется путём аппроксимации дискретных значений параметра  графиком прогнозной модели. В этом случае функция (5.1) примет следующий вид:

| . | (5.2) |
| --- | --- |

Параметр  в соответствие со свойствами «функций принадлежности» изменяется от нуля до единицы, достигая предельной величины к моменту замены режущего инструмента (). Лингвистическая переменная в данном случае называется: «степень изменения параметра » и имеет ряд значений «термов». «Термы» этой переменной и их граничные значения приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2 – Базовая шкала лингвистической переменной «степень изменения параметра »

| Вербальные значения «термов» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Ниже средней» | «Средняя» | «Выше средней» | «Недопустимая» |
| 0<≤0,41 | 0,41<≤0,63 | 0,63<<1,0 | ≥ 1,0 |

Для удобства применения в практике контроля процесса резания вводится «терм» «недопустимая степень изменения», свидетельствующий о исчерпании инструментом своих эксплуатационных качеств, приводящих к его разрушению и появлению брака детали. Рассмотренная лингвистическая переменная характеризует текущее техническое состояние инструмента. При обработке одним и тем же инструментом длинномерных и крупногабаритных деталей или же крупной партии деталей необходимо учитывать скорость (темп) изменения состояния инструмента в процессе резания. Учет темпа позволяет своевременно принять упреждающее решение о степени критичности состояния инструмента и осуществить либо его замену, либо коррекцию режимов резания. Темп изменения состояния инструмента характеризуется градиентом тренда звука, сопровождающего процесс резания (градиентом тренда параметра ).

На рис. 5.3 показаны три возможных варианта тренда параметра , отличающихся, в рассматриваемый момент времени , углом наклона .

Тангенсы этих углов представляют собой разные градиенты тренда параметра , что косвенно характеризует разную степень повреждаемости инструмента, т.е. разную скорость изменения износа или развития трещины в его лезвии. Количественные оценки этих скоростей можно получить путем сравнения их с тангенсом угла наклона опорного тренда. Под опорным трендом понимается такая траектория изменения параметра , а, соответственно, и состояния инструмента (рис. 5.3 и рис. 5.4), при которой инструмент достигнет предельно допустимого состояния, отработав нормативное время ( = 60, 90, 120 мин) без появления брака детали.

Рисунок 5.3 - Возможные варианты трендов параметра , проходящих через точку, описывающую текущее состояние инструмента

Рисунок 5.4 - Опорный и фактические тренды параметра

Опорная траектория является прямой линией. Для удобства сравнения реальных криволинейных трендов с опорным целесообразно и реальные криволинейные траектории заменить прямыми. Эти прямые соединяют начальную точку траектории с конечной, где производится замена режущего инструмента.

Наклоны этих линеаризованных трендов характеризуются углом γi. Тангенсы этих углов и угла наклона опорной траектории соответственно, равны:

| . | (5.3) |
| --- | --- |

Разделим первое выражение на второе и, тем самым, пронормируем фактическую скорость  изменения параметра  (градиент его тренда) опорной скоростью  (градиентом опорного тренда).

| . | (5.4) |
| --- | --- |

Формула (5.4) представляет собой «функцию принадлежности», которая изменяется от нуля до единицы () и дает количественную оценку градиента тренда звука, а косвенно, и градиента изменения состояния инструмента. Лингвистическая переменная в данном случае называется «скорость изменения параметра ». «Термы» этой переменной и их граничные значения приведены в табл. 5.3.

Таблица 5.3 – Базовая шкала лингвистической переменной «скорость изменения параметра »

| Вербальные значения «термов» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Медленная» | «Умеренная» | «Быстрая» | «Недопустимая» |
| 0 < ≤ 0,41 | 0,41 < ≤ 0,63 | 0,63 < < 1,0 | 1,0 |

Рассмотренные лингвистические переменные  и  объединены в обобщенную лингвистическую переменную , именуемую «техническое состояние режущего инструмента» (5.5), куда они входят в виде слагаемых с весовыми коэффициентами:

| . | (5.5) |
| --- | --- |

где:  – весовой коэффициент ( = 0,3…0,7).

Весовые коэффициенты определяют степень влияния на оценку состояния инструмента степени и скорости изменения своей косвенной характеристики – тренда давления звука.

С учетом (5.2) и (5.4) выражение (5.5) примет следующий вид:

| , | (5.6) |
| --- | --- |

где ТНОР – нормативное (заданное в паспорте или каталогах) время эксплуатации инструмента до затупления, т.е. равное периоду стойкости; ТПР – прогноз фактического ресурса инструмента.

Выражение (5.6) является «функцией принадлежности», посредством которой рассчитываются значения обобщенной лингвистической переменной . «Термы» этой лингвистической переменной  и их граничные значения приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4 – Базовая шкала лингвистической переменной «техническое состояние режущего инструмента»

| Вербальные значения «термов» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Хорошее» | «Удовлетво-рительное» | «Требующее подналадки» | «Требующее замены» |
| 0 < ≤ 0,41 | 0,41 < ≤ 0,63 | 0,63 < < 1,0 | ≥ 1,0 |

В практике резания лезвие инструмента испытывает комплексное воздействие: износ рабочих поверхностей и выкрашивание режущих кромок.

### 5.2.2. Контроль качества обработки деталей резанием

Качество обработки деталей характеризуется точностью их изготовления и шероховатостью обработанной поверхности. В соответствие с этим качество обработки предложено описывать двумя лингвистическими переменными, имеющими, соответственно, название «показатель качества обработки»  и «показатель шероховатости поверхности» . Рассмотрим порядок получения аналитических выражений для каждого из этих показателей.

#### 5.2.2.1 Показатель качества обработки

Причиной ухудшения качества обработки из-за нарушения геометрии детали является размерный износ лезвия hr, равный по модулю и противоположный по знаку величине изменения радиуса обработанной поверхности детали (рис. 5.5).

Рисунок 5.5 - Ухудшение точности обработанной поверхности из-за 
размерного износа лезвия инструмента

Для получения аналитического выражения показателя качества обработки  воспользуемся методами теории подобия и размерности. Согласно этой теории считаем, что показатель качества обработки описывается следующим набором определяющих параметров: исходным износом , текущим износом , текущей наработкой инструмента, прогнозом ресурса инструмента .

Эти параметры имеют две размерности: длины L () и времени Т (). Искомый показатель качества обработки аКАЧ представим, как функцию произведения этих определяющих параметров, каждый их которых возведен в свою степень:

| . | (5.7) |
| --- | --- |

Далее определяем значения показателей степени. Для этого заменяем величины, стоящие в выражении, их размерностями и подставляем в формулу (4.7):

| . | (5.8) |
| --- | --- |

Поскольку искомый показатель – безразмерная величина, то ее размерность, согласно положениям теории размерностей, равна единице. Согласно этому должны выполняться следующие условия для показателей степеней:

|  | (5.9) |
| --- | --- |

Дополняем данную систему двух уравнений с четырьмя неизвестными до 4-х уравнений условиями:  Совместное решение получающихся при этом четырех уравнений приводит к такому результату:  Таким образом, формула для показателя качества обработки может быть записана так:

|  | (5.10) |
| --- | --- |

Используя определенную в разд. 2 тесную корреляционную зависимость между кривой износа инструмента и трендом параметра , перепишем соотношение (5.10) в следующем виде:

|  | (5.11) |
| --- | --- |

Зависимость (5.11) является искомой «функцией принадлежности», изменяющейся в соответствие с теорией «нечетких множеств», от нуля до единицы [206]. Проверим правомерность этого утверждения по отношению к показателю аКАЧ.

Степень изменения качества обработки детали, обусловленная ухудшением вследствие износа инструмента точности изготовления детали, можно оценить по следующим образом:

| , | (5.12) |
| --- | --- |

где Dн – номинальный (чертёжный) размер детали; DФ – фактический размер детали (); hr – радиальный износ инструмента; ΔВ – верхняя граница допуска.

Перепишем выражение (4.12) в следующем виде:

| . | (5.13) |
| --- | --- |

Выражение (5.13) изменяется от нуля при заточенном инструменте () до единицы, когда величина радиального износа инструмента hr достигает предельно допустимой величине . Превышение единицы приводит к браку детали. Таким образом, косвенная оценка качества обработки, выполняемая посредством формулы (5.11), соответствует расчетам, производимым по соотношению (5.13), на основании прямых измерений геометрических параметров детали, что свидетельствует о достоверности диагностической информации, получаемой посредством зависимости (5.11).

#### 5.2.2.2 Показатель шероховатости обработанной поверхности

Для получения выражения для показателя качества (показателя шероховатости) обработанной поверхности детали были проведены специально поставленные эксперименты. Целью эксперимента было установление корреляционной зависимости между параметром  и параметром Rа, характеризующим шероховатость. Шероховатость измерялась при продольном точении Ст.40Х.

Рисунок 5.6 - Регистрация параметра шероховатости Rа посредством
профилометра типа 283 и ноутбука

Измерения параметра Rа проводились периодически через каждые пять проходов резца с помощью профилометра типа 283. Результаты измерений фиксировались посредством стрелочного индикатора прибора и дополнительно записывались на ноутбук. Схема измерений приведена на рис. 5.6.

Сигнал, зарегистрированный на ноутбук, подвергался дальнейшей обработки с целью определения спектра и профиля шероховатости. Получаемые при этом данные сравнивались со спектром и временной реализаций параметра  (рис. 5.7 – 5.10).

На рис. 5.7 приведены тренды параметра  и параметра шероховатости. При этом для наглядности параметр шероховатости приведен к безразмерному виду , где  – параметр шероховатости, определенный, соответственно, в начале процесса резания и в текущий момент времени).

Сравнение графиков показывает, что тренды параметров  и изменяется согласованно. Коэффициент корреляции R между этими параметрами довольно высокий (R = 0,944, рис. 5.9). На рис. 5.8 приведены частотные спектры параметров  и . Из рисунка следует, что спектры этих параметров достаточно хорошо согласованы, о чем свидетельствует и коэффициент их корреляции R = 0.583. На рис. 5.10 показаны для сравнения профили шероховатости, полученные в результате обработки временной реализации параметра  и сигнала, записанного через профилометр на ноутбук. Ось ординат в данном случае промасштабирована в абсолютных значениях микронеровностей Y, мкм.

На рисунке указаны так же величина подачи S и значение Rа шероховатости, измеренное профилометром. Как видим, оба профиля совпадают как по уровню, так и по шагу следования пиков. Таким образом, результаты экспериментов наглядно свидетельствуют о принципиальной возможности косвенного контроля качества обработанной поверхности по параметру . Данное утверждение математически выражается следующим образом

| ≈. | (5.14) |
| --- | --- |

Решая (5.14) относительно текущей величины шероховатости, и переходя одновременно от параметра шероховатости Ra к параметру Rz, получим выражение для показателя качества обработанной поверхности детали.

| , мкм | (5.15) |
| --- | --- |

Для общности обозначений показателей состояния обрабатываемой детали обозначим параметр шероховатости  в левой части выражения (5.15) знаком показателя шероховатости аш. С учетом этого выражение (5.15) окончательно запишется в следующем виде:

| , мкм. | (5.16) |
| --- | --- |

Рисунок 5.7 - Сравнение трендов параметров и и

Рисунок 5.8 - Спектры параметров шероховатости  и звука

Рисунок 5.9 - Регрессионная зависимость между параметрами шероховатости и звука

Рисунок 5.10 - Профиль шероховатости и форма звукового сигнала

Параметр шероховатости RZ в зависимости от величины радиуса вершины резца rв определяется следующим образом:

– при

| , мкм, | (5.17) |
| --- | --- |

где φ, φ1 – соответственно, главный и вспомогательный углы лезвия резца в плане; S – подача, мм/об;

– при

| , мкм. | (5.18) |
| --- | --- |

Особенностью шероховатости обработанной поверхности является то, что она имеет размерность. Это сделано для удобства активного контроля качества токарной обработки, осуществляемого непосредственно в процессе резания.

### 5.2.3 Диагностирование состояния станочного оборудования

Диагностирование технического состояния станочного оборудования осуществляется с помощью экспертной системы диагностирования, в соответствии с этим она состоит из следующих основных подсистем: «базы данных» и «базы знаний». Рассмотрим последовательно каждую из них.

«База данных» содержит информацию о контролируемых дефектах станка и их диагностических признаках.

Конструктивными основными элементами станка, наиболее часто подлежащими диагностированию, являются шарикоподшипниковые опоры и зубчатые передачи. Рассмотрим каждый из этих элементов отдельно.

##### Шарикоподшипниковые опоры.

Ключевое влияние на качество изготовления детали оказывает техническое состояние шпинделя, которое, в свою очередь, определяется степенью изношенности его шарикоподшипниковых опор.

##### Зубчатые передачи. Наличие значительного количества разнообразных зубчатых передач, является характерной особенностью кинематической схемы традиционно применяемого металлообрабатывающего станочного оборудования.

Работу зубчатой пары сопровождает целый ряд характерных вибраций, вызываемых трением и ударами при обкатывании зубьями одной шестерни зубьев другой. Анализ этих вибраций в работающем оборудовании позволяет достаточно успешно диагностировать различные дефекты зубозацепления [196].

Использование для диагностики состояния зубчатых передач сигналов в размерности виброскорости повышает информативность операции вибродиагностирования.

Нормально функционирующая зубчатая передача даже при отсутствии дефектов может обладать весьма заметной виброактивностью. Колебания при этом возникают в широком диапазоне частот и могут иметь весьма сложный состав и характер. Возбуждение колебаний в зубчатых передачах, в том числе и нормально функционирующих, вызывается проявлением двух основных факторов – погрешностями изготовления и сборки (монтажа) зубчатых колес, а также периодическим изменением жесткости зубьев по фазе зацепления.

Погрешности изготовления складываются из постоянных и переменных погрешностей в шаге зубьев. Погрешности монтажа проявляются в виде нарушений соосности валов и перекосе их осей, нарушении боковых зазоров и др., в результате чего, например, при работе редуктора возникают шумы и удары. Кроме того, изменению динамическиого состояния зубчадых передач повышению вибраций в значительной мере способствуют нагрузки, обусловленные износом деталей редуктора. Особенно ситуация усугубляется при износе зубчатых венцов деталей, когда изменяются отдельные элементы профилей зубьев.

Периодическое изменение жесткости зубьев и постоянная погрешность шага зацепления вызывают появление в вибрации зубчатой передачи колебаний на зубцовой частоте и ее гармониках.

Переменная погрешность в шаге зацепления и нарушения соосности (перекосы осей валов) вызывают вибрацию на частотах вращения валов обоих колес и/или на модуляционных частотах.

Обычно в спектре вибраций зубчатой передачи содержится шумовой компонент, среднеквадратическая величина которого меняется с наработкой, следуя развитию локального износа. Причем, в процессе приработки колес уровень шума уменьшается. При нормальной работе в достаточно длительном интервале времени этот компонент является практически неизменным и начинает расти по экспоненте только в процессе интенсивного износа. Шумовой компонент в спектре вибрации может иметь вид белого шума, который, накладываясь на дискретные собственные частоты деталей зубчатой передачи, может вызывать резонанс и появление новых спектральных составляющих. К этому же может приводить, например, возникновение параметрического резонанса в прямозубых передачах, при появлении отрывных виброударных колебательных режимов.

Эксплуатационные дефекты зубчатой передачи условно можно разделить на следующие виды: абразивный износ зубчатого зацепления, выкрашивание зубьев (питтинг) зубчатых колес, трещины и излом зубьев зубчатых колес, и заедание зубчатых колес. Поскольку они являются возмущающими факторами, свойства вибросигнала (форма сигнала и спектр вибрации, в т.ч. особенно спектр огибающей, кепстр и др.) при их наличии всегда меняются. В частности, в спектре могут меняться соотношения между основными частотами возбуждения, появляться новые спектральные составляющие, значительно изменяется уровень шумового компонента. На временной реализации вибросигнала могут появляться ударные импульсы и изменяться соотношение между периодическими и шумовыми компонентами. В то же время следует учитывать, что существенные изменения формы и спектра сигнала вибрации в основном наблюдаются при развитых повреждениях. На ранней стадии развития дефектов целесообразно использовать другие методы анализа виброакустического сигнала, такие как кепстральный анализ, анализ спектра узкополосной огибающей и др.

#### «База знаний». Диагноз технического состояния станочного оборудования ставится аналогично постановке диагноза режущего инструмента, т.е. путем вычисления посредством «функции принадлежности» значений лингвистической переменной и сравнения этих значений с граничными значениями «термов», приведенных в табл. 5.1. При постановке диагноза выдерживается следующий алгоритм:

– определяется частотный спектр вибраций, зарегистрированных в виброактивных точках станка;

– в спектре выделяются информационные частоты и определяются амплитуды колебаний контрольной точки на этих информационных частотах, представляющие собой диагностические параметры, на основе которых оценивается степень развития дефектов рассматриваемого узла станка;

– из амплитуд колебаний, зафиксированных при текущих и всех предыдущих измерениях, составляется временной ряд (тренд);

– определяется ресурс работы каждого из кнтролируемых узлов станка, путем идентификации прогнозной модели (5.19) по результатам анализа тренда диагностического параметра контролируемых дефектов данного станочного узла. Прогнозная модель (5.19) представляет собой модификацию прогнозной модели, используемой для прогнозирования ресурса инструмента:

|  | (5.19) |
| --- | --- |

где  – наработка станка, соответственно, на момент первого контроля его технического состояния и прогноз наработки до остановки станка на ремонт, соответственно, по причине износа его узлов;  – уровень частотной составляющей вибрации станка, реагирующей на j - тый дефектный узел станка;

– определяются величины лингвистических переменных, описывающих степень критичности технического состояния каждого из подконтрольных узлов станка.

Значения этих лингвистических переменных рассчитываются по «функции принадлежности» (5.20), аналогичной функции (4.6):

| , | (5.20) |
| --- | --- |

где  – степень изменения уровня вибрации на j-той информационной гармонике, выраженная через параметры прогнозной модели (4.19);  – безразмерная скорость изменения уровня вибрации на j-той информационной гармонике;  – прогноз ресурса j-того узла станка, ограниченный, соответственно, его прогнозируемым разрушением из-за усталости материала и достижением предельной величины износа;  – принятый (нормативный) срок службы (наработки до ремонта) диагностируемого узла;  – весовой коэффициент (ξ = 0.1…0.9).

При этом, естественно, со стопроцентной исчерпывающей полнотой нельзя контролировать появление и развитие всех возможных дефектов диагностируемого узла станка. Всегда будет иметь место некоторая неоднозначность в определении их количества и вида. Для исключения этой неоднозначности, являющейся «слабым местом» вибродиагностики, введено понятие «прочие дефекты».

Степень развития «прочих дефектов» оценивается по спектру, образующемуся при удалении из него информационных гармоник, реагирующих на известные дефекты станочных узлов.

Величина (уровень) вибрации, соответствующая оставшейся части спектра, предложено рассчитывать по следующей формуле:

| , | (5.21) |
| --- | --- |

где  – уровень вибросигнала в мм/с, характеризующий сумму энергий информационных гармоник, реагирующих на известные и неизвестные дефекты станочного узла;  – уровень вибросигнала в мм/с, характеризующий энергию информационной гармоники, реагирующей на j-тый известный дефект станка.

Таким образом, согласно вышеизложенному подходу, удается контролировать практически все дефекты контролируемых узлов станка и своевременно останавливать его на ремонт, не обращая внимания на категорию, к которой относится доминирующий у станка дефект. Если природа дефекта, из-за которого был остановлен на ремонт станок, неизвестна, то в результате ремонта эта причина будет выявлена и список известных дефектов будет пополнен. Говоря другими словами, система диагностики по мере ее эксплуатации на данном станке будет «дообучаться», уменьшая тем самым число дефектов, имеющих неизвестную природу.

Диагноз состояния станочных узлов определяется по результатам сравнения рассчитанных для этих узлов фактических значений показателя состояния  с его «термами» (диагнозами), приведенными в табл. 5.1.

Сводка аналитических выражений для «функций принадлежности» (параметров состояния) и их назначение приведены в табл. 5.5.

Таблица 5.5 – Аналитические выражения «функций принадлежности», используемых при диагностировании техническогосостояния обрабатывающей системы

| Элемент обрабатывающей системы | Функция принадлежности |  |
| --- | --- | --- |
|  | характеризует | формула |
| деталь | точность поверхности |  |
|  | шероховатость поверхности | ,мкм |
| инструмент | износ рабочих поверхностей |  |
|  | выкрашивание режущих кромок |  |
|  | комплексное воздействие износа и выкрашивания |  |
| станок | степень развития дефектов станка |  |

Процедура диагностирования состояния обрабатывающей системы для создания условий внедрения ее в практику резания автоматизирована.

## 5.3. Автоматизация процесса диагностирования технического состояния обрабатывающей системы

Алгоритм диагностирования технического состояния обрабатывающей системы, выполняемый непосредственно в процессе обработки материалов резанием, приведен на структурно-логической блок-схеме (см. рис. 5.1). Данный алгоритм послужил основой для разработки программного продукта, используемого в микропроцессорном прогнозно - диагностическом комплексе (МПДК), структурная схема которого приведенна на рис. 5.11.

Рисунок 5.11 - Структурная схема микропроцессорного прогнозно -диагностического комплекса:1-деталь, 2- режущий инструмент, 3- резцедержатель, 4-микрофон, 5-суппорт, 6 –датчики вибрации,7- микропроцессорное стройство

Микропроцессорный прогнозно - диагностический комплекс функционирует следующим образом. В процессе обработки детали 1 режущим инструментом 2, установленным в резцедержателе 3, генерируются звуковые волны, интенсивность которых характеризуемая амплитудой давления, измеряется микрофоном 4, возникающая при этом вибрация станка 5, фиксируется датчиками вибрации 6, расположенными непосредственно на контролируемых узлах станка. Звуковые и вибрационные сигналы, регистрируемые непрерывно в процессе резания, поступают в микропроцессорное устройство 7, где подвергаются обработке по компьютерной программе, отражающей алгоритм прогнозировании ресурса режущего инструмента и диагностирования технического состояния, как режущего инструмента, так и обрабатывающей системы в целом.

Микрофон модели SK-M714 имеет следующие характеристики: чувствительность - 47dBV / Па ± 4 дБ, полоса пропускания 100-16000 Гц, рабочее напряжение U = 1.5 V DC , пальчиковый стерео - разъем 3,5 мм. Пример реализации МПДК на базе ноутбука, приведен на рис. 5.12.

Рисунок 5.12 - Макет МПДК на базе ноутбука

Микропроцессорный прогнозно-диагностический комплекс 
позволяет (рис. 5.13):

- регистрировать изменения звука и вибрации во времени;

- определять тренд параметра  звука;

- рассчитывать спектр вибраций станка и выделять из него информационные гармоники;

Рисунок 5.13 - Структурно-логическая схема микропроцессорного прогнозно-диагностического комплекса

- прогнозировать ресурс режущего инструмента, рассчитывать величины показателей состояния и определять на основе этого при чистовой обработке (участок кривой износа АВ1) продолжительность бездефектной работы обрабатывающей системы, а при катастрофическом износе инструмента (участок кривой износа В1С) – момент своевременной замены инструмента при достижении им оптимального износа;

- прогнозировать наработку станка до остановки на ремонт или подналадку с указанием причин ремонта или подналадки;

- контролировать в режиме текущего времени качество обработки детали, технического состояния инструмента и станка;

- рассчитывать (выбирать при их ступенчатом изменении) непосредственно в процессе резания оптимальные режимы резания, позволяющие завершить текущий технологический переход, исключив тем самым поломку инструмента и брак детали;отображать результаты контроля в наглядной форме на экране микропроцессорного устройства;

- генерировать звуковой сигнал при достижении обрабатывающей системой критического состояния, связанного с качеством обработки детали, техническими состояниями режущего инструмента или станка;

–	документировать результаты диагностирования в виде «Протокола диагностирования...», сохраняемого в текстовом файле.

Прогнозирование начинается с оперативной, выполняемой в режиме реального времени, регистрации исходной информации, выполняемой с помощью микрофона и датчиков вибраций (рис. 5.11, рис. 5.14). Микрофон и датчики вибраций превращают переменное по своей природе звуковое давление и механические колебания узлов станка в электрические сигналы. Измерения проводятся в 1024 точках отсчета с частотой дискретизации 11025 Гц.

Причем, измерения, для повышения их статистической достоверности проводятся каждый раз трижды с последующим усреднением 3072 измеренных значений. Заложенная в МПДК такая процедура усреднения позволяет избежать искажающего влияния окружающих обрабатывающую систему звуковых полей (шумов).

Рисунок 5.14 - Блок-схема алгоритма прогнозирования ресурса режущего инструмента и диагностирования технического состояния обрабатывающей системы

Аналогично, при диагностировании станочного оборудования, спектр колебаний в контролируемой точке (месте расположения датчика вибраций) определяется также трижды и усредняется по такой же методике. Измеренные сигналы подаются на МПДК, где подвергаются обработке, характер и объем которой отвечает требованиям прогнозирования ресурса инструмента и диагностирования технического состояния обрабатывающей системы (см. табл. 5.2). Результаты прогнозирования с целью их оперативного использования изображаются на экране микропроцессорного устройства. Пример подобной визуализации результатов контроля качества обработки детали и состояния инструмента приведен на рис. 5.15.

Рисунок 5.15 - Визуализация результатов прогнозирования ресурса и оценки

на этой основе качества обработки детали и состояния режущего инструмента

На экран устройства в виде цветных линий выводятся графики изменения во времени рассмотренных выше показателей состояния. по мере ухудшения качества обработки детали и состояния инструмента в соответствие со стандартными состояниями, приведенными в табл. 5.1, цвет линий меняется от синего до красного. Там же приводится тренд параметра  (кривая зеленого цвета), график прогнозной модели (5.13) (график красного цвета) и профиль шероховатости. Вариант визуализации, результатов диагностирования всех элементов обрабатывающей системы, включая и станочное оборудование.

Автоматизация процесса диагностирования состояния обрабатывающей системы с помощью разрабртанного МПДК позволяет в случае его внедрения в практику резания позволяет существенно повысить качество обработанных поверхностей и сократить себестоиость обработки за счет: сокращения как машинного, так и вспомогательного времен; снижения затрат на инструмент как путем его своевременной замены, так и исключения случайных сколов и поломок; уменьшения брака путем своевременной остановки (прерывания) процесса обработки.

5.4 Экспериментальная апробация разработанной системы диагностирования технического состояния обрабатывающей системы

В разделе приведены результаты экспериментальной проверки разработанной системы диагностирования технического состояния обрабатывающей системы и прогнозирвания ресурса ее основных элементов. В эксперименте проверялась эффективность программного обеспечения микропроцессорного прогнозно-диагностического комплекса, формализующего алгоритм функционирования системы диагностирования.

При проведении экспериментов решались следующие задачи:

- экспериментальное подтверждение полученной в разд. 3 аналитической закономерности, описывающей поведение элементов обрабатывающей системы в зависимости от наработки (износа) инструмента, путем анализа тренда параметра , характеризующего звук, сопровождающий процесс обработки материалов резанием;

- апробация разработанной в разд. 4 прогнозной модели, предназначенной для определения ресурса режущего инструмента и элементов станочного оборудования;

- проверка эффективности применения показателей состояния, получаемых методом «теории нечетких множеств», для оценки степени критичности текущего состояния инструмента и обрабатывающей системы;

- проверка функциональных возможностей разработанного микропроцессорного прогнозно-диагностического комплекса, предназначенного для автоматизации процесса контроля качества функционирования обрабатывающей системы.

## Методика эксперимента.

Экспериментальная проверка теоретических положений, рассмотренных в данной работе, проводилась для сборных резцов, применяемых в токарных обрабатывающих системах.

Эксперименты проводились в лабораторно - производственных условиях на токарном станке 16К20Т1 (рис. 5.16) на режимах, материалах заготовки и резца, приведенных в табл. 5.6. Регистрация информации о состоянии инструмента проводилась в соответствии со структурной схемой микропроцессорного прогнозно-диагностического комплекса, представленной на рис. 5.11: амплитуда давления звука, возникающего в процессе обработки детали 1 режущим инструментом 2, установленным в резцедержателе 3, измерялась с помощью микрофона 4.

Рисунок 5.16 - Регистрация звукового и вибрационного сигналов в эксперименте

Таблица 5.6 – Условия эксперимента

| Режим резания |  |  |  | Материал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обороты шпинделя n, об/мин | Скорость резания V, мм/мин | Глубина резания t,мм | Подача S, мм/об | Пластинка | Заготовка |
| 970 | 91 | 0.3 | 0.15 | Т15К6 | Сталь Ст 45 |
| 970 | 91 | 0.3 | 0.25 | Т15К6 | Сталь Ст 40Х |

Дополнительно посредством датчиков вибрации 6 фиксировалась вибрация суппорта 5 с размещенной на нем револьверной головкой (рис. 5.17).

Рисунок 5.17 - Размещение датчиков на револьверной головке токарного станка

## Результаты экспериментов

Примеры типовых временных реализаций звукового и вибрационного сигналов, фиксировавшихся в эксперименте, и их спектры приведены на рис. 5.18. Эти исходные данные были подвергнуты дальнейшей обработке с целью использования приведенной информации для получения необходимой прогнозной оценки динамического состояния элементов обрабатывающей системы.

### Закономерности поведения тренда параметра  и прогноз наработки инструмента до его замены

На рис. 5.19 приведены экспериментально зарегистрированные тренды давления звука, сопровождающего процесс продольного точения. На тренде присутствуют участки нормального (1) и катастрофического (3) износов инструмента, а так же разделяющий их переходный участок (2).

Как видим, характер изменения тренда по мере износа инструмента подтверждает полученные в разд. 3 расчетные данные. Верхняя граница прогноза ресурса  получена при минимизации невязки (4.12) между полученным в эксперименте трендом параметра и графиком прогнозной модели (4.13). Нижняя граница прогноза  равна экспоненциально среднему значению , рассчитываемому по формуле (4.19). Из рисунков следует, что прогнозный диапазон 4 охватывает переходный участок 2 и часть участка катастрофического износа 3.

В практике резания достижение временного интервала 4, практически совпадающего с переходным участком 2, требует принятия решения о коррекции режима резания. В экспериментах коррекция режима резания не проводилась, т.к. инструмент доводился до предельно допустимого состояния (поломки) с целью определения фактического ресурса инструмента и его сравнения с прогнозом.

На рис. 5.19 показано: изменение прогноза в зависимости от длительности резания; экспоненциально среднее значение прогноза; границы доверительного интервала прогноза, куда с вероятностью 0.95 укладывается искомый прогноз ресурса инструмента.

В практике резания достижение временного интервала 4, практически совпадающего с переходным участком 2, требует принятия решения о коррекции режима резания. В экспериментах коррекция режима резания не проводилась, т.к. инструмент доводился до предельно допустимого состояния (поломки) с целью определения фактического ресурса инструмента и его сравнения с прогнозом.

| а) | б) |
| --- | --- |
| с) | д) |

Рисунок 5.18 - Результаты обработки зарегистрированного сигнала:
а) временная реализация звукового сигнала; б) спектр звукового сигнала; с) временная реализация вибрационного сигнала; д) спектр вибрационного сигнала

Рисунок 5.19 - Тренд параметра, сопровождающего продольное точение

На рис. 5.20 показано: изменение прогноза в зависимости от длительности резания; экспоненциально среднее значение прогноза; границы доверительного интервала прогноза, куда с вероятностью 0.95 укладывается искомый прогноз ресурса инструмента.

Рисунок 5.20 - Прогноз ресурса инструмента до его замены

Как видим, примерно, с середины процесса резания, прогноз ресурса стабилизируется, соответственно сужаются и границы его изменения, показывая, что прогноз укладывается в 5-ти процентное отклонение от экспоненциального среднего значения. Результаты апробации прогнозной модели (4.13) при различном поведении тренда давления звука приведены на заключительном этапе эксплуатации инструмента, т.е. при его катастрофическом износе (рис. 5.20, временной интервал 3). На всех кривых присутствуют характерные участки, включая и переходный участок износа инструмента.

Результаты статистической оценки качества аппроксимации экспериментальных данных по F-критерию Фишера значительно превышает его табличное значение. Это свидетельствует о том, что расчетные данные намного лучше описывают экспериментальные данные по сравнению с оценкой этих же экспериментальных данных по их средне-статистическому значению. Результаты статистической оценки точности прогнозирования ресурса инструмента для доверительной вероятности Р = 0.95. Они достаточно убедительно свидетельствуют о их статистической значимости. Из табличных данных следует, что прогноз ресурса инструмента Т с доверительной вероятностью Р = 0.95 является статистически значимым и надежным. Об этом свидетельствует и незначительное по абсолютной величине отклонение доверительных границ от их матожидания, и значительное превышение фактическим коэффициентом Стьюдента  его табличного значения , и незначительная величина коэффициента корреляции ν.

5.5 Выводы

- Экспериментально подтверждена возможность применения полученной в работе прогнозной модели для определения ресурса режущего инструмента. Установлено, что погрешность прогноза ресурса инструмента с вероятностью 0,95 не превышает 5 %.

- Доказана и экспериментально проверена тесная корреляционная зависимость между параметром  звука, сопровождающего резание, и временными и частотными параметрами шероховатости Rа и Rz, что указывает на принципиальную возможность оперативной оценки в режиме реального времени качества обработанной поверхности детали.

- Прошла апробацию оценка степени критичности технического состояния обрабатывающих систем, выполняемая посредством вычисления показателей состояния, широко применяемых в теории «нечетких множеств».

Проверка функциональных возможностей микропроцессорного прогнозно-диагностического комплекса показала, что он позволяет в режиме реального времени контролировать качество обработки детали и состояние режущего инструмента и станка, прогнозируя своевременное прекращение процесса резания с целью предотвращения появления брака детали и поломки инструмента, что позволяет рекомендовать его для широкого внедрения в практику обработки материалов резанием, решая тем самым насущную задачу ее автоматизации.

ВЫВОДЫ

На основе анализа поведения динамических моделей типовых технологических обрабатывающих систем (токарной и фрезерной) разработана модель прогнозирования технического состояния технологической системы, позволяющая оценивать ресурс как инструмента, так и основних узлов металлообрабатывающего станка.

Разработаны математические модели динамического поведения технологических обрабатывающих систем, находящихся под постоянным воздействием внутреннего фактора – изменения состояния ее элементов, в частности, режущего инструмента, – и проведены с их помощью исследования, которые позволили подтвердить и обобщить известные из практики резания закономерности динамического поведения одного из самых «слабых» ее элементов - инструмента – в процессе изнашивания его лезвия (лезвий).

Доказано, что выбор такого физического явления, как звук, в качестве источника исходной информации для прогнозирования как ресурса инструмента, так и ресурса всей обрабатывающей системы в целом, основывается на следующих положениях:

- звуковые волны имеют пространственный характер и, в соответствии с фундаментальным законом механики о движении центра масс, характеризуют такой же пространственный характер колебаний всех элементов обрабатывающей системы, включая и режущий инструмент;

- в отличие от вибрационных сигналов, подверженных воздействию помех, генерируемых механическими колебания станка, измерение с помощью микрофона, расположенного вблизи зоны резания, давления звука ЕЗВ и переход при обработке результатов измерений к его относительной величине (параметру ) обеспечивает помехоустойчивость результатов контроля процесса резания к мультикативным и аддитивным по природе помехам, а так же к помехам, носящим импульсный и случайный характер;

– экспериментально установлено, что тренд параметра  тесно коррелирует с кривой износа режущего инструмента, о чем свидетельствует величина коэффициента корреляции R = 0.92596, зафиксированная при токарной обработке стали 12Х18Н10Т режущей пластинкой  Р25 на режимах t=1 мм, S= 0,15 мм/об, V= 33,5 м/мин, и величина коэффициента корреляции R= 0,855, зафиксированная при фрезерной обработке стали Ст 45 фрезой Р6М5 на режимах n= 800 об/мин, t = 3 мм, S = 0,15 мм/зуб;

На основе выявленной с помощью математического моделирования взаимосвязи между контактным усилием, трендами параметра , шероховатости и изменяющейся вследствие износа геометрией режущего инструмента доказано:

- изменение радиуса вершины лезвия и выкрашивание его режущих кромок приводит к изменению шероховатости обрабатываемой поверхности и изменению силы контакта инструмента с деталью. Эта сила знакопеременна и представляет переменную часть силы резания, частотный состав и величина которой определяется динамическими характеристиками обрабатывающей системы, режимами резания и сочетанием материалов инструмента и детали;

- по мере увеличения износа по задним поверхностям лезвия инструмента на участке нормального износа постепенно увеличивается радиальный износ и, соответственно, радиус вершины лезвия, что сопровождается уменьшением параметра шероховатости, а, следовательно, глубины проникновения лезвия в обрабатываемую поверхность заготовки. Это приводит к уменьшению контактного усилия  и, как следствие (в соответствии с теорией Герца), к уменьшению (при прочих раных условиях) колебаний (вибраций) и инструмента, и обрабатывающей системы в целом, чему способствует усиление депфирующего эффекта с возрастанием площади контакта лезвия инструмента с поверхностями (резания и обрабртанной) на обрабатываемой детали с увеличением площадок износа. Установлено, что вызванные этими колебаниями изменения тренда относительного давления звука (параметра ) носят квазистационарный, т.е. практически мало изменяющийся (стабильный), характер;

- дальнейшее возрастание износа, в первую очередь, на главной задней поверхности лезвия инструмента и переход его в стадию сколов и выкрашиваний режущей кромки (катастрофический износ) приводит к искажению геометрии лезвия, в частности, к изменению (увеличению) радиуса округления режущей кромки, растет силовое взаимодействие инструмента с заготовкой и, соответственно, растут амплитуды колебаний практически всех елементов обрабатывающей системы, а, соответственно, и давления звука, что является предвестником отказа инструмента и появления брака детали;

Экспериментально подтвержденная тесная корреляция между трендом давления звука, сопровождающего процесс резания, и изменением вследствие износа режущего инструмента динамического состояния технологической обрабатывающей системы, послужило основанием для разработки метода прогнозирования остаточного ресурса инструмента и диагностирования на этой основе качества обработки резанием и технического состояния как режущего инструмента, так и обрабатывающей системы в целом.

В частности, знание остаточного ресурса режущего инструмента позволяет перейти на адаптивное управление процессом резания и избежать, тем самым, непредвиденных остановок на замену инструмента, ремонт станка и свести до минимума риск появления брака обработанной детали.

Предложенный и разработанный авторами микропроцессорный прогнозно-диагностический комплекс обеспечивает внедрение и проверку в производственной практике разнообразных предложений и новых инженерных разработок по оперативному контролю процесса резания в режиме реального времени.

# ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

- Основы теории резания материалов: учебник / [Н. П. Мазур, Ю. Н. Внуков, А. И. Грабченко и др.]: под общ. ред.: Мазура Н. П., Грабченко А. И. — 2-е изд., перераб. и доп. — Х.: НТУ "ХПИ", 2013. — 534 с

- Основи теорії різання матеріалів: підручник для вищ. навч. закладів / [М. П. Мазур, Ю. М. Внуков, B. Л. Доброскок та ін.]: під заг. ред. М.П. Мазура. – Львів: Новий Світ. – 2000, 2010. – 422 с.

- Внуков Ю. М. Зношування і стійкість різальних лезових інструментів: навч. посіб. / Ю. М. Внуков, В. О. Залога. – Суми: 
СумДУ, 2010. – 243 с.

- По материалам сайта «Технология». Методы диагностики состояния режущего инструмента. – Режим доступа: http://texnologia.ru/documentation/cutting_of_metals/7.html.

- Макаров А. Д. Износ и стойкость режущего инструмента / А. Д Макаров. – М.: Машиностроение, 1966. – 264 с.

- Кадыров Ж. Н. Диагностика и адаптация станочного оборудования гибких производственных систем/ Ж. Н. Кадыров. – Л.: Политехника, 1991. – 144 с.

- Кривоухов В. А. и др. Резание металлов: учебник для машиностроительных вузов и факультетов / [Ч. И. Трановский, П. П. Трудов, В. А. Кривовухов, М. Н. Ларин, А. Я. Малкин]. – М.: Машгиз, 1954. – 471 c.

- Залога В. А. Материалы для металлорежущих лезвийных инструментов: учеб. пос. / В. А. Залога, В. Д. Гончаров. — Барнаул: АлтГТУ, 2009. – 299 с.

- Кривоухов В. А. и др. Обработка металлов резанием: учебник для авиационных вузов / [В. А. Кривоухов, Б. Е. Бруштейн, 
С. В. Егоров, Д. Г. Червяков, Н. А. Челобов, М. А. Мякишев, В. Г. Бовин, П. Г. Петруха, П. Д. Беспахотный]. – М. Оборонгиз, 1958. – 627 c.

- Залога В. А. Инструментальные материалы / В. А. Залога // Курс лекций "Инструментальные материалы для лезвийных инструментов": учеб. пос. — Сумы: СумГУ, 2007. — С. 16-45.

- Ящерицын П. И. и др. Основы резания материалов и режущий инструмент: учебник для машиностроит. спец. вузову / 
[П. И. Ящерицын, М. Л. Еременко, Н. И. Жигалко]. – Минск, Высш. школа, 1975. – 528 c.

- Бобров В. Ф. Основы теории резания металлов / В. Ф Бобров. М.: Машиностроение, 1975. – 344 с.

- Залога В. А. Диагностика процессов механической обработки с применением искусственных нейронных сетей: состояние вопроса / В. А. Залога, А. В. Гонщик, Р. Н. Зинченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки, 2012. – № 2. - С. 128-137.

- Жулидов А. В. О связанности колебаний системы СПИЗ при резании / А. В. Жулидов, В. А. Залога, А. А. Носуленко. – Металлорежущие станки: отв. ред. Бирюков Б.Н. — М.: Машиностроение, 1985. — С. 7-12.

- Залога В. А. Идентификация режима автоколебаний в обрабатывающей системе при фрезерований концевыми фрезами / 
В. А. Залога, Д. В. Криворучко, С. С. Емельяненко // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. — Одесса, 2008. — Вып. 1(29). — С. 73-78.

- Залога В. А. Исследование работоспособности резцов из кубического нитрида бора при точении титанового сплава ВТ22 / В. А. Залога, К. А. Дядюра, О. О. Розенберг // Резание и инструмент в обрабатывающих системах: международный научно-технический сборник. — Х.: НТУ "ХПИ", 2008. — Вып. 76. — С. 151-160.

- Залога В. А. Новая структура системы диагностирования состояния режущего инструмента, основанная на использовании правил нечеткой логики и системы искусственного интеллекта / В. А. Залога, Р. Н. Зинченко, А. В. Гонщик // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Технические науки. — 2011. — Вып. 27. — С. 46-52.

- Залога В. А. Исследование возможности применения метода диагностики по акустическому излучению при чистовом точении титанового сплава. Часть 2 / В. А. Залога, Р. Н. Зинченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2011. — № 1. — С. 89-93.

- Залога В. А. Исследование возможности применения метода диагностики по акустическому излучению при чистом точении титанового сплава. Часть1 / В. А. Залога, Р. Н. Зинченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2008. — № 4. — С. 118-125.

- Внуков Ю. Н. Интегрированные генеративные технологии / Внуков Ю. Н. , А. И. Грабченко, Ю. Н. Доброскок та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 512 с.

- Грабченко А. И. Повышение эффективности обработки ПСТМ на основе использования явления периодичности процесса шлифования / Грабченко А. И., Дюбнер Л. Г., Пыжов И. Н. // Сборники научных работ НТУ "ХПИ": Різання та інструмент в технологічних системах № 80 - НТУ "ХПИ" — 2011. — № 80. — С. 14-17.

- Девин Л. Н. Прогнозирование работоспособности металлорежущего инструмента / Л. Н.Девин – Киев; Наукова думка, 1992. – 131 с.

- Деревянченко А. Г. Совершенствование программного комплекса обработки изображений зон износа и распознавания состояний инструментов / Деревянченко А. Г., Криницын Д. А., Фомина О. В. // Сборники научных работ НТУ "ХПИ": Високі технології в машинобудуванні № 1 - НТУ "ХПИ", 2011. – 18-21 с

- Доброскок В. Л. Система 3D моделирования абразивных инструментов из сверхтвердых материалов/ В. Л. Доброскок // Мат. межд. научн.-техн. конф. "Сверхтвердые инструментальные материалы на рубеже тысячелетий: получение, свойства, применение" (СТИМ-2001). – Киев: ИСМ НАН Украины, 2001. – C. 221-222.

- Залога В. О. Дослідження можливості застосування систем нечіткої логіки у системах діагностики стану різальних інструментів / В. О. Залога, Р. М. Зінченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2012. — № 4. — С. 98-110.

- Мазур М. П. Розробка прогнозуючої моделі керування точністю процесу контурного фрезерування кінцевим інструментом / М. П. Мазур, С. А. Крижановський // Вісник Сумського державного університету. Суми: СумДУ, 2002. – № 2 (35). – С. 61.

- Новоселов Ю. К. Диагностика операции чистового шлифования по динамике изменения выходных переменных и параметров состояния технологической системы / Ю. К. Новоселов, Э. Э. Ягьяев, 
Н. Р. Кириенко // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. / Севастоп. нац. техн. ун-т; ред. Ю. К. Новосьолов. — Севастополь: Вид-во Севастоп. нац. техн. ун-ту, 2010. – Вып. 107: Машиноприладобудування та транспорт. – С. 170-173.

- Якубов, Ф. Я. Структурно-энергетические аспекты упрочнения и повышения стойкости режущего инструмента / Ф. Я. Якубов, 
В. А. Ким. - Симферополь: Крым. учеб.-пед. гос. издательство, 2005. – 297 с.

- Зинченко Р.Н. Повышение эффективности точения за счет диагностики износа инструмента по акустическому излучению: Дисс. канд. техн. наук: 05.03.01. – Харьков , 2005.–188 с.

- Влияние условий обработки на шероховатость поверхности после попутного тангенциального точения: тезисы докладов научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов. — Сумы: СумДУ, 1998. — С. 85.

- Нагорный В. В. Определение ресурса и оценка технического состояния промышленного оборудования / Г. И. Красножон, В. В. Нагорный // Вибрация машин. Измерение, снижение, защита. – 2007. – № 4(11). – С.38 - 42.

- Нагорный В. В. Оценка технического состояния объекта диагностирования по относительной величине логарифма величины диагностического признака / В. В. Нагорный // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. – № 4(10). – С.74 - 77.

- Дядюра К. А. Оптимизация механической обработки адаптивным управлением на основе анализа шума резанья / К. А. Дядюра, Р. Н. Зинченко, В. В. Нагорный // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 3(13). – С.63- 67.

- Залога В. А. Повышение эффективности процесса резания полиграфических материалов на основе диагностики текущего состояния ножа по акустическому сигналу / В. А. Залога, К. А. Дядюра, 
В. В. Нагорный // Високі технології в машинобудуванні: зб.наук. пр. НТУ «ХПІ». – Вип. 2(17). – С. 142-147.

- Залога В.А. Управление процессом резания металлов на основе информации, получаемой методами технической диагностики / 
В. А. Залога, К. А. Дядюра, В. В. Нагорный // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут": збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. – X.: НТУ „ХПІ", 2008. – №35. – С. 49-55.

- Математическая модель системы жизненного цикла машиностроительного изделия: материалы I междунар. науч.-техн. конф. [“Современные технологии в газотурбостроении”], (Алушта, 7-12 сентября 2009 г.). – Харьков, 2009. – С. 1.

- Залога В. А. К оценке эффективного функционирования бумагорезального оборудования на этапах проектирования и эксплуатации / В. А. Залога, К. А. Дядюра, В. В.Нагорный // Резание и инструмент в обрабатывающих системах. – 2009. – № 76.– С.34 – 47.

- Дядюра К. А. Прогнозирование работоспособности режущего инструмента на основе оценки напряжённого состояния поверхностного слоя обрабатываемого материала / К. А. Дядюра, В. В. Нагорный // Вісник СевНТУ: Машинобудування та транспорт: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – Вип. 111. –С. 66-71.

- Розробка системи технічного діагностування машин: матеріали міжнар. наук.-техн.конф. студ., аспір. та молод. вчених [“Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства”], (СХУНУ ім. Даля, 23-25 травня 2010 р.). – Луганськ, вид-во «Ноулідж», 2010. – С. 178-180.

- Моделирование процесса проектирования машиностроительных изделий производственно-технического назначения: материалы Всеукраинской научно-технической конференции [“Современные направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении. Механообработка. Севастополь – 2010”]. — Севастополь, 2010. — С. 13-20.

- Розроблення системи технічного діагностування машин: матеріали IV міжвуз. наук.-техн. конф. викл., співроб., аспір. і студ. [“Інформатика,математика,механіка ІММ — 2010”], (СумДУ, 19-23 квітня 2010 р.). – Суми, 2010. – С. 164.

- Дядюра К. А. Управление качеством механической обработки резанием на основе информации технической диагностики / К. А. Дядюра, В. В. Нагорный // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2011. – № 2 (24). – С. 44-49.

- Дядюра К. А. Прогнозирование фактического ресурса режущего инструмента / К. А. Дядюра, В. В. Нагорный // Вибрации машин, измерение, снижение, защита. – Донецк, 2011. – № 2 (25). – С.20 - 25.

- Залога В. А. Оценка степени износа инструмента методом вибродиагностики / В.А. Залога, В. В. Нагорный // Вісник СумДУ. Серія Технічні науки. – 2011. – № 4. – С. 88-96.

- Повышение эффективности эксплуатации промышленного оборудования на основе диагностики и прогнозирования наработки его на отказ: матеріали першої міжнар. наук. конф. пам’яті проф. В. Поджаренка [“Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах ВКДТС-2011”], (ВНТУ, 18-20 жовтня 2011 р.). – Вінниця, 2011. – С. 17.

- Диагностирование технического состояния скважинного оборудования: материалы XIII Международной научно-технической конференции “ГЕРВИКОН-2011” [“Международный форум “НАСОСЫ-2011”], (СумГУ, 6 - 9 сентября 2011). – Сумы, 2011. – С. 6.

- Залога В. А. Прогноз стойкости инструмента по результатам вибродиагностики / В. А. Залога, В. В. Нагорний // Вибрации машин, измерение, снижение, защита. – Донецк, 2012. – № 2 (29). – С. 29 - 35.

- Залога В. А. Расчёт индикаторов разрушения режущего инструмента/ В. А. Залога, В. В. Нагорный // Вісник СумДУ. Серія Технічні науки. – 2012. – № 2. – С. 101-111.

- Дядюра К. А. Определение режимов механообработки на основе вибромониторинга процесса резания / К. А. Дядюра, В. В. Нагорный // Вибрации машин, измерение, снижение, защита. – Донецк, 2012. – № 1(28). – С. 19 - 25.

- Дослідження коливань токарного верстата з метою прогнозування моменту своєчасної заміни різального інструмента: матеріали ІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції [“Сучасні технології в промисловому виробництві”], (СумДУ, 17-20 квітня 2012 р.). – Суми, 2012. – С. 74-75.

- Залога В. А. Спадкові принципи формування якості складних машинобудівних виробів при самоорганізації процесів проектування, виготовлення та експлуатації: монографія / Залога В. О., Дядюра К. О., Нагорний В. В. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 347 с.

- Прогнозирование момента замены режущего инструмента по уровню звука, генерируемого процессом резания: материалы IІІ научно-практической конференции [“Инновации, качество и сервис в технике и технологиях”], (ЮЗГУ, 17-19 мая 2012 г.). – Курск, 2012. – С. 107-111.

- Залога В. А. Расчёт индикаторов разрушения режущего инструмента/ В. А. Залога, В. В. Нагорный // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Машінобудування. – 2012. – № 66. – С. 96-102.

- Залога В. А. Использование вибродиагностики для прогноза стойкости инструмента / В. А. Залога, В. В. Нагорный // Известия ЮЗГУ. Серия Техника и технология. – 2012. – № 2, Часть 1. – С.30-38.

- Залога В. А. Исследование колебаний токарного станка. Часть 1. Исследование закономерностей изменения динамики обрабатывающей системы в зависимости от состояния режущего инструмента / В. А. Залога, В. В. Нагорный // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2013. – № 1. – С. 125-136.

- Диагностирование состояния режущего инструмента по звуку, сопровождающему процесс резания: материалы международной научно-практической конференции [“Молодёжь и наука: модернизация и инновационное развитие страны”], (Пенза, 5-8 июня 2013 г.). – Пенза, 2013. – С. 179-187.

- Залога В. А. Обеспечение качества изготовления продукции посредством вибродиагностики / В. А. Залога, В. В. Нагорный // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2013. – № 1(31). – С. 12-17.

- Залога В. А. Индикаторы состояния режущего инструмента и качества металлообработки / В. А. Залога, В. В. Нагорный // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2013. – № 3(33). – С. 46-50.

- Залога В. А. Контроль режимов резания на основе виброакустического мониторинга процесса металлообработки / В. А. Залога, В. В. Нагорный // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2013. – № 4 (34). – С. 52-55.

- Залога В. А. Определение стойкости инструмента и степени его износа по уровню звука, сопровождающего процесс резания / В. А. Залога, В. В. Нагорный // Металлообработка. – 2013. – № 2 (74). – С. 14-22.

- Исследование колебаний узлов фрезерного станка в зависимости от износа фрезы: материалы V Международной научно-технической конференции [“Машиностроение – основа технологического развития России» (ТМ-2013)”]. – Юго-Западный государственный университет. Курск. – 2013. – С. 112-115.

- Управление режимом механообработки на основе виброакустического контроля процесса резания: материалы Международная научно-техническая конференция [“Машиностроение – глазами молодых”]. – КНУ, Кременчук. – 2013. – С. 49.

- Програмно-апаратний комплекс контролю якості функціонування металообробної технологічної системи: матеріали ІІІ Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції [“Обробка матеріалів у машинобудуванні: співроб., аспір. і студ.”], (СумДУ, 22–25 квітня 2014 р.). – Суми, 2014. – С. 60.

- Залога В. А. Контроль качества функционирования обрабатывающей системы / В. А. Залога, В. В. Нагорный // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2014. – № 7. – С. 39-45.

- Патент UA 91643 U Україна, МПК G01M 7/00 (2014.01). Спосіб вібродіагностики технічного стану металообробного верстата / Залога В. О., Нагорний В. В.; заявитель власник Сумський державний ун-тет. - № u 2014 01692 ; заявл. 21.02.14 ; опубл. 10.07.14, Бюл. № 13

- Патент UA 91817 U Україна, МПК G01N 3/58 (2006.01). Спосіб оцінки зносу та стійкості лезового різального інструмента / Залога В.О., Нагорний В.В.; заявитель власник Сумський державний ун-тет. - № u 2014 03124; заявл. 27.03.14; опубл. 10.07.14, Бюл. № 13

- Патент UA 92424 U Україна, МПК В23В 25/00 (2014.01). Спосіб визначення шорсткості поверхні деталі при металообробці / Залога В.О., Нагорний В.В.; заявитель власник Сумський державний ун-тет. - № u 2014 00000; заявл. 03.04.14 ; опубл. 11.08.14, Бюл. № 15

- UA Патент 92987 U Україна, МПК В23Q 11/02 Пристрій для контролю стану технологічної металообробної системи / Залога В.О., Нагорний В.В.; Заявник і патентовласник Сумський державний ун-тет. - № u 2014 04238;заявл. 22.04.14; опубл. 10.09.14, Бюл. № 17/2014–8 с

- ГОСТ 27.004-85. Надёжность в технике. Системы технологические. Термины и определения. Введ.1986-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 10 с. ил.

- Подураев В. Н. Обработка резанием жаропрочных и нержавеющих материалов / В. Н. Подураев. – М., «Высшая школа», 1965. – 160 с.

- Кудинов В. А. Динамика станков / В. А Кудинов. – М., «Машиностроение», 1967. – 250 c.

- Кудинов В. А. Автоколебания при резании с ненормальным наростом / В. А Кудинов, «Станки н инструмент», 1965. – № 7.

- Кудинов В. А. Динамическая характеристика резания / В. А Кудинов. «Станки и инструмент», 1963. – № 10.

- Соколовский А. П. Вибрации при работе на металлорежущих станках / А. П. Соколовский // Исслед. колебаний металлорежущих станков при резании металлов: сб. тр. – М.: Машгиз, 1958. – 120 с.

- Штейнберг В. С. Исследование вибраций при токарной обработке металлов / В. С. Штейнберг // Вестник металлопромышленности. – 1936. – № 12-13. – С. 83 – 87.

- Исаев А. И. Резание металлов керамическим инструментом / А. И. Исаев , Н. Н. Зорев, Л. К. Кучма– М.: Машгиз, 1952. – 92 с.

- Амосов И. С. Осциллографическое исследование вибраций при резании металлов / Амосов И. С. – М.: Машгиз, 1951. – 64 с.

- Кобринский А. Е. Виброударные / А. Е. Кобринский, 
А. А. Кобринский — М.: Наука, 1973. — 591 с.

- Межевой Ю. Т. Экспериментальное исследование вибраций при точении в зависимости от условий обработки: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Ю. Т. Межевой. – М., 1954. – 135 с.

- Дроздов Н. А. К вопросу о вибрациях станка при токарной обработке / Н. А. Дроздов // Станки и инструмент. – 1937. – № 22. – С. 21-25.

- Каширин А. И. Исследование вибраций при резании / Каширин А. И. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1944. – 262 с.

- Манжос Г. А. Исследование вибраций в условиях скоростного точения и изыскание методов борьбе с ними / Г. А. Манжос – М.: Машгиз, 1951. – 47 с.

- Ильницкий И. И. Колебания в металлорежущих станках и пути их устранения/ Ильницкий И. И. – М.: Машгиз, 1958. – 141 с.

- Кривоухов В. А. Высокочастотные вибрации резца при точении / В. А. Кривоухов, А. Л. Воронов. – М.: Oборонгиз, 1956. – 77 с.

- Мурашкин Л. С. Прикладная нелинейная механика станков / Л. С. Мурашкин, С. Л. Мурашкин. – Л.: Машиностроение, 1977. – 192 с.

- Заре В. В. Оценка некоторых механизмов возбуждения вибрации при точении / В. В. Заре // кн.: Вопросы механики и машиностроения. – Изд. РПИ, Рига: Зинантне, 1971. – Вып. 6. – С. 107-121.

- Эльясберг М. Е. Автоколебания металлорежущих станков: Теория и практика / Эльясберг М. Е. – Спб: ОКБС, 1993. – 180 с.

- Вейц В. Л. Вынужденные колебания в металлорежущих станках / Вейц В. А., Дондошанский В. К., Чиряев В.И. – М.-Л.: Машгиз. – 1959. – 288 с.

- Подураев В. Н. Причины возникновения и средства гашения автоколебаний при обработке резанием / В. Н Подураев, 
Ю. Е.Захаров // кн. «Научные доклады высшей школы», «Машиностроение и приборостроение». – 1959,. № 1.

- Синопальников В. А. Надежность и диагностика обрабатывающих систем / В. А. Синопальников, С. Н. Григорьев. – М.: Высшая школа, 2005. – 343с.

- Малафеев Ю. М. Выбор режущего инструмента и прогнозирование его стойкости при обработке пермаллоя 50Н / Ю. М. Малафеев, Д. Н. Приходько // Вестник НТУУ «КПИ», серия «Машиностроение». – 2012. – №64. – С. 15-18.

- Плотников А. Л. Управление режимами резания на токарных станках с ЧПУ: монография / А. Л. Плотников, А. О. Таубе. – Волгоград: РПК "Политехник": ВолгГТУ, 2003. – 184 с.

- Точность и надежность станков с числовым программным управлением / Под ред. А. С. Проникова. – М.: Машиностроение. – 1982. – 256 с.

- Техническая диагностика процессов механообработки в ГАП / Н. В. Дорогова, Л. Н. Петрашина, В. Н. Тисенко [та ін] // Исследование надежности и долговечности деталей машин: Труды ЛПИ. – 1983. – № 396. – С. 92-97.

- Лоладзе Т. Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента / Лоладзе Т. Н. – М.: Машиностроение, 1982. – 320с.

- Трусов В. В. Математическая модель вибраций при резании / Трусов В. В.// Производительная обработка и надежность деталей машин: Меж. вуз. сб. тр. Ярославль, 1981. – С. 18-29.

- Талантов Н. В. Физические основы процесса резания, изнашивания и разрушения инструмента / Н.В. Талантов– М.: Машиностроение, – 1992. – 240 с.

- Макаров А. Д. Износ и стойкость режущих инструментов. / А. Д. Макаров – М.: Машиностроение. – 1966. – 264 с.

- Дудкин Е. В. Повышение надежности работы многолезвийного инструмента на автоматических линиях / Е. В. Дудкин, 
А. Л. Плотников // Автоматизация обрабатывающих процессов в машиностроение: Межвуз. сб. науч. тр., ВолгГТУ, Волгоград. – 1994. – С. 43-47.

- Иващенко А.П. Анализ и синтез причин, приводящих к снижению стойкости режущего инструмента при резании материалов/ А. П. Иващенко // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6; URL: www.science-education.ru/113-11435.

- Бржозовский Б. М. Обеспечение надежности определения режимов лезвийной обработки для автоматизированного станочного оборудования / Б. М. Бржозовский, А. Л. Плотников. – Саратов: Сарат.гос.техн. ун-т., 2001. – 88 с.

- Плотников А. Л. Управление режимами резания на токарных станках с ЧПУ: Монография / А. Л. Плотников, А. О. Таубе – Волгоград: Волгоград. гос. техн. ун-т., 2003. – 184 с.

- Сидоров А. С. Мониторинг и прогнозирование износа режущего инструмента в мехатронных станочных системах: дис. … кандидата техн. наук: 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами»/ Сидоров А. С.– Уфа.–209 с.

- Багряцкий Ю. А. Рентгенографическое изучение старения сплавов на никелевой основе / Ю. А. Багряцкий, Ю. Д. Тяпкин // Проблемы металловедения и физики металлов.– 1958. – вып.5. – С. 241–265.

- Надеинская Е. П. Исследование износа режущего инструмента с помощью радиоактивных изотопов / Е. П Надеинская– М.: Машгиз, 1956. – 168 с.

- Деревянченко А. Г. Алгоритмы автоматического контроля износа лезвий инструментов в гибких производственных системах / А. Г. Деревянченко // Металлорежущие станки. – 1985. – № 13. – С. 37–46.

- Кибальченко А. В. Контроль состояния режущего инструмента обзорная информация / А. В Кибальченко, Выпуск 2. – М.: ВНИИТЭМР,1986. – 25 с.

- Калашников М. А. Разработка и исследование переменно-частотного метода электрических измерений параметров поверхностных слоев металлических изделий: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.11 «Методы контроля и диагностика в машиностроении» / М. А. Калашников.– Н.: Новочеркасский политехнический институт, 1974. – 24 с.

- Контроль поломки износа режущего инструмента // Технология, оборудование, организация и экономика машиностроительного производства. Серия 2. Режущие инструменты,. – М., 1987. – Вып.15 – С. 1-5.

- Подгорков В. В. Теория резания: учеб. пособие / В. В. Подгорков. – Иваново: ИвГУ,1986. – 80 с.

- Зориктуев В. Ц. Идентификация и оптимальное управление автоматизированными технологическими системами: учеб. пособие / В. Ц Зориктуев. – Уфа: УАИ, 1992. – 118 с.

- Маталин А. А. Технология машиностроения / А. А. Маталин. – Издательство: Лань, 2008 – 512 с.

- Барзов А. А., Диагностика обрабатывающей наследственности методом акустической эмиссии / А. А. Барзов, 
А. И. Денчик. // Обработка резанием. – 1983.– № 4. – С. 1–5.

- Янбухтин Р. М. Интенсификация токарной обработки труднообрабатываемых материалов с учетом вибрационных явлений, Автоматизированные технологические и мехатронные системы в машиностроении / Р. М. Янбухтин // Сб. науч. трудов. – Уфа: УГАТУ, 1997.

- Кретинин О. В. Исследование спектра термо ЭДС и сил при резании / О. В. Кретинин // Труды ГПИ (Горький).– 1970.– Т.26, вып.4. – С. 17-18.

- Коробов Ю. М., Электромеханический износ при трении и резании металлов / Ю. М. Коробов, Г. А. Прейс. – К.: Технiка, 1976. – 200 с.

- Коуров Г. Н. Идентификация температуры резания в САУ процесса точения на токарном станке / Г. Н. Коуров, Ю. М Кичко, 
И. И. Зубарев // Сб. науч. трудов: Интеллектуальные мехатронные станочные системы. – Уфа, 2003. – 120 с.

- Телегин А. А. Расчет максимальной температуры токарного резца по его инфракрасному излучению / А. А. Телегин // Самолётостроение и техника воздушного флота: Республ. межвед. науч. техн. сб. Харьков. – 1967. – Вып.12. – С. 27-31.

- Манжурнет В. К. Косвенный контроль размеров детали при точении по силе резания / В. К Манжурнет // Технология и автоматизация машиностроения: Респ. межвед. науч.-техн. сб. Харьков. – 1972. – Вып.9 – С. 81-84.

- Силин С. С. Метод подобия при резании материалов / 
С.С. Силин. – М.: Машиностроение, 1979. – 152 с.

- Steven Y. Liang Machining Process Monitoring and Control: The State-of-the-Art / Y.Liang Steven, L. Hecker Rogelio, G. Robert // Landers Journal of Manufacturing Science and Engineering. – MAY 2004. – Vol.126/297. – P.137-142.

- Gould L. Sensing Tool and Drive Element Condition in Machine Tools / L. Gould // Sensors.–1998. – P. 5–13.

- On Line Measure of Tool Wear: Ph.D. thesis ["Manufacturing and Machine Tools Division, Department of Mechanical Engineering, UMIST"]. – Manchester, United Kingdom. – 1993. – 250 p.

- Oraby S. E. Development of Models for Tool Wear Force Relationship in Metal Cutting / S. E Oraby, D. R. Hayhurst // Int. J. Mach. Tools Manuf. – 1991. – № 33 – P. 125–138.

- Bayramoglu M Systematic Investigation on the Use of Forces Ratios in Tool Condition Monitoring for Turning Operations / M. Bayramoglu, U. Dungel // Trans. Inst. Meas. Control. – London, 1998. – № 20 – P. 92–97.

- Kuljanic E TWEM, a method based on cutting forces – monitoring tool wear in face milling / Е. Kuljanic, М. Sortino // Department of Electrical, Management and Mechanical Engineering – DIEGM. – University of Udine, Udine, Italy, June 2004.

- Shao H. A cutting power model for tool wear monitoring in milling / H. Shao, H. L. Wang, X. M. Zhao // International Journal of Machine Tools & Manufacture. 2004. – February 2004. – № 44 – P. 105–108.

- Болотин Ю. З. Диагностика ресурса режущего инструмента / Ю. З. Болотин, В. Г. Грановский // Машиностроитель. – 1989. – № 11. – С. 30.

- Нахапетян Е. Г. Диагностирование оборудования гибкого автоматизированного производства / Е. Г. Нахапетян– М.: Наука, 1985. – 225 с.

- Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учеб. Для ВТУЗов / [Н. М. Капустин, П. М. Кузнецов, А. Г. Схиртладзе и др.]; под ред. Н. М. Капустина. – М.: Высш. шк. 2004. – 415 с.

- Litao Wang Tool wear monitoring in reconfigurable machining systems through Wavelet analysis / Wang Litao, G. Mehrabi. Mostafa, Kannatey-Asibu Jr. Elijah // Engineering Research Center for Reconfigurable Machining Systems University of Michigan. – Ann Arbor, MI 48109-2125.

- Добеши И. Десять лекций по вейвлетам / И. Добеши. — Ижевск: НИЦ регулярная и хаотическая динамика, 2001. – 156 с.

- Дьяконов В. П. Вейвлеты. От теории к практике / В. П. Дьяконов. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 400 с.

- Models for Speech Recognition / [Huang X. D., Ariki Y., Jack M. A. Hidden Markov] – Edinburgh University Press, 1990. – 275 p.

- Scheffer C. Wear monitoring in turning operations using vibration and strain measurements / С. Scheffer, P. S. Heyns – Department of Mechanical and Aeronautical Engineering, University of Pretoria, Pretoria, 0002, South Africa, 2004. – 210 р.

- Blum T. A Study of Acoustic Emission from Orthogonal Cutting Process / Т. Blum, I. Inasaki. // ASME J. Eng. Ind. – 1990. – № 112. – P. 203–211.

- Moriwaki T. A New Approach to Automatic Detection of Life of Coated Tool Based on Acoustic Emission Measurement / Т. Moriwaki, М. Tobito // ASME J. Eng. Ind. – 1990. – № 112. – P. 212-218.

- Richard Y. Chiou a Analysis of acoustic emission in chatter vibration with tool wear effect in turning / Y. Chiou a Richard, Y. Liang b Steven // International Journal of Machine Tools & Manufacture. – 2000. – № 40 – P. 114-118.

- Liang S. Y. Detection of Cutting Tool Wear Using Time Series Modeling of Acoustic Emission Signals / S.Y.Liang, D.A, Dornfeld // ASME J. Eng. Ind. – 1989. – № 111 –P. 199–205.

- Подураев В. И. Активный контроль износа инструмента методом акустической эмиссии / В. И Подураев, А. А. Барзов, 
А. В. Кибальченко // Вестник машиностроения. – 1985. – №4. – С. 14-19

- Постников С. Н. Электрические явления при трении и резании / С. Н. Постников, С. Н. Горький. – Волго-Вятское кн. изд-во, 1975. – 280 с.

- Кретинин О. В. К вопросу получения оперативной оценки параметров изнашивания быстрорежущего инструмента / 
О. В.Кретинин, А. П. Клепин, А. Р. Кварталов [и др.] // Теория трения, смазки и обрабатываемость металлов: Труды ГПИ, Горький – 1977. – Вып. № 4. – С. 112 - 121.

- Кретинин О. В. О возможном подходе к оценке контактных явлений при граничном трении / О. В. Кретинин, С. А. Кудрявцев // Автоматизированные технологические и мехатронные системы в машиностроении: Сб. науч. трудов. – Уфа: УГАТУ, 1997. – С. 152-159.

- Ибатуллин И.Д. Кинетика усталостной повреждаемости и разрушения поверхностных слоев: монография / И. Д. Ибатуллин. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008. – 387 с.

- Lo S., An adaptive-network based fuzzy inference system for prediction of workpiece surface roughness in end milling. / S. Lo // Journal of Materials Processing Technology – 2003. –№ 142 (3). – P. 665-675.

- Zain, A.M, Prediction of surface roughness in the end milling machining using Artificial Neural Network / A. M. Zain, H. Haron, S. Sharif // Expert Systems with Applications.— 2010. – № 37 (2). – P. 1755-1768.

- Lou S. Development of four in-process surface recognition systems to predict surface roughness in end milling / S. Lou. – Iowa: Iowa State University, 1997.

- Lou B. M. S. Surface Roughness Prediction Technique For CNC End-Milling / B. M. S. Lou, J. C. Chen and C. M. Li // Journal Of Industrial Technology. – 1999. – № 15 (1). – P. 1-6.

- Huang L. A multiple regression model to predict in-process surface roughness in turning operation via accelerometer / L. Huang, J. Chen // Journal of Industrial Technology. – 2001. – № 17 (2) – P. 1-8.

- Davidson Joseph Surface roughness prediction of flow-formed AA6061 alloy by design of experiments / Joseph Davidson, M. K. Balasubramanian, G. R. N. Tagore // Journal of Materials Processing Technology. – 2008. – № 202 (1-3) – P. 41-46.

- Prediction of surface roughness in the end milling machining using Artificial Neural Network / A. Zain [et al] // Expert Systems with Applications. – 2010. – № 37 (2). – P. 1755-1768.

- Dong M. Adaptive network-based fuzzy inference system with leave-one-out cross-validation approach for prediction of surface roughness / M. Dong, N. Wang, // Applied Mathematical Modelling. – 2010.

- Adaptive network-based fuzzy inference system for prediction of surface roughness in end milling process using hybrid Taguchi-genetic learning algorithm / Ho, W., [et al] // Expert Systems with Applications. – 2009. – № 36 (2, Part 2). – P. 3216-3222.

- Candida F. Programming: A New Adaptive Algorithm for Solving Problems / F. Candida, Gene Expression // Complex System. – 2001. – № 13 (2) – P. 87-129.

- Ferreira C. Gene expression programming in problem solving / C. Ferreira // Soft Computing and Industry - Recent Applications. – 2002. – P. 635-653.

- Lou S. J. In-Process Surface Roughness Recognition (ISRR) System in End-Milling Operations / S. J. Lou, J. C. Chen // The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 1999. – № 15 (3). – P. 200-209.

- Ингеманссон А. Р. Повышение качества обработки и математическая модель формирования шероховатости поверхности при точении с опережающим пластическим деформированием / А. Р. Ингеманссон // Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Вестник УГАТУ). – Уфа, 2012. – Т. 16, № 4 (49). – С. 165-170.

- Пат. 2163182 Российская Федерация, МПК7 G 01 B 7/34. Способ определения шероховатости поверхности детали при обработке на металлорежущем станке / С. Н. Дорофеев, А. С. Горшков,  В. В. Летуновский, В. А. Моисеев  (RU); заявитель и патентообладатель Закр. акц-ное об-тво "КОМПОМАШ-ТЭК". – № 2000103090/02; заявл. 11.02.2000; опубл. 20.02.2001, Бюл. № 9.- 2 с.

- Пат. 2379737 Российская Федерация, МПК7 G 05 B 19/18. Способ поддержания предельно допустимых обрабатывающих режимов / С. И. Агапов, С. Ю. Сидякина, О. Ф. Корпелянский (RU); заявитель и патентообладатель Гос. образ-ное уч-дение высшего проф. обр-ния Волгоградский Гос. Техн. Уни-тет (ВолгГТУ). – № 2008109281/09; заявл. 11.03.2008; опубл. 20.01.2010, Бюл. № 23. – 3 с.

- Пат. 872052 Российская Федерация, МПК7 В 23 В 49/00. Способ оценки шероховатости поверхности в процессе резания / Астапов В. В., Морозов С. А, Шантин И. Д. (RU); –№ 2840742/25-08; заявл. 12.11.79; опубл. 15.10.81, Бюл. № 9. – 3 с.

- Грановский Г. И. Резание металлов / Г. И. Грановский, В. Г Грановский. – М.: Высшая школа, 1985. – 304 с.

- Грановский Г. И. Обработка результатов экспериментальных исследований резания металла / Г. И. Грановский. – М.: Машиностроение, 1982. – 112 с.

- Малафеев Ю. М. Выбор режущего инструмента и прогнозирование его стойкости при обработке пермаллоя 50Н / Ю. М. Малафеев, Д. Н. Приходько // Вестник НТУУ «КПИ», серия «Машиностроение» – 2012, – № 64, – С. 15-18.

- Пат. 2260786 Российская Федерация, МПК7 G 01 N 3/58. Способ прогнозирования износостойкости твердосплавных режущих инструментов / В. П. Нестеренко (RU); заявитель и патентообладатель Томский политехнический университет (RU). – № 2004124849/28; заявл. 13.08.2004, опубл. 20.09.2005, Бюл. № 28/2005. – 3 с.

- Пат. 2417140 Российская Федерация, МПК7 G 01 N 3/58. Устройство контроля износа и прогнозирования остаточной стойкости режущего инструмента для системы чпу станка / Г. М. Мартинов, Синопальников В. А., А. С. Григорьев (RU); заявитель и патентообладатель Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Московский Государственный Технологический Университет "Станкин" (RU). – № 2417140/25-08; заявл. 11.11.2009, опубл. 27.04.2011, Бюл. № 06/2008. – 3 с.

- Пат. 1682888 Российская Федерация, МПК7 G 01 N 3/58. Способ прогнозирования стойкости режущего инструмента / Новиков Н. В., Девин Л. Н., Пискунов А. К., Дрожжин В. Ф., Доброскок В. Л. (UА); заявитель и патентообладатель: Институт сверхтвёрдых материалов (UА). – № 46874070/28; заявл. 3.05.89, опубл. 7.10.91, Бюл. № 37. – 3 с.

- Брюханов В. Н. Теория автоматического управления / В. Н. Брюханов, М. Г. Косов, С. П. Протопопов и др.]; под ред. Ю. М. Соломенцева. – [3-е изд., стер.] – М.: Высш. шк., 2000. – 268 с.

- Остафьев В. А. Диагностика процесса металлообработки / Остафьев В. А., В. С. Антонюк, Г. С. Тымчик– К.: Техніка, 1991, – 152 с.

- Синопальников В. А. Надежность и диагностика обрабатывающих систем / В. А. Синопальников, С. Н. Григорьев – М.: Высшая школа, 2005. – 343 с.

- Acoustic emission technique as a means for monitoring single point cutting tool wear / P. K. Ramakrishna Rao, P. Prasad, P. Srinivasa Pai [et al] // Trends in NDE Science & Technology – New Delhi, 1986. – Vol. 4. – P. 2513-2518.

- Синопальников В. А. Контроль и прогнозирование состояния инструмента при чистовой обработке / В. А. Синопальников // Комплект: ИТО – 2007 – № 9. – С. 60-63.

- Козочкин М. П. Оснащение технологического оборудования информационно-измерительными системами / М. П. Козочкин, А. Н. Порватов, Ф. С. Сабиров // Измерительная техника. – 2012. – № 5. – С. 29-32.

- Макаров В. Ф. Оптимизация процессов чистовой лезвийной и абразивной обработки сложно-профильных тяжелонагруженных деталей ГТД из жаропрочных сталей и сплавов / В. Ф. Макаров, В. А. Иванов // Автоматизированные технологические и механотронные системы в машиностроении: cборник научных трудов. – Уфа: УГАТУ, 1997. – С. 134-135.

- Вейц, В. Л. Вынужденные колебания в металлорежущих станках / В. Л. Вейц, В. Е. Дондошанский, В. И. Чиреев– М.: Машгиз, 1959. – 288 с.

- Дурко Е. М. Динамика станков: учебное пособие / Е. М.Дурко, С. И. Фецак. – Уфа: УГАТУ, 1996. – 92 с.

- Введение в математическое моделирование: учебное пособие / [В. Н. Ашихмин, М. Б. Гитман, И. Э. Келлер и др.]; под ред. П. В. Трусова. – М: Логос, 2005. – 440 с.

- Лепендин Л. Ф. Акустика / Л. Ф. Лепендин. – М.: Высш. Школа, 1978. – 448 с.

- Ден-Гартог Дж. П. Механические колебания / Дж. П. Ден-Гартог. – М.: Гос. изд. физ. математическое лит, 1960. – 580 с.

- Эйкхоффа П. Основы идентификации систем управления. Оценивание параметров и состояния / П. Эйкхоффа; [пер. с англ. под ред. Н.С. Райбмана]. – М.: Мир, 1975. – 681 с.

- Павлов Б. В. Акустическая диагностика механизмов / Б. В. Павлов. – М.: Машиностроение, 1971. – 224 с.

- Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики: ГОСТ 2789-73. – [Введ. 1975-01-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 7 с.

- Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике в 10 т. / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – М.: Мир, 1965. – 4т. – 261 с.

- Вибрации в технике: Справочник. В 6 т. / Ред. совет: В. Н. Челомей (пред.). - Москва: Машиностроение, 1978. - Т. 1. Колебания линейных систем / Под ред. В. В. Болотина. 1978.– 352 с.

- Грешилов А. А. Математические методы построения прогнозов / А. А. Грешилов, В. А. Стакун, А. А. Стакун– М.: Радио и связь. – 1997. – 112 с.

- Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике/ К. Шеннон. — М.: Изд-во ин. лит. – 1963. — 830 с.

- Серенсен С. В. Несущая способность и расчет деталей машин на прочность/ С. В. Серенсен, В. П. Когаев, Р. М. Шнейдерович–М.: Машиностроение. – 1975. – 488 с.

- Голубков Е. П. Маркетинговые исследования / Е. П Голубков. – М.: Финпресс. – 1998. – 379 с.

- Якушев А. И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения/ А. И. Якушев, Л. Н. Воронцов, Н. М. Федотов // — М.: Машиностроение. – 1986. — 352 с.

- Пичкалев А. В. Применение кривой желательности Харрингтона для сравнительного анализа автоматизированных систем контроля / А. В. Пичкалев // Вестник КГТУ. Красноярск: КГТУ. – 1997. – С. 128−132.

- Проников А. С. Надёжность машин / А. С. Проников. – М.:Машиностроение. – 1978. – 592 с.

- Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т. 2 / Под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение. – 1985. – 496 с.

- Ковальчук Е. Р. Основы автоматизации машиностроительного производства: Учеб. для машиностроит. спец. вузов / Е. Р. Ковальчук, М. Г. Косов, В. Г. Митрофанов и др.; Под ред. Ю. М. Соломенцева. – М.: Высш. шк. – 1999. – 312 с.

- Хлытчиев М. С. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов / М. С. Хлытчиев. – М.: Радио и связь. – 1985. – 258 с.

- Суркова А. И. Повышение эффективности обработки на станках с ЧПУ за счет применения систем автоматизированного контроля/ А. И. Суркова, В. М. Буртовой // Прогрессивные технологии в машиностроении: тематический сборник научных трудов. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. — С. 39-42

- Ширман А. И. Практическая вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования / А. И. Ширман, А. Г. Соловьёв. – М.: Машиностроение. – 1996. – 276с.

- Цивінда Н. І. Підвищення ефективності процесу обробки деталей із високомарганцевих сталей шляхом діагностики стану інструменту: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.03.01 / Н. І. Цивінда; Донбас. держ. машинобуд. академія, Краматорськ, 2012. – 20 с.

- Жарков И. Г. Вибрации при обработке лезвийным інструментом/ И. Г. Жарков. – Л.: Машиностроение, 1986. – 184 с.

- Raja E. Tool flank wear condition monitoring during turning process by SVD analysis on emitted sound signal/ E.Raja// European Journal of scientific research Vol. 49, No., 2011 C. 503-509.

- Sundaram S., P. Senthilkumar P., A. Kumaravel A., Manoharan N. Study of flank wear in single point cutting tool using acoustic emission sensor techniques / S. Sundaram и др. // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Vol. 3, No. 4, August 2008. – C. 32-36.

- Prateepasen A. Acoustik Emission and vibration for tool wear monitoring in single-point machining using Belief network/ A. Prateepasen A.//IEEE Instrumentation and Measurement Technology conference. Budapest, Hungary, May21-23, 2001.

- Fiala Z. On the analysis of the sound spektrum at machining of the glass-polyester composite material / Z. Fiala , M. Piska, A. Jaros // MM Science Journal, March 2013. – c. 450-459.

- Сапожков М.А. Електроакустика. Учебник / М.А. Сапожков. – М., Связь, 1978. – 272 с.

- Данилевский В. В. Технология машиностроения / В. В.Данилевский. – М., Высш. школа, 1977. – 479 с.

- Ананьев В. А. Система вентиляции и кондиционирования / В. А. Ананьев, Л. Н. Балуева, В. П. Мурашко.–  М., «Евроклимат», 2008. – 516 с.

- Пановко Я.Г. Введение в теорию механического удара / Я.Г.Пановко. – М., Наука, 1977.– 224 с.

- Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования/ Е.М.Четыркин – М., Статистика, 1977. – 200 с.

- Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приблизительных решение / Л.А. Заде – М., Мир, 1976. – 165 с.

- Залога В. А. Контроль состояния фрезы по звуку, сопровождающему процесс фрезерования / В. А. Залога, В. В. Нагорный // Вестник машиностроения. – М., Машиностроение, 2015. – № 5. – С. 77–81.